

XX 工程地下室外围防水工程施工方案
一、工程概况
位于 XX 市长 XX 南侧；东面为 XX 商住楼，西面是 XX 大厦，东 南侧为 XX 农贸市场，南侧为居民住宅楼，除北面临 XX 路为宽敞城市 干道外，其他三面都是居民通道，施工现场狭窄。
本工程为 XX 开发的银顺广场，地上十八层，地下两层，是集 商场、办公、住宅、人防兼停车等使用功能为一体的的多功能建 筑，建筑面积约 75726m2。地下部分建筑面积约为 11568M2，地下二 层为人防兼车库，地下一层为停车库；地下二层层高为 3.7m，地下 一层层高为 4.15m。基础筏板半径为 40.3M，厚 1.8M，筏板上面标高 为-7.8M，在筏板的 19.45～40.3M 范围内分别在 7～8 轴、13～14 轴、
21～22 轴、29～30 轴中间设置四条径向后浇带和在半径为 18.45～
19.45M 处一条环形后浇带，在半径为 23.3M 处设置一条截面为 300

×400mm 的排水沟。基坑开挖最大深度至-12M。 地下室外墙防水施工范围：初主楼及辅楼交接处橡胶止水带范围
内，其余所有外围剪力墙-0.7m 至剪力墙下脚翻至筏板面 0.3m 处，主 楼部分面积约为 2000m2，辅楼部分面积约为 850m2。
二、防水材料
1、防水材料选用：根据工程实际情况，本工程地下室剪力墙外
围防水工程施工选用 Moxie 1500 水泥密封剂做为防水剂。
2、Moxie 1500 防水材料防水原理及特点： 该防水剂是含有催化剂和载体复合水基溶液，会渗透到水泥建筑
物内部并和碱性起化学作用，在水泥内部产生乳胶体，因而产生永久 性的防水。
Moxie 1500 防水剂有以下特点：
a、能增加混凝土硬度，防止混凝土表面积尘、破裂、点状疏松、 压痕及裂纹。
b、有助于混凝土固化均匀，防止局部干燥和起裂纹。
c、防止水的渗透及皂化作用，阻止毛细管作用，具有较强的抗 酸性。
d、能够促使混凝土排出油脂，使之乳化并浮出表面，并阻止油 脂的进一步渗透。
e、只能用于混凝土及砖墙表面，对玻璃、珐琅制砖石有腐蚀作 用，若用于疏松混凝土需经特殊处理。
3、Moxie 1500 防水剂性能：
	属性
	性能

	外观
	无色

	气味
	无臭

	毒性
	无毒

	可燃性
	无可燃性

	酸碱性
	呈碱性


	
	渗透力
	头24 小时约1.5 寸，并持续渗透
	

	
	耐酸强度
	强
	


三、防水工程的施工：
1、施工准备：
待地下室剪力墙外墙模板拆除后开始施工，剪力墙外围墙面适当
清理，剪力墙下脚翻至筏板面 300mm 的筏板面上需清理建筑垃圾， 并扫刷干净。
2、施工程序：
a、首先用清水喷淋剪力墙外围强面，给予充分湿润，待无明水时 即开始用喷雾器喷洒 Moxie 1500 水泥密封剂于剪力墙外围墙面上， 在密封剂未完全干透前再喷洒第二遍 Moxie 1500 水泥密封防水剂。 b、在第二遍 Moxie 1500 水泥密封防水剂未干透以前，用清水后 续接连喷洒两遍，以增加 Moxie 1500 水泥密封防水剂的渗透深度，
施工后无需再保养。
c、24 小时后检查墙面，若在施工面上有乳白色杂质被拔出，须 用清水清洗该部分混凝土墙面，待无明水后补喷 Moxie 1500 水泥密 封防水剂，需清洗到不再有白色杂质出现方可停止检查。
3、施工中特殊部位的处理方法：
a、对混凝土表面上的蜂窝、麻面及混凝土二次浇灌的施工缝用
Moxie 1500 水泥密封防水剂参合拌制的水泥砂浆给予修补及覆盖。 b、辅楼剪力墙外墙防水做法和主楼做法相同。 c、后浇带施工：
I、后浇带在清理完垃圾准备浇筑混凝土前，必须对后浇带的两个 截面进行喷洒 Moxie 1500 水泥密封防水剂。
II、混凝土浇筑后，待混凝土初凝，再在后浇带混凝土面上及两边 原筏板和墙面延展 500mm 宽喷洒 Moxie 1500 水泥密封防水剂两遍， 然后喷清水两遍，其它无需保养。
d、对墙面上管道处的管道口除喷洒 Moxie 1500 水泥密封防水剂 之外，还需用 Moxie 1500 水泥密封防水剂拌制的 1:2 水泥砂浆仔细的 修补密实，以防有细小的缝隙出现。
e、对主楼与辅楼相接处的沉降缝，防水剂施工方法及步骤与管道 口处的防水施工相同。
f、若存在遗漏的地方，在后浇带混凝土浇筑完成、基坑抽水停止 后对墙面进行检查，发现潮面应立即用 Moxie 1500 水泥密封防水剂 处理，直至所有施工过的混凝土墙面上无渗、漏现象出现为止。
防水工程施工方案
补
充 部
分
1、外墙面对拉片位置的处理方法： 把外墙面对拉片吹断后，清理墙面，然后用 Moxie 1500 水泥密
封防水剂拌制的 1:2 水泥砂浆修补密实，以防在该部位出现渗漏。
2、施工中的安全防护措施： 防水施工时，施工人员需在地下室外围防护架体上工作，故施工
人员应满足在防护架施工的安全防护措施： a、脚手架搭设的操作工人必须持证上岗，身体健康，操作的当天不 生病。每个操作者必须进行项目的全面技术交底，安全交底。
b、搭设脚手架人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。
c、遇大风及恶劣天气时应停止脚手架作业，雨后上架应有防滑 措施。
d、严禁任意拆除外围防护架体上的任何配件，影响架体的安全。
e、严禁在防水施工时在防护架下挖掘作业。
3、保修期及保修措施详《银顺广场地下室外围防水工程合同》中的 保修条款。
4、橡胶止水带部位的做法根据设计要求施工，满足防水施工效果， 保证不出现渗漏。






