技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	内蒙古工业大学科技实验楼
	分部工程
	装饰装修工程

	分项工程名称
	室内抹灰
	工种
	抹灰工

	交底内容：

一．材料要求

1. 水泥采用“蒙西”325号复合硅酸盐水泥，经试验合格的同标号、同一批的水泥。

2. 砂宜用中砂，要求颗粒坚硬、洁净、无杂质，含泥量不超过3%。

3. 磨细生石灰粉其细度过0.125㎜孔径筛，用前用水浸泡使其达到充分熟化，其熟化时间应大于7天。

二．施工工艺

工艺流程：基层清理   浇水湿润基层   找规矩    做灰饼   设标筋    做护角    抹底层灰和中间灰    抹面灰    清理    保护

1. 墙面应用细管或喷壶自上而下浇水湿透，在抹灰前1天进行，每天不少于2次。

2. 内墙轻质墙体及砖墙抹灰基层及与砼柱、墙、梁连接处挂300宽钢丝网，再抹灰。

3. 根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应少于7㎜，墙

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


2003年8月13日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	内蒙古工业大学科技实验楼
	分部工程
	装饰装修工程

	分项工程名称
	室内抹灰
	工种
	抹灰工

	交底内容：

面凹度较大时要分层衬平，操作时先抹上灰饼再抹下灰饼；抹灰饼时要根据室内抹灰要求以确定下灰饼的正确位置，用靠尺板找好垂直与平整。灰饼用1：3水泥砂浆抹成5㎝见方形状。

4. 室内墙面、梁面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，用1：2水泥砂浆做暗护角，在阳角两边50㎜以外位置以400斜角将多余的砂浆切除、清洁，护角通长，过梁底部要规方。

5. 在底灰抹完后进行全面质量检查，检查底子灰是否平整，阴阳角是否规方整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整。

6. 消火栓、配电箱等预留洞穿透墙体时在其背面加设钢丝网抹灰，每边较洞口尺寸大出150㎜。

7. 罩面灰为混合砂浆，当底子灰有六、七成干时，用海绵搓毛，压成毛光（如底灰过干时应充分浇水湿润）。罩面灰分两遍成活，控制灰厚度，施工时不应甩破活，但遇到预留的施工洞时，可甩下整面墙。

三．质量标准

1. 材料的品种、质量必须符合设计要求和国家规范的质量标准。

2. 抹灰层与基体之间及抹灰层之间必须粘结牢固，无脱落、空鼓，面

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


2003年8月13日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	内蒙古工业大学科技实验楼
	分部工程
	装饰装修工程

	分项工程名称
	室内抹灰
	工种
	抹灰工

	交底内容：

层无爆灰和裂缝等缺陷。

3. 孔洞、槽、盒管道后面的抹灰表面尺寸正确、边缘整齐、表面光滑、管道后面平整。

4. 允许偏差项目

室内石灰砂浆抹面允许偏差和检验方法

项   目

允许偏差（㎜）

检 验 方 法

中 级

高 级

立面垂直

3

3

2米托线板

表面平整度

3

2

2米靠尺及楔尺

阴阳角垂直

3

2

2米托线板

阴阳角方正

3

2

20㎝方尺和楔尺

分格条平直

5

—

5米小线和尺量

四．成品保护

1. 抹灰前必须全面检查门窗框安装是否固定牢固，是否方正平整，有没有安反，如发现问题要按照设计要求及时调换。

2. 抹灰前必须把门窗框与墙体连接处的缝隙用1：3的水泥砂浆嵌塞密实或1：1：6的混合砂浆分层嵌塞密实。

3. 抹灰过后要及时清擦粘在门窗框上的砂浆，并清擦干净。对铝合金

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


2003年8月13日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	内蒙古工业大学科技实验楼
	分部工程
	装饰装修工程

	分项工程名称
	室内抹灰
	工种
	抹灰工

	交底内容：

门窗框一定要将保护膜保持到竣工前清擦玻璃前为止。

4. 在施工中推小车、搬运模板或其它材料、工具时一定注意不要碰坏口角和划破墙面。抹灰用的大杠、铁锹、跳板等不要靠墙倚放，以免划破墙面。严禁施工人员踩蹬门窗框。

5. 拆除马凳、跳板和脚手板时要清拆清放，并堆放整齐，以免撞坏门窗框，碰坏墙面和棱角。

6. 随抹灰随注意保护好墙上的预埋件、通风篦子等，同时要注意墙上的电线槽、盒，水暖预留洞等，不要随意堵死。

7. 抹灰层在凝结硬化前应防止快干、水冲、撞击、振动的挤压，以保证灰层不受损坏和有足够的强度。

8. 注意保护好楼地面、楼梯踏步和楼梯平台，不得在楼地面和楼梯平台上拌制砂浆。从楼梯上搬运东西时要注意撞坏楼梯踏步。

五．施工注意事项

1. 为防止门窗框与墙交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落。抹灰前对基层彻底进行处理并浇水湿透；检查门窗框是否安放牢固，木砖尺寸、预埋数量和位置是否符合标准；门窗框与墙的缝隙嵌塞，采用水泥混合砂浆分层

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


2003年8月13日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	内蒙古工业大学科技实验楼
	分部工程
	装饰装修工程

	分项工程名称
	室内抹灰
	工种
	抹灰工

	交底内容：

多遍填塞，砂浆的稠度不宜太稀，并设专人嵌塞密实。

2. 为防止抹灰层起泡、有抹纹、开花等现象出现，抹灰时应待抹灰砂浆收水后终凝前进行压光。

3. 抹灰前认真挂线找方，按标准和规矩细致地进行做灰饼和冲筋，并交圈，顺杠，以保证抹灰面平整及阴阳角垂直、方正。

4. 对管道抹灰必须按规范安放过墙套管，派操作技术高的人员，用专用工具进行认真细致地操作，以保证抹灰平整、光滑无抹纹和不空鼓、裂缝。

六．落手清检查工作内容

1. 严格按级配比过磅拌制砂浆。

2. 在操作过程中及时清理回收利用落地灰。

3. 架子用毕之后及时归到规定地点堆放整齐，不得留剩在楼面和散扔在各处，更不得拿作它用。脚手板、高凳等用后及时整理不乱堆放。

4. 手推翻斗车用后铲净，当天冲洗干净。

5. 砂浆机四周上下整洁，无砂浆结硬，无积水、龙头水不长流。

6. 砂堆经常保持脚底清，筛下砂头集中堆放，而且水泥袋应归整好。

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


                                            2003年8月13日
PAGE  
5

