技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	大磊馨视界商务四号楼
	分部工程
	主体

	分项工程名称
	植筋
	工种
	

	交底内容：

1、 化学植筋所用锚固胶的锚固性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶，除规定可以掺入定量的掺和剂（填料）外，现场施工中不宜随意增填掺料。

2、 锚固胶体按使用形态的不同分为管装式，机械注入式和现场配制式，应根据使用对象的特征和现场条件合现选用。

3、 锚栓按工作原理及构造的不同可分为膨胀型锚栓的选用除考虑锚栓本身性能差异外，尚应考虑基材性状，锚固连接的受力性质、被连接结构类型、有无抗震设防要求等因素的综合影响。

4、 后锚固连接设计，应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不同，对其破坏形态加以控制。对受拉、边缘受剪、拉剪组合之结构构件及生命线工程非结构构件的锚固连接，应控制为锚栓或植筋钢材破坏，不应控制为混凝土基材破坏；对于膨胀型锚栓及扩孔型锚栓锚固连接，不应发生整体拨出破坏，不宜产生锚杆穿出破坏，对于满足锚固深度要求的化学植筋及长螺杆，不应产生沙土基材破坏及拨出破坏（包括沿胶筋界面破坏和胶混界面破坏）。

5 、 混凝土结构后锚固连接承载力分项系数，应根据锚固连接破坏类型及

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


2004年02月15日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	大磊馨视界商务四号楼
	分部工程
	主体

	分项工程名称
	植筋
	工种
	

	交底内容：

被连接结构类型的不同。当有充分试验依据和可靠使有经验，并经国家指定的机构技术认证许可后，其值可做适当调整。
6、 锚栓的类别和规格应符合设计要求，应有该成品制造商提供的产品合格证书和使用说明书，且应根据相关产品标准的有关规定进行施工和验收。

7、 化学植筋置入锚孔后，在固化完成之前，应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生，固化、期间禁止扰动。

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


                                          2008年5月7日

PAGE  
1

