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一、工程概况
本细则主要针对XXXXXXXXXXXXX幕墙施工部分，包括玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙。
本工程的建筑幕墙由XXXXX幕墙有限公司和XXXX建筑工程有限公司施工。计划工期55天。
二、监理细则依据
本细则根据以下有关规范、标准制定：
1、 建筑装饰装修工程质量验收规范     （GB50210—2001）

2、 金属与石材幕墙工程技术规范       （JGJ133—2001）            

3、 建筑用硅酮结构密封胶             （GB16776）
4、 建筑幕墙物理性能分级             （GB/T15225）
5、 建筑幕墙风压变形检测方法         （GB/T15227）
6、 建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法     （GB/T15228）
7、 建筑幕墙空气渗透性能检测方法     （GB/T15226）

8、 建筑玻璃应用技术规程             （J255—2003）
9、 玻璃幕墙工程质量检验标准         （J139－2001）

10、 铝合金建筑型钢          （GB/T 5237.2—5237.5）
    11、钢结构验收规范

12、天然石材产品放射性防护分类标准

三、幕墙工程施工质量保证条件
1、幕墙设计必须由相应资质的设计单位承担。设计应严格执行国家相关规范。
2、幕墙工程所用材料：钢材及不锈钢、石材、玻璃、粘结密封胶等均须有出厂合格证，并符合国家和行业标准。
3、加工制作所使用的材料和配件、加工质量等均应符合国家和行业标准、技术规程。
4、幕墙施工必须由相应资质的施工单位进行施工安装，安装工艺及质量应符合国家现行标准。玻璃幕墙工程的设计、材料、制作和安装施工及验收应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001的要求。

四、幕墙工程监理程序
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五、幕墙材料
1、 钢材
①幕墙工程所使用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢材，型材材质应符合相应的现行国家标准：不锈钢棒（GB1200）、不锈钢冷轧钢板（GB3280）、不锈钢热轧钢板（GB4237）。
②普通钢筋HPB235（原牌号Q235）是应用最多的钢材，使用时应对其试验报告中的化学成份，力学性能等重点审查。
③幕墙工程中使用的钢材、五金件应有出厂合格证、试验报告，热镀锌涂层必须合格。

④钢结构幕墙高度超过40M时，钢构件宜采用高耐候结构钢，并应在其表面涂刷防腐涂料。

⑤钢构件采用冷弯薄壁型钢时，其壁厚不得小于3.5mm，强度应符合设计计算要求，表面应进行处理。　　

2、铝合金板材

  ①铝塑复合板的上下两层铝合金板的厚度均应为0.5mm，其性能应符合现行国家标准《铝塑复合板》（GB/T17748）规定的外墙板的技术要求；铝合金板与夹心层的剥离强度标准值应大于7N/mm；
②选用普通型聚乙烯铝塑复合板是，必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）和高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的规定。
3、石材

1 幕墙石材宜选用火成岩。

2 石材的弯曲强度不应小于8.0MPa，吸水率应小于0.8%。

3 石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm，不锈钢挂件厚度       不应小于3.0mm。

4 火烧石板与抛光石板若要求同强度时，火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。

5 石材的强度，弯曲强度、耐磨性、耐酸性、体积密度、吸水率等主要性能试验应符合国家相应标准规定。

4、玻璃
①幕墙所采用的玻璃应为安全玻璃。通常为：浮法玻璃，热反射镀膜玻璃，吸热玻璃，夹层玻璃和夹丝玻璃。厚度不应小于6mm，全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。

②幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合下列国家标准的规定：钢化玻璃（GB9963）、夹层玻璃（GB9962）、中空玻璃（GB11944）、浮法玻璃（GB11614）、吸热玻璃（JC/T536）、夹丝玻璃（JC433）、热反射镀膜玻璃（JGJ102—96）规范中相应条文。
③玻璃应有产地证书、出厂合格证、性能测试报告、若是进口玻璃还应有装船证明、商检报告等。
④工程使用玻璃的加工地点和厂家应与合同一致。
⑤镀膜玻璃的外观质量应符合浮法玻璃标准优等品或一级品要求。一般玻璃放在3(以外距离处，应无明显缺陷。
⑥中空玻璃边缘应按规定构造节点制作，进行双道密封。
⑦吸热玻璃在3(以外处观察、应无明显色差。

⑧所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

5、建筑密封材料
① 密封胶带
（1）密封胶条必须符合相应规范规定。玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶，氯丁橡胶。
    （2）双面密封胶带的选用应根据工程所在地的风荷载、高度，幕墙面积大小来确定。当风荷载大于1.8KN/(2时玻璃幕墙宜选用中等硬度的聚胺基甲酸乙酯低发泡间隔双面胶带。当风荷载小于或等于1.8KN/(2时，宜选用聚乙烯低发泡间隔双面胶带。
    （3）胶条的厚度应比结构胶厚度大1((。
② 耐候硅酮密封胶
（1） 耐候密封胶应具有耐水、耐溶剂、耐大气老化、低温弹性，            低透气率等性能。其性能应符合标准《建筑窗用弹性密封剂》JC485之规定。
（2） 耐候硅硐密封胶必须是中性胶，禁止使用酸性胶。
（3） 耐候硅硐密封胶的使用必须在有效期内，不得使用过期的                    耐候胶。
（4） 耐候胶不得用结构硅酮胶代替使用。

（5） 石材用密封胶应具有耐污染性试验报告。

（6） 耐候硅酮密封胶应经检验合格后，方可使用，其性应符合下表之规定。
	项     目
	性            能

	
	金属幕墙用
	石材幕墙用
	玻璃幕墙用

	表干时间
	1 ( 1.5(

	流淌性
	无流淌
	≤1.0mm
	无流淌

	初期固化时间（≥250C）
	3(
	4d
	3d

	完全固化时间(相对湿度≥50%,温度25±2℃)
	7 ( 14(

	邵氏硬度
	20～30 
	15～25
	20～30

	极限拉伸强度
	0.11～0.14MPa
	≥1.79MPa
	0.11～0.14MPa

	断裂延伸率
	—
	≥300%
	—

	撕裂强度
	3.8(/((
	—
	3.8(/((

	施工温度
	5～48℃

	污染性
	无污染

	固化后的变位承受能力
	25%≤δ≤50%
	δ≥50%
	25%≤δ≤50%

	有效期
	9 ( 12月


③结构硅酮胶
（1） 结构硅酮胶应符合国内标准《建筑用硅酮结构密封胶》   GB16776。
（2） 结构硅酮胶应采用高模数中性胶，胶的性能应符合下表规定。
	项       目
	技  术  指  标

	
	中 性 双 组 份
	中 性 单 组 份

	有效期
	9月
	9 ( 12月

	施工温度
	10 ( 300C
	5 ( 480C

	使用温度
	-48 ( 880C

	操作时间
	≤30(((

	表干时间
	≤3(

	初步固化时间（250C）
	7(

	完全固化时间
	14 ( 21(

	邵化硬度
	35 ( 45度

	粘接拉伸强度（H型试件）
	≥0.7((((2

	延伸率（亚铃型）
	≥100%

	粘接破坏（(型试件）
	不允许

	内聚力（母材）破坏率
	100%

	剥离强度（与玻璃、铝）
	5.6 ( 8.7((((（单组份）

	撕裂强度（(模）
	4.7((((

	抗臭氧及紫外线拉伸强度
	不变

	污染和变色
	无污染、无变色

	耐热性
	1500C

	热失重
	≤10%

	流淌性
	≤2.5((

	冷变性（蠕变）
	不明显

	外观
	无龟裂、无变色

	完全固化后的变位承受能力
	12.5%≤(≤50%


（3） 结构硅胶与相接触材料的相容性必须经专门性试验（进口材       料均应进行实验），且检测合格。
（4） 材料的粘接拉伸强度试验试件，应为“(”型试件。试验送   检样品，除结构硅酮胶样品外，同时还应送与之相粘接的材料（如铝合金型材，玻璃等）。其粘接破坏必须100%发生在胶体内部，即规定内聚力破坏率达100%。而不是发生在两种材料的交界面上。
（5） 结构胶应有出厂合格证、产地证书、相容性试验、剥离粘接强度检测报告、物理耐用年限和保险年限的质量证书、使用有效期等。进口硅酮结构胶还应具有商检证。
（6） 不得使用超过有效期的结构硅酮胶。
（7） 结构硅酮密封胶宜选用耐紫外线性能强的黑色结构硅酮密封胶。
6、其他材料
（1） 幕墙的填充材料密度应符合设计要求。玻璃幕墙的填充材料密度不应大于0.037((((3。
（2） 隔热保温材料（岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等）其难燃性、密度、强度等性能应符合国家相应标准。同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料作为防水和防潮材料。
（3） 膨胀螺栓应有出厂合格证，进场后必须作抗拔力试验，合格后方可使用。

六、幕墙设计和施工阶段监理要点
1、幕墙设计必须由有设计资格的单位承担。
2、 监理重点为幕墙设计的安全性，防火设计、防雷设计等涉及幕墙安全的部分。
3、 幕墙主要构件必须悬挂在主体结构上，不承受主体结构的荷载，只承受其本身的荷载，按围护结构设计。
4、 所有构件和连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。
5、 按相应的抗震设防能力、风荷载、温度作用进行设计。在风荷和小震下不应破损；在设防烈度地震作用下，经修理仍能使用；在大震下骨架不应脱落。
6、 幕墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透、平面内变形四项性能为幕墙的基本性能，必须进行试验且合格。保温性能、隔热性能、耐撞击性能应根据工程的使用功能和业主的要求进行选择试验。
7、 防火设计必须符合防火规范要求。玻璃分隔不宜跨越两个防火区，幕墙与每层楼板、隔墙处的间隙应采用不燃烧材料填充。
8、 立面分格不宜过大，同一分格区不能上下或左右跨越两个防火单元。
9、 无窗下墙时，楼面外墙应有高度为800((的实体部分，否则，应采取其他防火措施。

10、 防火层应采取隔离措施，并应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度，且应在楼板处形成防火带。

11、 幕墙防火层必须采用经防腐处理且厚度小于1.5mm的钢板，不得采用铝板。

12、 防火层的密封材料应采用防火密封胶。
13、 防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定，幕墙应形成自身的防雷体系，并应与主体结构的防雷体系可靠地连接。

7、 幕墙工程的制作与安装
1、 监理应着重审查幕墙工程“施工组织设计”中下表之内容。
	序号
	项  目
	应   编    制    内    容

	1
	总则
	(工程名称   (编制目录   (设计变更协商办法

	2
	一般事项
	(工程概况   (幕墙概况   (施工组织机构

	3
	运输
	(路线、距离、时间   (运输要求  (车辆类型、数量

	4
	场内搬运
	(作业期限、时间、注意问题  (卸货机具、堆放场地

	5
	安装基准线
	(基准线的选定   (主体结构安装偏差   (锚件位置偏差   (构件安装偏差

	6
	安装
	(工期、安装顺序   (安装机械与工具   (采用脚手架还是吊船   (人员配备   (铁码安装、构件安装及调整   (焊接、防锈   (防火棉、保温棉   (防雷安装

	7
	嵌缝
	(使用结构胶、耐候胶的施工顺序  材料及施工方法  
(嵌缝部位

	8
	安全
	(安全措施   (起吊、卸货安全   (防止落物、人身安全


2、 审查、确认进场材料
①施工单位一般应提交以下资料：
( 进口材料均应提交商检报告
( 玻璃产地证明、出厂合格证、玻璃性能检验报告、装船证明（进口时）
( 结构胶产地证明、装船证明、有效期限证明
( 结构胶相容性试验
( 结构胶粘接力测试报告

·石材用密封胶的耐污染性试验报告
( 石材化学成份试验报告
( 石材力学性能试验报告

·石材冻融性试验报告
( 石材胶渗油试验报告
( 钢材化学成份报告
( 钢材力学性能报告
( 膨胀螺栓出厂合格证
( 膨胀螺栓抗拔试验报告
( 耐候胶产地证明、商检证（进口时）
( 保温、防火材料出厂合格证
( 其他材料的出厂合格证、试验报告
②确认进场材料
( 凡进场材料均应经几方见证取样，送有关单位进行试验合格后，方可进场使用。
( 进场材料必须与施工合同、标底、报送的技术资料、审批的施工组织设计相符合。
( 进场材料必须和送检样品相一致。
( 凡开箱材料，构件必须经几方共同验收，并留照片存档。  

( 现场加工场地，堆放场地必须准备就绪。
3、 幕墙材料制作加工
幕墙材料和构件加工分现场和厂内加工，监理工程师必须
认真监督，这是保证幕墙质量的关键工序。厂内加工时，若监理合同有规定，应派专职人员进厂定时或不定时的进行监理。

① 玻璃加工
( 玻璃幕墙采用的安全玻璃如钢化玻璃，夹丝玻璃，中空玻璃、夹网玻璃应按设计在厂方定做，不允许安装现场切割、打孔、挖槽。
( 玻璃均应进行边缘处理（倒棱、倒角、磨边），以防止应力集中而发生破裂。
( 镀膜玻璃加工中应严加保护，不得损坏。堆放时应镀膜面向内，成750(900竖向堆放。
( 加工允差不得超出规范规定。
( 结构胶宜选用双组份胶。基剂与固化剂比例一般为10∶1～16∶1。
( 双组份结构胶混合后，每班应留出蝴蝶试样，剥离试样和胶杯拉断试样，并做好当班记录。
( 胶缝处基材的清洁是保证隐框板材粘接力的关键工序，必须认真按要求操作。通常采用的清洁剂为：异丙醇50%＋水50%混合（非油性污染时）、二甲苯（油性污染时）。清洁时，必须将清洁剂倒在清洁布上，不得将布蘸入容器中。顺同一方向清洗，然后用第二块布擦去未挥发的溶剂。第二块布脏后应立即更换。清洁后必须30分钟内注胶粘接，防止二次污染。
( 安贴双面贴胶条时，应使胶条保持直线，用力下按，使胶条紧贴铝框，但手不要触及粘胶面。在放玻璃之前，不要撕掉胶条的隔离纸，以防污染。
( 双面贴胶条厚度应比设计结构胶厚度大1((。
( 隐框幕墙板材的结构胶必须用机械注胶，胶体要饱满均匀，不要出现气泡。刮去多余的胶，不能再用。
( 注胶后的板材应在静置场地静置养护。双组份结构胶应静置3天后，单组份结构胶静置7天后才能运输。运至现场房间内，继续放置14～21天，才可进行安装施工。
( 耐侯胶封缝厚度应不小于3.5((，宽不小于7((。粘贴时避免三面均粘贴，应在底部材上放置无粘接胶带后再注胶，以防胶体拉断，引起渗漏。

②金属板的制作加工

·金属板的品种、规格及色泽应符合设计要求；铝合金板材表面氟碳树脂涂层厚度应符合设计要求。
·单层铝板的加工应符合下列规定：单层铝板折弯加工时，折弯外圆弧半径不应小于板厚的1.5倍；单层铝板加劲肋的固定可采用电栓钉，但应确保铝板外表面不应变形、褪色，固定应牢固；单层铝板的固定耳子应符合设计要求，固定耳子可采用焊接、铆接或在铝板上直接冲压而成，并应位置准确，调整方便，固定牢固；单层铝板构件四周边应采用铆接、螺栓或胶粘与机械连接相结合的形式固定，并应做到构件刚性好，固定牢固。
·铝塑复合板的加工应符合下列规定：在切割铝塑复合板内层铝板和聚乙烯塑料是，应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料，并不得划伤外层铝板的内表面；打孔、切口等外露的聚乙烯塑料及角缝，应采用中性硅酮耐候密封胶密封；在加工过程中铝塑复合板严禁与水接触。
·蜂窝铝板的加工应符合下列规定：应根据组装要求决定切口的尺寸和形状，在切除铝心是不得划伤蜂窝铝板外层铝板的内表面，各部位外层铝板上，应保留0.3~0.5mm的铝心；直角构件的加工，折角应弯成圆弧状，角缝应采用硅酮耐候密封胶密封；大圆弧角构件的加工，圆弧部位应填充防火材料；边缘的加工，应将外层铝板折合1800，并将铝心包封。
·金属幕墙的女儿墙部分，应用单层铝板或不锈钢板加工成向内倾斜的盖顶。

·金属幕墙的吊挂件、安装件应符合下列规定：单元金属幕墙使用的吊挂件、支撑件，宜采用铝合金件或不锈钢件，并应具备可调整范围；单元幕墙的吊挂件与预埋件的连接应采用穿透螺栓；铝合金立柱的连接部位的局部壁厚不得小于5mm。
③石板的制作加工

·石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；其他部位崩边不大于5mm×20mm，或缺角不大于20mm时可修补后使用，但每层修补的石板块数不应大于2%，且宜用于立面不明显部位；

·石板的长度、宽度、厚度、直角、异型角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石的外形尺寸均应符合设计要求；

·石板外表面的色泽应符合设计要求，花纹图案应按样板检查。石板四周围不得有明显的色差；

·火烧石应按样板检查火烧后的均匀程序，火烧石不得有暗 裂、崩裂情况；

·石板的编号应同设计一致，不得因加工造成混乱；

·石板应结合其组合形式，并应确定工程中使用的基本形式后进行加工；

·石板加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准《天然花岗石建筑板材》（JC205）的有关规定中一等品要求。

钢销式安装的石板加工应符合下列规定：

·钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180㎜；钢销间距不宜大于600㎜；边长不大于1.0m时每边应设两个钢销，边长大于1.0m时应采用复合连接；
·石板的钢销孔深度宜为22～33㎜，孔的直径宜为7～8㎜，钢销直径宜为5～6㎜，钢销长度宜为20～30㎜。

·石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象，孔径内应光滑、洁净。

通槽式安装的石板加工应符合下列规定：

·石板的通槽宽度宜为6㎜或7㎜，不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0㎜，铝合金支撑板厚度不宜小于4.0㎜；

·石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角；槽内应光滑、洁净。
短槽式安装的石板加工应符合下列规定：

·每块石板上下边应各开两个短平槽，短平槽长度不应小于100㎜，在有效长度内槽深度不宜小于15㎜；开槽宽度宜为6㎜或7㎜；不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0㎜，铝合金支撑板厚度不宜小于4.0㎜。弧形槽的有效长度不应小于80㎜。

· 两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85㎜，也不应大于180㎜。

·石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

·当石板的转角支撑采用不锈钢支撑件组装时，不锈钢支撑件的厚度不应小于3㎜；

·当石板的转角支撑采用铝合金型材专用件组装时，铝合金型材壁厚不应小于4.5㎜，连接部位的壁厚不应小于5㎜。

③石材构件检验

·石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查，且每种构件不得少于5件。当有一个构件抽检不符合上述规定时，应加倍抽样复验，全部合格后方可出厂。

·构件出厂时，应附有构件合格证书。

·幕墙构件若在厂内加工，且监理合同有要求时，专业监理工程师应驻厂监理或专人不定期进厂监理。

4、幕墙工程的安装施工

①可进行幕墙施工的先决条件：
( 主体结构已达到验收规范的要求。
( 现场已清理，土建脚手架已拆除。污染幕墙施工的工序已完，若未完也已采取保护措施，达到幕墙施工要求。
( 有加工、堆放场地。
( 1∶1实际采用的幕墙样板已认可。
( 构件、材料、零附件已认可验收。
( 主体上的予埋件应在主体施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。若标高偏差＞10㎜，位置差＞20㎜，则应采取补救措施。
·若有变更，是否已经设计院、业主、监理认可，并有相应的技术文件。
( 幕墙安装的基准线已设定，认可。
( 关键工序的技术人员及技工的岗位合格证书已具备。
②金属与石材幕墙安装质量见下表

	项目
	允许偏差
	检查方法

	竖缝及墙面垂直度
	幕墙高度（H）（m）
	≤10
	激光经纬仪或经纬仪

	
	H≤30
	
	

	
	60≤H＞30
	≤15
	

	
	90≤H＞60
	≤20
	

	
	H＞90
	≤25
	

	幕墙平面度
	≤2.5
	2m靠尺、钢板尺

	竖缝直线度
	≤2.5
	2m靠尺、钢板尺

	横缝直线度
	≤2.5
	2m靠尺、钢板尺

	缝宽度
	±2
	卡尺

	两相邻面板之间接缝高低差
	≤1.0
	深度尺


③监理着重检查项目                                                  
	作     业
	检   查   项   目
	说     明

	设定检查项目
	(检查工具精度  (基准线位置  (吊锺
	目测、尺量

	予埋件、锚固件
	(位置  (施工精度  (固定状态  (变形  (防锈
	依设计检查

	牛腿、连接件
	(安装部位  (加工精度  (固定状态  (防锈处理
	依设计检查

	构件安装
	(安装部位  (加工精度  (螺栓、铆钉安装  (外观(功能：雨水泄水通路，密封状态  (防锈处理
	按图纸、样板现场实物构件检查

	五金件安装
	(安装部位  (加工精度  (固定状态  (外观
	按图纸、样板

	密封胶嵌缝
	(注胶有无遗漏  (施工状态  (外观、色泽  (胶缝品质、形状、气泡  (污染
	按图纸、样板

	清洁
	(应清洗部分有无遗漏  (有无残留物
	目测


④幕墙隐蔽项目验收应包括：

     ·预埋件（或后置埋件）
( 幕墙构件与主体结构的连接节点安装
( 幕墙与建筑四周间隙处理
( 幕墙防火构造

( 伸缩缝、沉降缝及墙面转角处的构造节点
( 防雷装置
5、 幕墙的性能试验
( 一般幕墙面积超过10000(2均应进行物理性能试验。性能试验包括七项内容：雨水渗漏试验（GB/T15228—94）、空气渗透试验（GB/T15226—94）、风压变形试验（GB/T15227—94）、平面内变形性能试验，这四项内容为基本实验项目，必须进行。保温性能试验（GB8484—87）、隔音性能试验（GB8485—87）、耐撞击性能试验这三项内容是在必要时或应业主要求时进行的试验。
( 试验试件由承包商制作，监理按规定监督实施。
( 性能试验应在具备资格的试验单位进行。
( 承包商在委托试验之前，应编制“试验计划”，计划中应明确规定试验内容、方法、程序、进度、合格标准等，并应得到业主、监理的认可。
( 进行试验时，三方应在场，若不能在场，试验方应保证出具具有法律效力的报告，报告必须公正、客观、真实。
( 物理性能试验报告是竣工资料的重要组成部分。

八、幕墙工程验收

幕墙工程涉及安全的项目，必须单独进行专项检查验收。
1、工程现场验收
① 达到验收条件后，监理应组织设计、业主、施工等单位进行初验，列出整改清单，监督施工单位逐条消项。
② 参与幕墙工程的竣工验收。
③ 验收应在施工完毕、脚手架拆除、剥去全部保护材料、进行清洗整体、幕墙外露后进行。
④ 幕墙的所有立面均应进行验收，可依一个大面作为基本单元进行验收。
⑤ 抽查频率：每500－1000平方米为一个检验批，每个检验批每100平方米至少抽查一处，每处不少于10平方米。

⑥玻璃幕墙工程验收应按如下项目进行验收：

主控项目：
（1）玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

（2）玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求，不得擅自修改。

（3）玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定：

·幕墙应使用安全玻璃，玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。

·幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12㎜。

·幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶；隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶；镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

·幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片（PVB）厚度不应小于0.76㎜。

·钢化玻璃表面不得有损伤；8.0㎜以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

·所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

    （4）玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    （5）各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施；焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

（6）隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于100㎜，厚度不应小于2㎜，托条外揣应低于玻璃外表面2㎜。

（7）明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

·玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。

·玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部位保持一定的空隙，每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100㎜的弹性定位垫块，玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

·玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，镶嵌应平整，橡胶条长度应比边框内槽长1.5%～2.0%，像胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂结牢固后嵌入槽内。

（8）高度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

（9）点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪，其钢爪间的中心距离应大于250㎜。

（10）玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

（11）玻璃幕墙应无渗漏。检验在易渗漏部位进行淋水检查。

（12）玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

（13）玻璃幕墙开启窗的配件应齐全，安装应牢固，安装位置和开启方向、角度应正确；开启应灵活，关闭应严密。

（14）玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目：
   （1）玻璃幕墙表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽均匀一致；不得有污染和镀膜损坏。

   （2）每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合下表的规定。
	项次
	项     目
	质量要求
	检验方法

	1
	明显划伤和长度＞100㎜的轻微划伤
	不允许
	观察

	2
	长度≤100㎜的轻微划伤
	≤8条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500㎜2
	用钢尺检查


（3）一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合下表规定。

	项次
	项     目
	质量要求
	检验方法

	1
	明显划伤和长度＞100㎜的轻微划伤
	不允许
	观   察

	2
	长度≤100㎜的轻微划伤
	≤2条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500㎜2
	用钢尺检查


（4）明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。

（5）玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

（6）防火、保温材料填充应饱满、均匀，表面应密实、平整。查验隐蔽工程验收记录。

（7）玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。

（8）明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

	项次
	项目
	允许偏差

（㎜）
	检验方法

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m＜幕墙高度≤60m
	15
	

	
	
	60m＜幕墙高度≤90m
	20
	

	
	
	幕墙高度＞90m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	幕墙幅宽≤35m
	5
	用水平仪检查

	
	
	幕墙幅宽＞35m
	7
	

	3
	构件直线度
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	4
	构件水平度
	构件长度≤2m
	2
	用水平仪检查

	
	
	构件长度＞2m
	3
	

	5
	相邻构件错位
	1
	用钢直尺检查

	6
	分格框对角线长度差
	对角线长度≤2m
	3
	用钢尺检查

	
	
	对角线长度＞2m
	4
	


（9）隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

	项次
	项     目
	允许偏差

（㎜）
	检验方法

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m＜幕墙高度≤60m
	15
	

	
	
	60m＜幕墙高度≤90m
	20
	

	
	
	幕墙高度＞90m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	层高≤3m
	3
	用水平仪检查

	
	
	层高＞3m
	5
	

	3
	幕墙表面平整度
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	4
	板材立面垂直度
	2
	用垂直检测尺检查

	5
	板材上沿水平度
	2
	用1m水平尺和钢直尺检查

	6
	相邻板材板角错位
	1
	用钢直尺检查

	7
	阳角方正
	2
	用直角检测尺检查

	8
	接缝直线度
	3
	拉5m线、不足5m拉通线，用钢直尺检查

	9
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	10
	接缝高度
	1
	用钢直尺检查


6 金属幕墙工程验收应按如下项目进行验收：

主控项目：

（1）金属幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

（2）金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求，不得擅自修改。

（3）金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。
    （4）金属幕墙主体结构上的各种预埋件、后置埋件的数量、规格、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    （5）金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

（6）金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，并应密实、均匀、厚度一致。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
（7）金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
（8）金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
（9）各种变形、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
（11）金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

（13）金属幕墙应无渗漏。检验在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目：

   （1）金属板表面应平整、洁净、色泽一致。
   （2）金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

   （3）金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

（3）金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

   （4）每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合下表的规定。
	项次
	项     目
	质量要求
	检验方法

	1
	明显划伤和长度＞100㎜的轻微划伤
	不允许
	观察

	2
	长度≤100㎜的轻微划伤
	≤8条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500㎜2
	用钢尺检查


（5）金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
	项次
	项     目
	允许偏差

（㎜）
	检验方法

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m＜幕墙高度≤60m
	15
	

	
	
	60m＜幕墙高度≤90m
	20
	

	
	
	幕墙高度＞90m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	层高≤3m
	3
	用水平仪检查

	
	
	层高＞3m
	5
	

	3
	幕墙表面平整度
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	4
	板材立面垂直度
	3
	用垂直检测尺检查

	5
	板材上沿水平度
	2
	用1m水平尺和钢直尺检查

	6
	相邻板材板角错位
	1
	用钢直尺检查

	7
	阳角方正
	2
	用直角检测尺检查

	8
	接缝直线度
	3
	拉5m线、不足5m拉通线，用钢直尺检查

	9
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	10
	接缝高度
	1
	用钢直尺检查


⑦石材幕墙工程验收应按如下项目进行验收：

主控项目

（1）石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材弯曲强度不应小于8.0MPa；吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm，不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

（2）石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

（3）石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

（4）石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求，检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

（5）石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求，安装必须牢固。

（6）金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

（7）石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

（8）石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

（9）各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

（10）石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

（11）石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

（12）石材幕墙应无渗漏。查验在易渗漏部位的淋水试验。

一般项目

（1）石材幕墙表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差， 无明显修痕。

（2）石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

（3）石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

（4）石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

（5）石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

（6）每平方米石材的表面质量和检验方法应符合下表的规定。

	项次
	项目
	质量要求
	检验方法

	1
	裂痕、明显划伤和长度＞100㎜的轻微划伤
	不允许
	观  察

	2
	长度≤100㎜的轻微划伤
	≤8条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500㎜2
	用钢尺检查


（7）石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

	项次
	项     目
	允许偏差

（㎜）
	检验方法

	
	
	光面
	麻面
	

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m＜幕墙高度≤60m
	15
	

	
	
	60m＜幕墙高度≤90m
	20
	

	
	
	幕墙高度＞90m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	3
	用水平仪检查

	3
	板材立面垂直度
	3
	用水平仪检查

	4
	板材上沿水平度
	2
	用1m水平尺

和钢直尺检查

	5
	相邻板材板角错位
	1
	用钢直尺检查

	6
	幕墙表面平整度
	2
	3
	    用垂直检测尺检查

	7
	阳角方正
	2
	4
	    用直角检测尺检查

	8
	接缝直线度
	3
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	9
	接缝高低差
	1
	—
	用钢直尺和塞尺检查

	10
	接缝高度
	1
	2
	用钢直尺检查


2、工程提交资料验收

   项目监理处应对以下资料进行审查：

1 设计竣工图。

2 结构计算书、设计文件、设计修改、材料代用文件。

3 各种材料、构件出厂合格证及各种试验报告（如前述）

4 施工自检记录。

5 隐蔽验收记录。

6 各种进口材料的商检报告。

7 正常情况下物理耐用年限质量保证书。

8 各种施工安装质量监测文件：照片、录像带、洽商记录、

施工安装测评记录。

9 幕墙物理性能试验报告。

  3、幕墙使用期间每年应进行维护清洗，5年进行全面检查一次。

  4、幕墙工程竣工资料单独整理，最终并入单位工程“建筑装饰装修工程分部”之中。

                                XXXXXXXX建设监理有限公司

                                       XXXX项目部
                                       2006．11．15                             
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