[image: image1.wmf]1000

1000

200

200

300

南通建筑工程总承包有限公司                 文化广场E座楼屋面施工方案

屋面施工方案

一、工程概况

（一）编制依据

1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
GB50210-2001；

2、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002；

3、 山东临沂建筑设计院设计的建筑施工图纸；

4、《建筑工程做法》图集号L06J002。

（二）工程概况

临沂市文化广场E座住宅楼工程位于新华路的西侧，红旗路的南侧，在整个文化广场的西南角。E座楼工程地下室2层，地上共33层，建筑总高度103.1米。建筑面积23720㎡，其中地下室建筑面积1327㎡。地下二层为储藏室和功能设备用房，负一层为餐厅。一层、夹层为自行车库，地上2至3层为物业管理宿舍，四层以上为商品住宅。

（三）设计做法

根据设计图纸要求的本工程主楼屋面做法如下：

1、40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层2%；

2、20厚1：3水泥砂浆找平；

3、刷基层处理剂一道；
4、3厚SBS改性沥青防水卷材；

5、50厚挤塑聚苯板（XPS）保温层；

6、20厚1：3水泥砂浆找平；

7、刷基层处理剂一道；

8、3厚SBS改性沥青防水卷材（表面为石英砂）；

9、40厚C20防水细石砼（6×6米分格，缝宽20，密封胶嵌缝）随打随抹，内配ф4双向@150钢筋网（钢筋在分格缝处断开）缝上铺SBS改性沥青防水卷材防水卷材，宽200。
二、作业条件

1、对结构屋面彻底清理干净，低洼处找平，确保基层不积水。

2、出屋面排烟气道、管道安装完毕，根部预留洞按交底要求的窝嵌做法封堵完成。

3、各种穿过屋面的管件根部，女儿墙根部用水泥砂浆抹成圆弧角。

4、对结构层进行隐蔽工程验收，办理好隐检手续。

三、操作工艺

（一）1：8水泥珍珠岩找坡层

1、作业条件

1.1结构面层清理干净，不得有裂缝、坑洞、起皮现象，并通过隐蔽验收。

1.2各种出屋面的管道、烟道安装完毕，通过验收。

1.3穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部应用细石砼填塞严密，必要时作防水处理并作围水试验。

1.4水泥、珍珠岩等材料运送到现场，产品必须具有合格证，并复试合格。

1.5测量人员提供标高线。

2、施工工艺

2.1根据屋面分隔缝的位置，弹线画出排气槽的位置，排气槽宜设置在分割缝的交界处，间距6米*6米。排气槽宽度200mm，内填40~60的粗石子。

2.2根据测量人员提供的标高线，自流水方向按2%的坡度，做出保温层的灰饼，最薄处40mm。灰饼间距以适合操作为宜。

2.3将水泥与珍珠岩颗粒按1：8的比例进行搅拌，搅拌均匀后，加少量水形成干硬性状，在灰饼之间做上标筋。

2.4按上述方法将各框标筋分层填满，每层厚度不得大于150mm，然后用直尺挂平，用平板振动机振实，边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩，以便于振实。最后用木抹子拍实，表面成粗糙状，以便于与上部层结合牢固。

2.5分割缝位置可预先放置两块木方子，在找坡层凝固前取出木方再填入预先准备好的粗石子。

3、质量要求

3.1找坡层铺设坡度及排气槽的位置，必须符合设计及规范规定。

3.2找坡层材料应搅拌均匀，分层铺设，压实适当，表面平整。

3.3允许偏差：表面平整：7mm。

            坡度误差1.5～2.2%

3.4找坡层材料铺设完成后，在未达到强度前严禁上人。

（二）SBS改性沥青防水卷材施工
1、操作工艺

[image: image2.jpg]


复杂部位增强处理  铺贴卷材  第二层卷材铺贴  蓄水试验  验收

2、准备工作

（1）人员培训：所有防水施工人员必须持证上岗，组织操作人员学习施工规范，交流施工经验，严格技术交底，熟悉操作规程。

（2）机具准备：采用热熔法铺贴SBS卷材，准备乙炔喷灯，手持压琨、小型自动砂浆搅拌机等。

（3）材料准备

① 对采用SBS改性沥青卷材防水的卷材品种、规格、型号、外观质量和性能指标应进行严格验收。提前做好卷材进场的复试工作，使用前必须提供复检报告。

② 进场后应分类堆放，防止变形和损坏，远离火源，避免爆晒和雨淋。

③ 卷材厚度：SBS卷材不应小于3㎜。

3、铺贴卷材

（1）先用铲刀和扫帚及其他工具将基层表面的突起物、砂浆和疙瘩等清理干净，并将尘土、杂物清扫干净，对阴阳角部位必须认真清理。同时将砼保护层分格缝清理干净。基层干燥程度的简易检验方法：将1m2卷材平坦地干铺在找平层上，静置3~4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可上底油铺设防水层。

（2）基层处理和油膏灌缝：基层处理剂可选用水溶型或溶剂型SBS专用基层处理剂，一般为氯丁乳胶改性沥青黏合剂或乳化沥青、冷底子油等。将底油－氯丁胶乳，与汽油搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂布于基层表面上，不得有漏刷和透底现象。同时用油膏将分格缝灌实。常温经过4h（手感不粘时）后可进行防水层施工。

（3）附加层施工：女儿墙泛水阴角部位、管道根部、水落口周围与面交接处和基层分格缝处必须先做防水附加层。分格缝处为加贴200~300宽的耐碱玻璃纤维网格布附加层，用防水涂料粘贴。

（4）铺贴第一层卷材

将成卷的卷材置于找平层的下坡，对准基准线，用喷灯烘烤卷材底面。加热要均匀，当底面涂盖层熔化到有光泽发黑时，滚动卷材，使其底面与基层粘贴牢固。排除内部气泡，与基层粘牢。伸入水落口的深度不得小于50mm。

滚动卷材时应防止出现皱折、走斜，依此顺序边对准基准线边铺贴，对平面与立面相连接的卷材应由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角，不得有空缺或粘贴捕捞的现象。

卷材的长边搭接不小于80㎜，短边搭接不小于100㎜，搭接部位的粘贴应在大面积铺贴后进行，两粘贴面均需加热熔化，以保证搭接部位粘接牢固，封闭严密。

（5）卷材铺贴方向：卷材应由底处向坡高，平行于屋脊铺贴，长边顺水接茬，先远后近，先平后立的原则进行铺贴，平立面处交叉搭接，接缝留在底平面。第二层卷材铺贴方向与第一次相同，但必须与第一层卷材错开接缝铺贴，上下层卷材接缝不得重叠，错缝宽度不得小于500㎜。为防止卷材末端板头和搭接缝边的剥落或渗漏，应做粘合封闭。
（三）保温块的铺贴

1、材料要求：依据设计要求屋面保温材料选用50㎜厚挤塑聚苯板保温层。外观质量：保温块的外形基本平整，无严重凹凸不平，厚度允许偏差 5%，不大于5㎜。

2、施工工艺

按一定的顺序在屋面造坡层上干铺保温块，要求错缝铺设，拼缝严密。对局部不平整的部位，用干水泥面适当找补，使平稳贴实，板块间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实，表面应与相邻两板高度一致。保温层要留置排气槽，并与找坡层连通，宽度、间距同找坡层。

3、质量要求

保温材料的强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。保温层施工应尽量避免下雨天气，以防雨水进入吸水率较高的保温材料内，造成以后防水层起鼓。

4、成品保护

在已铺完的板状保温层上禁止行走车辆，人员通行应在其上铺木脚手板。阴雨天气不宜施工保温，铺好的保温层应覆盖防止受雨淋。

保温层铺贴完应尽快进行40㎜厚细石砼保护层施工，要求施工时对保温层必须采取保护措施，严禁车辆行走。

5、排气管设置

铺设保温块时须设置排气槽，同找坡层一样先放置木方，铺贴保温块后取出再填入粗石子，屋面比较开阔的在中间设置排气管，排气管采用Φ50钢管制作，下部管壁留洞并包裹钢丝网便于排气，顶部设置弯头。排气管长度一律按50㎝制作，必须保证排气管下口距离做好屋面的最小距离不得小于250mm。

（四）砂浆找平层

（20mm厚1：3水泥砂浆）

1、作业条件：

1.1对保温层（防水层、找坡层）作隐蔽验收，办好隐检手续。

1.2对运送材料需行走部位采取覆盖保护措施。

1.3对排气道用300㎜宽油毡覆盖，以免水泥浆堵住排气道。

2、施工工艺

2.1找平层砂浆采取现场机械搅拌，必须严格控制配比重量，搅拌时间不少于2min。砂浆应随拌随用，水泥砂浆最长的使用时间不得超过3h。

2.2浇筑砂浆保护层，应严格控制其标高，按设计要求坡度严格找坡，随捣随抹，最后进行压光处理。
2.3在天沟、雨水口、出屋面管道处找出泛水。
3、质量要求：

3.1水泥、砂的原材料必须具备合格证，并复试合格，砂浆的强度满足设计要求。钢筋原材料必须具备合格证，并复试合格。钢筋的形式、间距、直径、等级符合设计要求。绑扎误差在规范允许范围内。

3.2基层与突出屋面的结构（女儿墙、山墙、变形缝）的转角处，砼面层均应抹成圆弧形，圆弧半径150㎜，水落口周围找平层应作成低的凹坑。

3.3砂浆表面平整光滑，色泽一致，无空鼓、起砂、裂缝现象。

3.4允许偏差：表面平整5mm。水泥砂浆找平层（20mm厚）

（五）细石砼面层

（40mm厚C20防水细石砼，内设φ4＠200单层双向钢筋）

1、作业条件

1.1对防水保护层作隐蔽验收，办好隐检手续。防水层沁水试验已经完成并通过验收。
1.2将卷材上杂物、灰尘清理干净。

2、施工工艺

2.1按设计要求分格缝位置进行弹线，分格缝位置同下层保温层中的排气道。

2.2绑扎钢筋，φ4＠150单层双向，注意钢筋的保护层，应将钢筋放在砼的中部。钢筋在分格缝处应作断开处理。
2.3面层细石砼设计要求防水砼，采用商品砼。浇筑前根据浇筑量提前报计划。一次进场量不宜太多，防治进场时间过长影响砼质量。

2.4按设计要求的宽度预先准备20㎜宽、高度40㎜的木条子。考虑取条时方便，分格条宜做成上宽下窄。浇筑先安装分格条，并用砼临时固定。

2.5沟边、拐角、根部等处应在大面积面层施工前先做。
2.6浇筑细石砼保护层，砼铺设应按离电梯由远到近的程序进行。浇筑过程严格控制其标高，按设计要求坡度严格找坡，随捣随抹，每分格缝内一次连续铺成，表面采用铝合金刮尺刮平，再用木抹子压实后用铁抹子压光。分格木条应在砼凝固前取出，起条时不得损坏棱角。
2.7养护，浇筑24小时后即开始养护，养护时间不少于7天。
2.8油膏嵌缝在砼达到强度后进行，先将分隔缝内的垃圾清理干净，然后刷上一遍冷底子油，待干燥后嵌填油膏。缝上铺SBS改性沥青防水卷材防水卷材，宽200。
3、质量要求：

3.1砼所用水泥、砂石等原材料必须具备合格证，并复试合格，砼的强度满足设计要求。

3.2钢筋原材料必须具备合格证，并复试合格。钢筋的形式、间距、直径、等级符合设计要求。绑扎误差在规范允许范围内。

3.3坡度必须符合设计要求。

3.4砼表面平整光滑，色泽一致，无空鼓、起砂、裂缝现象。

3.5允许偏差：表面平整5mm。
（六）特殊部位的施工要求
1、屋面的基层与突出屋面结构（女儿墙、山墙、变形缝）的连接处以及女儿墙转角处（水落口、天沟、檐沟屋脊等）应做成圆弧，转角圆弧半径为50㎜。

2、天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺，空铺宽度200㎜，天沟檐沟卷材板头应固定密封。

3、在女儿墙部位将截齐为卷材端部压入预留的凹槽内，并用金属压条钉压固定，钉距不大于900㎜，金属压条选用铝合金材料或不锈钢材料。然后用密封材料将凹槽嵌缝严密。凹槽距屋面找平层最低高度不应小于300㎜。
4、雨水口周围与屋面结构的连接处，均应封固严实，粘接牢固。穿过屋面的管道、设备层等与屋盖间的空隙应用密封材料封严。

5、阴阳角、水落口、管道根部周围容易发生渗漏的薄弱部位，应做增强处理。处理方法：先铺一层卷材附加层，在转角周边加宽250㎜。

6、蓄水试验：所有防水卷材层铺贴完毕验收合格后，即进行蓄水试验，确认无渗漏后方可进行下道工艺施工。

四、细部节点施工要点

1、水落斗处的节点处理

水落斗500mm范围坡度不得小于5%，水落口杯与基层接触处留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填防水密封膏。女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，外加铁篦子，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45度斜截面。

2、女儿墙做法

女儿墙内外侧一律采用1：2水泥砂浆抹灰，不少于2遍成活。压顶做泛水坡度，坡度向内，下部做鹰嘴滴水线。女儿墙压顶施工前，须在墙上弹出水平控制线，由此控制压顶的水平线，压顶粉刷时应用套板保证宽度一致。压顶面排水向内，坡度一致，排水坡度≥6%。

压顶面要油得光亮，无铁板印。所有阴角、阳角都要用通一的专用工具将其抽直、抽挺。机房屋面处防水做至压顶下，并用油膏压缝；其它屋面及露台防水做至女儿墙预留凹槽内，用油膏嵌缝。高屋面雨水排至低屋面时，应在雨水管下方屋面嵌设一块C20细石混凝土板490×490×30保护，四周找平，纯水泥浆擦缝。

3、分格缝嵌缝

（1）屋面按设计要求设置分格缝（6m×6m），缝内用防水油膏填塞，缝宽20mm。

（2）缝内处理：清理分格缝浮灰时，缝内必须干燥，用普通钢丝刷将板缝两侧20-30㎜处的浮浆、碎渣刷干净，刷缝后用吸尘器将刷缝后的尘砂吸净。然后在两侧贴好胶带，分隔缝嵌填要保证横平竖直、深浅一致、缝边平滑、没有毛边。

（3）刷冷底子油：冷底子油要求涂刷薄而均匀，涂刷范围包刮缝侧、缝口两侧20-30㎜范围。已刷冷底子油的缝宜当天灌嵌油膏。

（4）冷嵌油膏施工适用于气候10℃以上。当油膏过稠时，可将油膏加温后再用热水烫，不得用火直接加热。嵌缝操作可采用气压或油膏压枪。枪嘴要伸入缝内，使挤压出的油膏紧密挤满全缝，并高出板面10㎜。

（5）手工嵌油膏：若采用手工必须分两次嵌填。待冷底子油干燥后，第一次可先将油膏拉搓成长条状，嵌入缝内，用小刮刀将油膏与板缝内两侧面和底部抹压粘牢，并应仔细检查缝壁。如未粘牢，应重新抹压（或用烙铁在缝内热压），直至粘接牢固为止。第二次用油膏嵌满板缝高出缝口0.5-1㎝，板缝两边2㎝左右。

4、穿屋面管道的窝嵌做法：

（1）凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，洞口内壁沿板厚范围凿毛，充分洒水湿润。管子外壁和预留洞壁刷一度掺901胶水水泥浆，然后分两次间隔一天浇捣C20细石混凝土（掺5%UEA），其表面须压实、抽平、打毛，细石混凝土与管壁留20X20凹槽。施工完成后应挂牌明示：24小时内不得碰动。

（2）渗漏检验：屋面混凝土不得有裂缝，管道四周封堵完成后，隔天放满水，盛水48小时，观察洞底平顶和立管四周及板底是否有渗漏水现象，如有，找出原因、修补好，重新盛水48小时，直至不渗漏为止。渗漏检验结果须经监理工程师检查认可，并按验收时间做好书面记录。

（3）在管壁与细石混凝土结合处的20×20凹槽，用防水油膏填缝。

（4）其它穿过屋面板的构件的四周，需用C20细石混凝土（掺10%UEA）分两层间隔一天浇灌密实。
5、出屋面管道做法

伸出楼面管道周围的找平层应做成30mm×30mm方形锥台，管道与找平层间应留下10mm×10mm凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设防水卷材附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm（从屋面面层起算），下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

6、女儿墙处防水层收头处理

屋面泛水(卷材)立面高度不少于250mm，用水泥钉将防水卷材固定在女儿墙凹槽内，每幅卷材至少有两点固定，收头处用用2mm厚、20×50外挑式铝合金压条和铝合金盖板遮盖，其上口再用防水硅胶封闭。铝合金压条用塑料膨胀螺丝固定（不允许打射钉），间距不大于450。

五、质量要求

1、所有进场材料必须符合设计要求及施工规范的规定，需复试的材料及时送检，确保复试合格后方可使用。

2、各工序施工前，基层的含水率必须满足规范要求。

3、找平层与突出屋面的结构的连接处和转角处应做成圆弧形，且整齐平顺。

4、分格缝、排气槽、排气孔的留设位置和间距等符合施工规范和山东省有关标准的规定。

5、严格按设计要求控制材料配合比，计量要准确。

6、坡度满足设计要求，坡向正确。

7、排气道纵横贯通，排气管安装牢固，位置正确，封闭严密。

8、卷材粘结牢固，不得有脱落和起皮现象。

9、每道工序施工时，均应做好已完成品的成品保护工作，杜绝破坏、污染现象的存在。

六、安全文明施工

1、进入施工现场必须戴好安全帽。严禁带有高血压、必脏病等的职工进入施工现场。加强安全防护，严禁违章冒险作业，防止发生工伤事故。

2、机械操作由专人负责，实施定人定机负责制。操作人员必须佩带好必要的劳保用品。现场动火前，应经项目主管消防人员开“动火证”并按要求配备好消防器材，方可动火。

3、涂刷底油和防水层施工时，现场严禁烟火和使用碘钨灯照明。向喷灯内加注燃料时，必须将火熄灭，并注意避免溢流到其它物

体上，施工时，现场必须配置灭火器。已施工完的卷材屋面不得堆放材料，并防止人为的损坏。

4、施工现场必须随做随清，做到场容整洁。楼台层内每天下班前清理干净，为防止污染其它构件，倒运砂浆必须装入容器，严禁随地乱倒、乱搅砂浆等用料。

5、屋面施工时，在屋面四周、挑檐等临边部位应设防护措施，施工人员必须配带安全带。大风天气禁止屋面施工，下雪后作业必须清扫干净通道后进行，外架子作业时注意防滑。

6、利用外用升降机作垂直运输时，一次所载货物应按吊蓝的额定载重量进行运输，不得超载。施工用物料提升机的各类保险、限位(上下限位、限速、门联锁、手刹等)装置必须齐全、灵敏有效，操作人员持证上岗，遵守操作规程。

7、冬期施工气候比较干燥，所用加热和保温材料容易引发火灾，必须进行严格的消防管理，做到防患于未然。










































































































� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���








PAGE  
 - 4 -      

_1239101360.dwg

