
[image: image1.png]


框架结构组合钢模板施工作业指导书
1．适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑框架结构组合钢模板工程的安装与拆除。

2．施工准备

2.1  材料 

    按照中华人民共和国标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)标准进行选用。

2.1.1  定型组合钢模板及其附属零件:其长度为600、900、1200、1500mm；宽度为100、150、200、250、300mm。

2.1.2  定型钢角膜:阴阳角膜、连系角膜。

2.1.3  连结件U型卡、L型插销、3型扣件、蝶型扣件、对拉螺栓、沟头螺栓、紧固螺栓等。

2.1.4  支承(加固)件：柱箍、定型空腹槽钢、10普通槽钢、定型活动钢管支撑、钢桁架、Ф48钢管、快拆式支撑接头、木材（10×10、5×10、5×7、5×5cm方木；5、2.5cm厚板材）等。

2.1.5  密封条：聚氨脂自粘胶条。

2.1.6  隔离剂：水溶性隔离剂。

2.1.7  钢摸板及配件周转使用，修复后应符合GBJ214-89规定的质量标准及工艺要求的使用功能。

2.2  机具

   电锯、手锯、电刨或手刨、斧子、榔头、打眼电钻、套丝机或搬牙、线坠、靠尺板、方尺、水平尺、撬棍、经纬仪、水平仪等。

2.3  人员

    一般要求不低于(相当于木工等级)3级工水平,其中5级工以上应占30%,3级以下(壮工)不得超过30%。

2.4  作业条件

2.4.1  熟悉图纸,按工程结构构造要求进行模板设计,结构特别复杂及构件体型超高、超重的,其模板设计中要附加支撑系统计算书,对模板体系的强度、刚度和[image: image2.png]


稳定性进行验算,确保安全。

一般工程对模板进行设计，确定模板平面布置，纵横龙骨（大楞）的规格、数量、排列尺寸、柱箍选用的形式及间距、梁板支撑间距、模板组装形式、梁柱节点大样。根据施工流水段的划分，列表提供材料需用计划，绘制全套模板设计图。如：模板平面图、展开排列图、梁柱节点、墙节点大样图、剪力墙分块组装图、零件加工图等。

2.4.2  施工现场应有模板存放区，各种模板分规格码放整齐，并用标识进行状态标识，表明模板的质量状态。现场配制的木模作为钢木结合的调整模板，应根据模板设计配制，配制好的码放整齐，标识名称、规格、数量、使用部位及质量状态。

2.4.3  工作面条件:对前道工序进行了技术复核,对支设模板放线工作完成并复验合格,对支设模板标高已经抄平(基线),要求放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做好水泥砂浆找平层。

2.4.4  预制模板组装

2.4.4.1  拼装场地应夯实平整或搭操作平台。

2.4.4.2  拼装按模板设计进行,相邻模板连结每个孔均用U型卡卡紧，不得跳孔拼装，龙骨可采用双肢直径48钢管，用勾螺栓，外垫3型扣件，与模板边肋子扣紧，剪力墙平模拼装，其主规格采用300MM宽的组合钢模，每两块300MM钢模宽为一组（600MM宽），每两组之间设一肢[10#型钢作为连接，连接方法是在槽钢的两个翼缘上打直径12.5孔,孔距模数与钢模板同,通用U型卡卡紧,[10#钢大面延长方向每隔600MM打孔,作为穿墙壁螺栓过孔形成700*600的螺栓加固网点。

2.4.5  模板拼装后编号,并刷好脱模剂,码放整齐,标识、状态等。

2.4.6  墙、柱钢筋绑扎完毕，水、电、暖、卫各种管线及预埋件已安装，钢筋保护层垫块已绑好，维护墙壁拉结筋及圈过梁各种甩筋已留好，并办完隐检手续。

3．施工工艺及技术要点

3.1  施工工艺

3.1.1  柱模安装工艺流程：

[image: image3.png]


[image: image4.png]



预制


放线       作柱上设杆抹找平层       柱模安装        安柱箍加固


                 搭架子

                                    预检     水平拉杆每节间斜撑四角十字支撑

3.1.2剪力墙模板安装工艺流程

                           定型制作周转检验


             弹线            安门洞口模板          安一侧模          安另一侧模


                                                      预检            调整固定

3.1.3梁板模板安装工艺流程:

     地基夯实      柱墙弹立线及标高线    搭支撑及操纵架子     安装快拆调节器水平长杆水平短杆    调整标高    安装底模    检查    梁盘绑扎      

柱梁节点内水平加密箍筋绑扎    柱脖模板安装      梁侧模      梁中调节模安装      梁垫块楼板底模安装      检验      弹线     楼盖筋      

 校验调整     办隐检预检     交接

3.2  技术要点

3.2.1  柱墙的轴线必须认真做好技术复核，有误差时应予纠正，柱（墙）模板必须垂直，平整度应满足GB50204-2002及GB50300-2001标准的要求。要有足够的支撑和拉杆，习惯于钢管满堂红架子作支撑的要在每个节间内做好斜撑，四角要做好十字封撑，并要求按架体搭设的要求绑好扫地杆，以加强架体整体刚度及提高承载力。

 柱子截面超过600（单面）即应考虑一列螺栓加固，超过800（单面）即应考虑增加两列螺栓加固，间距同柱箍。墙体支模采用竖向通常设置[10#间距@700，[10#侧面打孔Ф12.5@150(端头75mm处打第一个孔)，孔距要求精确，好与钢模连结，[10#大面打穿墙螺栓孔@600，孔径应根据立墙浇筑侧压力的大小确定。

3.2.2  大梁底板应按规定起拱，地基必须严格分步夯实，垫不小于50mm厚通板作为立杆支撑的垫板。

3.2.3  模板必须拼装严密，凡阴阳角处模板连接要加一层自粘胶海绵条作为封条，墙模板底部要留找平层垫板和找平方木，并加钉封脚纤维板，内墙支好后在墙角抹封闭砂浆。

外墙外模一般要做成比楼层高100mm（含支撑墙100mm），其上口要用螺丝固定硬木条15×30-15，其下口距底边100mm处用螺丝固定15×30-15mm的硬橡胶条。

柱根要采取防漏浆措施，抹水泥砂浆找平层，凡孔隙用木条嵌严后抹封闭砂浆，柱四角加胶条封闭，以防止发生蜂窝、露筋和烂根等现象。

3.2.4  楼板支模铺木楞时要先拉线找规矩，有弯曲不平处应加以调整，铺板后底抄平复核。

3.2.5  多次周转使用的模板应将表面的砂浆清除干净，并涂刷隔离剂，隔离剂应选用水溶性隔离剂，以防止混凝土表面脱皮麻面。

3.2.6  柱顶、墙顶钢筋必须用胎具拢好卡紧，灌注混凝土时，必须保证钢筋位置准确，防止位移。

3.2.7  楼梯踏步的高度必须一致，特别是最下一步和最上一步的高度应根据建筑做好具体标高，假若楼面装修层与楼梯装修层的工艺做法的厚度不一致，那么为保证装修后梯凳一致，最后一凳上表面与楼面一致，故此，起步凳和最后一凳的楼梯凳结构标高就与楼板面结构标高不一致，这点在施工中必须仔细计算。

4．操作工艺

4.1  柱模安装

4.1.1  使用水准仪抄平，按标高抹好水泥砂浆找平层。

      弹出柱子的中心线及四周边线，剪力墙则弹出墙的轴线和边线。

4.1.2  按照放线位置，在柱四边或在墙两边每隔500mm、离地约5cm处的柱筋上焊支顶杆或者打5cm高砼柱墩，从四面（墙为两面）顶住模板，以防止位移。

4.1.3  柱模板提前组装成形（筒形）或片形，墙模板组装成3m宽左右的片。由塔吊作垂直运输，要低速运行。安装柱模：先安装四个角柱，用经纬仪校正、固定，拉通线，一排排安装校正中间各柱。

安装墙模：片模每隔700mm一根通长竖直槽钢作主筋，水平每隔600mm用双根Ф48钢管作横肋，内穿Ф14或Ф16穿墙螺栓。柱箍用[8型钢制作或角钢、钢管等制成均可以，也可以用短管和扣件组装，柱箍间距@=500mm～700mm，加固螺栓Ф12～Ф18，特殊柱子要进行计算确定。

柱子模板安装要用水平杆和斜杆对加固架子进行加固，墙体模板安装后要用顶斜撑和拉结锚的方法加固。

墙体穿墙螺栓可以周转使用以节约钢材，其方法是在墙体穿墙螺栓处设置60×60×墙厚度的砼芯棒，芯棒中央延轴向留通长的过栓孔，既作模板顶杆又作为螺栓套管。

4.1.4  模板安装完毕后，检查一边扣件、螺栓是否紧固，模板拼缝及下口是否严密，合格后办理预检手续。

4.2  梁板模板安装：

4.2.1  柱子拆模后在混凝土上弹出轴线和水平线。

4.2.2  先搭架子，搭架子前在地面上铺通长脚手板于立杆下面。上螺旋调节器，绑顺水杆，绑排木或铺10×10cm方子做横楞，支柱双向加剪力撑和水平拉杆，离地50cm一道，以上每隔两米设一道，一般情况下竖向支撑点间距@=60～100cm为宜。

4.2.3  按设计标高支柱（或螺旋调节器）的标高，然后铺梁底模，拉通线找直，梁底应起拱，当梁跨度≥4m时，梁底应按设计要求起拱加设。无要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000～3/1000（GB50204-2002标准）。

4.2.4  梁底支设完毕，施工技术人员应对梁底模的轴线和标高进行检查，符合设计及规范要求后便可以绑扎梁钢筋，经检查钢筋合格后办理隐检手续，并清除杂物，安装梁侧模，安装梁侧模前应先安装好梁柱节点处柱头模板，柱头模板可以用定型钢模或定型木模，用木模时板厚宜用5cm厚红、白松板。侧模安装其长度不合模数时可以用5cm厚木板作调整模，调整模宜设置在梁的跨中位置，以保证梁柱节点整齐。
梁的侧模可以用连系角膜，由U型卡连接，也可以采用帮夹底的方法，梁的两个底脚要夹自粘胶带密封条。

梁帮加固采用φ48钢管加固和采用对拉螺栓加固均可，梁帮内侧设支顶杆，其间距800～1000mm一个为宜，梁帮加固点水平间距一般600～800mm为宜，竖向加固点随梁高增减，一般梁高超过600mm加设一道穿梁螺栓。

梁帮外侧一般在梁板腋角处设斜顶杆，其间距600～800mm为宜。

4.2.5  安装后校正梁中线标高、断面尺寸，将梁模板内杂物清净，并垫好钢筋保护层垫块，下予埋件，经检查合格后办予检手续。

4.2.6  安装好梁模板后,复核满堂红架子上顶部纵横水平杆的标高(ф48钢管作为架顶纵横水平杆,由螺旋式支撑调节器支撑).满堂红架子的立杆在首层的应在搭设前将地基夯实,垫5cm厚通板。

满堂红架子的水平杆一般第一道距地20cm以上每1.2～1.5m一道,采用多层支架支模时,立杆上下应垂直,上下层立杆应在同一竖向中心线上,立杆间距80～120cm.

4.2.7  满堂红架子检查合格后,在架顶纵横水平杆上搭10×10mm方木龙骨,其间距≯1.2m,检查龙骨标高,合格后铺板底模板.

4.2.8  板底模板抄平调整,将标高线(楼板上平线)画在钢筋上,并将以标高线上反30～50cm画线作为拉线检查模板,砼梁板上表面标高的基线.

4.2.9  将模板上杂物清干净后,办隐检打砼.

4.3  模板拆除

    墙、柱、梁模板应优先考虑整体拆除,便于整体转移后,清理重复进行整体安装使用.

4.3.1  柱子模板拆除:拆除与柱箍连接的水平管,拆除柱箍,拆除连接每片柱模板的U型卡(采用大片夹小片支模方法的柱模无此项工作),然后用橇棍撬动模板,使其与混凝土脱离.

每片柱模均与混凝土完全脱离后用塔吊运走、清理、编号、码放、标识待用.

4.3.2  墙模拆除:先拆除穿墙螺栓、钩螺栓及其它附件,再拆除水平撑、斜撑、斜拉杆、拉锚钢绳、铅丝、水平杆等,并及时清理作业面,然后用橇棍轻轻撬动模板，使之与墙体脱离，然后按组装块情况拆除每组块模板间的连接U型卡后即可用塔吊运走、清理、编号、标识备用。

4.3.3  梁板模板拆除

     先拆梁帮，再拆楼板底模，楼板底模拆除先调整螺旋调节器（如不采用快拆体系则无此项工作），然后拆架顶水平杆，拆10×10cm方木龙骨，继续往下拆一步水平杆后，间断性地拆除立杆，此时操作人员用钢钩子拆除一部分顶板底模后再拆其余的立杆，楼层较高时还须在拆完顶板底模的空隙补立杆，搭临时架子，最后将全部顶板底模拆除，后拆除梁模支撑系统进而拆除梁模，对拆除时间较早需要留部分立杆支撑的可以利用调节器的作用拆掉水平杆和龙骨后把立杆旁的梁底模分解拆除，清理工作面工具，检修、编号、标识待用。

4.3.4  模板拆除时间：

     侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

梁板底模跨度≤8m的拆模时砼的强度应达到设计强度的75%，跨度＞8m的拆模时砼的强度应达到设计强度的100%。

悬臂结构跨度≤2m的拆模时砼的强度应达到设计强度的75%，跨度＞2m的拆模时砼的强度应达到设计强度的100%。

5．质量标准

5.1主控项目：

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性；其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上，基土必须坚实，并有排水措施。对冻胀土必须有防冻融措施。安装现浇结构的上层模板时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
5.2一般项目：

5.2.1模板接缝不应漏浆。模板与混凝土接触表面清理干净并涂隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。混凝土浇筑前，模板内的杂物应清理干净。

5.2.2对跨度不小于4m的现浇钢筋砼梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

5.2.3模板拆除根据同条件试块,砼达到规范要求的强度时方可进行。

5.3模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差见表1。
模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差              表1 

	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	柱、墙、梁轴线位移
	5
	尺量检查

	底模上表面标高
	±5
	水准仪或拉线、钢尺检查

	截面内部尺寸 
	基  础
	±10
	尺量检查

	
	柱、墙、梁
	＋4 ，－5
	

	层高垂直度
	不大于5m
	6
	用托线板检查

	
	大于5m
	8
	

	相邻两板表面高低差
	2
	用直尺和尺量检查

	表面平整度
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	预埋钢板、预埋管、

预留孔中心线偏移
	3
	拉线和尺量检查

	预埋

螺栓
	中心线位移
	2
	拉线和尺量检查

	
	外露长度
	＋10，0
	

	预留洞
	中心线位移
	10
	

	
	尺    寸
	＋10，0
	


6．成品保护

6.1  严禁在模板上搭设脚手板，防止模板变形。

6.2  不经施工负责人同意，不准任意拆改或拆除模板拉杆和支撑。

6.3  灌筑混凝土时，必须设专人看管模板，发现问题及时修理加固。

6.4  凡先绑扎钢筋后支撑板时，必须对已绑扎的钢筋注意保护，不得碰乱撞坏。

6.5  吊装模板时，轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。

6.6  拆模时不得用锤硬砸硬撬，以免损坏混凝土表面和楞角。

6.7拆除模板时，必须轻拿轻放，严禁摔、砸、压，不使钢模板受损坏。拆下的模板及时运到模板存放区进行整理编号，分类码放，做标识待用。

6.8  钢模板在使用过程中应加强管理，随用随发，随拆随收，防止丢失。

并经常进行保养（螺栓上油，铁件刷防锈等）。






















- 1 -
- 8 -

