
[image: image1.png]



混凝土作业指导书
1  适用范围
 适用于一般建筑工程混凝土施工及大体积混凝土施工。
2  施工标准及规范 

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)； 

《混凝土结构设计规范》  (GB50010-2002)； 

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》   (GB175 一 1999)； 

　　　　　　　　　　　 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-1999)；
《复合硅酸盐水泥》　(GB12958-1999)； 

《建筑用卵石、碎石》GB/14685-2001； 

《建筑用砂》        GB/14684-2001； 

《粉煤灰混凝土应用技术规范》 (GB146-90)； 

《混凝土外加剂》 (GB8076-1997)

《混凝土泵送剂》 (JC473-2001)； 

《混凝土拌合用水标准》 (ＪGJ63-89)； 

《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000)；
3  技术准备
3.1  图纸会审已完成。
3.2  根据设计混凝土强度等级、混凝土性能要求、施工条件、施工部位、施工气温、浇筑方法、使用水泥、骨料、掺合料及外加剂,确定各种类型混凝土强度等级的所需坍落度和初、终凝时间,委托试验室完成混凝土配合比设计。
3.3  编制混凝土施工方案 , 明确流水作业划分、浇筑顺序、 混凝土的运输与布料、作业进度计划、工程量等并分级进行交底。
3.4  确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。
3.5  确定混凝土施工所需的水、电 , 以满足施工需要。
3.6  确定混凝土的搅拌能力是否满足连续浇筑的需求。

3.7  确定混凝土试块制作组数 , 满足标准养护和同条件养护的需求。
4  材料要求
4.1  水泥 : 应根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求，选用适当品种和强度等级的水泥。
4.2  细骨料 : 当选用砂配制混凝土时宜优先选用 H 区砂。对于泵送混凝[image: image2.png]


土用砂，宜选用中砂。 

4.3  粗骨料 : 当采用碎石或卵石配制混凝土时 ,其技术指标《建筑用卵石、碎石》GB/14685-2001； 

4.4  掺合料 :

4.4.1 用于混凝土中的掺合料 , 应符合现行国家标准
4.4.2 选用的掺合料 , 应使混凝土达到预定改善性能的要求或 在满足性能要求的前提下取代水泥。其掺量应通过试验确定，其取代水泥的最大取代量应符合有关标准的规定。
4.4.3 掺合料在运输与存储中 ,应有明显标志。严禁与水泥等其他粉状材料混淆。
4.4.4 混凝土外加剂：
4.4.4.1 选用外加剂时，应根据混凝土的性能要求、施工工艺及气候条件,结合混凝土的原材料性能、配合比以及对水泥的适应性等因素 ,通过试验确定其品种和掺量。

4.5  水 : 混凝土拌制用水宜采用饮用水。当采用其他水源时，应迸行取样检测 ,水质应符合国家现行标准的规定。
5  主要机具
主要机具包括混凝土生产设备、运输和泵送设备、浇筑和捣实设备及手工操作器具等。
6  作业条件
6.1  所有的原材料经检查 ,全部应符合设计配合比所提出的要求。
6.2  根据原材料及设计配合比进行混凝土配合比检验 , 应满足塌落度、强度及耐久性等方面要求。
6.3  新下达的混凝土配合比 , 应进行开盘鉴定 , 并符合要求。
6.4  搅拌机及其配套的设备业经试运行、安全可靠。同时配有专职技工 , 随时检修。电源及配电系统符合要求，安全可靠。
6.5  所有计量器具必须具有经检定的有效期标识。地磅下面及周围的砂、石清理干净 ,计量器具灵敏可靠 ,并按施工配合比设专人定磅。
6.6  需浇筑混凝土的工程部位已办理隐检手续。
6.7  管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全技术交底。
6.8  现场已准备足够的砂、石子、水泥、掺合料以及外加剂等材料 , 能满足混凝土连续浇筑的要求。
6.9  木模在混凝土浇筑前洒水湿润。
6.10 浇筑混凝土必须的脚手架已经搭设 , 经检查符合施工需要和安全要求。混凝土搅拌站至浇筑地点的临时道路已经修筑 , 能确保运输道路畅通。
7  技术要求
7.1  混凝土拌合物运至浇筑地点时的温度，最高不宜超过35 ℃；最低不[image: image3.png]


宜低于5℃。
7.2  在浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况 , 当发现有变形、移位时 , 应立即停止浇 筑 , 并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
7.3  在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5 小时,使混凝土获得初步沉实后 ,再继续浇筑 ,或者采取二次振捣的方法进行。
7.4  在浇筑混凝土时 , 应制作供结构拆模、张拉、强度合格 评定用的标准养护和与结构混凝土同条件养护的试件。需要时还 应制作抗冻、抗渗或其他性能试验用的试件。
7.5  对于有预留洞、预埋件和钢筋密集的部位,应采取技术措施,确保顺利布料和振捣密实。在浇筑混凝土时,应经常观察,当发现混凝土有不密实等现象,应立即予以纠正。
7.6  水平结构的混凝土表面,应适时用木抹子磨平( 必要时，可用铁筒滚压) 搓毛两遍以上,且最后一遍宜在混凝土收水时完成。
8  质量要求
8.1  进场原材料必须按有关标准规定取样检测 , 并符合有关标准要求。
8.2  生产过程中应测定骨料的含水率 ,每一工作班不应少于一次,当含水率有显著变化时,应增加测定次数,依据检测结果及时调整用水量和骨料用量。
8.3  宜采用强制式搅拌机搅拌混凝土。
8.4  混凝土搅拌的最短时间应符合标准规定。搅拌混凝土时,原材料应计量准确,上料顺序正确。
8.5  混凝土拌合物的现落度应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测。
8.6  混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间应符合标准规定。
8.7  混凝土运送至浇筑地点,应立即浇筑入模。如混凝土拌合物出现离析或分层现象,应对混凝土拌合物进行二次搅拌。
8.8  浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇时,其间歇时间宜缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。
8.9  混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过混凝土初凝时间 , 当超过规定时间必须设置施工缝。
8.10 混凝土应振捣成型 , 根据施工对象及混凝土拌合物性质应选择适当的振捣器 , 并确定振捣时间。
8.11 混凝土在浇筑及静置过程中 , 应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝,应在混凝土终凝前予以修整。
8.12 施工现场应根据施工对象、环境、水泥品种、外力剂以及对混凝土性能的要求,提出具体的养护方法 , 并应严格执行规定的养护制度
[image: image4.png]


9  施工工艺
９.1 工艺流程
混凝土搅拌 → 混凝土运输、泵送 → 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 
混凝土养护 

9.２施工操作工艺
9.２.1混凝土搅拌
9.2.1.1混凝土的搅拌要求 :


①搅拌混凝土前,宜将搅拌筒充分润滑。搅拌第一盘时 ,宜按配合比减少粗骨料用量。在全部混凝土卸出之前不得再投入拌合料,更不得采取边出料边进料的方法进行搅拌。

②混凝土搅拌中必须严格控制水灰比和塌落度；

③混凝土的原材料计量 :

水泥计量 : 搅拌时采用袋装水泥时 , 应抽查10 袋水泥的平均重量 ,并以每袋水泥的实际重量 , 按设计配合比确定每盘混凝土的施工配合比；搅拌时采用散装水泥的，应每盘精确计量。
外加剂及混合料计量 : 对于粉状的外加剂和混合料，宜按施工配合比每盘的用料 ,预先在外加剂和混合料存放的仓库中进行计量 ,并以小包装运到搅拌地
9.2.1.2混凝土搅拌的装料顺序宜按下列要求进行:当无外加剂、混合料时,依次进入上料斗的顺序宜为粗骨料→水泥→细骨料；当有掺混合料时,其顺序宜为粗骨料→水泥→ 混合料→细骨料 ；当掺干粉状外加剂时,其顺序宜为粗骨料→外加剂→水泥→细骨料或粗骨料→水泥→细骨料→外加剂。
9.2.1.3混凝土的搅拌时间
	混泥土塌落度
	
	搅拌机容积(L)

	mm
	搅拌机类型
	
	
	

	
	
	小于250
	250~500
	大于500

	小于及
	自落式
	9Os
	120s
	150s

	等于30
	强制式
	60s
	90s
	l20s

	
	自落式
	903
	905
	120s

	大于30
	
	
	
	

	
	强制式
	60s
	60s
	90s


注 : 掺有外加剂时 , 搅拌时间应适当延长。
9.2.1.4混凝土泵送
①混凝土泵的选型、配管设计应根据工程和施工场地特点、 混凝土浇筑方案、要求的最大输送距离 , 最大输出量及混凝土浇筑计划参照《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T10-95) 确定。
②混凝土泵车的布置应考虑下列条件 : 

混凝土泵设置处应场地平整、坚实 , 道路畅通 , 供料方便 ,距离浇筑地点近,便于配管,具有重车行走条件 ；
混凝土泵应尽可能靠近浇筑地点。在使用布料杆工作时 , 能 使得浇筑部位尽可能地在布料杆的工作范围内,尽量少移动泵车即能完成浇筑 ；
多台混凝土泵或泵车同时浇筑时,选定的位置要使其各自承担的浇筑量接近 , 最好能同时浇筑完毕,避免留置施工缝 ；
接近排水设施和供水 , 供电方便。在混凝土泵的作业范围内，不得有高压线等障碍物 ；

在混凝土泵的作业范围内,不得有碍阻物、高压电线,同时要有防范高空坠物的设施 ；
③混凝土输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,并应符合下列规定 :

平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定 , 以便排除堵管、装拆和清洗管道 ；垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处 , 在墙及柱上每节管不得少于 1 个固定点 , 在每层楼板预留孔处均应固定 ；垂直管下端的弯管 , 不应作为上部管道的支撑点 , 宜设钢支撑承受垂直管重量 ；管道接头卡箍处不得漏浆 ；

   炎热季节施工时 , 要在混凝土输送管上遮盖湿罩布或湿草袋，以避免阳光照射 , 同时每隔一定的时间洒水湿润；严寒季期施工时,混凝土输送管道应用保温材料包裹。以防止管内混凝土受冻 ,并保证混凝土的入模温度。
在混凝土泵送过程中,若需接长3m以上( 含3m) 的输送 管时 , 仍应预先用水或水泥砂浆 , 进行湿润和润滑内壁。不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。
当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时,不得强行泵送,并应立即查明原因, 采取措施排除。可先用木槌敲击输送管弯管、锥形管等部位,并 进行慢速泵送或反泵,防止堵塞。混凝土泵送应连续进行。如是 有计划中断 ,应在预先确定的中断浇筑部位,停止泵送；且中断时间不宜超过lh。

向下泵送混凝土时,应先把输送管上气阀打开,待输送管下段混凝土有一定压力时,方可关闭气阀。混凝土泵送即将结束前, 应准确计算尚需用的混凝土数量 ,并及时告知混凝土搅拌处。废弃的混凝土和泵送终止时多余的混凝土,应按预先确定的处理方法和场所,及时进行妥善处理。

泵送完毕,应将混凝土泵和输送管清洗干净。清洗混凝土泵时,布料设备的出口应朝安全方向 , 以防废浆高速飞出伤人。
9.2.2混凝土浇筑
9.2.2.1混凝土浇筑时的塌落度 : 

①对于商品混凝土应由试验员随机检查塌落度 , 并分别做好记录 ；
②对于现场搅拌混凝土应按施工组织设计要求或技术方案要求检查混凝土塌落度 ,并做好记录。
9.2.3 施工缝的设置 :

混凝土施工缝不应随意留置，其位置应按设计要求和施工技术方案事先确定 , 确定施工缝的原则为:

尽可能留置在受剪力较小的部位,留置部位应便于施工。施工缝的留置应符合下列规定 :


①和板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下 20～30mm处。

②单向板,留置在平行于板的短边的任何位置。

③有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑 , 施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。
　　④楼梯的施工缝应留置在楼梯段１／３的部位。
9.2.4 施工缝的处理 :

　　①在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土的抗压强度必须达到 1.2 MPa以上。在施工缝施工时,应在已硬化的混凝土表面上,清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱的混凝土层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润 ,一般不宜少于24h, 残留在混凝土表面的积水应予清除。并在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆。
②注意施工缝位置附近需弯钢筋时 ,要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。

③在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10～15mm 厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

④从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前 , 宜向施工缝处逐渐推进。
9.2.5后浇带的设置 :


①后浇带的留置位置、留置时间应按设计要求和施工技术方案确定。当后浇带的保留时间设计无要求时，宜保留 42d 以上。后浇带的宽度宜为 700～1000mm。

②后浇带内的钢筋应予保护。

③后浇带在浇筑混凝土前 , 应将整个混凝土表面按照施工缝的要求进行处理。

④后浇带混凝土宜采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土。并保持至少 28d 的湿润养护。
9.2.6混凝土的浇筑 :

①混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不宜超过 2m。如超过必须采取措施。
②梁、板应同时浇筑 , 浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”, 即先浇筑梁 , 根据梁高分层阶梯形浇筑,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。
　　③和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进 ,每层均应振实后再下料 ,梁底及梁帮部位应振实 , 振捣不得触动钢筋及预埋件。
④梁、柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑 ,并用小直径振捣棒振捣。
⑤浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣 , 厚板可用插入式振捣器振捣 ,并用铁插尺检查混凝土厚度 ,振捣完毕后用木抹子抹平。施工缝处或有预 埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时严禁用振捣棒铺摊混凝土。
⑥当柱与梁、板混凝土强度等级差二级以内时 ,梁柱节点核心区的混凝土可随楼板混凝土同时浇筑 ,但在施工前应核算梁柱节点核心区的承载力 ,包括 抗剪、抗压应满足设计要求；当柱与梁、 板混凝土级差大于二级时 , 应先浇筑节点混凝土，强度与柱相同。
⑦楼梯段混凝土自下而上浇筑 ,先振实底板混凝土 ,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣 ,不断连续向上推进 ,并随时用木抹子( 或塑料抹子 )将踏步上表面抹平。
⑧柱、墙混凝土浇筑前底部应先填以 50～l00mm 厚与混凝土配合比相同减石子水泥砂浆。
使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,须序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振 捣作用半径的l .25倍( 一般为 300～400mm) 。振捣上一层时应 插入下层 50～l00mm, 以消除两层间的接缝。

⑨ 柱的混凝土浇筑还应符合以下要求 :


α .柱混凝土应分层振捣 ,使用插入式振捣器的每层厚度不大于500mm,并边投料边振捣(可先将振动棒插入柱底部,使振动棒产生振动，再投入混凝土),振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打校板。在浇筑柱混凝土的全过程中应注意保护钢筋的位置,要随时检查模板是否变形、位移、螺栓和拉杆是否有松动、脱落、以及漏浆等现象 ,并应有专人进行管理。
b. 柱高在２.5m 之内 , 可直接下料进行浇筑 ,超过2.5m时,应采取措施 ( 按上述规定执行 ) 或在模板侧面开门子洞安装 斜溜模分段浇筑 , 每段高度不得超过 2m,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实 ,并用箍箍牢。
C .柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在基础的顶面、主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。施工缝的留置应在施工组织设计、施工方案、或施工技术措施中明确。
d .浇筑完后 ,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。
⑩ 剪力墙混凝土浇筑 :墙体浇筑混凝土时应用铁锹或混凝土输送泵管均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。每层混凝土的浇筑厚度控制在 500mm 左右进行分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,间隔时间不超过2h 。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中l/3 区段。当采用大模板时宜留在纵横墙的交界处,墙应留垂直缝，接搓处应振捣密实。浇筑时随时清理落地灰。
柱、墙连为一体的混凝土浇筑时,如柱、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑；当柱、墙混凝土标高不同时,宜采取先浇高标号混凝土柱、后浇低标号剪力墙混凝土,保持柱高0.5m 混凝土高差上升,至剪力墙浇最上部时与柱浇齐的浇筑方法,始终保持高标号混凝土侵入低标号剪力墙混凝土 0.5m 的要求。
⑾大体积混泥土采用全面分层、分段分层、或斜面分层连续浇注，分层厚度300～５00mm且不大于震动棒长1.25倍。分段分层采用踏步式分层推进，一般踏步宽为1.5～２.5米。斜面分层浇筑每层厚300～500厘米，坡度一般取1：6～１：7。
9.2.7 泵送混凝土的浇筑顺序 :

　　①当采用输送管输送混凝土时 ,应由远而近浇筑 ；
　　②同一区域的混凝土,应先竖向结构后水平结构的顺序,分层连接浇筑；
　　③当不允许留施工缝时 ,区域之间、上下层之间的混凝土浇筑间歇时间 , 不得超过混凝土初凝时间。
９.2.8混凝土振捣
混凝土应用混凝土振动器进行振实捣固，只有在工程量很小或不能使用振动器时才允许采用人工捣固。
9.2.8.1插入式振动器使用要点 :

①使用前 ,应检查各部件是否完好,各连接处是否紧固 ,电动机绝缘是否可靠 ,电压和频率是否符合规定,检查合格后方可接通电源、进行试运转。
②作业时 ,要使振动棒自然沉入混凝土 ,不得用力猛插 ,宜垂直插入 ,并插到尚未初凝的下层混凝土中 50～l00mm,以使上下层相互结合。
③振动棒各插点问距应均匀 ,插点间距不应超过振动棒有效作用半径的 1.25 倍 ,最大不超过5Ocm。振捣时，应“快插慢 拔”。
④振动棒在混凝土内振捣时间,每插点约 20～3Os,见到混凝土不再显著下沉 ,不出现气泡,表面泛出水泥浆和外观均匀为止。振捣时应将振动棒上下抽动 50～l00mm,使混凝土振实均匀。
　　⑤作业中要避免将振动棒触及钢筋、芯管及预埋件等 , 更不得采取通过振动棒振动钢筋的方法来促使混凝土振实 ；作业时振动棒插入混凝土中的深度不应超过棒长的 2/3～3/4, 更不宜将软管插入混凝土中,以防水泥浆侵蚀软管而损坏机件。
　　⑥振动器在使用中如温度过高,应立即停机冷却检查,冬季低温下 ,振动器使用前 ,要缓慢加温 ,使振动棒内的润滑油解冻后,方能使用；振动器软管的弯曲半径不得小于 500mm, 并不得多于两个弯。软管不得有断裂 ,死弯现象,若软管使用过久,长度变长时,应及时更换。
　　⑦振动器不得在初凝的混凝土上及干硬的地面上试振。
　　⑧严禁用振动棒撬动钢筋和模板,或将振动棒当锤使用；不得将振动棒头夹到钢筋中；移动振动器时,必须切断电源,不得用软管或电缆线拖拉振动器。

　　⑨作业完毕,应将电动机、软管、振动棒擦刷干净,按规定要求进行保养作业。振动器应放在干燥处,不要堆压软管。

9.2.8.2平板振动器使用要点 :


　　①平板振动器振捣混凝土 ,应使平板底面与混凝土全面接触 ,每一处振到混凝土表面泛浆 ,不再下沉后 ,即可缓缓向前移动 ,移动速度以能保证每一处混凝土振实泛浆为准。移动时应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。在振的振动器不得放在已初凝的混凝土上。
　　②振动器的引出电缆不能拉得过紧；禁止用电缆拖拉振动器；禁止用钢筋等金属物当绳来拖拉振动器。 

9.2.9混凝土的养护
9.2.9.1混凝土养护的一般规定 :

浇筑完毕后,为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

　　①应在浇筑完毕后的 12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。
　　②混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸 盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d；当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。

　　③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水应与拌制用水相同。
　　④混凝土强度达到 1.2N/mm²前 ,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
























8

