[image: image1.png]



屋面找平层工程作业指导书

[image: image2.png]


[image: image3.png]


屋面找平层工程作业指导书

目 录

31、适用范围


32、相关国家规范标准


33、屋面找平层工程工艺流程图


44、屋面找平层工程质量控制职责分配表


45、屋面找平层工程质量控制点设置


56、屋面找平层工程质量通病对策表


67、屋面找平层工程施工工艺管理


78、屋面找平层工程质量控制程序图


99、屋面找平层施工检验和测量


99.1、屋面找平层施工工序计量网络图


99.2、屋面找平层工程测量过程控制


99.3、屋面找平层工程测量设备配备表





屋面找平层工程作业指导书
1、适用范围

本作业指导适用于本公司承建的工业与民用建筑屋面找平层工程施工操作。

2、相关国家规范标准

    《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）。

3、屋面找平层工程工艺流程图

4、屋面找平层工程质量控制职责分配表

	工程

名称
	目标项目
	检查项目
	质量标准
	质量保证关联部门

	
	
	
	
	技术
	材料
	工长
	质检
	班组

	屋

面

找

平

层

工

程
	表面平整密实 


	冲筋拉线
	固定标记
	
	
	△
	△
	√

	
	
	操作工具
	齐全合格
	
	√
	△
	
	△

	
	
	操作
	执行工艺标准
	△
	
	△
	△
	√

	
	无脱皮起砂
	原材料
	符合要求
	
	√
	
	
	△

	
	
	材料计量
	符合配合比要求
	
	
	√
	△
	△

	
	
	抹压程度
	适时
	
	
	△
	
	√

	
	
	养护
	及时  
	
	
	△
	
	√

	
	与基层结合牢固 


	基层处理  
	干净、干燥或润湿
	
	
	△
	△
	√

	
	
	细部处理
	干净，认真操作
	
	
	△
	
	√

	
	
	厚度
	均匀一致
	
	
	△
	
	√

	
	坡度分格缝
	冲筋拉线
	泛水按设计要求
	
	
	△
	
	√

	
	
	铺灰刮平
	用木杆找平
	
	
	
	
	√

	
	
	分格缝间距、宽度
	按设计和规范要求
	
	
	√
	
	△


5、屋面找平层工程质量控制点设置
	工程名称
	质量

目标
	分项

项目
	管理点

设置
	基本要求
	对策措施
	检查工具及检查方法
	质量责任人

	屋

面

找

平

层

工

程
	表面密实、平整、无起砂，坡度、分格缝符合要求
	表面平整
	标高点控制
	允许误差5mm
	原材料符合质量要求；配合比准确；抹压要适时，养护要及时；严格掌握砂浆坍落度
	用2m靠尺和楔形尺检查
	班组

	
	
	表面密实
	边角根细部
	无蜂窝
	边角处、管根部位要认真清扫干净；细部操作要认真、不漏压
	目测和小锤敲击
	班组

	
	
	脱皮起砂
	
	无脱皮起砂
	
	
	

	
	
	坡度、分格缝
	泛水坡度
	符合设计要求和规范规定
	冲筋时按泛水找坡；铺灰时按冲筋坡度刮平顺
	用长杠、钢卷尺检查
	施工员


6、屋面找平层工程质量通病对策表

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	表面起砂
	原材料不合格：水泥强度低、砂含泥量大或过细、砂浆稠度过大；

表面压光过早或过迟；

养护不适当，表面脱水或表面被水冲刷脱皮；
	控制原材料质量，水泥砂浆稠度控制在3.5厘米以内；

掌握好表面的压光时间；压光次数不少于二遍；

压光后，视气温情况进行养护；

合理安排施工工序搭接，未达到强度不得上人或进行下道工序施工；
	小面积起砂且不严重时，用纯水泥浆罩面修补；

大面积起砂，可在表面采用108胶水泥浆修补；

	5
	表面起鼓、开裂
	材料质量差；

保温层内含水量大，受热膨胀后造成找平层起鼓开裂；

未设置分格缝，温度变形超过极限后开裂；
	控制原材料质量；

按规定设置分格缝；

加强面层的养护；

控制保温层内含水量；
	裂缝宽度较小的，清洗干净后用108胶水泥浆进行嵌缝封闭；

起鼓部分不大时铲除后进行修补；

用切割机切出分搁缝及排汽槽；

	6
	坡度错误、倒坡及表面平整度差
	标高及坡度控制不准确；

施工时未使用长刮尺刮平；
	施工保温层时进行找坡；

找平层施工时要控制厚度，以保证坡度正确；

排水方向应朝向落水口位置；
	坡度错误时应采用水泥砂浆重新找坡；


7、屋面找平层工程施工工艺管理
	项目
	内       容

	施工准备
	一、材料准备

1、 水泥：不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥

2、 砂：中砂

3、 粉料：最好选用与砂同类性质的矿物粉料，也可用矿渣粉、页岩粉、滑石粉等

1、 二、作业条件

2、 找平层施工前，屋面隔热层或结构层应进行隐蔽工程检查验收

3、 各种穿过屋面的预埋杆件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝其根部应按图纸要求做好细部处理

3、根据设计要求的坡度弹线，找好规矩（包括天沟、檐沟的坡度）

	操作工艺
	1、 基层清理：将屋面基层剔平、扫净

2、 有保温层时，先将板底垫紧，立缝填实填平，然后洒水湿润，但不能浇透，以达到找平层与保温层牢固结合为度

3、 无保温层的屋面应在混凝土构件表面均匀撒水泥，然后浇水，随扫浆随做水泥砂浆找平层

4、 冲筋或贴灰饼，根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋间距为1.5m；在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后抹找平层

5、 找平层宜留分格缝，一般分格缝的宽度应为20mm，分格缝兼做排气道时，应适当加宽，并与保温层连通；分格留缝的位置应在预制结构的拼缝处，其纵横的最大间距不宜大于6m 

6、 铺灰压头遍：沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做，有坡度要求的部位，必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆，用抹子抹平，然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平，再用木抹子找平后用木杆检查平整度

7、 铁抹子压第二遍、第三遍：当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，注意不满压，并把死坑、死角、砂眼抹平；当抹子压不出抹纹时，即可找平、压实，宜在砂桨初凝前抹平、压实

8、养护：找平层抹平压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间不少于7天，干燥后即可进行防水层施工

	质量标准
	（一）主控项目

1．找平层所用原材料的质量及砂浆配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。

2．屋面（含天沟、檐沟）找平层的坡度，必须符合设计要求。

（二）一般项目

1．水泥砂浆找平层应与基层结合牢固，不得有脱皮和起砂等缺陷。

2．沥青砂浆找平层拌合均匀，表面密实，与基层结合牢固，无蜂窝、松动、裂缝、起鼓、脱落等现象。

3．分格缝的留设位置和间距，应符合设计要求和施工规范的规定。

4．找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形或钝角，且整齐平顺。

5．找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

	成品保护
	1、 抹好的找平层上，推小车行走时，应铺设木脚手板，防止破坏找平层表面

2、雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和进入杂物

	通病
	起砂、空鼓；开裂、不平；2、倒泛水、积水

	安全措施
	1、 为节约水泥，在水泥砂浆中加入粉煤灰

2、蒸制沥青时要注意安全和消防


8、屋面找平层工程质量控制程序图


9、屋面找平层施工检验和测量

9.1、屋面找平层施工工序计量网络图

9.2、屋面找平层工程测量过程控制

	序号
	工序名称及位置
	质量检验项目
	测量设备名称
	检验方法
	备注

	1
	分格缝设置
	分格缝间距
	钢卷尺
	尺量检查
	

	2
	坡度控制
	坡度
	水准仪、钢卷尺
	用水准仪和尺量检查
	

	
	施工找平层
	表面平整
	质量检测尺、塞尺
	用质量检测尺和塞尺检查
	

	
	
	预制找平层接缝高低差
	钢板尺、塞尺
	尺量检查
	


9.3、屋面找平层工程测量设备配备表
	序号
	测量设备（计量器具）名称
	型号、规格
	备注

	1
	钢卷尺
	5m
	

	2
	质量检测尺
	2m
	

	3
	塞尺
	150 mm
	

	4
	水准仪
	S3
	

	5
	钢板尺
	300 mm
	


验   料





基层处理





找平层留分格缝，间距不宜大于6m





基层清理干净





基层隐蔽验收签证





预制板缝内用C20细石砼灌缝（掺微膨胀剂）板缝大于40mm时板缝内应设构造钢筋





清理现场，文明施工





不合格的处理（返工）





执行验评标准





质量评定





保温（隔热）层含水率大时宜做排气屋面





中间抽查





自检





基层与屋面结构突出部位及转角处应粉成弧形





资料整理





隐蔽验收记录





材料合格证、试验报告单





质量评定记录





施工记录





自检记录





加强养护





施工





水泥砂浆收水后二次压光，不应脱皮起砂和酥松





注意表面平整及屋面坡度、坡向





控制砂浆配合比，水泥不低于325#





技术交底





操作人员参加





书面交底





学习操作规程和质量标准





材料准备，取样检验、试验报告





准备工作





学习图纸和技术资料





5


养护





3


坡度控制





4   S3


1   12





LP


59




















3   


1   24





LP


66




















2   2m


1   12





LS


40




















1


基层处理、修补





2


分格缝设置





1   5m


1  一次





LS


07




















4


施工找平层





2   2m


1   12





LS


40




















3 


1   24





LP


66




















5 


1  一次 





LS


19




















铺灰压头遍





铁抹子压第二遍、第三遍





冲筋或贴灰饼





找平层留分格缝





养护





有保温层时，先将板底垫紧，立缝填实填平，然后洒水湿润





无保温层在混凝土构件表面均匀撒水泥，然后浇水，随扫浆找平























- 2 -

