
刷浆工程作业指导书

1．适用范围

   本作业指导适用于本公司承揽的建筑装饰工程的室内外一般刷浆和美术刷浆工程。
2．刷浆材料

   石灰、大白粉、银粉子、水泥、水溶性涂料、无机涂料等。

3．施工技术要点
3.1  刷浆工程的基体或基层应干燥。
3.2  刷浆工程涂抹的腻子，应坚实牢固，不得有起皮、裂缝等缺陷。

3.3  浆膜干燥前，应防止尘土沾污和热空气的侵袭。

3.4  冬期施工，室内刷浆工程应在采暖条件下进行，室温保持均衡，防止浆膜受冻。

3.5  刷浆工程采用腻子品种和配合比。

    室外刷浆工程的乳胶腻子：   乳胶∶水泥∶水= 1∶5∶1

    室内刷浆工程的腻子（砼表面、抹灰表面）：

        乳胶∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5

3.6  刷浆涂料的工作稠度，必须加以控制使其在涂刷时不流坠、不显刷纹。

4．施工工艺

4.1  刷浆前应将基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕清除干净。

4.2  现场配置的刷浆涂料，必须掺用胶粘剂；用于室外的石灰浆，必须按规定  掺用干性油和食盐或明矾等。

4.3  涂刷水溶性涂料时，应使第一遍浆干燥后方可涂刷第二遍。

4.4  室内刷浆按质量要求分为普通、中级和高级。

工序见下表
[image: image1.png]


[image: image2.png]



	项次
	工序名称
	石灰浆
	聚合物水泥浆
	大白浆
	可赛银浆
	水溶性涂料

	
	
	普通
	中级
	普通
	中级
	普通
	中级
	高级
	中级
	高级
	中级
	高级

	1
	清扫 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	用乳胶水溶液或108胶水溶液湿润
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	3
	填补缝隙，局部刮腻子
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	磨平
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	第一遍满刮腻子
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	磨平
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	第二遍满刮腻子
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	+

	8
	磨平
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	+

	9
	第一遍刷浆
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	复补腻子
	
	+
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	磨平
	
	+
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	第二遍刷浆
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	磨浮粉
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	+

	14
	第三遍刷浆
	
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	+


4.5  室外刷浆主要工序见下表

	项次
	工序名称
	石灰浆
	聚合物水泥浆
	无机涂料

	1
	清扫
	+
	+
	+

	2
	填补缝隙，局部刮腻子
	+
	+
	+

	3
	磨平
	+
	+
	+

	4
	找补腻子
	
	
	+

	5
	用乳胶、108胶水溶液湿润
	
	+
	

	6
	第一遍刷浆
	+
	+
	+

	7
	第二遍刷浆
	+
	+
	+


4.6  不受遍数限制，以达到质量要求为准。

4.7  美术刷浆的施工要求

4.7.1  美术刷浆分为中级和高级两种，刷浆前应先完成相应等级的一般刷浆工程。

4.7.2  套色花饰的图案、颜色应分深浅，按漏板顺序进行。

4.7.3  滚花应先在一般刷浆表面弹出粉线，然后沿粉线自上而下进行。滚筒的轴必须垂直于粉线，不得歪斜。

[image: image3.png]


4.7.4  甩水色点，一般先甩深色点，后甩浅色点，不同颜色的大小甩点，应分布均匀。

4.7.5  划分色线和方格线，必须待图案完成后进行，并应横平竖直，接头吻合。










- 1 -
- 2 -

