铁路施工作业指导书范本—支模施工篇

支模施工作业指导书

施工方法及操作注意事项

 模板工程施工应根据专项施工方案和有关规定、验评标准及技术交底进行，不得随意作业。

1、模板及其支架应根据工程结构形式，荷载大小，地基上类别，施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力，刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量，侧压力以及施工荷载。

2、支模的应先复查标高和中心线，正确后，按支模基准线，固定牢再开始支模。

 3、承重模板支撑要经过计算，除砼、模板、埋设件等自重外，应按实叠加施工人员活荷载，卸砼及振岛砼动荷载，砼运输道不允许通过模板支撑，应独立支撑稳定。

 承重模板的拆模除桉规范规定执行外，还应根据实际情况经工程技术人员查验后才能实施。

 4、对形状规则、平直的板、梁、柱、墙等宜优先选用组合式定型钢模板，支模前按照钢模板(长×宽)的不同规格应先行设计模板组合拼装图，然后按图施工。

5、安装现浇结构时上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷裁的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

6、在涂刷板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

7、支模施工要点：

柱：(1)矩形柱，先在柱底设小方盘定位，圆柱用圆盘，注意需预留清扫口孔洞，清理结束封闭。

(2)木模应在模板外侧每隔(500-1000)mm加柱箍，柱箍可用两侧面木枋加拉条螺栓固定。
(3)采用钢模的矩形柱四角采用连接角模或阳角模，圆形柱用弧形钢模板按设计尺寸拼接，上下左右均用u型卡连接，柱顶与主、次梁交接处，应按施工图尺寸，另行制作柱顶模板。四周柱箍每隔(750--1200)mm，用小角钢或Φ48钢管箍紧固定。

(4)凡2m高度以上柱，应在距底部(900~1500)mm范围内开设插砼振动器的窗口，并在柱顶入口往下挂小溜桶(串桶)输送砼。

(5)通排柱模板，应先支两端柱模板，校正固定准确后，拉通长线检查校正中间各柱模板。

梁：(1)支模前按图要求定出梁的纵横轴线
及标高，有柱联接的梁，其梁底与柱顶标高应该
相互衔接。

(2)对跨度≥4m的现浇钢筋混凝土粱、板、           P12页图

其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求

时，起拱高度宜为跨度的1‰一3‰。

(3)梁底支柱(Φ48钢管或琵琶撑)之间离

地面500mm左右设拉杆一道，互相形成整体。以上每2m设一道，钢管支柱底设垫板，木支柱底应垫木楔子吃紧。

(4)当梁底距地面高度≥6m时，宜搭设排架或钢管满堂脚手架支撑。如用桁架支撑，要经过技术员设计。粱底有砼柱时，桁架应通过预埋钢牛腿设于柱上。钢桁架可预先制作好，用吊机安装，拆模可考虑在梁底预埋吊钩，固定挂住电(手)动葫芦吊住桁架下放。

(5)梁高≥700m时，应在梁断面中部两侧增没一道横挡用拉条螺栓对拉，注意穿过梁的拉条不得与梁内钢筋接触。
（6)当上层楼板、梁进入施工而下层楼板梁支撑又不能拆时，上下层粱模板的支柱尽量安装在同一条竖向中心线上。

板：(1)采用定型模板支铺模扳时，应按其定型规格距离铺设搁栅；空隙不够一块定型模板时，采用镶板。板缝之间用油毛毡铺贴。

(2)采用桁架支模时，通过计算荷载确定桁架间距，桁架上弦放置小方木或钢管作为搁栅，在调整标高正确后固定牢。桁架之间设纵向连接，保持桁架垂直。

(3)悬挑板模板支撑当支柱不落地时，当下层是砼墙或有砼柱时，可采用以下方式支撑；当下层有窗台时，也可将斜撑支于下层窗台上，但要经过计算，特别要防止倾覆。

当悬臂板长度≥1200mm时，其支撑措施应经过主任工程师审查批准后才能实施。

墙：(1)墙体模板一般先支一侧模板，钢筋(包括埋设件)安装结束，清理干净后再支另一侧模板。
   (2)支模完毕调整位置正确后，
在顶部用线垂吊直，拉线找平砼应
浇筑的标高。为保证墙体厚度，墙
板内在两侧模板间加粗钢筋撑头固
定，防水砼墙应加有止水板的撑头            P13页图
或采用临时撑头。
   (3)墒体模板一般在模板外侧
采用斜撑，斜撑根部与地面按触用
楔子吃紧。如不利采用斜撑，应通
过计算砼侧压力后，采用拉条螺栓对拉。有防水要求的，应在迎水面在拉条螺栓上增加止水圈。
楼梯：(1)楼梯支模施工前应根据实际层高放样，使梯步高度均匀一致。先支平台梁及基础模扳，再支斜梁或楼梯底模板，最后支楼梯外帮侧板。
   (2)一般楼梯宽度超过1500mm时，应在踏步中间的上面加设反扶梯基，上端与平台梁外侧板固定，下端与基础外侧板固定撑牢。
8、模板拆除要点：
(1) 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，混凝土强度应符合下表规定：
底模拆除时的混凝土强度要求

	构件类型
	构件跨度（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压
强度标准值的百份率（%）

	板
	<2
	≥50

	
	>2 ， ≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥7

	
	>8
	≥100

	悬臂构件
	—
	≥100


(2)对后张法预应力砼结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除，底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除。
(3)侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
(4)模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载，拆除时模板和支架宜为散堆放并及时清运。

