天禄商务广场（A、B、C、D、F区）

外墙真石漆施工方案

编制人：                   

审核人：                    

批准人：                    
常州裕源涂料有限公司

编制日期：2009－4－25

外墙真石漆施工方案
一、适用范围及特性
1、适用范围：适用于公共场所、高级住宅等室内外水泥砂浆、混凝土、石膏质、木质等材料的基层表面装饰美化，根据用户需要可艺术处理成“自然型”、“压花型”，表面光泽可选择“高光型”、“哑光型”，色泽可按照用户的喜爱结合建筑物特点给以定配特制。
2、特点：采用高级丙烯酸水性化改性胶乳、进口优质助剂，实施先进的企业专有核心技术和特殊的工艺设备精制而成。经复层施工，底漆、中涂、面漆浑然一体，纹理交错、花型融合，生成美观如花岗似大理般的观感享受，手感舒适，平滑流畅。对墙体具有优良的特殊装饰性和优异的保护性、耐污性。是一种仿石材雕塑的仿石涂料，采用精选的天然彩石作着色料，由丙烯酸聚合物及各种助剂构成。具有仿天然真石般的效果，附着力强、抗拉伸性好，耐候、耐水，施工简便，容易翻新等特点。
二、作业条件
1、材料：底漆，真石漆，面漆
2、施工机具：
（1）基层清理工具：刮刀、钢丝刷子、锤子、钻子、扫帚等。
（2）喷涂（抹）机具：空气压缩机（0.8-1.2Mpa），硬塑导气管（外径6mm），手提斗式喷枪，多彩喷枪，钢抹刀，2号毛刷，手持式无齿锯等。
（a）空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工。 
（b）下壶喷枪：容量500ml，口径1.3mm以上，容量不能太大，否则太重，操作不便，口径小则施工速度慢，可能延缓工期，不宜大面积施工。 
（c）真石漆喷枪：分单枪、双枪、三枪等，根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果。

（d）各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平整均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强。
（3）面层处理工具：砂纸（40、60目），洁净布。
（4）辅助工具：挡板（0.3×1.0m），料桶，料勺等。
3、施工准备：
（1）脚手架，采用双排式，并放置距墙面小于200mm，小横杆不触及墙面，或采用吊篮脚手，但必须处理好与墙面的触及问题。
（2）底层表面应干燥、坚实、牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。外墙涂装的底层根据对涂装的要求分为普通、中级、高级抹灰底层或混凝土底层。建筑外墙涂料施工前必须对抹灰和混凝土底层进行验收，未经验收或验收不合格的墙面不能进行涂装施工，如墙面有起砂、裂缝、疏松等现象应要求土建单位进行处理，要铲除疏松层，修补裂缝、缺棱掉角等缺陷，待验收合格后方可施工。新的水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间，让其“吐碱”，并充分干燥，要求其含水率小于10%，PH值小于10后方可施工。旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。对施工洞、裂缝、空鼓等部位经修补后，必须保养达到干燥标准方可施工。但墙体表面含水率和pH的测定并不方便。

    理论上讲，在25摄氏度，相对湿度65%的条件下，水泥砂浆墙面须干燥21天以上，而在不同的季节，根据经验，夏天通常需2周以上，冬天通常需4周以上。

（3）要求基层必须平整，清洁，无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。如发现有上述附着物，应用铲刀、钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去基层表面浮土，沾污物应用刮刀，钢丝刷子清除，凹凸不平处事先处理平整，再用清水冲洗干净，干燥后方可进行涂装。墙面经处理后应尽快进行施工，以免重新污染。
（4）外墙面的分格条

　　外墙面涂装直做分格线处理，分格条有多种形式，过去常在抹面砂浆中预埋木条，待涂装施工后，先去除本条，再用深色涂料勾缝；近几年来，开始大量使用塑料分格条，形式多样，效果不错，但要注意涂料施工时，应对其进行保护，不能让涂料污染分格条。无论木质或塑料分格条都要求材质坚硬挺拔，不易变形。
（5）对于理墙或其它基面原有的饰面，应试验确认其附着性，若附着性差，必须铲除，反之，必须进行处理，达到(2)、(3)要求。
三、施工工艺及技术要求

（一）施工工艺流程：清理基层→做分格线→喷底涂→抹天然真石漆一遍→喷涂天然真石漆→打磨→清洁浮尘→喷面漆→喷防污漆。
2.3  
(二)施工步骤及方法

1、基层表面平整，干净，无污物。基层全面清理完毕，视墙面平整度及时批刮外墙专用抗裂腻子1～2遍。

2、腻子干燥后，刷专用配套封闭底漆一遍。要求均匀、不漏刷。耗用量0.12～0.15㎏/㎡。

3、做分格条，弹墨线，用无齿锯打出分格槽，槽宽为20mm，深为15-20mm。请甲方过目验收确认分割方案。

4、粘贴胶条，设置遮挡，防止交叉施工污染其他建筑成品。

5、喷底漆，用多彩喷枪，一般从左向右，再由右向左完成，喷射距离为0.4m左右，喷涂厚度应小于1mm，喷射压力0.4-0.6Mpa，喷枪口径调到2-3mm，干透时间约为60分钟，也可采用滚涂、刷涂方法。
6、喷中层涂料。根据花纹大小要求，选择合适口径喷枪喷涂施工。要求到位不漏喷、厚薄均匀无堆积。耗用量：1.5～2.0㎏/㎡不等。

7、喷花型面料。中层涂料喷涂完毕，适时、及时均匀续喷花型面料，用量0.5～0.8㎏/㎡。

8、及时检查修正瑕疵，适时揭除胶条，保护施工半成品，防止人为损坏。

9、喷涂罩光漆选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10摄氏度，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需2天。
10、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

11、最终养护。保证48小时以上。施工前密切关注天气情况，防止气候恶化，雨淋冲蚀。
四、质量保证措施及成品保护措施
1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
3、施工时气温应高于50C,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
4、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
5、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
6、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释

7、阴阳角裂缝：真石漆喷涂过程中，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个面交界处，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。 
8、平面出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。
9、成膜过程中出现裂缝：在喷涂时，覆盖不够均匀或者太厚，在涂层表面成膜后出现裂缝，甚至若干猀星期后出现裂缝，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新试制。

10、砖形真石漆：先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油的墙面用木框架做好砖形模型，在喷上真石漆，在真石漆还没有表干前取下木框即可。
11、垂直面喷涂：采用划圈法，距离30cm-40cm，以半径约15cm横向划圈喷涂，并不时上下抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，如果采用一排一排的主式重叠喷涂，速度慢，上下交接处难控制均匀，将影响外观，造成涂料缺陷。

12、罗马圆柱喷涂：因其是圆柱形，所以采用"M"线形喷涂，距离略远约40cm，喷枪要垂直柱面喷涂，自上而下，喷好一面再转向另一面，转向角度约60度为宜。 

13、方形柱喷涂：方形柱棱角分明，很容易因喷涂不匀而使棱角模糊，为了喷涂方便，以约50cm的距离喷涂棱角，远距离喷涂，雾花散得开，面积大而均匀，如果距离太近，稍不注意就会喷厚，喷不均匀，使棱角线条显现不出来，失去了原有建筑的整体外观美感。

14、圆柱形小葫芦喷涂：现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰，大都要求喷上真石漆，因其小巧玲珑，极具装饰性，对它们的喷涂工艺也更为细致。做栏杆装饰的葫芦柱，距离太近，有些地方根本无法正面喷涂，所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选用小喷嘴，距离约40cm，快速散喷真石漆，自上而下一面一面来喷，不能正面喷涂的，用抖动喷枪的方法，令其周围尽量喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层，再用喷枪散喷一遍，不能太薄，也不能太厚，盖住刷痕即可，薄了不能起到很好的保护效果，厚了则遮盖住了原有的线条美感，也可能出现裂缝等不良表面现象。
五、安全与文明保护措施

1、施工现场应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时，必须安装通风设备，方能施工。

2、在用钢丝刷、板锉、气动或电动工具是清除铁锈、铁磷时，为避免眼睛沾污和受伤，需戴上防护眼镜。

3、在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，需戴上防护口罩，如对眼睛有害，需戴上密闭式眼镜进行保护。

4、在涂刷含铅颜料的油漆时，应注意防止铅中毒，操作时应戴口罩。

5、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火，不准使用明火。

6、高空作业需系安全带。

7、操作人员在施工时感觉头痛、心悸和恶心时，应立即离开工作地点，到通风处换换空气。如仍不舒畅，应去保健站治疗。

8、在配料或提取易燃品时严禁吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱和擦手布不许随便乱丢。

9、油漆仓库明火不准入内，须配备灭火机。

10、所有施工人员应遵章守纪，严禁违章作业。应遵守《建筑安全法》和总承包的各项规章制度。

