中渝·爱都会6#楼及幼儿园工程外墙抹灰施工方案

一、工程概况

中渝·爱都会6＃楼及幼儿园工程位于北部新区高新园035号地块，毗邻重庆市火车北站，本工程地下3层，地上17/29层，总建筑面积17709.8m2，建筑高度54/87m。

二、材料要求

    1．水泥

    采用32.5R或42.5R普通水泥或矿渣硅酸盐水泥，应有出厂合格证及复验报告。

    2．砂

    长江机制特细砂。

3、砂浆外加剂、防水剂

必须有出厂合格证和有关产品推广证明，必要时应先做试块的相容性试验。

三、主要机具设备

    1．机械设备：砂浆搅拌机

    2．主要工具

    木抹子、铁抹子、阴角抹子、阳角抹子、捋角器、木杠、托线板、靠尺、卷尺、粉线包、筛子、刷子和灰桶等。

四、作业条件

    1．主体结构经有关部门（质量监理站、设计院、建设单位和施工单位等）进行工程检查，合格验收后方可进行抹灰工程。

2．检查门窗框，其位置是否正确、牢固。铝合金门窗框等预包的塑料薄膜不得破坏。

    3．将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、组合柱等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处，并刷素水泥浆一道（按规定比例掺加胶粘剂），然后用1：2.5水泥砂浆分层补平压实，把露出的钢筋头和铅丝头（22号铁线）剔除清掉；脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处堵严实和补砌整齐。

    4．抹灰前搭好抹灰操作用的脚手架，脚手架要离开墙或墙角200～250mm，以便于操作。

5．抹灰前熟悉图纸，编制抹灰交底，做好抹灰样板，经项目部质检员检查达到标准要求后，再正式抹灰。

五、施工操作工艺

操作工艺流程：

    基层处理→钉网甩浆、浇水湿润基层→找规矩、做灰饼、标筋→抹底灰、中灰→弹分格线、嵌分格条→抹面灰→起分格条-养护。
    1．基层清理

抹灰前将墙面挂的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清除干净。对缺棱掉角的墙，用1：3水泥砂浆掺水泥重10—20%胶粘剂拌匀分层抹平，每遍控制厚度宜在7～9mm，待灰层凝固后浇水养护。

2．钉网甩浆、浇水湿润基层

钉钢丝网：本工程外墙满挂10mm×10mm、直径0.6mm钢丝网，搭接长度330mm。采用钢钉固定，射钉枪打入，固定间距不大于500 mm。

甩浆：提前用细管或喷壶自上而下浇水湿透所有外墙面，然后用1：1（水泥：砂）水泥浆，掺加水泥重量10—20%的胶粘剂，由搅拌机搅拌均匀后，用扫帚将其均匀甩到外墙和内墙砼面上，拉出小刺，并喷水养护一天以上，用手摸，毛刺坚固无掉粉现象。

    3．找规矩、做灰饼

   先用托线板，检查墙面平整，垂直程度，并在控制阳角方正，过曲（可用方尺规方）的情况下，大致确定抹灰厚度后进行挂线打墩。 打墩时先贴上灰饼再贴下灰饼，再用靠尺找好垂直与平整。灰饼用1：3水泥砂浆做成5cm见方或近圆形状均可,灰饼纵横向间距不大于1.5m。

4、抹底灰、中灰

抹底层灰和中层灰：在墙体湿润的情况下进行抹底层灰。底层灰宜采用1：1：6水泥混和砂浆（或按设计要求）厚度为5~7mm.待底层灰稍干，再以同样砂浆抹中层灰，厚度宜为7~9mm.若中层灰过厚，则应分遍涂抹，然后以冲筋（打栏）为准，用压尺刮平找直，并用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后。应全面检查其垂直、平整度，阴阳角是否方正、顺直。发现问题要及时修补（或返工）处理。
5、弹分格线、嵌分格条

外墙伸缩缝设置：一般横向每楼层设一道，位置在窗下或窗上铉。纵向间距不大于6米。分格条用1：3水泥砂浆粘贴于基层上，且应确保其与抹灰后的表面平齐。

6．抹面灰

中层砂浆抹好后第二天，用1：2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合砂浆抹面层，厚度为5~8mm，操作时先将墙面湿润，然后用砂浆薄刮，到使其与中层灰粘牢，紧跟着抹第二道、达到要求的厚度用压尺刮平找直待其“收身”后，用灰匙压实压光。
7、起分格条

待面层砂浆达到适当强度后拆除分格条，浇水养护。

六、质量标准

    （一）主控项目

    1．抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

    2．一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

    3．抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

    （二）一般项目

    1．一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：

    （1）普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。

    （2）高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰缝应清晰美观。

    2．护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

3．抹灰层的总厚度应符合设计要求；

4．抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。

    5．有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

    6．一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

一般抹灰的允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	1
	立面垂直度
	4
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	4
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	4
	3
	用直角检测尺检查

	4
	分格条（缝）直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	5
	墙裙、勒脚上口直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查


注：1）普通抹灰，本表第3项阴角方正可不检查；

七、成品保护

    1．抹灰前必须全面检查门窗框安装是否固定牢固，是否方正平整，是否安装反了，如有问题要进行认真调整，使其符合设计及验收规范的要求。

    2．抹灰前必须把门窗框与墙连接处的缝隙用1：3水泥砂浆嵌塞密实。门口要设置铁皮、木板或木架保护。

    3．抹过灰后随即清擦干净粘在门窗框上的残余砂浆。对铝合金门窗框一定要粘贴保护膜，并一直保持到竣工前需清擦玻璃时为止。

    4．在施工当中，推小车或搬运模板、脚手钢管、跳板、木材和钢筋等材料时，一定注意不要碰坏口角和划破墙面。抹灰用的大木杠、铁锹把、跳板等不要靠墙依墙放置，以免碰破墙面或将墙面划成一道道印痕。严禁施工人员蹬踩门窗框、窗台，防止损坏棱角。

    5．随抹灰随注意保护墙上预埋件、通风篦子等，同时要注意墙上的电线盒、水暖设备预留洞及空调线的穿墙孔洞等，不要随意堵死。

    6．拆除脚手架、跳板时，要轻拆轻放，并堆放整齐，以免撞坏门窗框，碰坏墙面和棱角。

7．抹完灰层在凝结硬化前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损害和有足够强度。

八、施工注意事项

    1．防止门窗框与墙交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落。抹灰前对基层彻底处理并浇水湿透；检查门窗框固定是否牢固，木砖尺寸、埋设数量和位置是否符合标准。

    2．墙面抹灰层空鼓、裂缝极度影响抹灰工程质量。因此，施工时应注意如下事项：

    （1）基层处理好、清理干净，并浇水湿透；

    （2）预留孔洞及不用的孔洞，在抹灰前填实抹平；

（3）应分层抹灰且赶平，每遍厚度为7～9mm；

    （4）配制砂浆一定要控制原材料质量及砂浆的稠度。

    3．为防止抹灰层起泡、有抹纹、开花等现象出现，抹灰时应待抹灰砂浆收水后终凝前进行压光。过干的底子层应及时洒水湿润，并薄薄地刷一层掺水重15％的粘结剂的素水泥浆，然后再进行罩面抹灰。

    4．抹灰前应认真挂线找方，按其规矩和标准细致地进行做灰饼和冲筋，并要交圈、顺杠、有程序和有规矩，以保证抹灰面平整及阴阳角垂直、方正。

5．为保证墙裙、窗台板上口出墙厚度一致，水泥砂浆不空鼓、不裂缝，抹灰时应按规矩吊垂直，拉线找直、找方；抹完灰应反尺把墙裙和窗台板上口赶平压光。

    6．上下窗垛抹灰层应通顺一致，抹时按标准吊直规方，特殊部位应派技术高的人员负责操作。 

    7．对管道后抹灰，必须按规范安放过墙套管，派操作技术高的人员，用专用工具认真细致地操作，以保证抹灰平整光滑无抹纹和不空鼓、无裂缝。

