混凝土工程允许偏差及检查方法

	项次
	项　　　　　　　　目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	
	
	国家规范标准
	结构长城杯标准
	

	1
	轴线位置
	基础
	15
	10
	尺量

	
	
	独立基础
	10
	10
	

	
	
	墙、柱、梁
	8
	5
	

	2
	垂直度
	层高≤5m
	8
	5
	经纬仪吊线尺量

	
	
	层高＞5m
	10
	8
	

	
	
	全高（H）
	H/1000，且≤30
	H/1000，且≤30
	

	3
	标高
	层高
	±10
	±5
	水准仪、尺量

	
	
	全高
	±30
	±30
	

	4
	截面尺寸
	基础宽、高
	+8，-5
	±5
	尺量

	
	
	柱、墙、梁宽、高
	+8，-5
	±3
	

	5
	表面平整度
	8
	3
	2m靠尺、塞尺

	6
	角、线顺直度
	－
	3
	拉线、尺量

	7
	保护层厚度
	基础
	－
	±5
	尺量

	
	
	柱、梁、墙、板
	－
	+5，-3
	

	8
	柚梯踏步板宽度、高度
	－
	±3
	尺量

	9
	电梯井筒
	长、宽对定位中心线
	+25、0
	+20、-0
	经纬仪、尺量

	
	
	筒全高（H）垂直度
	H/1000，且≤30
	H/1000，且≤30
	

	10
	阳台、雨罩位移
	－
	±5
	吊线、尺量

	11
	预留孔、洞中心线位置
	15
	10
	尺量

	12
	预埋螺栓
	中心线位置
	10
	3
	尺量

	
	
	螺栓外露长度
	5
	+5，-0
	

	13
	张拉

端预

应力

筋的

内缩

量限

值
	支承式锚具螺帽缝隙
	1
	1
	观察钢板尺量

	
	
	支承式锚具加每块垫板缝隙
	1
	1
	

	
	
	锥塞式锚具
	5
	3
	

	
	
	夹片式锚具有顶压
	5
	3
	

	
	
	夹片式锚具无顶压
	6－8
	6
	

	14
	锚固

端保

护层

厚度
	凸出式锚固端锚具
	≮50
	≮50
	观察钢板尺量

	
	
	外露预应力筋
	≮20
	≮20
	

	
	
	易腐蚀环境外露预应力筋
	≮50
	≮50
	


钢筋工程安装允许偏差及检查方法

	项次
	项　　　　　　　　目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	
	
	国家规范标准
	结构长城杯标准
	

	1
	绑扎骨架
	宽、高
	±5
	±5
	尺量

	
	
	长
	±10
	±10
	

	2
	受力主筋
	间距
	±10
	±10
	尺量

	
	
	排距
	±5
	±5
	

	
	
	弯起点位置
	20
	±15
	

	3
	箍筋、横向筋

焊接网片
	间距
	±20
	±10
	尺量

连续5个间距

	
	
	网格尺寸
	±20
	±10
	

	4
	保护层厚度
	基础
	±10
	±5
	尺量

	
	
	柱、梁
	±5
	±3
	

	
	
	板、墙、壳
	±3
	±3
	

	5
	钢筋电弧、焊

连接焊缝
	宽度≮0.7d
	－
	+0.1d、-0
	量规或尺量

	
	
	厚度≮0.3c
	－
	+0.2d、-0
	

	
	
	长度
	－
	+5、-0
	

	6
	电渣压力焊焊包凸出钢筋表面
	≥4
	≥4
	尺量

	7
	不等强度螺纹接头外露丝扣
	锥筒外露整扣
	1个
	≯1个
	目测

	
	
	锥筒外露半扣
	－
	≯3个
	

	8
	梁、板受力钢筋搭　接锚固长度
	入支座，节点搭接
	－
	+10，-5
	尺量

	
	
	入支座，节点锚固
	－
	±5
	

	9
	两端镦头的预应力钢丝束长度
	同一束钢丝长度
	≯5
	±5
	尺量

	
	
	同一组钢丝长度
	≯2
	±2
	

	10
	无粘结筋位置垂直偏差
	板内
	±5
	±5
	尺量

	
	
	梁内
	±10
	±5
	

	11
	预应力筋承压板
	中心线位置
	－
	3
	尺量

	
	
	垂直度
	－
	0
	


底模拆除时的混凝土强度要求

	构件类型
	构件跨数（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	≥50

	
	＞2，≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	悬臂构件
	－
	≥100


模板安装允许偏差及检查方法
	项次
	项　　　　　　　　目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	
	
	国家规范标准
	结构长城杯标准
	

	1
	轴线位移
	柱、墙、梁
	5
	3
	尺量

	2
	底模上表面标高
	±5
	±3
	水准仪或

拉线尺量

	3
	截面模内尺寸
	基础
	±10
	±5
	尺量

	
	
	柱、墙、梁
	±4，-5
	±3
	

	4
	层高垂直度
	层高不大于5m
	6
	3
	经纬仪或

吊线、尺量

	
	
	大于5m
	8
	5
	

	5
	相邻两板表面高底差
	2
	2
	尺量

	6
	表面平整度
	5
	2
	靠尺、尺量

	7
	阴阳角
	方正
	－
	2
	方尺、尺量

	
	
	顺直
	－
	2
	

	8
	预埋件中心线位移
	3
	2
	线尺

	9
	预埋管、螺栓
	中心线位移
	3
	2
	拉线、尺量

	
	
	螺栓外露长度
	+10，-0
	5、-0
	

	10
	预留孔洞
	中心线位移
	+10
	5
	拉线、尺量

	
	
	尺寸
	+10、0
	+5、0
	拉线、尺量

	11
	门窗洞口
	中心线位移
	－
	3
	拉线、尺量

	
	
	宽、高
	－
	±5
	

	
	
	对角线
	－
	6
	

	12
	插筋
	中心线位移
	5
	5
	尺量

	
	
	外露长度
	±10、0
	+10、0
	


