动物园公交枢纽工程模板施工方案


目    录

11.编制依据


12.工程概况


12.1 设计情况一览表


32.2主要部位结构平面图


33.施工安排


33.1施工部位及工期要求


43.2劳动组织及职责分工


54.施工准备


54.1技术准备


54.2机具准备


54.3材料准备


65.主要施工方法及措施


65.1流水段划分


65.2模板及支撑配置数量


75.3隔离剂选用


85.4模板设计


135.5模板的制作与加工


145.6模板的安装


165.7模板的拆除


185.8模板的维护与修理


206.模板安装的允许偏差和检查方法


207.模板施工安全技术措施


207.1 模板加工安全技术措施


217.2 模板安装安全技术措施


257.3 模板拆除安全技术措施


277.4 模板堆放的安全要求


277.5模板施工的其它安全技术措施




1.编制依据
                         编制依据                   表1
	序号
	名称
	编号

	1
	建筑图
	建2035建筑分册

	2
	结构图
	建2035结构分册

	3
	结构图
	建2035结改

	4
	《混凝土结构工程施工及验收规范》
	（GB50204-92）

	5
	《组合钢模板技术规范》
	（GBJ214-89）

	6
	《钢框胶合板模板技术规程》
	（JGJ96-95）

	7
	《钢结构设计规范》
	（GBJ17-88）

	8
	《建筑工程质量检验评定标准》
	（GBJ 301-88）

	9
	《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
	（GBJ 300-88）

	10
	《竹胶合板模板》
	JG/T3026-95

	11
	关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知
	建建【1998】200号

	12
	《建筑施工手册》  
	

	13
	《模板工程施工手册》
	

	14
	《建筑施工模板图册》
	

	15
	《建筑结构静力计算手册》
	

	16
	工程施工组织设计
	


2.工程概况

2.1 设计情况一览表
设计情况一览表                  表2

	序号
	项目
	内容

	1
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	101794
	占地面积（m2）
	14400

	
	
	地下面积（m2）
	29878
	地上面积（m2）
	71916

	2
	建筑层数
	地上
	八层（局部九层）
	地下
	两层

	3
	建筑层高
	地下部分层高（m）
	地下一层
	5.5m

	
	
	
	地下二层
	4.1m

	
	
	地上部分层高（m）
	首层
	6.5m

	
	
	
	标准层
	4.5m（共7层）

	
	
	
	机房水箱间
	10.5m

	4
	结构形式
	基础
	筏形基础

	
	
	主体
	钢筋混凝土框架-剪力墙结构

	
	
	屋盖
	现浇钢筋混凝土平面屋盖楼板及轻型钢架

	5
	地下防水
	结构自防水
	P8微膨胀混凝土 

	
	
	材料防水
	（Ⅲ+Ⅲ） SBS防水卷材

	
	
	构造防水
	施工缝粘贴BW遇水膨胀止水条

	6
	结构断面尺寸
	底板厚度
	700mm/1000mm/1400mm

	
	
	地梁截面尺寸（mm×mm）
	1000×1200、1500×1800/2000/2400/2500/2600、1800×2000/2600 　     

	
	
	外墙厚度（mm）
	450

	
	
	内墙厚度（mm）
	100/200/300/450

	
	
	主梁截面尺寸（mm×mm）
	700/900/1000×700、900/1000×1100、900×600 　     

	
	
	次梁截面尺寸（mm×mm）
	400/600×700、600×1100、400×600、300×450/500/550 　

	
	
	方柱截面尺寸（mm×mm）
	500×500/1500、600×1500、900×1500、1100×1500

	
	
	圆柱截面尺寸
	ф500 、ф800 、ф1100 

	
	
	楼板厚度（mm）
	120/150/200/250/300/350/400/450 

	7
	楼梯、坡道结构形式
	楼梯结构形式
	梁式、板式楼梯

	
	
	坡道结构形式
	直跑、双跑板式坡道

	8
	钢筋类别
	一级钢
	ф6、ф8、ф10、ф12、ф14

	
	
	二级钢
	Ф12、Ф14、Ф16、Ф18 、Ф20、Ф22、Ф25、Ф32

	
	
	三级钢
	Ф22、Ф25、Ф32

	9
	预应力
	有粘结预应力
	用于框架主梁

	
	
	
	фj15.24，1860Mpa级低松弛钢绞线

	
	
	
	XM15型群锚（张拉端），XM15-1P型挤压锚（固定端）

	
	
	无粘结预应力
	用于次梁

	
	
	
	фj15.24，1860Mpa级低松弛无粘结预应力筋

	
	
	
	XM15-1型单孔锚（张拉端），XM15-1P型挤压锚（固定端）

	10
	施工缝设置
	底板
	（竖向缝）后浇带位置

	
	
	地梁
	（竖向缝）后浇带位置；（水平缝）底板上皮位置

	
	
	墙
	（竖向缝）后浇带、转角、连梁跨中位置；（水平缝）底板上皮、顶板上、下皮位置

	
	
	柱
	（水平缝）底板上皮、顶板上、下皮位置

	
	
	梁板
	（竖向缝）后浇带、梁板跨中位置


2.2主要部位结构平面图

基础底板、地下二层顶板梁、首层顶板梁结构平面示意图分别见下图。

3.施工安排

3.1施工部位及工期要求

施工部位及工期要求                  表3
	序号
	施工部位
	起止日期
	天数

	1
	底板（含防水）施工
	2002/5/1—2002/5/31
	30

	2
	地下结构施工
	2002/6/1—2002/8/20
	81

	3
	1~3层结构施工
	2002/8/21—2002/10/20
	61

	4
	4~6层结构施工
	2002/10/21—2002/12/20
	61

	5
	7层~结构封顶
	2002/12/21—2003/2/1
	43

	6
	总工期
	2001/1/31—2004/5/20
	832


3.2劳动组织及职责分工

3.2.1管理层主要负责人分工

管理层主要负责人分工                  表4
	姓名
	职务
	职责

	李振威
	副总工兼技术科长
	方案设计及方案交底

	刘崇璋
	总工程师
	方案及交底审核

	田洪跃
	技术员
	技术交底及现场指导

	吴科成
	质量总监
	质量检查及验收

	张其福
	材料科长
	材料进场及验收

	匡国
	栋号长
	生产指挥及交底落实


3.2.2劳务层主要负责人分工

劳务层主要负责人分工                  表5
	劳务队
	姓名
	职务
	职责

	盐城队
	刘成林
	木工队长
	加工、安装、拆除、维修等

	
	高长兵
	木工技术
	识图、翻样、交底、指导等

	
	杨生成
	质检员
	检查、纠正、报验、资料等

	金坛二建
	耿友留
	木工队长
	加工、安装、拆除、维修等

	
	杨明福
	木工技术
	识图、翻样、交底、指导等

	
	王国荣
	质检员
	检查、纠正、报验、资料等

	金坛三建
	杨程
	木工队长
	加工、安装、拆除、维修等

	
	宣小忠
	木工技术
	识图、翻样、交底、指导等

	
	刘国祥
	质检员
	检查、纠正、报验、资料等


3.2.3工人数量及分工

工人数量及分工                  表6
	劳务队
	木工
	数量
	分工

	盐城队
	加工
	30
	方木压刨、拼板、维修等

	
	现场
	160
	模板安装、拆除等

	
	清理
	10
	模板清理、脱模剂涂刷等

	金坛二建
	加工
	20
	方木压刨、拼板、维修等

	
	现场
	140
	模板安装、拆除等

	
	清理
	6
	模板清理、脱模剂涂刷等

	金坛三建
	加工
	25
	方木压刨、拼板、维修等

	
	现场
	150
	模板安装、拆除等

	
	清理
	8
	模板清理、脱模剂涂刷等


4.施工准备

4.1技术准备

4.1.1熟悉、审查图纸。

4.1.2收集并学习相关规程、规范、标准及参考书等。
4.2机具准备

施工机械设备计划表                   表7

	序号
	机械设备名称
	规格
	数量
	进场形象进度
	退场形象进度

	1
	电刨
	MB1043
	3台
	垫层施工前
	二次结构完

	2
	电钻
	VV508
	15把
	垫层施工前
	二次结构完

	3
	电锯
	MJ217
	3台
	垫层施工前
	二次结构完

	4
	手提电锯
	
	6台
	垫层施工前
	二次结构完

	5
	砂轮切割机
	
	6台
	垫层施工前
	二次结构完

	6
	小型空压机
	V-3/8-1
	3台
	垫层施工前
	二次结构完


注：结构封顶后可将部分机具先退场。
4.3材料准备

施工前，材料科根据模板材料计划选购面板、方木、钢钉、脱模剂、型钢等；租赁组合钢模板及其配件、钢管支撑、单侧支模架等；加工圆柱模、定型大钢模、弧形钢管或槽钢等。

5.主要施工方法及措施

5.1流水段划分

结构施工流水段划分见下图（水平构件与竖向构件流水段划分相同）。

5.2模板及支撑配置数量

模板工程必须满足总体施工安排，梁、板配置3个结构层模板及支撑，墙柱配置两个大流水段模板。

主要材料计划                    表8

	序 号
	材料名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	组合钢模
	P6015
	块
	2800
	出地面

后退场

	2
	组合钢模
	P1015（带眼）
	块
	2350
	

	  3
	组合钢模
	P3015
	块
	  200
	

	  4
	组合钢模
	P1012
	块
	  30
	

	  5
	组合钢模
	P1012
	块
	  860
	

	  6
	组合钢模
	P1012
	块
	910
	

	  7
	组合钢模
	P6012
	块
	  1260
	

	  8
	组合钢模
	P1015
	块
	350
	

	  9
	组合钢模
	P1006
	块
	40
	

	10
	组合钢模
	P2012
	块
	50
	

	11
	组合钢模
	P2015
	块
	500
	

	12
	U型卡
	
	只
	55000
	


	13
	勾头螺栓
	
	套
	2500
	

	14
	十字扣件
	
	只
	57000
	

	15
	对接扣件
	
	只
	1500
	

	16
	旋转扣件
	
	只
	  3000
	

	17
	全螺纹螺栓Φ16
	
	m
	6300
	

	18
	山型卡
	
	只
	10000
	

	19
	Φ20塑料管
	
	m
	9000
	

	20
	12厚竹编板
	
	㎡
	62000
	用于梁板

	21
	18厚多层板
	
	㎡
	11240
	用于墙柱

	22
	方木
	50×100
	M3
	1000
	

	23
	方木
	100×100
	M3
	700
	

	24
	钢管
	6m
	根
	1万
	

	25
	钢管
	4m
	根
	5千
	

	26
	钢管
	1.2~2m
	根
	5千
	

	27
	碗扣架立杆
	1.8m
	根
	15万
	

	28
	碗扣架立杆
	1.2m
	根
	3万
	

	29
	碗扣架横杆
	1.2m
	根
	15万
	

	30
	碗扣架横杆
	0.9m
	根
	4.5万
	

	31
	可调上托
	0.7m
	根
	2.5万
	

	32
	可调下托
	0.7m
	根
	2.5万
	

	33
	6.3号槽钢
	
	吨
	1.4
	弧形墙背楞

及柱箍

	34
	10号槽钢
	
	吨
	17
	单侧支模

及柱箍

	35
	14a号槽钢
	
	吨
	6.9
	柱箍

	36
	16a号槽钢
	
	吨
	7
	柱箍

	37
	36c号工字钢
	
	吨
	7.9
	单侧支模

	38
	单侧支模架
	3.6m高标准节
	榀
	220
	

	39
	单侧支模架
	1.6m高加高节
	榀
	220
	

	40
	单侧支模架
	3.6m高加高节
	榀
	80
	

	41
	圆柱模
	
	套
	60
	

	42
	脱模剂
	水性
	吨
	2
	用于木模

	43
	脱模剂
	油性
	吨
	2
	用于钢模


5.3隔离剂选用

组合钢模板、圆柱模、定型弧形钢模板采用油性脱模剂；墙、方柱等木模采用水性脱模剂。

5.4模板设计

本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，模板工程是影响工程质量的关键因素之一。为了使混凝土的外型尺寸、外观质量达到北京市“结构长城杯”的要求，拟利用先进、合理、经济的模板体系和施工方法，满足工程质量的要求。同时，墙柱木模尽量配制成大模板，便于塔吊整装整拆，以提高施工工效。地梁及地下室内墙（坡道除外，含电梯井筒）采用组合钢模板；坡道内墙采用多层板配弧形背楞；地下室外墙采用多层板配单侧支模架；出地面以上墙体采用多层板模板型式；圆柱、长圆柱及异形柱采用钢模板；方柱采用多层板模板型式；梁、板、楼梯、外檐栏板模选用竹编板型式。

5.4.1±0.000以下模板设计

5.4.1.1地梁及内墙模板（坡道除外，含电梯井筒）

地梁及地下室坡道以外的内墙采用6015系列组合钢模板（竖放）；背楞采用Φ48×3.5钢管（横放），间距30cm；主龙骨采用Φ48×3.5双钢管，间距600mm（或900mm）；采用M16全螺纹螺栓，间距为700×600mm（或700×900mm）。节点设计及质量控制要点见附图1。3#、5#楼梯弧形墙采用外加工定型钢模板。

5.4.1.2坡道内墙模板

坡道弧形墙体模面板采用12mm厚多层板；次龙骨采用50×100方木竖放，间距200mm；主龙骨采用双6.3号槽钢（弧形），间距600mm，与方木背楞通过钩头螺栓连接；穿墙螺栓采用M16全螺纹螺栓，间距为610×610mm。节点设计及质量控制要点见附图2、附图3。

坡道墙体是变高度的，为增强模板的通用性，将模板做成不同高度模块的标准板，通过增减面板实现不同高度模板间的转换，以减少材料及人工浪费。标准板配板图见附图4-附图8，标准板组合施工坡道直段墙示意图见附图9。

相邻模板通过企口和紧固螺栓拼接，螺栓加设弹簧垫片，消除混凝土冲击对模板连接处形成的错台；模板拼缝处加海绵条。

模板接缝及大模板吊环节点详图见附图10。

5.4.1.3外墙模板

5.4.1.3.1应用背景

由于施工场地限制，基坑不能放坡，只能采用先灌注护坡桩、后直壁开挖，护壁桩距结构较近，地下室外墙首选单侧支模技术。传统做法是将模板对撑至结构竖向构件（墙或柱）上，施工繁琐、模板垂直度与混凝土的平整度不易保证、模板易上浮，同时对撑构件易产生裂缝……。新型的外墙内模单侧支撑技术是一种三角形桁架式支模架，部件标准化程度高、周转性强、受力合理、施工便捷，预埋地脚螺栓可有效地防浮抗侧移，能克服一般单侧支模做法的质量通病。

5.4.1.3.2支架及配件

支架有3.6m高标准节、1.6m 高加高节、3.2m高加高节、50cm高加高节，组合高度有3.6m、3.6+0.5=4.1m、1.6m、1.6+3.6=5.2m、1.6+4.1=5.7m、3.2m、3.2+3.6=6.8m、3.2+4.1=7.3，共八种规格。

配件有地脚螺栓、连接套筒、外连杆、钩头螺栓、连接钢管、调节丝杠、连接螺栓等。

单侧支模配件示意图见附图11。

5.4.1.3.3模板设计

面板采用18mm厚多层板；次龙骨采用50×100方木竖放，间距244mm；主龙骨采用10号槽钢，间距600mm，与次龙骨通过钩头螺栓连接；支撑采用单侧支模架，间距800mm，与主龙骨通过钩头螺栓连接；预埋地脚螺栓Φ25（或Φ32），间距30cm，与地面夹角45°；调节丝杠φ38。单侧支模示意及节点做法见附图12、附图13。

与坡道内墙同理，坡道外墙配板见附图2、附图9、附图14-附图18。

非坡道处外墙-2层层高为6m，局部7.3m；-1层层高5.5m，故模板选用标准板1及标准板1’，局部采用加高节，如附图19、附图20所示。模板连接及吊环节点同坡道内墙。

地下一层及凌空外墙预埋螺栓做法见附图21、附图22。

由于单侧支模架支腿下荷载较大，在施工地下一层外墙时，须对地下二层顶板进行加固，加固详图见附图23、附图24，其中凌空外墙处加固处理见附图25、附图26、附图27。

5.4.1.4方柱模板

方柱模由四块18mm厚多层板依据柱子几何尺寸，现场加工拼制而成；竖肋采用50×100mm方木、间距不超过23cm；槽钢作柱箍，规格及间距通过计算确定；采用M16对拉螺栓；用预埋地锚、钢管斜撑校正模板垂直度。考虑标准层模板配制高度为3.9m，地下柱模采用标准板配加高节的方式，见附图28。

柱模节点详图见附图29，支立详图见附图30。

柱箍加工详图见附图31-附图39，柱箍布置见附图40-附图43。

墙连柱做法见附图44-附图46。
5.4.1.5圆柱及异形柱模板
圆柱、长圆柱、矩圆柱模由定型钢模组合形成，采用螺栓连接，并设有密封条，防止漏浆，结构简单，整体刚度大，抵抗侧压力60KN/㎡。圆柱、长圆柱、矩圆柱模板委托外单位加工，共加工柱模板60套。示意图见附图47-附图49。
5.4.1.6梁板模板

顶板模面板采用12mm厚竹编板；次龙骨采用50x100方木，间距30cm；主龙骨采用100x100方木，间距900或1200mm（通过计算确定）；支撑采用碗扣架，间距900或1200mm（通过计算确定）。

梁侧模面板采用12mm厚竹编板；次龙骨采用50x100方木，间距通过计算确定；主龙骨采用Φ48×3.5双钢管，间距通过计算确定；采用M16全螺纹对拉螺栓，间距通过计算确定。

梁底模面板采用12mm厚竹编板；次龙骨采用50x100方木，间距通过计算确定；支撑采用碗扣架，间距通过计算确定。

梁板支撑下应垫4m长50×100方木以分散荷载。

梁板配模示意见附图50-附图52。

梁板接头及梁帮背楞分布见附图53。

当梁宽、梁高不同时，其梁底支撑布置见附图54-附图57，梁帮对拉螺栓分布见附图58-附图61。

梁—柱接头、主梁—次梁接头、框架梁加腋做法要通过细部放样、加工或定做，确保接缝严密、棱角方正。其做法见附图62-附图68。
5.4.2±0.000以上模板设计

5.4.2.1墙体模板（含电梯井筒）
结构施工至2层以上时，层高均为4.5m，可以配置定型大模板，首层采用标准模接长处理。

内墙模面板采用18mm厚多层板；次龙骨采用50×100方木竖放，间距244mm；主龙骨采用Φ48×3.5双钢管横放，间距610mm；穿墙螺栓采用M16全螺纹螺栓，间距为610×610mm；斜撑与地面按不大于45o角布置，层高2m以下设一道，2m～4m设两道，4m～6m设三道,6m以上设四道，并在相应位置预埋地锚。

模板配制及节点处理同地下木模。

门窗洞口模板见附图69。

阴阳角处理见附图70-附图72。

凌空外墙处做法见附图73。
5.4.2.2其它模板
其它模板同地下部分。

5.4.3楼梯模板    

楼梯模板采用竹编板模板体系；踏步底模同普通顶板底模，支撑垂直于背楞设置，支撑下口要用木楔塞牢以防滑；踏步侧模同普通梁侧模，用吊木钉接反三角木的方法将其固定，吊木间距1.5m且每个楼梯不少于两道，吊木通过地锚进行固定；踏步板侧模通过50×100方木斜撑与底模100×100方木龙骨进行钉接固定，如附图74所示。

5.4.4外檐栏板模板

对有梁下挂板的外檐，可按梁模做法支设，与梁板同时施工；对有梁上栏板的外檐，梁板先施工，再施工栏板，可按照凌空墙双侧支模做法施工；对板上栏板，可先施工板，拆模后再施工栏板，栏板外侧模支设在悬挑方木上，为防侧模外倾，内侧模用钢丝绳与斜撑拉接，如附图75所示。

5.5模板的制作与加工

组合钢模板、圆柱模、大钢模由厂家加工并控制质量，进场时由项目部材料、质量、技术管理人员按相关规范进行验收。以下列出了现场加工多层板大模板的有关要求。

5.5.1模板加工质量标准

模板加工质量标准                 表9
	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	外形尺寸
	长度
	-1.0

	
	
	宽度
	-1.0

	
	
	厚（高）度
	±0.50

	
	
	对角线
	1.50

	2
	穿墙螺栓孔
	沿板长度的孔中心距
	±1.0

	
	
	沿板宽度的孔中心距
	±0.50

	
	
	螺距误差
	±1.00

	
	
	孔眼直径
	±0.50

	3
	板面平整度
	1/1000

	4
	边框平直度
	1/1000

	5
	板面与边框成直角
	-0.30

	6
	板面与边框局部间隙
	1.00

	7
	吊环
	焊缝长度
	±1.00

	
	
	焊缝高度
	±0.50

	8
	外观
	任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡；不得有板边缺损；每m2单边脱胶≤0.001m2；每m2污染面积≤0.005m2；每400mm2最大凹陷深度≤1mm，且≤1个；面板的锯口与孔眼均应涂刷封边胶


5.5.2模板加工的管理与验收

每批竹编板及多层板进场前，材料科应组织技术、质量管理人员按材料标准及检测报告对材料进行验收。

所有100mm高方木进场后均应进行压刨处理，压刨后尺寸统一为88mm高，未经压刨的方木严禁用于模板加工。

木模由劳务承包方现场加工：依据图纸、方案、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内梁、板、墙、柱模板的拼装图（要有拼板编号），大模板拼装图要经项目部技术人员审核认可后方可加工，自制大模板要在操作平台或平整的地面上进行。

在模板加工过程中，项目部技术、质量、材料管理人员要随时监控加工质量及方案落实情况，不符要求的要坚决予以返工以降低质量成本。对加工好的模板要经过验收方能投入使用，尤其周转使用的大模板要加盖验收章。

5.6模板的安装

5.6.1模板安装的一般要求
模板及其支架、支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。

接缝宽度≤1.5mm（用工程检测仪上的楔形塞尺检查）。

模板表面必须清理干净，不得漏刷脱模剂（通过观察检查）。

安装在结构中的预埋件、预留洞等按图纸和洽商进行安装，不得遗漏，且必须牢固。

阴阳角必须方正（用工程检测仪上角尺检验）。

5.6.2地梁及内墙体模板安装

安装工艺流程：弹线→找平→安装门窗洞口模板→一侧墙模安装就位→安装斜撑临时固定→插入穿墙螺栓及塑料套筒→清扫墙内杂物→安装就位另一侧模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧模板→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接→拉通线调直。
5.6.3地下室外墙模板施工

5.6.3.1地脚螺栓预埋

埋件杆出地面处与砼墙面距离为150mm，各埋件杆相互之间的距离为300mm，埋件杆裸露端距结构面为120mm；埋件与地面成45度，预埋时拉通线；埋件杆在预埋前对螺纹采取保护措施，以免砼粘附在丝扣上影响套螺母；为保证砼浇筑时埋件不跑位或偏斜，要求在相应部位附加钢筋，埋件点焊在附加钢筋上，同时不允许损坏埋件的有效直径。

5.6.3.2模板及支架安装

安装流程：钢筋绑扎并验收后→弹外墙边线→合外墙模板→单侧支架吊装到位→安装单侧支架→安装加强钢管→安装斜拉通长槽钢→安装埋件系统→调节支架垂直度→安装上操作平台→再紧一次埋件系统→验收合格后砼浇筑。

合外墙模板时，模板下口与预先弹好的墙边线对齐，然后安装背楞，并用钩头螺栓将横槽钢背楞与竖肋木方锁紧。临时用钢管将外墙模板撑住；需由标准和加高节组装的单侧支架，应预先在场外装拼，然后由塔吊吊至现场；调节单侧支架后支座（丝杠），直至模板面板上口向墙内倾约10mm（当单侧支架无加高节时，内倾约5mm），因为单侧支架受力后，模板将有外倾。

5.6.4框架柱模板安装

安装工艺流程：弹线→柱模就位并作临时固定→检查柱模位置并纠正→自下而上安装柱箍并加设斜撑→预检
5.6.5梁、板模板安装

梁安装工艺流程：弹出轴线及标高线→搭设梁底支架→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模→安装锁口立管、加固横管及对拉螺栓→复核梁模尺寸位置并安装斜撑→与相邻模板连接
板安装工艺流程：搭设支架→安装主龙骨→安装次龙骨→调整模板下皮标高→铺设面板→检验模板上皮标高及平整度

5.7模板的拆除

5.7.1侧模拆除的要求
在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏后拆除；拆模时要根据气温及混凝土的级别和强度增长速度，依据试验室提供的数据，常温下混凝土必须达到1mPa时方可拆模板，冬施时混凝土必须达到受冻临界强度方可拆模。

单侧支模架拆除：先松支架后支座，后松埋件部分；彻底拆除埋件部分，并分类保存好；吊走单侧支架，模板继续贴在墙面上，临时用钢管撑上；逐块吊走模板

5.7.2底模的拆除

5.7.2.1一般情况下，混凝土强度符合下表的规定后，方可拆模。

现浇结构拆模时所需混凝土强度               表10

	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%）

	板
	≤2
	50

	
	＞2，≤8
	75

	
	＞8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	＞2
	100


拆模前必须要有拆模申请，经现场试验员、栋号技术负责人、质量负责人签字同意后，方可拆模。

5.7.2.2当上层楼板正在浇筑混凝土时，下层楼板的模板和支柱不得拆除。再下一层楼板的模板和支柱应视待浇混凝土楼层荷载和本楼层混凝土强度而定，如荷载很大，拆除应通过计算确定；施工荷载所产生的效应比使用荷载更为不利时要对下层进行加固（保留部分梁底及板底支柱）或暂不拆底模。

5.7.2.3后浇带处梁底模拆除

后浇带处梁底模要预先设计：竹编板底模厚12mm、宽2.44m（两边各出后浇带47cm）；50×100方木背楞@244mm，垂直于后浇带放置，同两侧其它部位底模不连接；碗扣架立杆垂直于后浇带方向间距1.6m，沿后浇带方向间距0.9m，拉杆间距1.8m；拆模时，先拆两侧底模，后浇带处底模保留，待后浇带混凝土浇筑并达到设计强度后方可拆模（后浇带处混凝土要在其两侧结构浇筑两月后进行浇筑）。

5.7.2.4预应力构件底模拆除
预应力梁侧模在预应力建立之前要拆除；预应力底模要在预应力建立之后拆除，对于未建立预应力而拆除梁底模的，要有切实可靠的加固措施，并征得结构设计师与预应力分包单位的认可。

5.8模板的维护与修理

5.8.1各类模板在使用过程中的注意事项

模板进场后，应清除表面锈蚀、油污，铁件部位刷好防锈漆，穿墙螺栓、地脚螺栓等物件应上好机油；暂时不用的零配件应入库保存；常用零配件和工具应放在工具箱内保存。

凡是与混凝土接触的部位，都应刷好脱模剂。模板使用后要放入专用模板插架中，严禁平放践踏以防变形；并立即对板面及缝隙进行全面彻底清理，保证下次使用不出现粘模现象。模板使用前按要求涂刷脱模剂。

模板吊装过程中要轻起轻落，拆除时严禁硬撬猛拽、严禁成片脱落与抛掷，钢模板严禁用大锤或钢管砸击，防止模板受创变形。

振捣混凝土时，不得用振捣棒触动板面。绑扎焊接钢筋时，不得砸坏或烧坏胶合板。

模板变形后要及时进行校正或加固，构配件损坏或变形后要及时更换，尤其木模板的板面发生扉边及方木发生翘曲变形时。

5.8.2多层板与竹编板的维修

一般的多层板与竹编板周转5-6次时，扉边、破损比较严重，此时可将面板卸下予以更换，原面板经去除扉边或破损后可用于其它小尺寸的部位或结构次要部位；面板偶尔因拆模不当或浸水发生破损或扉边时，可按如下方法处理：用手提锯将该部位面板锯掉，然后刷上胶粘剂，补上一块同样大小的胶合板，同时在面板背面用背楞加强固定，整平后用覆面剂涂刷一道即可。

5.8.3钢大模板与圆柱模的维修

板面凹凸不平的维修：将模板卧放，板面朝上，用磨石机将板面的砂浆和脱模剂打磨干净。板面凸出部位可用气焊烘烤后砸平；对于因板面刚度差而出现的不平，应更换板面。

圆弧曲率不对的维修：对圆柱模曲率不对的情形，可用调节丝杠对撑的方法调节；对圆弧模板曲率不对的情形，可将模板两端进行固定，用调节丝杠一端撑至面板或龙骨、一端撑至固定物对撑的方法调节。

焊缝开裂的维修：常发生在板面与横向龙骨和周边龙骨之间。板面拼缝处发生开焊时，应将缝隙内砂浆清理干净，然后用气焊边烤边砸，整平板面后再满补焊缝，然后用砂轮磨平。周边开焊时，首先将砂浆灰渣清理干净，然后用卡子将板面与边框卡紧，进行补焊。

模板翘曲的维修：主要原因是施工中碰撞，或由于脱模困难，用大锤砸模板所造成的。休整时先用气焊烘烤，边烤边砸，使其恢复原状。

6.模板安装的允许偏差和检查方法
现浇结构模板安装的允许偏差和检查方法              表11

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置（墙、柱、梁）
	5
	尺量检查

	2
	底模上表面标高
	+5，-5
	用水准仪或拉线和尺量检查

	3
	截面尺寸（墙、柱、梁）
	-5
	尺量检查

	4
	每层垂直度
	5
	用2m拖线板检查

	5
	相邻两板表面高低差
	2
	用直尺和尺量检查

	6
	表面平整度
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查


7.模板施工安全技术措施
7.1 模板加工安全技术措施

7.1.1一般要求

使用的木工机械必须安装漏电保护器，分机要做到一机一闸一保护。使用前要对供电线路检查维修，以免漏电。使用手动机械必须戴绝缘手套。

电锯要有防护罩，锯沫、刨花要及时清运到指定的地点。

机械上的电动机及电器部分应按其有关要求执行。

工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其它明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接牢固。机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损。

严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。严禁戴手套操作。

运行中不准跨过机械传动部分传递工件、工具等。排除故障、拆除刀具时必须等机器停稳后，切断电源，方可运行。

作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑，清除木屑、刨花。

7.1.2圆锯机使用安全要求

操作前应进行检查，锯片不应有裂纹，螺丝应上紧。

锯片上方必须装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面，离齿10~15mm处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心。

操作时要戴防护眼镜，应站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手不得跨越锯片。

短窄料应用推棍，接料使用刨钩。

7.2 模板安装安全技术措施

安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆，同时要设专人维持安全，防止伤及行人。

下层楼板混凝土强度达到1.2Mpa以后，才能上料具。料具要分散堆放，不得过分集中。支立梁模板时，梁两侧操作架各铺两块脚手板并绑牢，并设1.5m高的防护栏杆。

下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和浇筑混凝土的重量时，方可拆模；否则，下层楼板结构的支撑系统不能拆除，同时上下层支柱应在同一垂直线上。

模板及其支撑系统在安装与拆除过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

大块模板或整体模板，吊装前应按设计规定的吊点位置，先进行试吊，确认无误后，方可正式吊运安装。

使用吊装机械安装大块整体模板时，必须在模板就位并连接牢靠后，方可脱钩。并严格遵守吊装机械使用安全有关规定。

单片模板吊装时，应采用卸扣（卡环）和模板连接，严禁用钢筋钩代替，以避免模板翻转时脱钩造成事故，待模板立稳后并拉好支撑，方可摘除吊钩。

支设立柱、墙体及梁、板模板时，应搭设工作台，不准站在模板上行走，更不允许利用拉杆、支撑攀登上下。墙体、柱支模操作平台分别见附图76、附图77。

墙、柱模板在未安装对拉螺栓或柱箍前，板面要向内倾斜一定角度并撑牢，以防倒塌。安装过程中要随时拆换支撑或增加支撑，以保持模板处于稳定状态。模板未支撑稳固前不得松动吊钩。

同一道墙、柱、梁的两侧模板应同时组合，以便确保模板安装时的稳定。当采用分层支模时，第一层模板拼装后，应立即将内、外钢楞、对拉螺栓、斜撑等全部安设紧固稳定。当下层模板不能独立安设支撑件时，必须采取可靠的临时固定措施，否则禁止进行上一层模板的安装。

平板模板安装就位时，要在支架搭设稳固，板下楞与支架连接牢固后进行。

安装模板应按工序进行，当模板没有固定前，不得进行下一道工序作业。支模时，支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其它不稳固的物件上。在混凝土浇注过程中，要有专人检查，发现变形、松动等现象，要及时加固和修理，防止塌模伤人。

在现场安装模板时，所有工具应装入工具袋内，防止高处作业时，工具掉下伤人。二人抬运模板时，要互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降，不得乱扔。装钉楼面模板，在下班时对已铺好而来不及钉牢的模板或散板等，应拿起堆放稳妥，以防事故发生。

安装外围的墙、柱、梁、板模板，应先搭设脚手架或挂好安全网。

安装组合钢模板，一般应按自下而上的顺序进行。模板就位后，要及时安装好U型卡和L型插销，连杆安装好后，应将螺栓紧固。同时，架设支撑以保证模板整体稳定。

墙模板现场散拼支模时，应自下而上进行，并在下一层钢模板的内外钢楞、各种支撑件等全部安装紧固稳定后，方可进行上一层钢模板的安装，当下层钢模板不能独立地安设支撑件时，必须采取临时固定措施，否则不得进行上一层钢模板的安装。

墙模板的内外支撑必须坚固牢靠，确保模板的整体稳定；高大的墙模板应搭设排架式支撑。

柱模板现场散拼支模应逐段上移U型卡、紧固螺栓、柱箍或紧固钢楞并同时安设支撑固定。

柱模的支撑必须牢固可靠，确保整体稳定，柱模应四面支撑并尽量形成整体构架体系。

安装梁模板，应搭设操作平台并设防护栏杆，操作人员不得站在梁底板或支架上操作及上下通行。

大模板组装或拆除时，指挥、拆除和挂钩人员，必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁任何人员随大模板起吊，安装外模板的操作人员应配挂安全带。

大模板起吊前，应将吊机的位置调整适当，并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠，然后将吊钩挂好，拆除一切临时支撑，稳起稳吊不得斜牵起吊，禁止用人力搬运模板。吊运安装过程中，严防模板大幅度摆动或碰倒其它模板。

禁止同时吊运两块模板。模板安装时，应先内后外，单面模板就位后，应用支架固定并支撑牢固。双面模板就位后用拉杆和螺栓固定，未就位和固定前不得摘钩。

组装模板时，应及时用卡或花篮螺栓将相邻模板连接好，防止倾倒；安装外墙、边柱、边梁外模板或其它凌空部位模板时，必须将悬挑扁担固定，位置调好后，方可摘钩。凌空模板安装好后要立即穿好销杆，紧固螺栓。拆装凌空模板的操作人员必须挂好安全带。

有平台的大模板起吊时，平台上禁止存放任何物料。里外角模和临时摘挂的板面与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂坠落。

模板安装就位后，要采取防止触电的保护措施，安设专人将大模板串联起来，并与避雷网接通，防止漏电伤人。

清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不应少于60cm的走道。

7.3 模板拆除安全技术措施
拆模板时，应经技术负责人按试块强度检查，确认混凝土已达到拆模强度时，方可拆除。

模板的拆除，应有专人指挥和切实可靠的安全措施，并在下面标出作业区及进出口，作业区范围内应设有警示信号标志或警示牌，严禁非操作人员进入作业区。操作人员应配挂好安全带，禁止站在模板的横拉杆上操作，拆下的模板应集中吊运，并多点捆牢，不准向下乱扔。拆除模板应采用长撬杠，严禁操作人员站在正拆除的模板下。在拆除楼板模板时，要注意防止整块模板掉下伤人。

拆模间歇时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。

已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空坠落。

在混凝土墙体、平板上有预留洞时，应在模板拆除后，随即在墙洞上做好安全护栏，或将板的洞盖严。

拆除模板必须经施工负责人同意，方可拆除，操作人员必须戴好安全帽。操作时应按顺序分段进行，不允许让模板枋料自由落下。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

拆除模板前，应将下方一切预留洞口及建筑物周围用木板或安全网作防护围蔽，防止模板枋料坠落伤人。

完工后，不得留下松动和悬挂的模板枋料等，拆下的模板枋料应及时运送到指定地点集中堆放稳妥。

顶板模板拆除时，先将可调顶托松下，待模板自行脱落在架体上，运走后再拆下部的碗扣架，人员不要站在待落下的板下。

拆除模板，应逐块拆卸，不得成片松扣撬落或拉倒；拆除平台、楼层结构的底模，应设临时支撑，防止大片模板坠落；拆下的模板，严禁向下抛掷，应用溜槽或绳索系下，上下传递时，要用手锤敲击板体，使之与混凝土脱离，再吊运到指定地点堆放整齐。 

拆除模板应先拆穿墙螺栓和铁件等，并使模板面与墙面脱离，方可慢速起吊。起吊前认真检查固定件是否全部拆除。

起吊时应先稍微移动一下，证明确属无误后，方可正式起吊。

外墙、边柱的外模板及其它凌空模板拆除前，要用吊机事先吊好，然后才准拆除悬挑扁担及固定件。吊钩应垂直模板，不得斜吊，以防碰撞相邻模板和结构。摘钩时手不离钩，待吊钩吊起超过头部方可松手，超过障碍物以上的允许高度，才能行车或转臂。

拆除梁、板的底模时，应设临时支撑，防止大片模板坠落。拆支柱时，操作人员应站在门窗洞口外拉拆，应严防模板突然全部掉落伤人。
7.4 模板堆放的安全要求
钢模板放置时，下面不得压有电线和气焊管线。

模板存放时应有可靠的防倾倒措施，不得沿外墙周边放置，要垂直于外墙存放。在地面存放时，两块大模板应采用板面对板面的存放方法，且应将模板连成整体。对没有支撑或自稳角不足的模板，如柱模、墙模、弧形模应存放在专用的堆放架上，或者平卧堆放，严禁靠放到其它模板或构件上，以防下脚滑移倾覆伤人。堆放模板处严禁坐人或逗留。

7.5模板施工的其它安全技术措施
施工前由栋号技术负责人与生产负责人分别进行安全技术交底与安全操作交底，高处作业、悬空作业、攀登作业、临边作业、洞口作业与交叉作业的安全作业规定与措施必须进行交底与落实。

工作前，应检查所使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

大风、大雨、大雾、大雪天气应暂时停止在脚手架上作业，雨雪后作业应采取防滑措施。

施工用临时照明及机电设备的电源线应绝缘良好，不得直接架设在钢模板上，应用绝缘支持物使电线与钢模板隔开，并严格防止线路绝缘破损漏电。

钢模板夜间施工时，要有足够的照明，行灯电压一般不超过36V，在钢管支架或特别潮湿的环境时，行灯电压不得超过12V；照明行灯及机电设备的移动线路，要采用橡套电缆。

安装和拆除模板，高度在2m以下时，可使用马凳操作，高度在2m及以上时，应搭设脚手架或工作平台，并设置防护栏杆或安全网。

高处作业人员应通过斜道或施工电梯上下通行，严禁攀登模板或绳索等上下。

模板的预留孔洞、电梯井口等处，应加盖或设防护栏杆。

多人共同操作或扛抬模板时，要密切配合，协调一致，互相呼应；高处作业时要精神集中，不得逗闹和酒后作业。

支模过程中如遇中途停歇，应将已就位的模板或支撑件连接牢固，不得架空浮搁；拆模间歇时，应将已松扣的模板、支撑件拆下运走，防止坠落伤人或人员扶空坠落。

操作人员的操作工具要随手放如入工具袋，不便放入工具袋的要拴绳系在身上或放在稳妥的地方。

当风力为5级时，仅允许吊装1~2层模板和构件。风力超过5级，应停止吊装。

严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。超过2米的高处或悬空作业时，如无固定的立足点或可靠防护措施，均应扣好安全带。




















































PAGE  
5


