
	如何防治预应力楼（屋）面支承处板缝开裂？

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

	　　针对板缝开裂的多种原因，采取以下针对性措施。

(1) 严格把好预应力空心板入场质量检验关。凡是无产品合格证及质保资料不全，或质量达不到质量验收规范及设计要求的构件严禁使用。验收合格的构件要按规定分批抽样作结构性能试验，不合格的产品不得使用。

(2) 预应力空心板安装前，应对支座处进行抄平、找平。安装时要座底灰安装牢固。严禁在支座处塞填碎或卵石；

(3) 安装前，施工人员要按进场构件的实际尺寸，按照需要的缝隙尺寸作一个构件布置图，可以在征得设计单位同意后，按照房间的进深尺寸，适当减窄1-2块板的宽度，或减少一块板，以保证板缝的宽度。

(4) 关于电线管预埋，在征得设计单位同意后可采取以下措施。不在房间中设置接线盒的电线暗埋管，可以埋入预应力空心板的园孔中穿越房间；对于要在房间中设置接线盒的暗线管，则应留下不小于120毫米的板带，增布两根φ10的钢筋，用浇灌板缝同强度等级的混凝土浇灌；

(5) 混凝土配合比要符合规定，施工时要严格计量，并控制水灰比，混凝土坍落度应控制在3-5毫米以内。

(6) 合理安排施工程序。预应力空心板安装完毕，检查验收后，只对支座处的板缝进行浇灌。待上层盖板后再对下一层的板缝进行嵌缝施工。

(7) 进行板缝嵌缝施工时，要严格按照以下操作程序进行。 

清理碎砖等建筑垃圾－板缝支模－浇水润湿板缝－在预应力空心板的两侧刷纯水泥浆－第一次浇灌细石混凝土到板的1/2高度－达到C10后进行第二次嵌缝，细石混凝土浇平楼面－浇水养护。浇灌混凝土时要用φ30的插入式振动棒进行振捣，以保证混凝土密实。

(8) 在板缝混凝土达到龄期强度后才能加荷进行下一步施工。



