钢丝网架水泥夹芯板外墙保温施工工艺
钢丝网架水泥夹芯板为轻质保温板，它是在工厂把低碳冷拔镀锌钢丝焊成三维网架，中间填充自熄型聚苯乙烯泡沫板作为保温芯材，外喷EC-1表面处理剂（图7-16-1），既增加了苯板的表面强度，便于与水泥砂浆结合，又能提高聚苯板的耐火极限并防止钢丝网架的锈蚀。它具有重量轻、保温性能好等特点。固定在钢筋混凝土外墙上，既可满足保温要求，又可作为外装饰的基层。
威海香威大酒店工程中使用北京亿利达轻体房屋有限公司生产的钢丝网架水泥夹芯板，作为钢筋混凝土剪力墙的外保温，并作为镶贴面砖的基层，效果良好。
第1章 注意事项
1.进场后，应尽量放于室内，场地应平整。

2.角钢支承应刷防锈漆两度并作防锈处理。

3.门窗洞口周边应在补强钢丝网内填充玻璃棉（加至框边），以免形成热桥。
4.夹芯板应尽量靠近墙体，防止因中空造成风压变位。




























































