花岗石板背面封闭、板缝处理及镶贴工艺
北京中日青年交流中心工程各栋建筑外墙饰面距地面3m以下均镶贴磨光花岗石,颜色为济南青和将军红,厚度为20mm和25mm两种,尺寸为600mm×600mm。花岗石墙面共2660m2。
长期以来,外墙花岗石饰面存在板缝处流挂、返碱、水痕,板面也有裂缝析白等质量问题,严重影响装饰效果。其原因一是使用传统的灌浆擦缝镶贴法,板缝处虽经水泥浆擦缝处理,但由于板缝极小很难嵌填密实,水泥浆凝固后干缩,经风吹雨淋容易脱落,雨水渗入板缝,将可溶于水的盐类渗析到板面;另一原因是花岗石属天然石材,板材本身有不易看出的缝隙和暗伤,镶贴后由于建筑物的沉降变形,使花岗石板材在暗伤处产生裂缝,为雨水提供了信道,出现流挂和水痕。
解决以上问题的关键是板缝连接和板材本身的处理,即将板与板之间预留一定空隙,用密封膏嵌填密实,在板材背面用防水材料做封闭处理。具体施工方法如下：

第1章 材料准备
所用材料有磨光花岗石板材;水泥、砂、熟石膏、铜丝等常规材料;环氧树脂、固化剂、二丁酯、米粒石等封闭材料;丙烯酸类嵌缝膏、泡沫塑料棒等嵌缝材料。

第2章 花岗石板背面封闭处理
配制环氧树脂胶。将环氧树脂、固化剂、水泥按一定比例拌合成糊状待用。由于环氧树脂固化快,应随用随配。
刮板将环氧树脂胶刮在石板背面,厚l~2mm,随即撒米粒石。

将石板平放,待环氧树脂固化后备用。用环氧树脂胶作背面封闭材料,造价较高,一般工程可选用中文件防水材料做背封材料。

第3章 磨光花岗石板镶贴施工
花岗石板钻孔、洗净、干燥,进行背面处理。
处理基层。

弹线。墙面弹出轴线、水平线和花岗石板分块线；吊垂直拉通线,作外皮标志点。

绑焊钢筋网片。竖筋ø8@400~500,横筋ø6@350~400。

花岗石板选色、就位、安装,横竖缝均留6mm,板缝中塞软塑料管。

分层浇注1：2.5水泥砂浆。第一层浇注高度不超过10cm,初凝后浇注第二层；第三层浇至低于板上口5cm处;灌浆过程中随时清擦板面污染物。

板缝处理后,板面清擦打蜡。

第4章 磨光花岗石板的板缝处理
板与板间预留6mm横竖缝,缝中塞软塑料管,凹进板面6mm,待板背面浇注的水泥砂浆凝固后取出软塑料管,并清扫板面。

板缝内嵌塞泡沫塑料圆棒,其直径应与缝宽配合,凹进板面5mm。

在板缝两侧贴不干胶带纸。

在板缝内注入嵌缝膏,然后用端头为圆弧形的不锈钢刮刀将嵌缝膏表面刮成弧形。

嵌缝膏固化4h后,可撕去不干胶带纸,清擦板面。,通过对磨光花岗石板背面用环氧树脂胶作封闭处理和改进板缝施工工艺,该工程近3000m2磨光花岗石,未发现流挂、返碱等问题,施工质量优良。





























































