内墙罩面灰采用水泥石灰膏取代纸筋灰的方法
按传统作法,内墙表面采用纸筋石灰膏罩面,目前由于新型装饰材料(如墙纸、涂料、喷塑、多彩喷涂等)的大量采用,要求基层墙面表面光洁平整且粘结力强。用水泥、石灰膏作内墙面罩面,可以克服纸筋石灰罩面的缺陷,并降低成本。

第1章 墙面抹灰层的作法
墙面挂垂直线,做灰饼、抹柱头和门窗洞的护角线。
前全面浇水湿润。

按照设计要求的用料配合比,混凝土墙、砖墙一般采用1：1：6的水泥石灰膏砂浆，打底,并留出厚8~10mm的找平层。
隔日在打底部位全面洒水湿润。

在底面上对留出的厚度进行二遍墙面抹平,用直尺托平整并用木抹子搓抹,压出浆水,然后用铁抹子溜光。所用材料仍按打底材料1：1：6水泥石灰膏砂浆,砖墙可采用1：3石灰膏砂浆。
第2章 内墙水泥、石灰膏罩面的施工方法
8-33-2-1在用铁抹子溜光的墙面上进行罩面

为水泥及石灰膏。其配合比为1：10(水泥：石灰膏,重量比)。

水泥以采用425号普通硅酸盐水泥为宜。石灰膏色洁白,熟化时间30d以上,无杂物。

罩面灰放在清洁的灰桶中拌和,先将水泥与石灰膏拌和均匀,再少量地逐渐加水,不断拌和。稠度控制在12cm。50m2的墙面,大约只需1灰桶。
8-33-2-2墙面罩面的时间

一般待墙表面找平层手按不陷即可罩面,自上而下,从左到右进行,用铁抹子左右、上下抹光,只需把墙面上找平层的毛孔堵塞即可。一般没有明显的厚度。

第3章 质量标准
墙面干燥后罩面不呈现波浪形。

罩面层无水泥带形迹。

找平层毛孔全部堵塞,表面光滑。

无脱落及龟裂、条裂现象。

看不见罩面层的厚度。
采用本方法的经济效果比较见表8.33-1。




























































