轻钢龙骨石膏板隔墙施工技术
第1章 轻钢龙骨安装
轻钢龙骨骨架主要作为石膏板隔墙的骨架，也用于水泥刨花板隔墙、稻草板隔墙、硬质纤维板隔墙。轻钢骨架一般用沿地龙骨、沿顶龙骨与边框龙骨（沿柱、沿墙龙骨）构成骨架边框，中间立竖向龙骨。有些墙体根据要求还要增加横撑龙骨、加强龙骨和通贯龙骨，通贯龙骨一般应穿通竖向龙骨沿墙宽通长布置。轻钢龙骨施工顺序为：墙位放线→墙垫施工→安装沿顶、沿地龙骨→安装竖龙骨→安装横撑龙骨或通贯龙骨→各种洞口龙骨加固→安装墙内管线及其它设施。

根据设计图纸确定的墙位，在地面放出墙位线并将线引至顶棚和侧墙。

墙垫施工。先对墙垫与楼、地面接触部位进行清理后涂刷界面处理剂一道，随即打C20混凝土墙垫，墙垫上表面应平整，两侧应垂直。

隔墙龙骨安装：

安装沿地、沿顶龙骨、边框龙骨，与主体结构用射钉或膨胀螺栓固定，中距900mm。射钉打入基体的最佳深度：混凝土基体为22～32mm，砖墙基体为30～50mm。

安装竖向龙骨，竖向龙骨间距根据石膏板宽度而定，一般在板中板边各设置一根，间距不大于600mm。竖向龙骨用拉铆钉与沿地、沿顶龙骨固定。

门窗框与竖向龙骨连接要根据龙骨类型采取加强措施，如用加强龙骨连接门窗框、在门洞口加设斜撑。

当隔墙高度超过石膏板的长度时，应设水平龙骨，一般有四种连接方式：①采用沿地、沿顶龙骨与竖向龙骨连接；②用卡托和角托与竖向龙骨连接；③用嵌缝条与竖向龙骨连接；④用宽50mm×0.6（或0.7）镀锌带钢与竖向龙骨连接。

安装通贯龙骨，通贯横撑龙骨必须与龙骨的冲孔保持在同一水平上，并卡紧牢固，不得松动。

安装减震条，金属减震条与竖向龙骨成垂直连接，用抽芯铆钉固定，间距不得大于600mm，减震条接长的搭接长度不得大于600mm，减震条搭接长度不得小于100mm。

支撑卡固定：用于LLQ－CO竖向龙骨开口侧，应选用与龙骨断面尺寸相适应的支撑卡，卡距不得大于600mm。支撑卡的开口部位应卡紧牢固，不得松动。

曲面墙的龙骨安装：按设计弧度，将沿地、沿顶龙骨切割成缺口，弯曲所要求的弧度，用射钉固定在结构层上，再按弧度插入竖向龙骨，竖向龙骨的间距一般为150mm。

固定件的设置：当隔墙中设置配电盘、消火栓、脸盘、水箱时，各种墙设备及吊挂件，均应按设计要求在安装骨架时预先将固定件与骨架连接牢固。

第2章 纸面石膏板安装
采用纸面石膏板现装分室墙和分户墙骨架一般采用轻钢龙骨架。

轻钢龙骨石膏板墙体施工是一种机械化程度较高作业，具有施工速度快成本低劳动强度小装饰美观及防火隔音性能好等特点。其主要施工机具有：多用刀割纸刀，电动冲击钻（电锤）电动螺丝刀，射钉枪，拉铆枪，滚锯板锯针锉针锯平刨边角刨轼线锯圆孔锯嵌缝枪脚踏板丁子撬棍，快装钳以及橡胶锤，水平靠尺磁力线坠等。

施工程序：参见轻钢龙骨石膏板隔墙图集9SG－02

梁柱楼地表面处理→墙位放线→墙垫施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖龙骨→洞口处理→安装一面石膏板→各种管线设施安装固定→安装另一面石膏板→板面嵌缝饰面。

安装石膏板之前，应对轻钢骨架、预埋墙中的管道等设施进行验Ø石膏板应竖向排列，隔墙两侧的石膏板应错缝排列，隔声墙的底板与面板也应错缝排列。

石膏板与龙骨固定，应使用专用工具——电动自攻枪，采用自攻螺钉固定。螺钉长度，用于12mm厚石膏板为Ø3.5×25mm长，用于2层12mm厚石膏板为Ø3.5×35mm长，螺钉距石膏板边缘不小于10mm，在切割的边缘不小于15mm，螺帽应略埋入板内，但不得损坏石膏板纸面。钉距在板的四周为200mm，在板的中部为300mm。如石膏板与金属减震条连接时，螺丝应于减震条固定（切不可与竖向龙骨连接）。钉距为200mm。

隔墙的阳角和门窗口边应选用边角方正无损的石膏板。

在曲面石膏板墙安装时，应将石膏板的面纸和底纸湿润，一小时后，先固定板的一端，然后轻轻地向另一端用力使板紧贴龙骨固定，直到完成曲面墙。

隔墙下端的石膏板不应直接与地面接触，应留有10～15mm的缝隙，所有缝隙均用密封胶嵌严。

卫生间等潮湿房间的隔墙应采用耐水石膏板或GRC轻质板。其构造做法应严格按设计要求施工。隔墙下端应做墙垫，并在石膏板的下端嵌密封胶，缝宽不小于5mm。

当隔墙上设有穿墙管时，应用山花钻钻圆孔，管固定就位后，缝隙用密封胶封严。

在墙中敷设电气插座或接线盒时，应按设计要求安装石膏板隔离框并与龙骨固定，接线盒的四周用密封胶封严。

隔墙安装完毕，墙面应作基层处理。首先扫除墙面浮灰，若墙面有损坏和暴露石膏部分，用108胶水溶液（108胶：水＝1：9）涂刷一遍，待胶层干燥后进行修补。

接缝处理：

除留明缝以外的横竖接缝（包括石膏板之间、石膏板与顶棚、侧墙之间的接缝）必须进行嵌缝处理。暗接缝处理程序：

嵌接缝腻子：扫除缝中尘土，用小开刀将腻子嵌入缝内与板平齐。

底层腻子：嵌缝腻子终凝后，在接缝上刮1mm厚的腻子并粘贴接缝带，再用开刀从上往下一个方向压刮平，使多余的腻子从接缝带的网孔中挤出。
中层腻子：待底层腻子凝固而尚处于潮湿时，用大开刀刮腻子，将接缝带埋入腻子层中，并将石膏板的楔形棱边填满找平。

15.　墙面刮腻子，饰面同常规墙面施工。





























































