环氧树脂涂层地面施工方法
第1章 工事概要
·本施工书只适用于环氧树脂涂层涂装工程。
·工事名称：SEC 1.0mm 环氧树脂涂层地面涂装
·工事场所：北京
·工事面积：约1000m2

·施工单位：**** 技研涂地板工业有限公司
·建筑概要：
·工 期：
·涂装厚度：1.0mm

·涂装颜色：由建设方指定
·材料产地：本公司产品

第2章 施工工艺
环氧树脂材料供应和安装及基层处理

第1节 基层要求：（对业主）
·基层须是钢筋结构混凝土，标号不能低于C25。
·基层用磨光机抛光，平整度应达到±3mm/2m。
·基层黏结强度应大于1.5N/mm2。
·混凝土地面基层处理需要至少28 天时间养护。
·基层底下必须设有防潮层。
·基层含水率必须低于8%。
·将施工的基层表面应保持清洁，不允许有赃物或粒子存在。所有赃物如油剂脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品、水藻与浮浆等须一律清除。
·所有裂缝和凹洞必须采用批准的材料修补。

第2节 基层准备：（对我公司）
·使用无尘打磨处理法去除地面和墙面上黏结不牢固的表层和表面浮浆、油漆等污物，把原有基层抓毛。抓毛的主要作用是为基层与环氧砂浆层结合更加牢固。
·在已抓毛过的基层上安装上述地坪产品。

第3节 基层处理：
1.目的：清理混凝土地面，保证SEC 涂地板附着力强。
2.材料：SEC 涂地板基层处理材。
3.施工机械：
日本（LANAX）K30 型无尘打磨机 一台
日本无尘手提式（LINAX）S-40 研磨机 两台
德国（PERMA）集尘器 一台
日本（LANAX）N-2 型吸尘器 一台
钢质刮片、铲刀、专用清理工具（使用工具视地面情况而定）
4.施工方法：
·技术人员在进入现场前，须使用PT—90B 含水率测试仪确定地面含水量，达到8%±2 以下的施工标准后，方可进行以下程序。
·施工人员使用钢质刮片、铲刀、专用清理工具将原有素地浮沙、浮浆除去。
确定局部落差较大处，使用日本(LANAX)F22 型无尘打磨机打磨凸起部分。
使用日本(LANAX)K30 型无尘打磨机打磨全部地面，起砂严重区域必须打磨细致。
使用日本无尘手提式(LINAX)S-40 研磨机打磨局部落差较大处。
使用德国（PERMA）集尘器和日本（LANAX）N-2 型吸尘器将地面及边角吸尘干净。
检查混凝土质量情况，如有裂缝并超过1.00mm 的，使用地缝切割机或手提研磨机切割地缝，切割后的地缝的宽度及深度要不小于6.0mm，使用吸尘器清理被切割地缝内的灰尘。
使用基层修补材料修补地面较大的凹窝和切割的地缝。3-5.注意事项：要求混凝土的含水量应小于8%，以保证SEC 环氧树脂地板与混凝土结合强度。

第4节 第一道底漆施工：
目的：使用黏度较稀的环氧树脂底漆封闭素地，渗透混凝土基层1-3mm确保SEC 地板与混凝土结合。4-2.材料：SEC 三组分单色环氧底漆（黏度：涂4 杯.25℃，S.50-80）4-3.厚度：0.1mm4-4.施工工具：
·便携式搅拌器。
·钢质刮片、橡胶刮片、滚刷、专用清理工具等。
4-5.施工方法：将适合混凝土的（黏度：涂4 杯.25℃，S.50-80）环氧底漆按配比充分搅拌，反应时间10 分钟后，使用钢质刮片、橡胶刮片、滚刷均匀地涂在基层表面。4-6.注意事项：要求材料反应时间5 分钟后使用，底漆要涂刷均匀，个别发白的地方要重新涂刷一遍，确保第一道底漆能够渗入混凝土表面。

第5节 第二道底漆施工：
目的：使用黏度较稠的环氧底漆，增强底漆对地面的渗透及同第一道底漆的结合，保证SEC 涂地板附着力强。
材料：SEC 双组分单色环氧底漆。（黏度：涂4 杯.25℃，S.120-160）
厚度：0.1mm

施工工具：
·便携式搅拌器。
·钢质刮片、橡胶刮片、滚刷、专用清理工具等。
施工方法：将环氧底漆按配比（黏度：涂4 杯.25℃，S.120-160）充分搅拌，反应5 分钟后，使用钢质刮片、橡胶刮片、滚刷均匀地涂在上一道底漆表面。
注意事项：要求须涂装的地面要洁净、无尘，避免颗粒存在。材料反应时间10 分钟后使用，底漆要涂刷均匀。

第6节 局部修补施工：
目的：对表面不平处、裂缝处、凹凸进行修补。
材料：SEC 环氧修补材。
厚度：局部
.施工工具：
·便携式搅拌器。
·钢质刮片、专用清理工具等。
·日本(LANAX)N-2 型吸尘器。
施工方法：
·清理铲除底漆表面的颗粒及灰尘，使用吸尘器清理干净。
·将腻子材料按配比充分搅拌均匀后，涂在需修补处。
·裂缝开槽处使用无溶剂环氧砂浆材料修补平整。
·使用配比好的底漆及宽度20.0mm 的玻璃纤维布粘贴在裂缝表面。
注意事项：要求腻子涂刷均匀，局部较差点要施工两遍以上。

第7节 环氧腻子施工：
目的：提高表面平整度。
材料：SEC 环氧腻子。
厚度：0.2mm

施工工具：专用抹刀、搅拌器等。
施工方法：将环氧腻子按配比充分搅拌，使用专用工具均匀抹在底漆表面。

第8节 面漆施工：
目的：满足使用要求，表达产品效果。
材料：两层SEC 环氧面层材料。
厚度：0.6mm

施工工具：专用工具、搅拌器等。
施工方法：将面层材料按配比充分搅拌，使用专用工具均匀地涂抹在环氧腻子表面，二十四小时后进行下一道面漆施工。8-6.注意事项：须涂抹的地面要清扫干净，门窗封闭完好，确定须施工的环境空间灰尘及毛絮的含量应较少，施工人员须穿着干净无尘的服装及鞋子，以便保证人员在作业时不能产生较多的灰尘，减少对面漆表面光泽的影响，配比好的面漆反映时间为15 分钟，有效使用时间为一小时。（厂家：北京**** 技研涂地板工业有限公司）
__




























































