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1、 编制依据

本施工方案依据以下资料和文件编制：

1、 招投标文件和施工图纸

2、 抚顺市建设工程现场安全防护基本标准

5、抚顺市建设工程文明施工标准
6、主要图集
辽2001J1202、辽2004J301、辽2005J402、辽2005J401、辽2004J1001、辽92J301、辽2005J402、辽2002J801、辽2001J202

7、国家现行实施的有关规范
GB50210-2001 GB50300-2001 GB50327-2001 GB50207-2002 JGJ126-2000   GB50209-2002  GB501209-02   DB21/1234－2003               

8、主要质量标准《建筑工程质量评定标准》、辽宁省《建筑工程施工质量验收实施细则》
9、主要法规《建筑法》、《合同法》、《工程建设强制性条文》
2、 工程概况

本工程屋面工程防水材料采用聚乙烯丙纶复合卷材，保温材料采用100厚聚苯板（每50厚双层错铺）密度为18-20g/m3,找坡层采用1：8白灰炉渣，最薄处30厚设于苯板上；楼地面采用现浇细石混凝土；所有外窗采用单框双玻塑钢窗分户门为三防门，局室及卫生间门为胶合板木门；外墙抹灰为水泥砂浆压光刷涂料；内墙面及天棚为混合砂浆搓麻刮大白；楼梯采用水泥压光，楼梯踏步阳角处嵌放∮10钢筋作护角，楼梯栏杆扶手采用2寸钢管及∮16钢筋现场制作。

三、工总平面布置图（见附图）
四、施工进度计划
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五、施工工序技术组织措施

对进场的装饰材料进行严格的检查验收，不合格材料不得进场，以确保装饰工程的质量；严格按施工验收规范和操作规程施工；每道工序施工完后经检查验收后，方能进行下道工序施工，以保证工程质量。
每项装饰施工前都要先做样板及样板间，经业主、监理等各方共同检查认可后方可进行大面积施工，以保证施工成品优良。施工前预先完成与之交叉配合的水、暖、电、卫等的安装，不得事后打洞。

5.1外墙面抹灰

5.1.1设计要求：

水泥砂浆压光刷涂料。

5.1.2规范要求：

1、 抹灰前应检查门窗框是否正确，与墙连接是否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆分层嵌塞密实。

2、 外墙抹灰工程施工前，应安装好门窗框，阳台栏杆和予埋铁件等，并将墙上的施工孔洞堵塞密实。

3、 外墙窗台出墙面不小于3cm、窗楣（本工程要求所有窗楣均作滴水槽）、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽，滴水槽的深度和宽度均不应小于10毫米，并整齐一致。大于10厘米应做滴水线或鹰咀。

4、 水泥砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干，水冲，撞击和振动。凝结后应采取措施防止玷污和损坏。

5、 水泥砂浆的抹灰层，应在湿润的条件下养护。

6、 抹灰用的砂子 应过筛，不得含有杂物。

7、 外墙抹灰不得吃窗口，窗台下必须填满砂浆，为防止窗口下框与抹灰层处出现横向裂纹，应控制抹灰面层的配合比，面层砂浆应不大于1：2.5，砂不得用细砂，含泥量不宜过大。

8、 窗口封闭胶要严密光滑，不得有漏打现象

5.1.3施工工艺：

1、 拉线找平：外墙抹灰前，应在阳台，阳台分户隔墙板，窗台等处在水平和垂直方向拉通线找平找正。

2、 贴灰饼：每步架均应贴灰饼，窗口两侧做灰饼。

3、 抹底层砂浆：按设计厚度要求抹1：3水泥砂浆，并把砂浆压入水泥砖缝内，用刮杠刮平，并用木抹子压实刮平，用喷壶喷少量水加以养护。

4、 抹面层砂浆：外墙应先弹分格线，粘分格塑料条。抹面砂浆应两遍成活，先用1：2.5水泥砂浆薄薄抹一遍。稍干后，用同样配比砂浆再抹一遍。然后再根据分格条厚度抹灰，刮杠搓平，压光，并用水泥浆把缝子堵严勾齐。

5、 养护：水泥砂浆罩面成活24小时，浇水养护三天。

5.1.4窗台抹灰施工工艺：

将窗台基层清理干净，用水浇透，如果窗框与窗台缝隙过大，超过3cm时，用1：2：4细实砼铺实，厚度约2.5厘米，次日再刷一道素水泥浆，抹1：2.5水泥砂浆面层，浇水养护2—3天，下口要求平直，不得有毛刺。

5.1.5构造柱抹灰防裂处理施工工艺

由于构造柱采用苯板外保温，防止外墙出现裂纹，本工程将采用粘贴玻璃纤维网布，满刮32.5#普通硅酸盐水泥与科博斯建筑粘和剂胶泥；与砖墙部分搭接每侧不小于100mm。

5.1.6涂料施工的一般规定

1、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整、光滑，并清理干净。要按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。

2、外墙、阳台等使用涂料的部位，应使用具有耐水性能的腻子。

3、涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料施涂时不流坠、不显刷纹。施涂过程中今不得任意稀释。

4、双组分或多组分涂料在施涂前，应按产品说明规定的配合比，根据使用情况分批混合，并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中，均匀充分搅拌。

5、施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性和乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

5.2内墙面抹灰

5.2.1图纸要求：1：3混合砂浆20厚；满刮大白腻子三遍喷大白浆。喷大白浆配比：大白：滑石粉：聚酯酸乙烯乳液：纤维素＝50：25：1：0.5适当加水

顶棚抹灰：按由表及里顺序,现浇钢筋砼板刷素水泥浆一道（内参水泥，3%—5%107胶）；1：1：6混合砂浆打底10厚；混合砂浆5厚。踢脚线：各房间均设踢脚线150高，居室暗设；楼梯间采用1：2水泥砂浆出墙面5厚。

5.2.2规范要求：

1、 抹灰工程，应待隔墙、木门、窗框、暗装的管道、电线管和电气予埋件等完工后进行。

2、 抹灰前，砖石砼等基体表面的灰尘污垢和油渍等，应清除干净，并洒水润湿。

3、 室内墙面，柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不应低于2米，每侧宽度不应小于50毫米。

4、 室内抹灰工程，应待上下水，煤气与管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。

5、 石灰膏应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3毫米×3毫米的筛过滤并贮存在沉淀池之中，熟化时间不应小于30天。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。

5.2.3施工工艺：

1、 现浇混凝土板

剔除砼板面凸出部分及杂物，然后洒水。用1：0.5:2混合砂浆将顶板缝抹平，过厚处应分层勾抹。

2、 墙面浇水

墙面应浇水湿透，一般应在抹灰前一天进行。

3、 做灰饼

按基层表面平整垂直情况，经检查确定抹灰厚度，但最少不应小于7毫米，墙面凹度较大时，要分层操作。先在2米高处做上灰饼，根据上灰饼再做下灰饼。用靠尺板找正垂直。下灰饼同时是做踢脚线护角的依据。灰饼宜用1：3水泥砂浆做成5厘米见方的形状。

4、做护角：在门窗洞口及过道墙面阳角处，均做护角。用1：3水泥砂浆打底。待砂浆稍干再用素水泥浆抹成小圆角，过梁部位要方正，门窗口护角做完后，用清水刷洗门窗框上的砂浆。

5、墙面冲筋

根据灰饼冲筋，冲筋的根数根据房间高度来决定，筋宽约5厘米左右。

6、 抹底灰

一般情况下，冲完筋就抹底浆，先薄薄抹一层底灰，接着抹第二遍与筋找平。接着用刮杠由下往上刮平，用大塑料抹子搓平。局部低凹处再用砂浆增补搓平。

用大杠由下而上，普遍刮平。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正。阴角交接处，墙顶板交接处是否光滑平整，必要时用靠尺刮平。地面踢脚线，水泥墙裙及管道背后应及时清除干净。

7、抹罩面灰

当底灰六、七成干时，即开始抹罩面灰。罩面灰两遍成活，厚度约2mm。最多二人同时操作。第一人薄薄刮一遍，第二人随即抹平，两人抹灰方向应垂直，防止露底，按先上后下顺序进行，再赶光压实。然后用钢抹子压一遍，最后用塑料抹子，将抹纹压光，随即用毛刷沾水将罩面灰污染处刷干净。

8、顶棚抹灰工艺流程：

基层处理→弹线→湿润→抹底层灰→抹中层灰→  抹罩面灰。

9、踢脚线施工工艺：

用1：3水泥砂浆做底层，表面用木抹子搓毛，面层用1：2水泥砂浆压光，居室不突出墙面暗设，楼梯间突出墙面5mm。

5.3地面工程

5.3.1图纸要求

地面：（1）素土分层夯实 （2）C20混凝土80厚 （3）素水泥结合层一道 （4）C20细石混凝土40厚一次压光

楼面： （1）钢筋混凝土楼板 （2）素水泥结合层一道 （3）C20细石混凝土40厚一次压光
5.3.2规范要求：

1、 水泥砼垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝的位置进行划分。浇筑前，垫层的下一层表面应予湿润，浇筑水泥混凝土垫层前应按设计要求和施工埋设管道、予留空洞等。

2、 填土的施工应采用人工方法夯实。土块的粒径不应大于50毫米。每层虚铺厚度，人工夯实时，不应大于200毫米。每层夯实后土的压实系数应符合设计要求。但不应小于0.9。

3、 当铺设C20细石砼时，其基层表面应粗糙，洁净和湿润。并不得有积水现象。当在现浇钢筋砼板上铺设时，应在已压光的表面上凿毛。

4、 浇筑水泥砼面层时，其坍落度不宜大于30毫米。并应振捣密实。

5、 水泥砼面层，不应留置施工缝，当施工间歇超过允许时间规定，在继续浇筑砼时，应对已凝结的砼接槎处进行处理。刷一层水泥浆，其水灰比宜为0.4－0.5,再浇筑砼，并应捣实压平，不显接头槎。

6、 浇筑钢筋砼楼板或水泥砼垫层兼面层时，应采用随捣随抹的方法。当面层表面出现泌水时可加干拌的水泥和砂进行撒匀。其水泥与砂子的体积比宜为1：2－1：2.5，并应进行抹平和压光工作。

5.3.3施工工艺

1、 清理基层

将楼层垫层面上的松散砼清理干净，凸出基层的应剔除。

2、 应在施工前一天洒水湿润基层。

3、 埋分隔条

在门口中心线埋3厘米玻璃分隔线。

4、 刷素水泥浆结合层

在垫层或楼板基层上均匀撒干水泥面，然后洒水，用扫帚把素水泥浆涂刷均匀，随刷随做地面。

5、 冲筋贴灰饼

根据50厘米水平线，小房间在四周做灰饼，大房间应增加冲筋工序。冲筋间距为1.5米。有地漏的地方要在地漏四周做5%的泛水。

6、 铺细石砼

铺好后用长刮杠刮平用铁滚筒滚压至出浆，滚压不着地边角，门等处应注意拍实。

7、 铺灰压头遍

在两筋中间铺C20细石砼，用木抹子拍实。用短木杠根据两边冲筋标高刮平，用大塑料抹子抹平，再用铁抹子压头遍。

8、 铁抹子第二遍

待水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印，但不下陷时，用铁抹子压第二遍。

9、 铁抹子压第三遍

待细石砼凝结到人踩上去稍有脚印，抹子抹上去不在有抹子纹时，用铁抹子压第三遍。

10、养护

地面交活后24－48小时铺湿锯末或草帘子，以后每天浇水两次，养护5－7天。

5.4门窗工程

5.4.1设计要求：

1、 单元门采用电子对讲门；

2、 户门采用900*2000三防门； 

3、 居室门采用900*2000胶合板门；

4、 厨房门采用800*2000玻璃镶板门；

5、 厕所门采用700*2000门为通天框，门扇以上，框上镶玻璃。

6、 单框双玻塑钢窗，窗高1500，楼梯间窗为单框双玻塑钢窗。

5.4.2规范要求：

1、 门窗安装前，应按要求进行检查：

A、 根据门窗图纸检查门窗的品种，规格，开启方向，及组合杆，附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。

B、 按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符合应予以纠正。

C、 塑钢窗应存放在设有靠架的室内并与热源隔开，以免受热变形。

D、 不得在门窗框上安放脚手架，悬挂重物或在框内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。

E、 安装门窗必须采用予留洞口方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。门窗固定可采用焊接或膨胀螺栓。

F、 安装过程中，应及时清理门窗表面的水泥砂浆密封膏等，以保护表面质量。

G、 塑钢窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体。

H、 横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形成曲面组合，搭接长度宜为10毫米。并用密封膏密封。

I、 安装密封条时，应留有伸缩余量，一般比门窗的装配边长20—30毫米。在转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，一面产生收缩缝。

J、 若门窗为明螺丝连接时，应用与门窗颜色相同的密封材料将其掩埋密封。

K、 安装后的门窗必须有可靠的刚性，必要时可增设加固件，并应做防腐处理。

2、 木门窗制作质量规范要求：

A、 表面应净光或砂磨，并不得有刨痕，毛刺和锤印。

B、 框扇的线型应符合设计要求，割角，拼缝应严实平整。

3、 木门窗安装允许偏差

A、 框的正侧面垂直度3毫米。

B、 框对角线长度2毫米。

C、 框与扇接触面平整度2毫米。

5.4.3木门窗操作工艺

1、 门窗框的安装

A、 安装前先根据门窗的尺寸，标高，方向在墙上画出门窗，口位置线，有贴脸的门窗和与墙皮平的门窗，应注意抹灰厚度，以免接槎不平。

B、 门窗框的安装标高，以墙面上弹的+500线为依据。

C、 每块木砖应钉两个钉子，顶冒砸扁打入框挺内。

2、 门窗安装

A、 确定门的开启方向及装锁位置。

B、 检查门口是否串角，及各部尺寸，检查门口高度应量门口的两侧，检查门口的宽度应量门口的上中下三点，并在门扇的相应部位定点画线。

C、 第一次修刨后的门扇以能塞入口内为宜，塞好后拿木楔顶住底部，按门扇与口的留缝宽度要求，画第二次修刨线，标上颔槽位置。（一般上下留扇高10%）同时注意口与扇的平整。

3、 窗扇的安装

A、 根据设计图纸的要求确定开启方向，对窗扇以人面对窗口右手为盖扇。

B、 量出窗口尺寸，把量得的尺寸标画在窗扇上，然后修刨。

C、 安装挺钩时，窗扇离墙以2厘米为宜，挺钩与窗框保持45度。
5.4.4塑钢窗安装

5.4.4.1施工准备

1、材料：塑窗成品进场应有出厂合格证和省建设厅颁发的《推荐认定证书》。窗的品种、规格、尺寸、开启方向、组合杆附件及其外形平整度应符合设计要求。

2、作业条件：

2.1进场的塑窗，除应按总则有关规定核查外，且不得有开焊、断裂等现象，如有损坏，予以更换。

2.2在塑窗上安装五金固定件时，必须先钻孔后用自攻螺钉拧入，严禁直接锤击打入，以防损坏窗几。钻头直径应比选用的自攻螺钉直径小0.5－1.0mm。

5.4.4.2施工工艺

1、安装塑窗时将窗框装入洞口并用木楔将塑窗框四角塞牢，以临时固定，调整至位置正确，横平竖直，高低一致，然后用尼龙胀管螺栓把事先用自攻螺钉紧固在窗框上的固定件与墙体连接牢固。

2、塑窗安装后要求窗框与墙壁之间予留间隙在10－20mm之间，若尺寸不符合要求，要进行处理，合格后方可安装。

3、窗框与洞口的间隙应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密，填塞材料与方法应符合设计要求。

4、 埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

5、 塑窗允许偏差应符合下表：
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6、 基本项目

6.1塑窗推拉扇应符合：关闭严密，间隙均匀，框与扇搭接量符合设计要求。

6.2塑窗附件安装应符合：附件齐全，安装牢固，灵活适用，达到各自功能，并能达到安装位置准确，端正美观。

6.3窗框与墙体间缝填嵌符合：填塞饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝，填塞材料和方法符合设计要求。

6.4窗外观质量应符合：表面洁净，无划痕、碰伤，平整光滑。

7、 玻璃安装

7.1安装前应清除槽内的灰浆、杂物，通畅排水孔。

7.2用密封膏前，接缝处的玻璃、金属和塑料的表面必须清洁、干燥。

7.3安装于扇中的玻璃应按开启方向确定其定位垫块的位置，定位垫块的宽度应大于所支撑的玻璃件的厚度，长度不宜大于25mm，并符合设计要求。

7.4玻璃安装时所使用的各种材料均不得影响泄水系统的通畅。
5.5屋面工程

5.5.1设计要求：

保温板：采用苯板

找坡：采用白灰炉渣找坡，最薄处30厚

找平层：1：3水泥砂浆。（水泥22.5#，砂子：中砂）

防水层：聚乙烯丙纶复合防水卷材。

屋面做法：平屋面采用有组织排水。

5.5.2规范要求：

1、 检查屋面板等结构层情况，不得有松动现象。铺砂浆前，基层表面应清理干净。

2、 找平层宜设分格缝。分格缝应沿承重墙设置，且纵横向的最大间距不宜超过6米，缝深同找平层厚度，缝宽20毫米。

3、 砂浆铺设由远到近顺序进行，宜一次连续铺成，掌握坡度与平整度。

4、 待砂浆稍收水份后，用抹子压实抹平，取出分格木条。

5、 找平层应妥善维护，以防损坏，并应进行养护。

6、 找平层质量要求：找平层应平整，无脱皮，起砂等现象。2米靠尺检查，缝隙不大于7毫米。

5.5.3屋面找平层

5.5.3.1施工准备

1、砂浆搅拌机设置在施工地点最近的地方。

2、保温层铺设完毕，厚度符合设计要求。

5.5.3.2施工工艺

1、檐口抹灰    细部抹灰    平面找平层抹灰    有机硅防水层。

2、施工过程质量控制可分为四个分阶段，每个步骤完

成后必须检查施工质量，合格后有专人见证签字方可进入下部施工。

3、砂子过5mm孔筛后待用，按配合比称量各种材料，搅拌均匀调度适中。

4、 檐口附近清扫干净，并洒适量水湿润，用1:2－1:2.5水泥砂浆掺入水泥重3～4％的防水材料（有机硅），搅拌均匀后运往施工地点。

5、 用1：3水泥砂浆，按女儿墙、排水沟、漏水口顺序进行施工，抹女儿墙转角处，先用珍珠岩砂浆在转角处基本找出半径为80－130mm的半圆弧。

6、 当每块砂浆找平层抹完后，约经2－3小时方能在找平层上行走。

5.5.3.3成品保护

1、找平层施工完后，应封闭屋面上的出入口，禁止一切人员上屋面行走。

2、找平层施工前应清除女儿墙、天窗上所有杂物和砌砖抹灰留下的落地灰，以防止污染有机硅防水面层。

5.5.3.4安全注意事项：

1、抹灰天沟时应结安全带。

2、屋面四周应设防护栏或安全网。

5.5.4聚乙烯丙纶复合卷材施工工艺及规范要求：

5.5.4.1作业条件：
1、施工前进行技术交底。屋面防水工程必须由专业施工队持证上岗。
2、铺贴防水层的基层必须施工完毕，并经养护、干燥，防水层施工前应将基层表面清除干净，同时进行基层验收，合格后方可进行防水层施工。
3、基层坡度应符合设计要求，不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷；基层含水率应保持10－15%。

5.5.4.2操作工艺
1、将找平层清扫干净。粘结采用自行配制的比例1：2：5（801胶：水：水泥）的水泥胶作粘结剂，水泥不低于32.5号，均匀刮涂1.5－2mm厚，立即铺防水卷材。水泥胶要在2小时内用完，水泥胶必须与基层满粘。待粘结层强度达到标准值后，对粘结质量作最后检查，合格后用毛刷在接缝处所有复杂部位刷涂一层水泥胶将接缝封严。

2、防水层与找平层采用满粘法施工，要求排气压实，防止空鼓，搭接缝应该错开500mm，长边、短边搭接均为150mm，用水泥胶封严。当屋面坡度小于3％时，卷材铺贴方向宜平行屋脊铺贴；当屋面坡度大于3％时，卷材铺贴方向可平行或垂直屋脊铺贴；铺贴时应先作好天沟，檐沟，雨水口及所有泛水处的附加卷材，然后由屋面最低处向高处铺贴。铺贴天沟檐沟卷材时，宜顺天沟檐沟方向，减少搭接。平行屋脊的接缝应顺水流方向搭接；垂直屋脊的接缝应顺最大频率风向方向搭接。

3、不上人屋面保护层采用均匀涂刮水泥胶2－3mm厚或20mm厚1：2.5－1：3水泥砂浆表面设分格缝，间距宜为6m；上人屋面采用30mm厚C20防水砼振捣密实，抹平压光，并设分格缝，间距宜为6m或水泥砖、地砖保护层。

5.5.4.3质量标准

1、聚乙烯丙纶复合防水卷材和胶结材料的品种、牌号，必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。
2、卷材防水层及其变形缝，檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
3、屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。

4、铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求，平整洁净，无起砂、空鼓和松动现象，阴阳角处应呈圆弧形或钝角；防水层无积水现象。

5、卷材防水层铺贴和搭接、收头，应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定，且应粘结牢固，无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

5.5.4.4成品保护
1、已铺好的卷材防水层，应及时采取保护措施，防止机具和施工作业损伤。
2、屋面防水层施工中不得将穿过屋面、墙面的管根损伤变位。
3、变形缝、水落管口等处防水层施工前，应进行临时堵塞，防水层完工后，应进行清除，保证管、缝内通畅，满足使用功能。
4、防水层施工完毕，应及时做好保护层。
5、施工中不得污染已做完的成品。
5.5.4.5应注意的质量问题
1、卷材防水层空鼓：多发生在找平层与卷材之间，尤其是卷材的接缝处；原因是卷材粘结不牢，压的不实；应控制好各工序的验收。
2、卷材屋面防水层渗漏：加强细部操作，管根、水落管口。伸缩缝和卷材搭接处，应做好收头粘结，施工中保护好接槎，嵌缝时应清理，使干净的接槎面相粘，以保证施工质量，认真做蓄水试验。
3、积水：屋面、檐沟泛水坡度做的不顺，坡度不够，屋面平整度差。施工时基层找平层泛水坡度应符合要求。
六、施工质量保证措施

为确保东洲区龙凤茨沟棚户区改造工程第一标段装饰装修工程的施工质量达到合同规定的标准，一次成优，建成精品工程，施工质量达到省级标准。切实落实对甲方的承诺。分工明确，责任落实到人，各个施工环节设专人负责。要求每个环节负责人工作的宗旨达到“任劳任怨，尽心尽力，尽职尽责”，加强对施工质量的管理，层层把关，达到预期的质量目标。

6.1质量方针和质量控制目标

1、质量方针：

求真务实－树时代丰碑；追求完美－让顾客满意。

2、质量控制目标：

a)、单位工程一次交验合格率100%，分部、分项工程一次交验合格率100%，单位工程（产品）优良率满足顾客要求。

b）、合同履行率达到100%。

c）、顾客满意度不低于95%，力争100%。

3、指导思想

合理部署、精心策划、优化组合、确保工期进度；

规范施工、严格管理、确保质量、安全无隐患；

密切配合、真诚合作、保证业主满意；

实施精品战略、力创优质精品工程。

6.2质量保证体系

为了达到项目质量目标，针对本工程的质量特点，我们将在项目建立健全质量保证体系，加强质量体系运行管理，强化工程质量管理。

在施工准备上，做好各项资源的优化配置工作。坚持专业管理人员和作业人员持证上岗制度，明确不经培训合格的人员不得上岗参加工程建设，做到管理人员熟悉标准、规范、设计要求和质量控制程序，作业人员具备良好的操作技能，熟悉工程的质量要求。
6.3强化过程控制，提高过程控制能力
装饰装修工程中各个工序责任落实到人，细部处理必须严格要求，按中级抹灰要求做。内墙阴阳角等的看面尺寸要一致，接近地面的部位一定上尺；抹灰后，要注意一下房间的尺寸；天棚平整度要特别注意，不能超差。各个管理人员和各班组人员必须对成品重点保护。

控制要点：

1、施工前的技术准备：对内墙抹灰的各个部位及要求及时与甲方协调。负责人：项目经理

  项目经理

                  质检员       放线员        操作者

  技 术 员

2、施工组织：负责整个内、外墙抹灰施工人员安排，各个工种及时到位，不能影响施工正常进行。负责人：施工队长

                 浇水、砼面刷浆、凿毛

      施工队长                

                 前后台及楼内供料人员

3、分项安装工程：内墙抹灰中相关的木门框安装、塑钢窗安装及抽油烟机孔安装。负责：技术员

   技术员     放线员：各种水平及垂直线位的控制及木门框安装检查。

4、内、外墙抹灰的质量控制：墙面平整度、垂直度、空鼓、裂纹；卫生间及阳台面砖镶贴。负责人：质检员；放线员辅助。

   质检员     放线员     操作者  

    5、水暖、电气要配合土建将内墙抹灰完成。

       水暖由技术员、质检员负责        水暖承包人

       电气由技术员、质检员负责        电气承包人

6、在施工中发现各个方面问题，由各个负责人提出，经项目部全体人员协商研究后，再进行下道工序施工。负责人：项目经理

    以上分工已明确，各个环节负责人承担各自的质量责任，各段的质量负责人负责本段的安全工作。
七、施工进度保证措施

在装饰装修施工组织阶段，按每个工程的具体情况安排好施工进度，编制装饰装修阶段总进度，控制好施工计划网络图和装饰装修各工序的生产网络图，严格按计划进行施工，抓好关键线路的施工进度，在施工过程中根据具体情况及时进行调整，确保装饰装修工程按计划工期完成。

7.1组织机构方面

由公司生产经理担任项目总指挥，选调优秀管理人员组成"工程项目指挥部"，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能，同时派出技术过硬，吃苦的施工队伍，确保完成本工程的施工任务。

7.2总体管理与协作方面

1、强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对施工队与各个供货商的协作，并明确各方各个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方各个人员充分调动统一，共同完成目标。

2、加强例会制度，解决矛盾、协调关系，保证按照施工进度计划进行。

7.3加强计划控制的严肃性

1、加强计划管理，强化生产指挥。一切生产活动，都应严格纳入计划管理之中，通过合理的组织调度，保证工程按计划进行，全面完成施工任务。

2、工程进度严格按总进度计划组织施工，要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键。

7.4加强设计与变更的管理

1、相关人员反复认真读图、相互协作，及早发现、研究、纠正图纸中的问题。

2、与业主紧密协调减少临时和事后变更数量，并尽可能地提前通知变更内容，使工程的施工在及时、确定、正确的方案指导下进行，避免混乱、更改和延误。

7.5投入方面

1、配备足够的施工机械，缩短分段工期，提高工效。

2、增加工作人数、增加工作班次，充分利用时间进行施工。

7.6施工方案与各专业穿插方面

由技术负责人汇集各专业人员并协助各班组，慎密决定施工方案，并实施工序之间在保证工艺和质量要求前提下的尽可能多的穿插作业，确保总的施工进度。

7.7施工设备保障方面

安排一名技术优秀的机修工，施工现场昼夜值班，确保机具运转良好，加快物料运送速度。

八、安全保证措施
为了使整个装饰装修工程顺利而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且轻伤控制在3‰以内的目标，除了严格执行国家和地方上的现行规范和新标准外，我们还要结合本工程的实际情况，制定出以下的措施。

8.1安全管理方针

安全管理方针是"安全第一，预防为主"。

8.2安全保证体系

1、根据本装饰工程的规模，我司成立以项目经理为首包括安全员、专业工程师、各专业班组等各方面的管理人员的安全生产管理小组，配置2名专职安全员，从事安全防护检查工作。各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作，从而建立起一套完整有效的安全保证体系。

2、指挥部专职安全员每天进行一次全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格奖罚，对发现的问题，落实到人，限期整改，并在现场设立安全施工专栏，对违章者予以曝光，同时加大安全设施的投入。

8.3安全管理制度

1、根据国家及抚顺市有关现场安全管理条例及方法结合建筑施工企业的生产过程流动性大、劳动力密集度大、多工种交叉流水作业和劳动力强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。我们制定并建立严格有效的管理制度。

2、建立以项目经理为首，施工队长、技术负责人、专职安全员、班组长、生产工人的安全管理网络。项目经理是项目安全生产的第一责任人，人人注意安全、人人管安全齐抓共管。

3、根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，增强职工的安全知识和技能，避免安全事故的发生，对特殊工种加强教育力度，并针对其专业特点，加强操作要点的教育。

4、消除安全隐患是保证安全生产的关键，安全检查则是消除安全隐患的有力手段。在装饰工程施工中，日常检、定期检、综合检、专业检四种形式的检查。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

8.4安全事故预防措施

1、防物体打击措施：

⑴工人进入施工现场必须戴好安全帽。

⑵施工中应妥善安排，同一立面应避免同时施工，以免落物伤人。

⑶施工垃圾应集中收集，定时集中清放，严禁沿楼层乱扔乱放。

⑷大型物件吊装应派专人指挥，非安全区域内严禁站人。

2、防机械伤害措施：

⑴工地所有机械应持证上岗，做到定人定岗。

⑵工地机械应定期保修，发现异常情况及时修理。

⑶所有大、中型机械传动部位应加设防护罩。

3、防电击措施：

⑴工地安全用电应严格遵照有关规定进行，任何人不能私拉乱拉电线。

⑵工地所有施工用电应贯彻三相五线制，一机一闸一漏一箱。

⑶所有配电箱、线路架设由电工班统一管理维修。

九、现场文明施工

要认真贯彻执行建设部的《建筑工地施工现场管理规定》及公司制定的有关文明工地标准。施工组织规划中的文明施工要求是搞好文明施工管理的基本条件，以平面布置为基础，管理制度为依据，责任到人，执行到岗为保证，检查考核为手段，管理好文明施工。

9.1循序作业----按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确，人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

9.2按图用地----大宗材料、设备、构件、器具，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。

9.3分区管理----划区管理，做到"落手清"现场着重管好"清理、回收、利用、归库"四个环世；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

9.4清洁卫生----工程作业场所、生产临时设施（库房、办公室、宿舍、厕所等）室内外整洁卫生。

9.5公共关系----施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

9.6装饰施工过程中最容易产生大量的建筑垃圾并给清洁的环境造成"二次污染"。工完场清制度必须认真贯彻执行，在现场施工中，每一道施工工序，除了进行安全、技术交底外，还要有文明施工内容，工作完成以后，必须对施工中造成的污染进行认真的清理。否则，由此产生的费用就要该班组承担，真正做到谁污染、谁清理的原则。

9.7施工现场不允许吸烟，办公区设置吸烟处，除特殊批准外，不允许使用电炉，并且在办公区及现场设足够消防器材。

9.8施工现场道路

为降低施工现场扬尘发生，每天派专人随时清扫现场主要施工道路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。 

9.9防尘措施

⑴施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

⑵各楼层清扫建筑垃圾，应先洒水湿润后，才能清扫。

⑶禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

⑷装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润并在仓库内进行。

⑸降低楼层内风的流速，阻挡灰尘影响建筑物周围的社区环境。

9.10噪声控制

调整施工噪声分布时间。根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪声污染的分项施工尽量安排在白天施工，避免扰民。

9.11废水管理

现场施工产生的污水经二次沉淀处理后排入市政污水管网，不能经沉淀处理净化的污水则集中外运处理。
十、成品保护措施

成品保护要立足于工序的成品保护，应以预防为主，综合治理，对某些特殊项目要进行重点保护，应在施工前制定较详细的成品保护措施，并大力宣传组织学习，使现场每位施工人员都参与成品保护。
8.1成立成品保护小组，由现场管理部门负责牵头。
8.2专人负责保护好洞口，预埋件及水电预埋管、盒等。

8.3消防箱、配电箱等在抹灰前采用塑料薄膜进行覆盖保护。

8.4已安装的各种管道在抹灰前采用彩条布或塑料布条进行缠裹保护。

8.5混凝土地面施工完毕后24小时内不准任何人员进入。

8.6在已完的混凝土地面上运料的手推车的车腿必须采用破布包裹，否则不准在上行使。

8.7安装完毕的门框及抹灰完毕的洞口必须进行防护以免运料时碰坏。
8.8防水层施工完毕后禁止穿硬底鞋在上面踩踏，保护层施工时要铺好多层板，如使用手推车要用棉布和彩条布包好支腿。
8.9楼梯踏步要及时做好平立面的保护，待强度达到1.2 Mpa后方可上人。

8.10窗框的保护条在室内抹灰结束后一次清理干净，严禁提前去掉保护模。

8.11在墙体刮大白前地面要先覆盖保护层、门窗框与墙交接处贴保护条后方可进行施工。
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		项次		项       目						允许偏差		检验方法

		1		窗槽口对角线尺寸差				≤2000mm		≤3		用3米钢卷尺

								>2000mm		≤5

		2		窗框的垂直度				≤2000mm		≤2		用线坠、水平靠尺

								>2000mm		≤3

		3		窗框的水平度				≤2000mm		≤2		用水平靠尺

								>2000mm		≤3

		4		窗框标高						≤5		用钢板尺

		5		窗竖向偏离中心						≤5		用线坠、钢板尺

		6		双层窗内外框、框中心距						≤4		用钢板尺






