膨润土防渗毯施工【原创】

 INCLUDEPICTURE "http://www.shuigong.com/forum/images/smilies/victory.gif" \* MERGEFORMATINET 


膨润土防渗毯施工
一、材料
所选用的膨润土防渗毯具有国家或部门认可的测试单位的测试报告，证件齐全，并按施工规范的规定进行现场抽样，送到具有相应资质的实验室进行检测，检测合格后才能使用。使用前进行外观检查，如有撕裂、穿洞、侵蚀等损坏的不得使用。
膨润土防渗毯主要技术指标
项目        单位        技术指标
                标准型        加强型
单位面积质量        g/m2        ＞5000        ＞5000
厚度        Mm        ＞6.0        ＞6.0
断裂强度        KN/m        ≥10.0        ＞10.0
断裂伸长率        %        ≥6.0        ≥6.0
剥离强度        N        ≥60.0        60
与砼面粘附剥离强度        KN/m        ＞2.6        ＞2.6
垂直渗透系数        m/s        ＜5.0×10-9         ＜1.2×10-12
Pe膜厚        mm                0.2
二、运输、装卸与保管
膨润土防渗毯在运输过程中捆牢、盖严实、确保产品安全。
装卸过程中防止尖锐物品对包装及产品的损害，禁止采用钢丝绳吊装装卸，防止膨润土防渗毯受损或变形。
运抵工地后妥善保存，避免防潮、防渗、放水，储存时采用方木或其它物品垫起来，确保产品不与水接触。在运输、施工、存放过程中防止日光暴晒，避免强度受损；膨润土防渗毯存放采取防水措施，露天存放必须采用苫布、塑料布等覆盖严实，防止雨淋。
三、清基
将基础平面按设计断面进行清理，基层做到洁净平整，不含一切尖角硬物，防止损伤膨润土防渗毯。防渗毯的基面要清洁、平整、坚实，不得有积水或水流；基面的端部或角部要做成φ100mm的圆角；基面有裂纹的地方要用水泥砂浆或膨润土颗粒找平。
四、膨润土防渗毯
膨润土防水毯的铺设安装应按照自河道下游向上游顺序进行施工，使上游一幅压下游一幅，且平贴基层，横向搭接处须设一道钢丝网石笼框格进行稳固。铺设时应避免强拉受力及褶皱现象，防止施工中人为及自然的外力破坏。
防渗毯卷材之间连接采用直接搭接方式，纵向搭接300 mm，横向搭接500 mm，层面平整，层间吻合紧密。
对于横向搭接区域采用膨润土粉加强，应在下方的片材搭接区域表面放置膨润土粉，搭接口要密实，不能翘起，以防止因脏物进入而导致搭接失败。
受损部位采用同等材料的膨润土防水毯补强，搭接周边半径不小于300mm。
五、膨润土防渗毯施工质量控制要点
1、保证渠底平整，不含一切尖角硬物，防止伤损防渗毯。
2、铺设时，防止强拉受力损坏防渗毯。
3、防渗毯铺设应平整、无褶皱、松紧适度，吻合紧密。
4、每道工序完成后必须经现场监理工程师验收认可方能进行下一道工序的施工
