加筋土挡墙施工监理细则

一、工程概况及其特点
此处略，届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。
二、监理依据
1、《建设工程监理规范》  GB50319-2000

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号

3、《建设工程质量管理条例》  国务院279号令

4、                   工程监理规划；

5、                   工程监理合同、施工合同；
6、__________________工程加筋土挡墙施工图；

7、公司有关规定；

8、《公路工程质量检验评定标准》  JTG  F80/1—2004
9、《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91
10、《公路土工试验规程》JTJ051
11、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87
三、质量检查验收内容与要求

根据《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/2—2004和《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91规定，加筋土挡墙施工质量检查验收内容与要求如下：
1、基本要求项目：

（1）砼用的水泥、砂、石、水、外加剂质量和规格必须符合有关规范要求，按规定的配合比施工；

（2）地基强度应符合设计要求；

（3）筋带、锚杆、拉杆的质量和规格必须满足设计和有关规范要求；

（4）筋带必须理顺，放平拉直，筋带与面板、筋带与筋带连接牢固；
（砼不得出现露筋和空洞现象。

2、允许偏差项目：
（1）基底：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	轴线偏位
	30mm
	沿轴线量2点

	2
	基底高程
	±30mm
	用水准仪测3点

	3
	断面尺寸
	符合《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第3.2.2条规定
	量2处


（2）基础：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	圬工强度
	在合格标准之内
	按《公路工程质量检验评定标准》检查评定

	2
	断面尺寸
	不小于设计值
	量3处

	3
	基底高程
	±20mm
	用水准仪测3点

	4
	轴线偏位
	25mm
	要轴线量2处

	5
	基顶平整度
	10mm
	用2m直尺量测3处


（3）面板预制与安装：
面板预制允许偏差项目检查表
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砼强度
	在合格标准内
	按《公路工程质量检验评定标准》附录D检查

	2
	边长
	±5或0.5%边长mm
	长宽各量一次每批抽查10%

	3
	两对角线差
	10或0.7%最大对角线mm
	两对角线各量一次

	4
	厚度
	+5，-3
	量2处，每批抽查10%

	5
	表面平整度
	4或0.3%边长mm
	用2m直尺沿板长宽方向各量一次，每批抽查10%

	6
	预埋件位置
	5mm
	尺量，每件检查每批抽10%


面板安装允许偏差项目检查表
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	每层面板顶高程
	±10mm
	水准仪测量，

每20m抽查3组板

	2
	轴线偏位
	10mm
	挂线、尺量，

每20m量3处

	3
	面板竖直度或坡度
	0~-0.5%
	吊线或坡度板测量，

每20m量测3处


（4）加筋带：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	加筋带长度
	不小于设计值
	尺量，每20m检查5根束

	2
	筋带与面板连接
	符合设计要求
	目测，每20m检查5处

	3
	筋带与筋带连接
	符合设计要求
	目测，每20m检查5处

	4
	筋带敷设
	符合设计要求
	目测，每20m检查5处


（5）填料压实：
	序号
	检查项目
	合格率规定值
	检查方法和频率

	1
	距面板1m范围内
	70%
	每层每100m取3点作灌沙法检查压实度

	2
	距面板1m范围外
	97%
	每层每500m2或每50m取3点作灌沙法检查压实度


（6）防水排水：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	沟底标高
	±50mm
	用水准仪每50m测3点

	2
	断面尺寸
	30mm
	每50m量2处

	3
	圬工外观质量
	符合设计要求
	目测


（7）锚杆、拉杆：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	锚杆、拉杆长度
	符合设计要求
	尺量，每20m检查5根

	2
	锚杆、拉杆间距
	±20mm
	尺量，每20m检查5根

	3
	锚杆、拉杆

与面板连接
	符合设计要求
	目测，每20m检查5根

	4
	锚杆、拉杆防护
	符合设计要求
	目测，每20m检查10处

	5
	锚杆抗拔力
	平均值≥设计值

最小值≥0.9设计值
	抗拔试验，抽检1%，

且不小于3根


（8）加筋土挡墙总体质量：
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	墙顶、肋柱

平面位置

(mm)
	路堤式
	+50，-100
	经纬仪，每20m检查3处

	
	
	路肩式
	±50
	

	
	
	桥台
	±20
	

	2
	墙顶、柱顶

高程

(mm)
	路堤式
	±50
	水准仪
每20m测量3点

	
	
	路肩式
	±30
	

	
	
	桥台
	±20
	

	3
	墙面倾斜度(mm)
	0.5%H且≤50mm

或-1H%≥-100mm
	吊锤线或坡度板
每20m测2处

	4
	面板缝宽(mm)
	10
	尺量，每20m检查5条

	5
	墙面平整度(mm)
	15
	纵横两个方向，每20m用2m直尺测3处

	6
	肋柱间距
	±15
	尺量，各柱间


3、外观项目：

（1）预制面板表面平整光洁，线条顺直美观，不得有破损翘曲、掉角、啃边现象。
（2）蜂窝、麻面面积不得超过该面板面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理；
（3）当混凝土表面裂缝宽度超过设计规定或设计无规定时超过0.15mm必须处理。
（4）墙面直顺，线形顺适，板缝均匀，伸缩缝贯通垂直。

（5）露在外边的锚头应封闭密实、牢固，整齐美观。

四、需要预防的主要质量通病
1、挡墙墙身沉陷；
2、挡墙墙体倾斜；

3、挡墙墙身土体开裂；

4、挡墙面板鼓凸；

5、挡墙面板漏土。
五、质量控制要点及措施
1、质量预控要点及其措施 ：
(1)熟悉设计图纸和相关技术规范；

(2)组织或参与设计交底；
(3)施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：

①人员资质及机械设备配置计划审查：审查承包商拟配置的施工管理人员、技术人员、特种作业人员是否具备相应资质，拟配置的机械设备的型号、性能是否满足施工工艺要求。

②施工工艺审查：审查其施工工艺流程、施工顺序是否合理，其合理的施工工艺流程如下：基底、基础—面板预制、安装—筋带、锚杆、拉杆铺装—填料摊铺、压实—防水、排水。
③质量、安全保证措施审查：审查质量、安全保证措施是否可靠。

(4)材料、构件质量预控：施工前一定要做好加筋材料、填料、筋带、构件、预制面板的水泥、砂、石、外加剂等材料检测、试验及其进场、使用审验工作，其质量必须符合《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91、设计及其它有关规范要求。
(5) 人员、机械、设备进场审查：施工前监理工程师应要求承包商将进场的相关施工管理人员和技术人员名单及其资质证明材料提交监理机构审验，将进场的机械设备向监理机构报审。监理机构应按照审定的施工组织设计中的人员、机械设备配置计划和施工工艺要求对施工单位进场的人员、机械、设备进行审查。

2、施工过程中的质量控制要点及其措施：
(1)基底、基础：

监理人员必须严格要求施工单位按设计要求进行基底、基础施工，完工后先进行自检，符合设计、规范的质量标准后再报监理工程师检查验收，验收合格才允许进入下道工序施工；

(2) 面板、构件的预制与安装：

①要求承包商必须按《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91严格控制面板、构件的预制质量，对预制面板、构件必须要求施工单位向监理机构进行进场、使用报审，监理机构必须按照《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第5.2.3条规定，对其进行检查、审验，合格后才允许使用；

②面板、构件安装与加筋带填料应交替进行，下层面板填料未完成，不准安装上层面板；
③严格控制面板、构件安装质量，每一层面板安装完，监理应要求施工单位按《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第5.2.4规定标准进行自检，合格后报监理复检认可。

(3) 筋带、锚杆、拉杆铺装：

①严格筋带进场、使用程序：筋带进场、使用承包商都必须向监理机构报审，监理工程师在审查其有关质量证明材料合格后才允许进场，进场后对其进行见证取样送检，合格后才允许使用。

②严格控制筋带、锚杆、拉杆铺装质量：对筋带、锚杆、拉杆施工采取巡视、旁站监理，要求施工单位必须按设计、规范要求施工，在填料前对其组织隐蔽验收。

(4) 填料采集、摊铺、压实： 
①要求承包商必须采集经土工试验证明合格的填料；

②严格控制分层摊铺厚度，分层摊铺厚度不宜少于20cm，也不许大于设计要求，摊铺必须均匀，并设不小于3%的横坡。距面板1.5m内采用人工摊铺，1.5m以外可采用机械摊铺，摊铺机不得在未覆盖填料的筋带上行使或停放。

③严格控制分层压实度，当每层碾压完成后，监理人员必须见证压实度检测，其压实度指标必须符合《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第5.2.5条及设计要求。
(5)防水、排水：

①为使加筋土挡墙施工顺利进行，保证施工质量，必须根据工程水文地质条件设计排水设施，并要在加筋土挡墙施工前完成；

②对加筋土挡墙的防水、排水构造（反滤层、隔水层、透水层、泄水孔等）必须与加筋土挡墙同步施工。监理要对其加强监理力度，严格要求施工单位按设计、规范要求施工。

3、施工质量的事后控制要点及措施 ：
(1) 工序检查验收：

加筋土挡墙施工工序较多，且多数情况下后道工序施工将造成前道工序的隐蔽，因此，监理工程师必须严把工序质量关，将每道工序验收作为监理质量控制点，坚持每道工序完工后先由施工单位自检合格，然后报监理复检，监理复检合格予以签认，否则，责令施工单位整改。

①基底、基础：根据《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第5.2.1、5.2.2条验收；

②面板预制、安装：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/1—2004第6.4.1、6.4.2、6.4.3条及其表6.4.2-3、6.4.2-4验收；
③筋带、锚杆、拉杆铺装：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/1—2004第6.4.1、6.4.2、6.4.3条及其表6.4.2-1、6.4.2-2验收；
④填料摊铺、压实：根据《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第3.5.5、5.2.5条验收；

⑤防水、排水：根据《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91第5.2.7条验收；

(2) 安全监测：

  一般地对较高的加筋土挡墙设计有安全监测装置，对于安全监测装置的安装、调试监理工程师必须进行旁站监理，以确保其安全有效。

(3)交工验收：

①竣工报验：加筋土挡墙完工后，施工单位必须按《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91和《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/1—2004的规定进行自检自评，合格后整理竣工验收资料，向监理机构报验。

②监理机构接到竣工报验申请后要根据上述规范和有关规定要求进行复验复评，如合格则组织交工验收，否则，责令施工单位整改。
6、 国家或行业的有关强制性规定条文
由于有关加筋土挡墙的施工和验收目前尚无国家标准，现行的《公路加筋土工程施工技术规范》 JTJ035—91为交通部的行业标准。 

七、资料整理
1、施工方案及其报批资料；

2、原材料检验资料；

3、砼配合比设计报告；

4、材料进场、使用报审资料；

5、机械设备进/出场报审资料；

6、开工报批资料；

7、中间施工质量（工序）检查、验收资料；

8、交工验收资料；

9、有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日记、监理月报等。
10、安全监测资料。

八、监理流程：

监理流程见附图：

附：加筋土挡墙施工监理流程图：


[image: image1.emf]审批承包人填报的

开工申请

施工方案审查

基底 、基础

筋带 、锚杆 、拉杆

铺装

填料的摊铺 、压实

防水 、排水

安全监测装置安装

交工验收

1

、 审查施工管理、 技术人

员资质

2

、 审查施工机械设备配置

计划

3

、 审查施工工艺设计及其

施工顺序

4

、 审查质量 、安全保证措

施

1

、 承包人编制施工方

案

2

、 承包人填写《 施工

方案报审表》 连同施工

方案报监理机构审批

核查下述内容：

1

、施工方案是否经 批准

2

、进场人员 、 机械设备是否

经报审批准

3

、砼配合比设计是否经批准

1

、基底 、基础处理方案审查

2

、施工质量检查、 验收

1

、材料进场审验

2

、工艺 、质量检查验收

1

、摊铺 、碾压工艺控制

2

、松铺厚度 、 压实度检查

1

、防水 、排水设计方案审查

2

、防水 、排水材料进场审验

3

、防水 、排水施工质量检查

1

、审查交工收资料是否齐

备

2

、组织交工验收。

1

、安全监测方案审查

2

、安全监测装置安装质量检

查及其调试

面板预制、 安装

1

、面板配筋及其砼强度控制

2

、面板进场检查、 验收

3

、面板安装质量检查验收


PAGE  
10

_1173079086.vsd
�

审批承包人填报的开工申请


面板预制、安装


施工方案审查


基底、基础


1、审查施工管理、技术人员资质
2、审查施工机械设备配置计划
3、审查施工工艺设计及其施工顺序
4、审查质量、安全保证措施



筋带、锚杆、拉杆铺装


填料的摊铺、压实


防水、排水


安全监测装置安装


交工验收


1、面板配筋及其砼强度控制
2、面板进场检查、验收
3、面板安装质量检查验收


1、承包人编制施工方案
2、承包人填写《施工方案报审表》连同施工方案报监理机构审批


核查下述内容：
1、施工方案是否经 批准
2、进场人员、机械设备是否经报审批准
3、砼配合比设计是否经批准



1、基底、基础处理方案审查
2、施工质量检查、验收


1、材料进场审验
2、工艺、质量检查验收




1、摊铺、碾压工艺控制
2、松铺厚度、压实度检查




1、防水、排水设计方案审查
2、防水、排水材料进场审验
3、防水、排水施工质量检查


1、审查交工收资料是否齐备
2、组织交工验收。


1、安全监测方案审查
2、安全监测装置安装质量检查及其调试



