悬臂式挡墙施工监理细则

一、工程概况及其特点
此处略，届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。
二、监理依据
1、《建设工程监理规范》  GB50319-2000

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号

3、《建设工程质量管理条例》  国务院279号令

4、                   工程监理规划；

5、                   工程监理合同、施工合同；
6、__________________工程悬臂式挡墙施工图；

7、公司有关规定；

8、《公路工程质量检验评定标准》  JTG  F80/1—2004
9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002
10、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87
三、质量检查验收内容与要求

根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004规定，悬臂式挡墙施工质量检查验收内容与要求如下：
1、基本要求项目：

（1）砼用的水泥、砂、石、水、外加剂质量和规格必须符合有关规范要求，按规定的配合比施工；

（2）地基强度必须满足设计要求；

（3）不得有露筋和空洞现象；

（4）沉降缝、泄水孔的设置位置、质量、数量应符合设计要求。

2、允许偏差项目：
悬臂式挡墙允许偏差项目检查表
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砼强度
	在合格标准内
	按《公路工程质量检验评定标准》附录D检查

	2
	平面位置
	30mm
	经纬仪，每20m抽查3点

	3
	顶面高程
	±20mm 
	水准仪，每20m抽查1点

	4
	竖直度或坡度
	0.3%
	吊垂线，每20m抽查2点

	5
	断面尺寸
	不小于设计值
	尺量，每20m抽查2个断面、抽查两个扶臂

	6
	底面高程
	±30mm 
	水准仪，每20m抽查1点

	7
	表面平整度
	5mm
	2m直尺，竖直和墙长方向各量一次，每20m抽查2处


3、外观项目：

（1）混凝土施工缝应平顺；
（2）蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理；
（3）当混凝土表面裂缝宽度超过设计规定或设计无规定时超过0.15mm必须处理。
（4）泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

（5）沉降缝整齐直顺，上下贯通。

四、需要预防的主要质量通病
1、泄水孔堵塞；
2、挡墙墙体倾斜；

3、混凝土表面不平整；

4、，蜂窝、麻面、空洞、露筋；

5、沉降缝不整齐直顺，上下不贯通。
五、质量控制要点及措施
1、质量预控要点及其措施 ：
(1)熟悉设计图纸和相关技术规范；

(2)组织或参与设计交底；
(3)施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：

①人员资质及机械设备配置计划审查：审查承包商拟配置的施工管理人员、技术人员、特种作业人员是否具备相应资质，拟配置的机械设备的型号、性能是否满足施工工艺要求。

②施工工艺审查：审查其施工工艺流程、施工顺序是否合理。悬臂式挡墙合理的施工工艺流程如下：
基底、基础—钢筋—模板—混凝土—防水排水。
③质量、安全保证措施审查：审查质量、安全保证措施是否可靠。

(4)材料质量预控：施工前一定要做好水泥、砂、石、钢筋等材料的见证取样检验及其进场、使用审验工作，其质量必须符合相关规范及设计要求。
(5) 人员、机械、设备进场审查：施工前监理工程师应要求承包商将进场的相关施工管理人员和技术人员名单及其资质证明材料提交监理机构审验，将进场的机械设备向监理机构报审。监理机构应按照审定的施工组织设计的人员、机械设备配置计划和施工工艺要求进行审查，确保进场的人员、机械、设备满足施工需要。

2、施工过程中的质量控制要点及其措施：
(1)基底、基础：

监理人员必须严格要求施工单位按设计要求进行基底、基础施工，完工后先进行自检，符合设计、规范的质量标准后再报监理工程师检查验收，验收合格才允许进入下道工序施工；

 (2) 钢筋： 

①钢筋加工：

钢筋的力学性能和外观质量必须满足设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第5.2节规定，其弯钩长度、加工尺寸偏差必须满足设计、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）第5.3节之规定。

②钢筋连接：

⑴连接方式控制： 应按设计要求的连接方式进行连接；

⑵接头质量控制： 
Ⅰ） 焊接接头：
钢筋焊接必须按设计、规范要求进行。绑条焊接的钢筋接头焊缝长度为：双面焊时为5d，单面焊时为10d；搭接焊时接头焊缝长度为：双面焊时为5d，单面焊时为10d。

焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的最大弯距处。各受力钢筋之间的焊接接头位置应相互错开，在L区段内（L=35d并大于500mm）如下图（图1），同一根钢筋不得有两个接头。在该区段内，有接头的钢筋面积占受力钢筋总面积的百分率，受拉区不宜超过50%；受压区和装配式构件连接处不限制。
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(b) l

图3.5焊接接头位置

(a) 对焊接头               (b) 搭接焊接头
注：图中所示l区段内有接头的钢筋面积按两根计
受拉区域内，Ⅰ级钢筋末端应作弯钩，Ⅱ级钢筋可不作弯钩，受压区，直径小于12mm的Ⅰ级钢筋可不作弯钩。

Ⅱ） 绑扎接头：
   钢筋搭接应在中心和两端用铁丝扎牢。受拉钢筋搭接长度应符合下表规定（两根不同钢筋的搭接长度以较细钢筋直径计算）：

	钢筋类型
	砼强度等级

	
	C20
	C25
	高于C25

	Ⅰ级钢
	35d
	30d
	25d

	Ⅱ级钢
	45d
	40d
	35d


在同一截面有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率应符合下述规定：
在受拉区不得超过25%，在受压区不得超过50%。

在绑扎骨架中，受拉钢筋的搭接长度范围内箍筋应加密，其间距不应大于5d或不大于100mm。

③钢筋安装： 

⑴钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锈蚀情况、间距、锚固长度和接头的数量及位置应符合图纸和施工规范的规定。
⑵钢筋焊接接头的焊点与接头的尺寸外观质量应满足验收规范的规定。 

⑶钢筋绑扎接头的搭接长度、箍筋的位置及数量应符合图纸及规范的规定。钢筋弯钩的朝向应正确。
⑷同一构件内的钢筋接头（包括焊接头）应相互错开，且不宜位于梁端、柱端及最大弯钩处。
⑸钢筋的安装尺寸预埋件的位置及保护层的厚度应满足图纸及规范规定。钢筋安装位置的允许偏差应满足下表要求：

	项目
	允许偏差（mm）

	受力钢筋的排距
	±5

	钢筋弯起点位置
	20

	箍筋横向钢筋间距
	±20

	焊接预埋件
	中心线位置
	5

	
	水平高度
	3

	受力钢筋的保护层
	基础
	±10

	
	柱、梁
	±5

	
	板
	±3



⑹用高标号水泥砂浆垫块或焊接钢筋支架支起钢筋，保证钢筋的砼保护层厚度、强度。
 (3) 模板：

①模板设计：监理机构应要求承包商对悬臂式挡墙模板作方案设计，监理机构要审查其模板设计方案。模版设计必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第4.1.1条规定。

②模板安装：

⑴地坪：用作支模的地坪必须平整光洁，其地基承载力必须满足模板设计要求；

⑵材料：制作模板的材料必须符合模板设计要求；

⑶安装质量：
Ⅰ）上下层支架立柱应对准，并铺设垫板；
Ⅱ）模板与砼的接触面应清理干净，并采取隔离措施；
Ⅲ）必须有足够的刚度和强度，支撑必须安全可靠；
Ⅳ）模板的接头必须严密、牢固、不漏浆；
Ⅴ）预留孔洞及预埋件的设置安装必须符合设计要求，质量标准必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002表4.2.6要求；Ⅵ）悬臂式挡墙模板为现浇结构模板，其几何尺寸、表面平整度、标高等各项质量指标必须符合图纸及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002表4.2.7要求。
③模板拆除：

⑴必须在混凝土强度满足设计规定的拆模强度才允许拆模，设计无规定时应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002表4.3.1要求时才允许拆模。
⑵拆模时应从上往下分层拆除，拆除的模板和支架应分散堆放，及时运走。

(4)混凝土：

①混凝土配合比设计：
审查砼配合比设计试验报告，控制好施工配合比。
②混凝土混合料搅拌和运输：
砼搅拌时间不得少于90S，保证搅拌均匀。如在运输过程中砼出现离析现象，必须在砼浇灌前进行二次搅拌。随机检查砼的塌落度。砼从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不宜超过下表规定：

	砼强度等级
	气温

	
	不高于25°
	高于25°

	不高于C30
	120min
	90min

	高于C30
	90min
	60min


对商品混凝土每罐都要进行砼坍落度的检测。

③混凝土浇筑：
⑴砼浇灌的厚度和高度要符合规范规定，自高处倾落的自由高度不应超过2m，浇筑要有持续性，保证在下层混凝土混合料初凝前浇灌上层。
⑵砼浇灌后要按规定进行振捣：
采用振动棒振捣密实。一般采用行列式插点，振动时间20~30S，振捣时持棒直上直下，快插慢拔，严防漏振。
在钢筋较密不易振捣处，可用钢筋插捣密实。
⑶振捣砼过程中不得碰触钢筋，保证钢筋的保护层厚度防止露筋。⑷做好砼试块见证取样，一般每100m3或每一台班留一组试件，

试件的取样、制作、养护、试验应符合规范要求。
④混凝土、拆模养护：
砼拆模后应立即进行外观检查，对出现的蜂窝麻面应及时进行技术处理
砼浇筑完毕后应做好养护工作，养护必须按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第7.4.7条规定进行。
 (5)防水、排水：

①应根据工程区水文地质条件设计排水设施，并在挡墙施工前完成；

②墙体上必须按设计要求预留泄水孔，挡墙墙背的反滤层、泄水孔等必须与挡墙墙背填土同步施工。监理要加强对其检查、监控力度，严格要求施工单位按设计、规范要求施工，防止泄水孔堵塞。

3、施工质量的事后控制要点及措施 ：
(1) 工序检查验收：

严把工序质量关，将每道工序的验收作为监理质量控制点，坚持每道工序完工后先由施工单位自检合格，然后报监理复检，监理复检合格予以签认，否则，责令施工单位整改。

①基底、基础处理：根据基底、地基处理设计方案，按照相应验收规范和设计要其进行验收；
②模板工程：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第4章相关规定验收；

③钢筋工程：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB50204—2002第5章相关规定验收；
④混凝土工程：该工程为现浇混凝土结构工程，应根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第8章相关规定验收；
⑤防水、排水：根据《公路工程质量检验评定标准》  JTG  F80/1—2004第5章相关排水工程验收标准规定验收。
 (2)交工验收：

①竣工报验：悬臂式挡墙完工后，施工单位必须按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002和《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/1—2004的规定进行自检自评，合格后整理竣工验收资料，向监理机构报验。

②监理机构接到竣工报验申请后要根据上述规范和有关规定的要求进行复验复评，如合格则组织交工验收，否则，责令施工单位整改。
6、 国家或行业的有关强制性规定条文
与本工程有关的强制性规定条文主要是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002中关于模板、钢筋、混凝土及其现浇结构的相关强制性条文，具体如下：
1、第4.1.1条：关于模板设计方面；
2、第4.1.3条：关于模板拆除方面；

3、第5.1.1条：关于钢筋代换方面；

4、第5.2.1、5.2.2条：关于钢筋质量检验方面；

5、第5.5.1条：关于钢筋安装质量检验方面；
6、第7.2.1条：关于混凝土用水泥进场、使用质量检验方面；
7、第7.2.2条：关于混凝土外加剂使用规定；
8、第8.2.1条：关于现浇混凝土结构外观质量检查方面；
9、第8.2.2条：关于现浇混凝土结构允许偏差项目质量检查方面。
七、资料整理
1、施工方案及其报批资料；

2、原材料检验资料；

3、砼配合比设计报告；

4、材料进场、使用报审资料；

5、机械设备进/出场报审资料；

6、开工报批资料；

7、工序检查、验收资料；

8、交工验收资料；

9、有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日记、监理月报等。
10、安全监测资料。

八、监理流程：

监理流程见附图：

附：悬臂式挡墙施工监理流程图：
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基底、基础


施工方案审查


施工排水


1、审查施工管理、技术人员资质
2、审查施工机械设备配置计划
3、审查施工工艺设计及其施工顺序
4、审查质量、安全保证措施



钢筋加工、连接、安装


模板设计、安装、拆除


混凝土搅拌、浇筑、养护


防水、排水设施



交工验收


1、审查基底、基础处理方案2、组织基底、基础工程的质量验收


1、承包人编制施工方案
2、承包人填写《施工方案报审表》连同施工方案报监理机构审批


核查下述内容：
1、施工方案是否经 批准
2、进场人员、机械设备是否经报审批准
3、砼配合比设计是否经批准



1、施工排水方案审查
2、施工排水构筑物施工质量检查、验收


1、钢筋进场审查和见证取样送检及其使用审批
2、钢筋的加工、连接、安装质量验收




1、审查批准模板设计方案
2、检查模板的安装质量
3、批准模板拆除方案、时间，并旁站其拆除过程



1、审查混凝土配合比设计
2、巡视、旁站混凝土的搅拌、运输、浇筑养护施工，并见证取样送检
3、审查混凝土强度评定，组织对混凝土工程的验收


1、审查交工收资料是否齐备
2、组织交工验收。


1、防水、排水设计方案审查
2、防水、排水材料进场审验
3、防水、排水设施施工质量检查




