道路排水施工监理细则

1、 工程概况及其特点

此处略，届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。

2、 监理依据

1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000；

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号；

3、《建设工程质量管理条例》 国务院279号令；

4、《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ 1-90

5、《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ 44-91
6、                     工程监理规划；

7、                      工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

8、                         工程道路排水施工图；

9、公司有关规定；

3、 质量检查验收内容与要求

1、 边沟的排水应引入涵洞或路基以外的沟谷，边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合，以使边沟水流顺畅引入涵洞。

2、 截水沟的平纵转角处应设置半径不小于5m的圆曲线。截水沟应选择适当出水口，将水引入桥涵和沟谷中或导入排水沟中。

3、 排水沟应尽量采用直线，如需弯转时，其半径不宜小于10m。排水沟长度不宜超过500m。排水沟与其他水道联接应做到顺畅。

4、 土石（无铺砌）边沟、截水沟和排水沟边坡必须平整、稳定、严禁贴坡；沟底应平顺、整齐，不得有松散土和其他杂物，排水畅通，无阻水现象。其质量的允许偏差和检查方法见表—1

土石水沟实测项目                                 表—1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	沟底纵坡（%）
	符合设计要求
	水准仪：每200m检查4处

	2
	断面尺寸（m*m）
	不小于设计
	尺量：每200m检查2点

	3
	边坡坡度
	不陡于设计
	每200m检查2处

	4
	边棱直顺度（m*m）
	±50
	尺量：20m拉线，每200m检查2处


5、石料或砼块铺砌边沟、截水沟或排水沟的砌体砂浆配合比应准确，砌缝均匀饱满，勾缝平顺密实；砌体内侧及沟底应平顺，沟底抹面应平整、压光、直顺、不得有裂缝、空鼓现象，砼块表面无蜂窝、麻面和其他严重缺陷。其质量的允许偏差和检查方法见表—2

浆砌水沟实测项目                             表—2

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆或砼强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ071-98附录E或DS检查

	2
	轴线偏位（mm）
	50
	经纬仪：每200m测5点

	3
	沟底高程（mm）
	±50
	水准仪：每200m测5点

	4
	墙面直顺度或坡度（mm）
	±30或不陡于设计
	20m拉线、坡度尺：每200m查2点

	5
	断面尺寸（mm）
	±30
	尺量：每200m查2点

	6
	铺砌厚度（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m查2点

	7
	基础垫宽、厚度（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m查2点


6、盲沟的埋置深度，一般要求渗水材料的顶部不得低于原有地下水位。用来排除层间水时，盲沟底部应埋于最下面的不透水层。

7、盲沟的纵坡不能小于1%，一般采用5%，出水口底面标高应高出沟外最高水位0.2m。

8、渗沟的反渗材料应采用筛选过的质地坚硬耐久的中砂、粗砂、砾石等渗水材料分层铺设。一般相邻层的粒径比不小于1：4，层厚不小于0.15m，并应分层夯压密度。砂石料应清洗干净，颗粒小于0.15mm的含量不应大于5%，禁止使用粉砂、细砂、风化石铺筑。

4、 需要预防的主要质量通病

1、 浆砌水沟砂浆不饱满，导致水沟渗漏；

2、 沟底纵坡坡度不符合要求，导致沟底积水；

3、 盲沟的反渗材料不符合要求，导致盲沟堵塞；

4、 沟渠边坡采用贴坡施工，导致边沟塌方。

5、 质量控制要点及措施

1、 质量预控要点及其措施：

    1. 熟悉设计图纸和相关技术规范；

2. 组织或参与设计交底；

3. 施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：

（1）人员资质审查：审查其施工管理人员、技术人员是否具备相应资质；

（2）施工工艺审查：审查其施工方法、施工顺序是否合理；

（3）质量、安全保证措施审查：审查其质量、安全保证措施是否可靠。

4. 材料质量预控：施工前监理工程师必须对砂、石和水泥等材料进行见证送检，合格后才允许使用。

5. 人员、机械、设备审查：施工前监理工程师必须审查施工单位的相关施工管理人员和技术人员是否具备相应资质和相关工作经验，拟进场的机械设备的性能与质量是否满足施工工艺要求。

2、 施工过程中的质量控制要点及其措施：

1. 做好施工过程中的路基临时排水措施；

2. 复核轴线位置和标高；

3. 检查砂、石、水泥等材料的质量，及时抽取砂浆试块；

4. 检查灰缝的砂饱满度，严格控制灰缝的厚度；

5. 控制好排水沟的断面尺寸、坡度、标高、保证排水顺畅、无冲刷、无阻水。

3、 施工质量的事后控制要点及措施：

1. 砂浆试块送检：监理人员必须跟据《深圳市常规建筑材料送检规定》的要求，及时抽取砂浆试块，并进行见证送检。如发现试块强度不合格，应立即联系质量监督员，协商有关处理措施。

2. 盲沟渗水检查：在完成盲沟施工后，应注意对盲沟的渗水情况检查，如发现盲沟因阻塞，而无水渗出时，要及时督促施工单位进行有关返工整改处理。

6、 国家或行业的有关强制性规定条文

《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ 44-91

第9.5.1条 土质边坡必须平整、坚实、稳定，严禁贴坡。

第9.5.2条 边沟上口线应整齐直顺，沟底平整，排水畅通。

第9.6.1条 砌体的砂浆必须配比准确，填筑饱满密实。

第9.6.2条 灰缝整齐均匀，缝宽符合要求，勾缝不得空鼓、脱落。

7、 资料整理

换填地基（换填、翻晒）施工管理及其交工验收必须做好下述资料整理：

1、 施工方案及其报批资料；

2、 测量放线资料；

3、 材料进场、使用报审资料；

4、 机械设备进/出场报审资料；

5、 质量检查验收资料；

6、 有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日志、旁站记录等。

8、 监理流程图
  1、边沟监理流程图





N





N










2、渗沟（盲沟）监理流程图






N













熟悉施工图纸





导线、水准点复测加密，施工放样





复核轴线、标高





测量放样





开工报告





检查开工前的准备工作





审核施工方案





监理审批





检查边坡及支护情况





土方开挖





复核轴线、标高，检查基底地质是否符合设计要求





组织验槽





检查砂、石、水泥等原材料质量





检查底壁尺寸、坡度和平整度





沟渠底壁施工





复核基础轴线、标高





检查砂浆配合比、留置砂浆试块





检查灰缝的饱满度、排水沟渠的截面尺寸





浆砌片石（毛石）施工





检查缝槽深度，砌体顶面标高、宽度





砌体沟缝、顶面砂浆抹平





复核沟渠各出、入口处的标高、截面尺寸





交工验收





检查施工资料是否齐全





路基临时排水措施





检查临时排水系统是否能保证路基不受雨水浸泡





熟悉施工图纸





导线、水准点复测加密，施工放样





复核轴线、标高





测量放样





开工报告





检查开工前的准备工作





审核施工方案





监理审批





检查临时排水系统是否能保证路基不受雨水浸泡





路基临时排水措施





检查边坡及支护情况





渗沟开挖





检查渗水材料的粒径、层厚、含泥量和杂质含量





铺设渗水材料











设置管渗沟





检查渗水孔眼、反滤层





检查管渗沟基座











检查回填土的土质、密实度、标高等





渗沟回填








检查施工资料是否齐全





交工验收








