交通标志标线监理细则

（市政工程部分范本）

一、工程概况及其特点：
主要针对本工程及专业工程的质量控制情况做简要的介绍，特别要写出工程的特点、难点及特殊要求。

二、监理依据：
1、                   市政工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________ 设计图纸及其编号。

4、公司有关规定。

5、《道路交通标志和标线》 GB 5768。

6、《漆膜附着力测定法》 GB 1720。

8、《安全色》 GB 2893。

9、《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》 GB 3194。

10、《铝及铝合金轧制板材》 GB 3880
 11、《标准照明体及照明观测条件》 GB 3978
 12、《物体色的测量方法》 GB 3979

 13、《铝合金建筑型材》 GB 5237

14、《视觉信号表面色》 GB 8416

三、质量检查验收内容与要求：
1、 一般规定：
1 标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。

2 标志面应平整完好、无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm²的一个或一个以上的气泡。
3 路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。

4 护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。

5 突起路标与路面的黏结应牢固、耐久、能经受汽车轮胎的冲击而不会脱落。

6 防眩设施整体应与道路线形一致，美观大方，结构合理。

7 防眩板的平面弯曲取不得超过板长的0.3%。

8 用金属网制作的隔离栅和防落网，安装后要求网面平整，无明显翘曲现象。

9 防落网应网孔均匀，结构牢固，围封严实。

2、实测项目：
交通标志实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标志板外型尺寸
	±5。当边长尺寸大于1.2m时允许偏差为边长的±0。5%；三角形内角应为60°±5°
	钢卷尺、万能角尺、卡尺、检查100%

	
	标志底版厚度
	不小于设计
	

	2
	标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸
	应符合规定 字体，基本字高不小于设计
	字体与标准字体对照，字高用钢卷尺：检查10%

	3
	标志面反光膜等级及逆反射系数
	反光膜等级符合设计。逆反射系数数值不低于JT/T 279规定
	反光膜等级用目测初定。便携式测定仪：检查10%

	4
	标志板下缘至路边净空高度及标志板内缘距路边缘距离
	+100，0
	用直尺、水平尺或经纬仪：检查100%

	5
	立柱竖直度
	±3
	垂线、直尺：检查100%

	6
	标志金属构件镀层厚度
	标志柱、横梁≥78，紧固件≥50
	测厚仪：检查100%

	7
	标志基础尺寸
	-50，+100
	钢尺、直尺：检查100%

	8
	基础混凝土强度
	在合格标准内
	基础施工同时做试件每处1组：检查100%


路面标线实测项目
	项次
	项目检查
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标线

线段

长度

（mm）
	6000
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	
	
	4000
	±40
	

	
	
	3000
	±30
	

	
	
	1000~2000
	±20
	

	2
	标线

宽度
（mm）
	400~450
	+15，0
	钢尺：抽检10%

	
	
	150~200
	+8，0
	

	
	
	100
	+5，0
	

	3
	标线

厚度

（mm）
	常温型（0.12~0.2）
	-0.03，+0.10
	湿膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或卡尺：抽检10%

	
	
	加热型（0.20~0.4）
	-0.05，+0.15
	

	
	
	热熔型（1.0~4.50）
	-0.10，+0.50
	

	4
	标线横向偏移（mm）
	±30
	钢卷尺：抽检10%

	5
	标线

纵向

间距

（mm）
	9000
	±45
	钢卷尺：抽检10%

	
	
	6000
	±30
	

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	6
	标线剥落面积
	检查总面积的0~3%
	4倍放大镜：目测检查

	7
	反光标线逆反射系数
	白色标线≥150　　　

黄色标线≥100
	反光标线逆反射系数测量仪：抽检10%


波形梁钢护栏实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	波型梁板基底金属厚度（mm）
	±0.16
	板厚千分尺：抽检5%

	2
	立柱壁厚（mm）
	4.5，±0.25
	测厚仪、千分尺：抽检5%

	3
	镀层厚度（um）
	符合设计
	测厚仪：抽检10%

	4
	拼接螺栓抗拉强度
	≥600
	抽样做拉力试验：没批3组

	5
	立柱埋入深度
	符合设计规定
	过程检查、直尺：抽检10%

	6
	立柱外边缘距路肩边线距离
	±20
	直尺：抽检查10%

	7
	立柱中距
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	8
	立柱竖直度
	±10
	垂线、直尺：抽检10%

	9
	横梁中心高度
	±20
	直尺、抽检：10%

	10
	护栏顺直度
	±5
	拉线、直尺：抽检10%


混凝土护栏实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	护栏混凝土强度
	在合格标准内
	

	2
	地基压实度
	符合设计要求
	现场检查

	3
	护栏断面尺寸

（mm）
	高度
	±10
	直尺、钢卷尺：
抽检10%

	
	
	顶宽
	±5
	

	
	
	底宽
	±5
	

	4
	基础平整度(mm)
	10
	水平尺：检查100%

	5
	轴向横向偏移(mm)
	±20或符合设计要求
	直尺、钢卷尺：抽检10%

	6
	基础厚度(mm)
	±10%H
	过程检查，直尺：检查100%


突起路标实测项目

	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法或频率

	1
	安装角度（°）
	±5
	角尺：抽检10%

	2
	纵向间距（mm）
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	3
	损坏及脱落个数
	＜0.5%
	检查损坏及脱落个数：抽检查10%

	4
	横向偏位（mm）
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	5
	承受压力（KN）
	＞160
	检查测试记录

	6
	光度性能
	在规定范围内
	检查测试记录


防眩设施实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	安装高度（mm）
	±10
	钢卷尺：抽检5%

	2
	镀层厚度（um）
	符合设计
	测厚仪：抽检5%

	3
	房眩板宽度（mm）
	±5
	直尺：抽检5%

	4
	防眩板设置间距（mm）
	±10
	钢卷尺：抽检10%

	5
	竖直度（mm/m）
	±5
	垂线、直尺：抽检10%

	6
	顺直度（mm/m）
	±8
	拉线、直尺：10%


隔离栅和防落网实测项目
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	高度（mm）
	±15
	钢卷尺：每100根测2根

	2
	镀层厚度（um）
	符合设计
	测厚仪：抽检5%

	3
	网面平整度（mm/m）
	±2
	直尺、塞尺：抽检5%

	4
	立柱埋深
	符合设计
	直尺：过程检查，抽检10%

	5
	立柱中距（mm）
	±30
	钢卷尺：每100根测2根

	6
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	基础施工时做试件每工作班做1组（3件），检查试件的强度，抽检10%

	7
	立柱竖直度（mm/m）
	±8
	直尺、垂线：每100根测2根


2、 外观鉴定：

1 标志板安装后应平整，夜间在车灯照射下，标志板底色和字符应清晰明亮，颜色均匀，不能影响标志的认读。

2 标志金属构件镀层应均匀、颜色一致，不允许有挂流、滴瘤或多余结块，镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。

3 标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

4 反光标线玻璃珠应均匀，附着牢固，反光均匀。

5 直线护栏不得有明显凹凸、起伏现象，曲线段应圆滑顺畅。与线形协调一致。

6 突起路标外观应美观，尺寸符合有关规范要求，表面光滑，不得有尖角，毛刺存在，表面不明显划伤，线形圆滑、顺畅。
7 防眩板表面不得有气泡、裂纹、疤痕、端面分层等缺陷。

8 隔离栅镀锌层表面应具有均匀完整的锌层，颜色一致，表面具有实用性光泽，不允许有流挂或多余结块。

9 隔离栅安装位置应符合设计规定。
四、需要预防的主要质量通病：
1、地角螺栓安置不当。
2、镀层厚度不够，剥落。
3、交通标线表面出现网状裂纹，起泡现象。
4、构件涂层不均匀、光滑、存在焊渣等。
五、质量控制要点及措施：
 （一）、质量预控要点及其措施
1、提供和使用的材料，必须符合图纸要求和有关规定。

2、除非图纸规定或监理工程师有指示，否则底座混凝土标号应不低于２５号。支柱或        其部件应为热镀锌钢材；立柱、横梁、法兰盘的镀锌量不低于GB5768--1999规定的600g/m2要求，紧固件不低于350g/m2。承包人在订货前应将样品及测试资料提交监理工程师批准。

3、 材料进场后，由监理、安装单位共同交验，现场主要依据合同文件和相关技术规范对到场材料进行外观质量、结构尺寸、防腐层质量、材质证明文件、出厂标志和数量检查。检验时填写《进场材料检验单》。

4、 原材料进场后，监理人员应对进场的各种原材料进行检查：

① 检查水泥标号、出厂日期及合格证等，工程施工中不得使用过期的水泥。

② 工程用砂和石料应符合图纸和技术规范的规定。

 (二)、施工过程中的质量控制要点及其措施
1、 交通标志基础施工：
① 施工前，必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点进行标志位置的复测，并按施工需要放线要避开可能造成视线阻碍的构造物、高压线等，注意控制基础标高。浇筑混凝土基础应按图纸要求立模（业主制定厂家生产的整体钢模制作），配筋，回填土应分层夯实再做平台，监理旁站回填过程。

② 钢筋排列的形状及各部件尺寸应符合图纸要求，钢筋纵横交叉处应采用直径为1.2mm或1.0mm的铁丝绑扎牢固，不滑动，不遗漏。板与混凝土的接触面应平整，边缘整齐拼缝紧密牢固。预留孔洞位置准确，尺寸符合图纸要求。

③ 法兰盘的安放位置应符合图纸要求。浇筑砼的强度应符合设计要求。浇灌混凝土时必须进行振捣，无论采用人工或机械振捣都应按层依次进行，捣固应密实，不得出现跑模，漏浆等现象。浇筑完结后应避免被阳光直晒，必须在养护24小时以上方能在其上面进行下一道工序。

④ 注意控制基础标高。测量人员在放线定位完毕后，在基坑开挖前通知监理工程师以便查看或检测标志位置。基坑挖到图纸规定的深度和大小，混凝土应紧靠未松动的开挖面浇注，每个底座顶部的地面外露部分要立无缝钢模或覆膜竹胶版，如有超挖采用混凝土回填。

⑤ 开挖的基坑要防止雨水进入，设置的预埋连接螺栓和定位法兰盘经监理工程师校对核认后浇注混凝土，混凝土浇筑在基坑开挖后24小时内完成；混凝土振捣密实并注意定位法兰盘与基础对中、顶面水平、地脚螺栓外露长度、油纸保护；底座顶面抹平，所有外露边缘要修抹整齐、砼颜色一致。基坑挖出的土石及时清理，回填土充分压实。

2、 支柱的制作与施工：
① 立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合技术规范所列标准。凡钢管外径在152mm以下（含152mm）的立柱，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-1998）的要求；凡钢管外径在152mm以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管。所用立柱必须完整，原则上不允许对焊拼接,若采用必须经监理工程师同意,且焊缝必须经无损探伤检测达到二级标准以上。

2 标志牌的支柱按技术规范和图纸的规定制作和安装。

3 每个标志的位置、桩号及其与路面边缘的偏距可由监理工程师现场确定。

3、 标志的制作、安装：
 ① 标志板采用铝合金板制造时，应符合《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》（GB/T3194-1998）和《铝及铝合金板材》（GB/T3880-1997）的规定；标志板所用铝合金其最小厚度应不小于2mm。

②　标志板的形状、尺寸符合图纸要求。标志板的裁剪、切割、卷边，保证边缘光洁、方正。在制作标志前，向监理工程师提供标志样品及装配图以获得监理工程师认可。标志板面应无裂缝或其它表面缺陷；标志板边缘应整齐、光滑；标志板的外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1.2m2时，其偏差为其外形尺寸的±0.5%；标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

③ 大型指路标志最多只能分割成4块，并应尽可能减少分块数量。标志板的拼接应采用对接，接缝的最大间隙为1mm。所有接缝应用背衬加强，背衬与标志板铆接，铆钉的最大间距应小于200mm，背衬的最小宽度为50mm，背衬的材料与板面板材相同。标志板正面经过清洁、脱脂及防腐处理，表面光滑平整，背面进行防
4 金属切割：铝合金标志板的制作应根据标志尺寸进行剪、切或焊接、铆接，并根据要求冲圆角和冲孔。这些工序须在贴反光膜前完成。剪切边缘应平滑，冲孔位置正确、圆滑，防止划痕和扭曲变形。如标志要求卷边，则应用卷边机折弯或用模压卷边。

5 铝合金板表面处理
a 气体脱脂  以三氧乙烯来脱脂，脱脂后的铝板不需再用水清洗。
b 碱性脱脂  将铝合金板材全部浸人碱性清洁剂中进行清洗，然后用清水彻底冲洗，最后用暖风吹干或用红外线烘干。
c 酸性脱脂  用36℃浓度为6％～8％的磷酸溶液酸洗，洗后使用高压水枪，用清洁冷水冲洗干净，最后用暖风吹干或用红外线烘干(酸性脱脂要在控制完善的环境下进行)。

d 手洗脱指用百洁布在铝板上打磨，用布及香蕉水在铝板上清洗及脱脂，并用6％～8％的磷酸清洗，用清水把铝板洗净，最后干燥铝板。
6 所有连接件及配件均进行热镀锌处理。

7 标志板表面采用图纸规定的反光薄膜，其表面平整，不产生任何隆起或损坏。标志板面的颜色、图案、文字符合图纸要求。

8 粘贴反光膜时，不允许采用手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志面的最外层可涂保护层，如透明涂料。标志板面无面积大于1mm2气泡，且在任何一处面积为10×10cm的范围内，无2个（含2个）以上的气泡。

9 反光膜应尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。反光膜粘贴在挤压型材板面上，伸出上、下边缘的最小长度为8mm，且应紧密地粘贴在上、下边缘上。

4、交通标线：
① 标线施工污染路面应及时清理。
② 反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。
③ 标线线型应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。
（三）、施工质量的事后控制要点及措施
① 严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

② 隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织质监站、建设单位、设计单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。

③ 严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

④ 发生事故，施工单位要立即按规定填写质安问题报告单向监理工程师报告，待监理会同业主、设计单位对事故进行分析审核批准施工单位处理意见后，通知施工单位执行。
 ⑤ 督促施工单位严格按业主、市档案管理部门的资料整理归档要求，及时对工程资料进行整理归档。
⑥ 监理人员严格按监理工作要求进行监理工作，对工程资料要及时签认、归档整理。
六、强制性规定条文要点

《道路交通标志和标线》 GB 5768为强制性国家标准。
七、本工程应形成的资料

1、 施工方案及其报批资料。

2、 原材料检验资料。

3、 配合比设计报告；

4、 材料进场、使用报审资料（出厂证、合格证、检验单）。

5、 机械设备进/出场报审资料。

6、 开工报批资料。

7、 中间施工质量检、验收资料

8、 交工验收资料。

9、 有关监理管理资料：

设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日记、监理月报等。
八、附：交通标志标线监理流程图(框图)

[image: image1.emf]审查各单项施工工艺

审查施工机械设备 、 人员配备

计划

审查质量 、 安全保证措施

施工方案审查

各项目各工序施工放样 （ 高

程 、 位置 ）

部分必要的修整

对进场的原材料检查

混凝土配合比试配

申报复样 、 检查

交通标志 路面标线 波形护栏 防眩设施

检查 ： 外型 、 标志

汉字规格 、 反射系

数 、 净空高度 、 竖

直度 、 镀层厚度等

检查 ： 标线长度 、

宽度 、 厚度 、 纵向

间距 、 剥落面积 、

反射系数

检查 ： 金属厚度 、

镀层厚度 、 埋入深

度 、 立柱中距 、 竖

直度 、 顺直度等

检查 ： 高度 、 宽

度 、 镀层厚度 、 间

距 、 竖直度 、 顺直

度

隔离栅和放落网

检查 ： 高度 、 镀层

厚度 、 网面平整

度 、 立柱埋深 、 中

距 、 竖直度






































PAGE  
5

_1173682153.vsd
�

审查各单项施工工艺
审查施工机械设备、人员配备计划
审查质量、安全保证措施


施工方案审查


各项目各工序施工放样（高程、位置）
部分必要的修整
对进场的原材料检查
混凝土配合比试配


申报复样、检查


检查：外型、标志汉字规格、反射系数、净空高度、竖直度、镀层厚度等


交通标志


检查：标线长度、宽度、厚度、纵向间距、剥落面积、反射系数


检查：金属厚度、镀层厚度、埋入深度、立柱中距、竖直度、顺直度等


路面标线


检查：高度、宽度、镀层厚度、间距、竖直度、顺直度


波形护栏


防眩设施


隔离栅和放落网


检查：高度、镀层厚度、网面平整度、立柱埋深、中距、竖直度



