[image: image6.png]e AT

zhulong.com



[image: image7.png]e AT

zhulong.com



[image: image8.png]e AT

zhulong.com



某跨越芜申运河大桥施工组织设计

第一章  工程概况

某大桥为104国道上跨越芜申运河的桥梁，桥梁与航道交叉桩号为K1+000.000，交叉角度为650，与桥下被交路的交叉桩号为K1+222.754，交叉角度为490。

桥梁起讫桩号KO+636.9~K1+271.3，全长636.2m。全桥跨径组成为：4×30+4×30+（65+110+65）+5×30m。其中第三联跨越航道，第四联跨越被交路，主桥采用变截面连续梁，引桥采用30m跨径预应力砼连续梁。桥面铺装采用6cmC40混凝土调平层、10cm沥青混凝土。

引桥下部结构采用柱式墩、肋板桥台、柱式台，基础采用钻孔灌注桩。

1主桥

（1）主桥上部为（65+110+65）m三跨预应力混凝土变截面连续箱梁，采用单箱双室截面。箱梁高度从跨中2.5m，至距主墩中心1.75m处按二次抛物线变化为6.5m。主桥箱梁在墩顶0号块处设置厚度为3.0m的横梁，边跨端部设厚度为1.5m的横梁。箱梁在平曲线直线段横桥向底板保持水平，顶板2%的双向横坡，通过外侧腹板和中腹板高度来设置。箱梁在平曲线曲线段保持边腹板外侧梁高一致，横坡变化通过中腹板及梁底横坡来设置。主桥箱梁采用纵、竖两向预应力体系，纵向预应力采用Φs15.2mm钢铰线，张拉控制应力为0.75fpk，竖向预应力采用标准强度为930MPa直径为JL32高强精轧螺纹钢筋，沿箱梁腹板内布设，张拉吨位67.3吨。

（2）箱梁顶板厚度为0.25m；底板厚度由跨中的0.25m按二次抛物线变化至距0号块中心线3.5m处的0.67m；腹板厚度5号块及以前为0.8m，8号[image: image9.png]e AT

zhulong.com



[image: image10.png]e AT

zhulong.com



块及以后为0.5m，在6-7号块范围内由0.8m按直线变化到0.5m。为改善箱梁根部截面受力，在0号块两端附近的截面顶、底板局部加厚。

（3）主桥连续箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工，各单“T”箱梁0、1号块采用在支架上现浇外，其余分为13对梁段，均采用对称平衡悬臂逐段浇筑法施工。箱梁纵向悬浇分段长度为（4×3m+9×4m），箱梁墩顶现浇块件（即0、1号块）长度12.0m，边跨、中跨合拢段长度为2.0m，边跨现浇段长度为8.92m。悬臂浇筑梁段中最大重量为1815KN，挂篮自重及施工机具重量按800KN考虑，中跨合拢段施工吊架自重及施工机具重量按400KN考虑。

（4）墩、梁临时固结：在每个主墩上设置锚固钢筋，形成墩梁临时固结。

（5）主桥下部结构采用钢筋混凝土矩形实体式桥墩，钻孔灌注桩基础。主墩墩身厚度为3.5m，宽度为10m。主墩采用C40混凝土。主墩承台厚度为3.0m，平面尺寸为11.5×10.5m，基桩为9根直径为1.5m的钻孔灌注桩。

（6）主、引桥之间过渡墩为钢筋混凝土矩形实体式桥墩，钻孔灌注桩基础。过渡墩墩身厚度为2.5m，宽度为10m。主墩采用C40混凝土。过渡墩承台厚度为2.5m，平面尺寸为11×6.5m，基桩为6根直径为1.5m的钻孔灌注桩。

（7）主桥桥面调平层采用6cm厚c40聚丙烯纤维网混凝土,桥面铺装采用10cm沥青混凝土。

2引桥

引桥采用30m跨径预应力混凝土等截面连续梁，采用纵向和横向双向预应力体系，单幅桥布置。

箱梁顶板宽15.5m，底板宽6.30m，两侧翼缘悬臂长度3.95m，梁高1.7m，单[image: image11.png]e AT

zhulong.com



[image: image12.png]e AT

zhulong.com



箱双室。箱梁腹板厚水平0.40m，在横隔梁处渐变至0.70m。箱梁顶底板厚0.25m,顶板根部厚0.40m，底板根部0.45m。中横隔梁宽2.0m，端横隔梁宽1.2m。

引桥纵向预应力采用15Φs15.2和9Φs15.2两种规格的钢铰线束，OVM锚固体系。钢束张拉锚下控制应力采用σcon=0.75fpk=1395MPa。

箱梁顶板横向预应力采用4Фs15.2钢铰线，15-4扁锚，除梁端外，其余以60cm的间距布设，单端张拉锚固，端横梁加厚端采用5Фs15.2钢铰线，15-5扁锚，锚下张拉控制应力为σcon=0.73fpk=1358MPa。

下部结构桥墩采用柱式墩，墩柱厚1.3m，承台尺寸为6.05m×5.4m×2m，下设Ф1.2m钻孔灌注桩4根；0#桥台采用柱式台，基础为3根Ф1.5m的钻孔灌注桩；16#桥台沿路线前进方向路幅左右侧填土高度差异较大，右侧6.3m，因此此处桥台采用肋板台，基础为6根1.2m的钻孔灌注桩。

第二章  编制原则及依据

招标文件和设计图纸；

现场考察、标前答疑、补遗书；

本企业技术管理人员、机械装备情况。

技术力量和施工能力进行编制；

根据本企业所从事类似工程的经验；

实行项目经理制，进行科学化管理；

采用先进的施工机械，提高机械的使用率；采用先进的试验、检测仪器，使质量检验科学化、数据化。

积极推广和使用先进科技成果，优化施工方案，降低成本和提高经济效益。

[image: image13.png]e AT

zhulong.com



国家有关工程施工规范、规定：

《公路桥涵施工技术规范》（JTJ004-2000）

《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路路堤施工技术规范》（JTG F10-2006）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

第三章  工期目标

整个工程计划于2XXX年4月16日开工，于2XXX年6月15日完工。工期 15个月。

（一）主桥分部工程工期控制：

1、30根桩基施工，计划到2XXX年5月30日完工，预计工期为45天。

2、承台计划从2XXX年6月13日开工，到2XXX年6月21日完工，预计工期为8天。

3、墩身计划从2XXX年6月21日开工，到2XXX年6月28日完工，预计工期为7天。

4、箱梁节段（0#-16#）计划从2XXX年6月28日开工，到2XXX年2月26日完工，预计工期为243天。其中0#、1#预计工期为26天。

5、主桥桥面铺装计划从2XXX年2月27日开工，到2XXX年3月8日完工，预计工期为10天。

6、 主桥护栏计划从2XXX年3月9日开工，到2XXX年3月18日完工，预计工期为10天。

（二）引桥分部工程工期控制：

[image: image14.png]e AT

zhulong.com



[image: image15.png]


1、 引桥53根桩基施工计划从2XXX年5月31日开工， 到2XXX年9月28日完工。

2、承台计划从2XXX年7月12日开工，到2XXX年10月19日完工。

3、墩身及台帽计划从2XXX年7月19日开工，到2XXX年11月2日完工。

4、箱梁（8#-4#跨）计划从2XXX年8月26日开工，到2XXX年10月24日完工，预计工期为60天。

5、箱梁（4#-0#跨）计划从2XXX年10月25日开工，到2XXX年12月23日完工，预计工期为60天。

6、（11#-16#跨）计划从2XXX年11月3日开工，到2XXX年1月27日完工，预计工期为85天。

7、桥面铺装计划从2XXX年1月28日开工，到2XXX年2月12日完工，预计工期为16天。

8、护栏计划从2XXX年2月13日开工，到2XXX年3月1日完工，预计工期为16天。

（三）、道路分部工程工期控制：

1、路基处理及填筑计划从2XXX年4月20日开工，到2XXX年11月4日完工。

2、路基基层计划从2XXX年9月26日开工，到2XXX年12月10日完工。

（四）、杂项工程工期控制：

1、沥青摊铺、伸缩缝安装及标线分部工程工期控制：计划从2XXX年3月19日开工，到2XXX年4月1日完工。                     

（五）、航道整治工程工期控制：

计划从2XXX年11月1日开工，到2XXX年6月15日完工。

（六）、老桥拆除工程工期控制：

计划从2XXX年4月1日开工，到2XXX年5月1日完工，预计工期为30天。

[image: image16.png]



第四章   施工组织设计
第一节   设备、人员、材料进场计划

第二节   主要工程项目施工方案、方法

第三节   各分项的施工顺序

第四节   确保质量和工期的措施

第五节   重点、难点工程的施工方案、办法及其措施

第六节   冬雨季施工安排

[image: image17.png]


[image: image18.png]



第一节  设备、人员、材料材料进场计划

主要设备动员周期

	序号
	机具设备名称
	规格型号
	功率(kv)
	单位
	数量
	进场计划

	1
	回旋钻机
	SG-20
	55
	台
	10
	XX.4

	2
	砂石泵
	
	30
	台
	8
	XX.4

	3
	打拔桩锤
	DZ45
	45
	台
	1
	XX.4

	4
	张拉设备
	TDC2500
	3
	台
	10
	XX.5

	5
	压浆泵
	UB3
	3
	台
	3
	XX.5

	6
	贝雷片
	321
	
	片
	500
	XX.4-5

	7
	钢管桩
	D450
	
	吨
	30
	XX.4

	8
	门式钢支架
	FB可调重型
	
	吨
	80
	XX.5

	9
	工字钢
	Z40A
	
	吨
	20
	XX.4

	10
	卷扬机
	JM-5
	7.5
	台
	4
	XX.5

	11
	卷扬机
	JM-3
	7.5
	台
	6
	XX.5

	12
	汽车起重机
	QY-25E
	120
	台
	1
	XX.4

	13
	汽车起重机
	QY-16
	100
	台
	1
	XX.4

	14
	模块式混凝土搅拌站
	HZS35
	30
	座
	1
	XX.4

	15
	混凝土输送泵
	HBT60D
	75
	台
	2
	XX.4

	16
	强制搅拌机
	JS500
	21.5
	台
	2
	XX.4

	17
	发电机
	GF14
	64
	台
	1
	XX.4

	18
	可控硅焊机
	ZXE-400
	12
	台
	4
	XX.4

	19
	可控硅焊机
	ZXE-250
	7.5
	台
	2
	XX.4

	20
	对焊机
	UN1-100
	100
	台
	1
	XX.4

	21
	钢筋切断机
	GQ40-2
	2.2
	台
	2
	XX.4

	22
	钢筋弯曲机
	GW40C
	3
	台
	2
	XX.4

	23
	钢筋切割机
	G10-400
	3
	台
	2
	XX.4

	24
	多头焊机
	ZXZ1-400
	40
	台
	2
	XX.4

	25
	装载机
	ZL30E
	92
	台
	1
	XX.4

	26
	挖掘机
	DCO300-5
	120
	台
	1
	XX.4

	27
	木工刨床
	B665
	11
	台
	4
	XX.4

	28
	木工盘锯
	JD448
	11
	台
	4
	XX.4

	29
	挖掘机
	现代R55-7
	40
	台
	4
	XX.4

	30
	平地机
	徐工CR180
	140
	台
	1
	XX.5

	31
	震动压路机
	徐工YZ18JW
	110
	台
	2
	XX.4

	32
	三轮压路机
	徐工3YJ21/25
	88
	台
	2
	XX.4

	33
	沥青摊铺机
	徐工RP451L
	55
	台
	1
	XX.3

	34
	洒水车
	东风小霸王
	60
	台
	1
	XX.4

	35
	夯实机
	山东路宝LB-15B 
	5.5
	台
	2
	XX.4

	36
	汽车
	东风霸龙
	210
	台
	18
	XX.4

	37
	沥青洒布车
	CZL5150GLQ
	155
	台
	1
	XX.3

	38
	柴油打桩机
	
	
	台
	2
	XX.11

	39
	静力压桩机
	
	
	台
	1
	XX.11

	40
	深层搅拌桩机
	
	
	台
	1
	XX.5


施工人员动员周期


[image: image1.wmf]3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

施工管理技术人员

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

打桩工

80

80

80

80

80

钢筋工

20

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40

张拉工

30

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

木工

20

80

80

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

60

混凝土工

20

50

70

90

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

40

道路工

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

机械工

8

20

20

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

老桥

 

拆除工

122

工

   

种

2007

年

按工程施工阶段投入劳动力情况

2008

年


项目部前期人员进场后租用当地农民房屋作为临时办公用房，同当地村委会协商租用金三角饭店两栋房屋作为施工办公及生活用房。目前施工管理人员已全部进场。安排前期人员赴当地调查砂、石、水泥、石灰、粉煤灰等地方材料的质量、产量、单价、运输条件、进场路线等一切事宜，充分做好进场的准备工作。人员、机械设备和零星材料汽车陆运至工地现场，大综地方材料水运到施工现场。各种材料按分项施工进度计划提前10天进场。

第二节、主要工程项目的施工方案、施工方法

1施工前准备

在开钻前首先对建设单位所提供的中心桩号及水准点进行复测，然后测量定出桥位控制点，做好资料申报监理单位进行复测验收，开工前所需的设备及材料必须进场，管理技术和施工人员全部到位，搭设临时设施，架设供电线路，满足开工前的要求，待监理验收合格且开工报告审批后方能施工。

2桩基施工

为了确保工程进度和质量，本公司决定采用10台GPS-20型回旋钻机，钻头采用锥形钻头，如土质比较坚硬时，采用牙轮钻头，进行成孔。
2.1钻孔前的准备

a.桩位测量放样：根据施工图纸给出的桩位坐标进行校验，然后从控制点直接测定桩位坐标，并用钢尺复核桩的相对位置，在确认无误后填写桩基轴线和桩位标志记录。

b.搭设工作平台

根据施工现场实际情况，本工程桩基由陆上桩基组成。

搭设陆上桩基工作平台时，先对场地进行平整，清除杂物，夯实桩机下土层，以免桩机发生不均匀沉降，在其上垫上枕木，即可架设桩机。

c.钢护筒埋设

本桥钢护筒对于陆上桩基，采用人工挖孔和桩机配合埋设，钢护筒埋入深度为1.5m，顶部高出地面0.3m，埋设的位置偏差应小于5cm，护筒的倾斜度不大于1%，钢护筒埋设时，先在桩位处挖出比护筒外径大于40cm的圆坑，通过定位控制桩放样，坑挖好后把钻孔的中心位置标于坑底，再将护筒吊进坑内，找出护筒的圆心位置，用十字线在护筒的顶部标好，然后移动护筒，使护筒的中心和放样中心重合，同时用水平尺或线垂检查，使其垂直，此后在护筒周围对称，均匀地回填最佳含水量的粘土，分层夯实，达到最佳密实度，夯实粘土时要防止护筒的偏斜。

d.泥浆制作
泥浆池设在桩基附近，同时设有泥浆过滤池和沉淀池，使之成为循环系统，泥浆沉淀后及时将沉淀的泥浆用汽车运走。泥浆制作过程中，采用粘土或陶土用手扶水耕机搅拌制作泥浆，泥浆按以下指标控制：

钻孔时泥浆比重1.10～1.25左右

泥浆粘度18～22s，PH值为8～10

含砂率控制在4%～8%。

e. 架设桩机

钻机就位前应对钻机的各项准备工作进行检查，主要是对钻机设备的检查和保养。钻机就位后，首先校正钻机的垂直度和平整度，将钻机的钻盘中心与桩基的中心调整至同一铅垂线上，并保证偏差不得大于2cm。在钻进的过程中，要经常检查钻盘，如有倾斜或位移，应及时纠正。在钻进前，应仔细做好钻杆、钻头长度的量测工作，并在钻杆上标志编号并记录各节长度。钻进中钻杆下放前应复核长度，以保证钻孔深度的准确性。

2.2钻孔

钻孔准备工作完成后，先启动泥浆泵和钻盘，使之空转一段时间，待泥浆输入钻孔一定数量后，再开始钻进。进尺要适当控制，对护筒底部应低档慢速钻进，使底部处有坚固的泥皮护壁。后按土质以正常速度钻进。钻进过程中时刻注意土层的变化，每当土层变化时，捞取渣样，判断土层记入钻孔记录表并详细核对地质报告。机械操作手认真贯彻执行岗位责任制，随时记录钻进情况，工作人员交接班时，详细交待本班钻进情况和注意事项。

在钻进过程中，接、卸钻杆要迅速、安全，在最短时间内完成，以减少孔底沉渣。钻孔起落钻头时，不宜过猛和骤然变速，以防止撞孔，为保证孔的垂直度，钻杆内的钢丝绳不能全部放松，孔底承受的钻压不超过钻具重力之和（扣除浮力）的80%，不能任钻头自由摆动。

因故停钻时，保持孔内一定水位，处理孔内事故或因故停机，应将钻头提出孔外，孔口应加盖。然后分析原因，采取措施，重新开始钻孔。

当钻孔快钻至设计标高时，加强孔深的测量，已防超钻，钻孔完成后，孔位偏离桩基中心必须在规范允许偏差范围内，孔径不得小于设计桩径，倾斜度不得大于1%，满足规范要求后，报请监理工程师进行终孔检查，并填写终孔检查记录。

2.3清孔

钻孔深度达到设计标高后，对孔深孔径进行检查，满足规范要求后，方可进行清孔，在清孔排渣时，必须保持孔内水头，防止塌孔。

清孔方法采用换浆法，方法为：提起钻锥距孔底10～30cm，以大泵泵入符合清孔后性能指标的新泥浆，继续空钻，并把钻孔内的浮具、钻渣和相对密度较大的泥浆换出，清孔后，泥浆指标控制在：相对密度1.03～1.10，粘度17～20s，含砂率＜2%。清孔完成后，立即拆除钻杆，并放置钢筋笼。

2.4钢筋骨架制作及安放

按照施工设计图纸的几何尺寸制作钢筋笼，制作的钢筋接头宜采用双面焊，双面焊缝长度不应小于5d，当采用单面焊时，焊缝长度不应小于10d，且保证在同一断面上焊接接头错开，不得大于50%，在竖向上焊头错开距离大于60cm。

桩骨架（钢筋笼）宜分节制作，运至现场，钢筋笼分段的长度根据桩机自身的起吊设备决定，起吊时为确保不变形，应采用两点吊。为了加强笼体节段在起吊、安装过程中的刚度，避免发生弯折、扭曲现象，在笼体内每隔两米布置一道相交成90°两根水平支撑钢筋，直径为20mm，在节段连接好后下沉至该部位时割除。第一节钢筋笼临时搁置在钻机横梁上，再起吊另一节，对正位置进行接头，钢筋笼放入孔内后，将其扶正，保持垂直并缓缓下降至设计标高。钢筋笼下降时，注意防止碰撞孔壁，如放入困难，应查明原因，不得强行放入。

对钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，骨架外径±5mm，骨架保护层厚度±10mm，骨架顶端高程±20mm，骨架底端高程±50mm。

2.5水下砼灌注

经监理验收合格后，立即进行砼灌注，水下砼灌注采用直升导管法，导管直径为250mm，导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，进行水密试验的水压力不应少于孔内水深1.3倍的压力，保证灌注时导管不会进水，导管吊入孔内时垂直居中，距孔底20～40cm，不得碰撞钢筋骨架和孔壁，砼拌和物应有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析，泌水现象，灌注时保持足够的流动性，坍落度控制在180～220mm，灌注时必须在规定的时间内灌注完毕，灌注时间不得大于首批砼初凝时间（6小时），若估计长于首批砼初凝时间，则掺入缓凝剂。灌注砼前，对孔内进行二次清孔，使孔底沉淀厚度不得大于设计要求，清孔完毕符合规范要求后，认真做好灌注前各项检查记录，报监理工程师验收，经验收合格同意灌注后方可进行灌注。

首批灌注砼的数量必须满足导管首次埋深（≥1.0m）和填充导管底部的需要。灌注砼时，导管埋入深度一般控制在2-6米，在任何情况下不得少于1米或大于6米，拔管前仔细测探砼深度，砼灌注应紧凑地、连续地进行，严禁中途停工，时刻注意观察管内砼下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内砼面高度，以便正确指挥导管的提升和拆除，导管在提升时保持轴线垂直和位置居中，为了保证桩顶质量，砼灌注高度超过设计标高0.5m～1.0m。

在灌注混凝土时每根桩应制作4组砼试块，试块强度测试后填入试验报告待监理审批，在灌注时若出现质量问题应立即停止，分析原因，通报有关单位采取合理的技术措施及时补救。主桥所有桩基均进行超声波检测。

3承台及台帽

3.1施工前，为确保砼粘结质量，首先凿除桩顶表面水泥砂浆和松弱层，但凿除时，处理层砼须达到下列强度：

a.用人工凿除时，须达到2.5Mpa

b.用风动机凿毛时，须达到10Mpa

经凿毛处理的砼表面，用水冲洗干净，在浇筑次层砼前，铺一层厚为10～20mm的1：2的水泥砂浆。

施工前，测出其中心线，做好资料待监理验收合格后方可进行施工。

3.2承台及台帽钢筋制安

根据设计图纸进行钢筋制作，在制作过程中，注意钢筋接头必须设置在内力较小处并错开布置，对于焊接接头，在接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。钢筋接头采用双面焊时，焊缝长度不小于5d，两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两接合钢筋轴线在一条轴线上。钢筋骨架拼装时，严格控制骨架位置，骨架的施焊顺序，由骨架的中间至两边对称进行。先焊下部，后焊上部，每条焊缝一次成活，相邻的焊缝分区对称跳焊，不可顺方向连续施焊。配置在接头长度区段内的受力钢筋，其焊接接头的截面面积占总截面面积的百分率在受拉区内不得大于50%。

为了保证保护层的厚度，在钢筋骨架与模板之间错开放置适当数量的塑料垫块垫块，骨架侧面的垫块绑扎牢固。

3.3支架模板体系搭设

在陆上搭设支架前，先将地面浮土清除、铲平后，用夯实机械将该地面夯实，然后在夯实地面上铺钢跳板，支架支撑在钢跳板上。支架采用φ48钢管竖纵水平横向布置，竖向间距60cm，水平横向间距1.2m，并用斜向剪力撑稳定支架。

在水上搭设支架前，先采用DZ45振动锤将φ450钢管桩打入水中，其埋设深度2.5m（视现场情况调整），钢管柱之间的间距为3m，上铺[30槽钢作钢梁，钢管柱之间用[10槽钢和L角钢进行斜支撑加固，在钢梁上铺钢跳板，支架支撑在钢跳板上。支架采用φ48钢管竖纵水横向布置，竖向间距60cm，水平横向间距1.2m，并用斜向剪力撑稳定支架。

模板采用6mm厚钢板制作，钢模背面用40×40方格网，6cm宽钢带作加劲肋以防变形，钢模板拼装缝处采用高强度螺栓连接。在安装前对模板强度、刚度及稳定性和受力状态，分别计算验算。模板内表面涂刷脱模剂，严禁使用废机油等污染油料。

模板安装完毕后，对其表面位置顶部标高，节点联系及纵横向稳定性进行检查、调整，经监理验收合格后方可进行浇筑砼。

3.4承台及台帽砼施工

砼浇筑前，必须将钢模内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净，模板如有缝隙，要填塞严密，模板内面涂刷脱模剂，为了保证砼保护层厚度，将塑料垫块牢固绑扎在钢筋骨架侧面。对支架、模板、钢筋进行检查，做好记录，符合规范和设计要求经监理验收合格后方可浇筑。浇筑砼前，检查砼的均匀性和坍落度。

砼浇筑按30cm厚度，一定的顺序、方向分层浇筑，插入振动器振捣时与侧模保持50～100mm的距离，插入砼下层50～100mm，每处振动完毕后，边振动边缓慢提出振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋。

对每一振动部位，必须振动至该部位砼密实为止，密实的标志是砼停止下沉，不再有气泡溢出，表面呈现泛浆。

砼的浇筑要连续进行，如因故必须间断时，其间断时间小于前层

砼的初凝时间或重塑时间，砼的运输、浇筑及间歇的全部时间，不得超过规范规定。

砼浇筑过程中或浇筑完成时，如砼表面泌水较多，须在不扰动已浇筑砼的条件下，采取措施将水排除。连续浇筑砼时，查明原因，采取措施，减少泌水。

砼浇筑完成后，对砼裸露面及时进行修整、抹平、待定浆后再抹第二遍并压光，当气候不良时，加盖防护，但在开始养生前，覆盖物不得接触砼面，砼浇筑时，填写砼施工记录，浇筑过程中按规范要求现场制作相应组数砼试块。

3.5砼养生

砼浇筑完毕后立即进行养为防止雨淋和日晒，在砼外露面待表面收浆凝固后，用草包等物覆盖。

台帽顶的支座垫石应按设计数量严格施工，须保证支座水平，支座顶面须清洁；墩台帽施工时应注意设置挡块、搭板、牛腿的预埋钢筋，桥台背墙施工时，应根据桥梁采用的伸缩缝情况预留槽口并设置伸缩缝锚固钢筋。

4墩身

4.1准备工作

施工前，测出墩身中心点，做好资料，待监理验收合格后进行墩身施工。

4.2钢筋制安

钢筋制作前，为了确保质量，在钢筋使用前首先要调直，将表面油渍、漆皮、鱼鳞锈等清除干净，墩身箍筋用Ⅰ级钢筋制作，其末端做成弯钩，弯钩的弯曲直径大于受力主筋的直径。钢筋在焊接前，根据施工条件先进行试焊，经试验合格后方可进行正式焊接，焊接工人必须持证上岗。

钢筋接头搭接时采用双面焊接,两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两接合钢筋轴线在一条轴线上,接头双面焊缝的长度不小于5d,钢筋接头错开布置,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。箍筋间距严格按图纸尺寸进行,箍筋绑扎牢固。

4.3对于墩身钢筋制安要注意以下几点

a.墩身钢筋预先按设计图纸放大样，放样时考虑焊接变形。

b.钢筋拼装前，对有焊接接头的钢筋先检查每根接头是否符合焊接要求。

c.拼装时，在需要焊接的位置用楔形卡卡住，防止电焊时局部变形，待所有焊接点卡好后，先在焊缝两端点焊定位，然后进行焊缝施焊。

d.骨架焊接时，不同直径钢筋的中心线确保在同一平面上，为此，较小直径的钢筋在焊接时，下面垫以厚度适当的钢板。

e.施焊顺序由中到边对称地向两端进行，先焊骨架下部，后焊骨架上部、相邻的焊缝采用分区对称跳焊，不得顺方向一次焊成。

4.4模板

墩身模板采用6mm厚定型钢模，一次浇筑砼至墩身顶，立模时，注意竖向支撑和横向支撑，钢模背面用40×40方格网6cm宽钢带作加强肋，以防止变形。钢模板拼装处采用高强度螺栓连接，采用Φ48钢管保证其刚度和稳定性。

4.5砼浇注

砼浇筑前，必须将钢模内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净，模板如有缝隙，要填塞严密，模板内面涂刷脱模剂，为了保证砼保护层厚度，将塑料垫块在钢筋骨架侧面。对支架、模板、钢筋进行检查，做好记录，符合规范和设计要求经监理验收合格后方可浇筑，浇筑砼前，检查砼的均匀性和坍落度。

砼浇筑自高处向模板内倾卸砼时，为防止砼离析，从高处直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过2m，当倾落高度超过2m时，通过串筒、溜管等设施下落。

砼浇筑过程中按30cm厚度分层浇筑，使用插入式振动器时，移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持50～100mm的距离，插入下层砼50～100mm，每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋。对每一振动部位必须振动到该部位密实为止，密实的标志是砼不再下沉，无气泡溢出，表面泛浆。

砼的浇筑要连续进行，如因故必须间断时，其间断时间小于前层砼的初凝时间或重塑的时间。砼浇筑过程中或浇筑完成时，如砼表面泌水较多，须在不扰动已浇筑砼的条件下，采取措施将水排除。继续浇筑砼时，查明原因，采取措施，减少泌水。

砼浇筑完成后，对砼裸露面及时进行修整、抹平、待定浆后再抹第二遍并压光，当气候不良时，加盖防护，但在开始养生前，覆盖物不得接触砼面。

砼浇筑时，填写砼施工记录，浇筑过程中现场制作4组砼试块，待强度测试后填写试验报告，报监理验收。

4.6砼养生

砼浇筑完毕后为防止雨淋和日晒在砼外露面待表面收浆凝固后，用草包等物覆盖。

5.主桥预应力混凝土变截面连续箱梁

根据设计图纸，主桥主跨及次边跨采用挂篮平衡悬臂施工，边跨现浇段采用支架法施工。  

5.1本桥主桥跨度达110m，上部结构悬臂施工阶段的线形控制对成桥后的线型有着重要的影响，加之本桥位于平曲线上，施工工艺相对较复杂。                                                

5.2 箱梁墩顶块（即0、1号块）的施工方法，采用在墩旁设托架立模浇筑施工，浇筑混凝土前应对托架进行堆载预压，预压重采用等同于每延米墩顶块件一期恒载重量。墩顶块件长12.0m，可作为挂篮拼装工作面。

5.3  2—14号梁段采用挂篮悬臂对称、平衡浇筑施工，各单“T”浇筑至最大悬臂后，先浇筑边跨合拢段，再解除墩梁临时固结，并拆除中墩及边墩的所有托架之后，浇筑中跨合拢段，完成体系转换，成为三跨PC连续箱梁。

5.4箱梁墩顶块件及混凝土应一次浇筑完成，其余梁段混凝土亦应一次浇筑完成。

5.5箱梁墩顶块件体积较大，预应力管道及钢筋密集，施工中确保预应力管道准确定位，注意混凝土的振捣密实，确保混凝土的施工质量。浇筑混凝土采取减少水化热的有效措施，避免发生温度收缩裂缝。

5.6挂篮结构应轻便合理。挂篮及施工机具重量不得超过设计规定值。墩旁托架及挂篮拼装好后，进行预压和加载试验，以验算其承载能力和消除非弹性变形，并实测托架和挂篮弯形值，为箱梁悬臂浇筑施工控制提供可靠的依据。

5.7箱梁施工应严格遵照对称、平衡的原则进行，应严格控制各浇筑梁段混凝土超方，任何梁段实际浇筑的混凝土重量不得超过该梁段理论重量的3%；箱梁顶板顶面浇筑混凝土的不平整度不得大于5mm；箱梁底板厚底亦应予以严格控制。

5.8混凝土浇筑过程中，特别注意对锚下、齿板等处混凝土的捣实，防止出现蜂窝状，确保有效预应力达到设计要求。

5.9由于本桥平面位于缓和曲线超高段，箱梁浇筑过程中，特别注意箱梁线形，控制好各梁段底模的立模标高，使成桥标高符合设计要求。悬臂浇筑过程中，按施工控制文件要求，在每个块件的前端顶、底板布设测点及箱内埋设有关测试元件，加强变形观测，对箱梁标高、线型及轴线等进行控制调整。

5.10钢绞线进场后，按有关规定对其强度、外形尺寸、物理及力学性能等进行严格试验。锚头进行裂缝探伤检验，夹片进行硬度检验，锚具进行锚具—钢绞线组装件的锚固性能试验。同时就实测的弹性模量和截面积对计算引伸量作修正。

5.11纵向预应力钢束管道严格保证弯曲坐标及弯曲角度，用“井”型定位架精确定位，定位架间距在直线段为1.0m，曲线段为0.3m，定位架在箱梁纵横向钢筋点焊连接。管道的安装及连接必须保证质量，现场在预应力管道附近对钢筋等施焊时，采取保护管道的措施，严禁因管道漏浆造成预应力管道堵塞。

5.12箱梁在绑扎钢筋、浇筑混凝土过程中，严禁踏压波纹管，防止其变形，影响穿束、张拉及灌浆。

5.13梁段混凝土强度达到设计强度的90%时，方可进行该梁段预应力钢束张拉，预应力钢束张拉应严格按设计顺序、张拉控制应力及工艺进行。预应力张拉、千斤顶与油泵压力表按有关规定配套及定期标定，张拉人员持证上岗，监理人员现场旁站、并认真做好张拉记录。

5.14纵向预应力钢束在箱梁横断面应保持对称张拉，纵向钢束张拉时两端应保持同步。

5.15施加预应力采用张拉吨位和钢束引伸量双控。钢束张拉时在初始张拉力（可取设计张拉号的10%--15%）状态下作出标记，以便直接测定各钢绞线的引伸量。当预应力钢束张拉达设计吨位时，实际引伸量与理论引伸量误差不应大于±6%，否则应停工检查。分析原因，采取相应措施处理后方可继续张拉。

5.16钢束张拉时，尽量避免滑丝、断丝现象。当出现滑丝、断丝时，其滑丝、断丝总数量不得大于该断面总数的1%，每一钢束的滑丝、断丝数量不得多于一根，否则应换束重新张拉。

5.17预应力钢束张拉完后，应尽早进行孔道压浆，管道压浆要求采用真空辅助压浆法施工，切实保证压浆质量。压浆材料、外加剂及水泥浆配比根据管道形成、压浆方法、材料性能及设备条件通过试验确定。水泥浆尽量减小收缩和泌水，掺入适量膨胀剂，以保证压浆密实饱满。压浆所用的水泥浆标号设计强度达到箱梁混凝土的设计强度，据此进行配合比设计，水泥浆的掺合材料对预应力束不起腐蚀作用。箱梁悬臂浇筑施工挂篮的前移，在该梁段预应力束张拉完、管道压浆后进行。

5.18主桥箱梁按先边跨合拢，再解除临时锚固，最后中跨合拢的顺序进行施工。合拢段采用劲性骨架合拢，视实际控制情况在悬臂端加压水箱，在一天中气温最低时，并在尽可能短的时间内，采用平衡施工法浇筑合拢段混凝土。合拢段劲性骨架要求焊拉迅速完成，并形成刚接。焊接时在预埋件周边混凝土上遮盖布或湿麻袋浇水降温，避免烧伤混凝土。合拢段混凝土达到设计强度的90%后方可进行合拢段预应力钢束张拉。中跨合拢及体系转换在一天中气温最低时进行。

5.19在浇筑边跨现浇段过程中，观测支架的变形及沉降，采用措施（钢滚筒或小摩擦系数的平面磨擦）调整现浇段与悬臂端标高及轴线偏差最小。边跨合拢段浇筑完成后，合拢段混凝土达到设计强度的90%后方可进行边跨箱梁合拢段钢束的张拉。

5.20箱梁各合拢段预应力钢束及底板钢束的张拉阶段与先后次序、临时固结的解除等，严格按照设计图纸的规定和要求进行。

5.21箱梁悬臂浇筑时，首先锁定墩顶盆式橡胶支座，使其暂时成为固定支座，9、10号主墩墩旁托架上设置锚固钢筋进行墩梁临时固结措施，以抵抗施工中可能出现的不平衡弯矩，以利于体系转换。

5.22各梁段施工前对结合部严格按施工缝要求进行凿毛、冲洗等，以保证连接牢靠。

5.23跨中合拢段混凝土未达到设计强度的90%之前，不得在跨中范围内堆放重物或行走施工机具。

5.24凡与预应力束发生冲突的普通钢筋，适当移动以避让预应力束，如需割断普通钢筋，与监理工程师和设计代表商议后再决定。

5.25锚具垫板与钢束轴线垂直，垫板孔中心与管道孔中心一致，安装千斤顶保证锚圈孔与垫板孔中心严格对中。

5.26钢绞线的下料采用砂轮机切割。

5.27钢束张拉完毕，严禁碰撞锚具和钢绞线，钢绞线剩余长度采用切割机切断并采用环氧树脂水泥浆尽快封锚。

5.28锚固齿板内的钢筋与腹板、底板钢筋采用点焊连接；箱梁底板内竖向平衡拉筋必须与底板内上下层主筋点焊连接。

5.29凡需焊接的受力部分，均需满足可焊接要求，并且当使用强度不同的钢材焊接时，所选用焊材的强度应能保证焊接及接头强度高于较低强度的钢材。

5.30凡设槽口的埋入式锚头，管道压浆后均须封锚。封锚混凝土应密实并与梁体混凝土结合良好。

5.31上部结构主梁施工时，预埋桥面系护栏、伸缩缝，以及交通工程等构件的预埋件。

5.32箱梁施工中因施工所需开设的孔洞，征得设计单位的同意。所有施工预埋件，在施工完成后割除，恢复原状，并注意防锈和美观。

5.33主桥施工过程中进行相关试验，各阶段严格按照设计及施工要求进行施工控制。

6引桥箱梁

6.1箱梁施工
6.1.1在箱梁施工前，会同监理对施工所用的砂、石、水泥、以及钢筋、钢绞线、锚具等取样送检，合格后方可使用。

6.1.2根据设计图纸，箱梁支架采用满堂门式支架，门式支架纵横间距为1.0m，其基础采用50cm厚5%灰土+15cm厚C25混凝土整板基础，门架上安装可调式托架分配槽钢，上铺定型钢模。

(1) 纵向预应力施工方向为8#墩→0#台、11#墩→16#方向施工。梁段采用支架上浇筑施工。在搭设支架前，进行地基加固稳定处理，在浇筑箱梁前，对支架应进行堆载预压，堆载重量等同于现浇箱梁一期恒载重。

(2) 箱梁为双向预应力混凝土结构，在跨径方向，箱梁各腹板附近布置纵向预应力钢束，在箱梁顶板内设有横向预应力钢束；在横隔梁内设置横向预应力钢束。

(3) 预应力钢束锚下设计张拉控制应力为锚下应力，施工张拉时要加上锚圈口损失的影响。

(4) 为提高预应力的耐久性和抗疲劳性能，所有纵向预应力钢束均采用塑料波纹管，并采用真空辅助压浆的方式防护。

(5) 预应力钢束张拉严格按照设计提供的张拉顺序和张拉控制力进行，施加预应力在混凝土达到设计标号的９０％后进行。预应力束张拉采用张拉力与引伸量双控，引伸量误差在-６％～６％以内，预应力张拉顺序为先张拉纵向束，再张拉横向预应力束，对于同一施工阶段的预应力束先张拉长束，后张拉短束，并保证对于横断面左右按先边后中成双对称张拉，对于两端张拉的预应力束应保证两端同步张拉，横向预应力束采用左右交替一端张拉。

 (6)预应力管道定位准确，采有（井）形定位钢筋按照施工规范的要求进行布设。管道的连接保证质量，杜绝因漏浆造成预应力管道堵塞，定位筋应与上、下层钢筋进行等强焊接，确保预应力筋的位置准确，防止其上浮。

(7) 预应力钢束张拉完成，立即进行压浆。管道压浆前用压力水清除管道内杂物，并用压缩空气吹干，压浆结束后，立即用高压水对箱梁进行冲洗，防止浮浆粘结，影响垫层混凝土粘结质量。

(8) 各块件施工前严格对结合部进行凿毛和冲洗，以保证连接牢靠。

(9) 桥面系的所有预埋钢筋在浇筑箱梁时进行预埋，桥面泄水管的孔位在箱梁浇筑时预留。

(10) 浇筑混凝土时，锚下混凝土一定要捣实，另外扁管下方混凝土更需注重捣实，防止出现蜂窝状。

(11) 盆式橡胶支座地脚螺栓安装孔，待螺栓安装后用环氧树脂砂浆灌实，其重量配合比为环氧树脂（6101）100，二丁脂17，乙二胺8，砂250。

(12) 凡需焊接的受力部分，均应满足可焊性要求，并且当使用强度不同的钢材焊接时，所选取用的焊接材料的强度应能保证焊接及接头强度高于较低强度的钢材。

(13) 箱梁支座处，横梁下楔形块纵横坡设置应准确，以保证支座水平。

(14) 由于主桥边跨部分梁长及全部引桥位于平曲线范围之内，梁体结构图中的梁长仅指桥梁中心线处的长度，施工时应根据曲线内外侧的长度不同对箱梁部分钢筋图及纵向预应力索长度进行调整。

(15) 上部结构横隔板位置处的预应力筋在张拉完隔板预应力后拆除支架，以确保横隔板受力安全，横隔板的预应力筋注意在横断面上对称张拉施工。

6.1.3模板、钢筋的安装

为提高混凝土的外观质量，箱梁外模板采用大块覆膜竹胶板。安装结构尺寸准确，模板拼缝采用双面胶密封，确保不漏浆；按设计图纸绑扎钢筋，钢筋数量、位置准确；根据钢筋安装情况适时拼装内模，为减轻荷载重量，内模采用钢木结构模板；安装波纹管，波纹管要求线形圆顺，固定牢固，并采取有效措施做好波纹管的保护工作，确保波纹管在混凝土浇注过程中不漏浆。

6.1.4箱梁砼浇筑

一次浇筑成型。浇筑顺序为：底、腹板砼从箱梁中心向两侧底、腹板浇筑，采用自拌砼浇筑，砼输送泵泵送入模。

　　从梁端处向两端浇注，在顶板上开设天窗，砼通过天窗送入底板，利用插入式震捣棒振捣密实。控制砼的浇注时间，保证在砼初凝前浇注成，必要时在砼掺入外加剂。延长砼的初凝时间和提高早期强度。

　　 6.1.5施加预加应力

　　砼浇筑完成养护至设计强度的90%以上时，进行预应力张拉及压浆作业。

　　预应力钢铰线、锚具进场检查：

　　进场材料应有出厂质量保证书和试验报告，并对其外观进行检查，钢铰线表面不得带有降低钢铰线与砼粘结力的润滑剂，油渍等物质，表面不得有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮，锚具进行硬度检验和静载锚固试验，对钢铰线进行力学性能试验，不合格产品不得使用，钢绞线采用砂轮机切断，下料长度根据设计和施工需要确定，下料后的钢铰线及时安装或密封保存，以免受到污染，钢绞线经编束后，成束穿入预留孔道内用穿束机穿束。钢绞线下料、编束和穿束注意以下几点：

　　a、钢绞线下料采用砂轮机切断，禁止电、气焊切割，以防热损伤；

　　b、按设计预应力钢束编号穿束，编束后用20＃铅丝将其绑扎牢固，并将每根钢绞线编码标在两端。

　　c、中短束由人工穿束，长束和曲线束用牵引法。对于本工程钢绞线可与波纹管同时布置，以减少钢绞线穿束难度。穿束前用压力水冲洗孔内杂物，观察有无串孔现象，再用空压机吹干孔内积水。

　　d、按设计图纸要求的顺序和控制应力的大小对钢绞线进行张拉，钢绞线张拉采用两端张拉，张拉力和伸长量双控，以应力控制为主，钢束伸长量为辅，施工时张拉两端采用对讲机联系，确保张拉同时进行。

　　e、待砼强度达到设计强度的90%以上时，清理锚垫板上的杂物，安装工作锚，工具锚和千斤顶，安装中保证工作锚、千斤顶、工具锚三对中，为有利脱锚，需在工具锚锚环上涂脱锚剂。

　　f、施工前必须对千斤顶、压力表、油泵进行校验，合格后将其组合成全套设备。进行设备的内摩阻校验，并绘制油表读数和相对张拉力关系曲线，配套标定的千斤顶、油泵、压力表要进行编号，不能混用。在施工过程中，每使用200次或6个月必须进行一次标定，箱梁同一断面上的预应力筋按照先中间后两边对称张拉的顺序，张拉完成后，对先期张拉的钢绞线进行补拉，减少因砼压缩造成的损失，张拉完成后及时灌浆封锚。

　　g、张拉程序为：0　　　　  10%σcon       20%σcon       σcon（持荷2分钟锚固）

　　张拉中分级加载，张拉至10%的初应力后量取伸长量，后分级张拉，分级量取伸长值，张拉后若实际伸长量与理论值之差超过6%时，停止张拉，查明原因并采取措施后继续施工。

　　h、预应力施工注意事项：

　　-1、锚环和夹片使用前进行硬度试验。

　　-2、千斤顶、油泵、压力表按要求作定期校验。

　　-3、预应力筋穿束前逐根编号，穿束后认真检查，及时调整，谨防穿乱或扭曲。

　　-4、工具锚夹片和锥孔表面涂腊，以便灵活退锚，节约时间。

　　-5、工具锚夹片安放限位板，注意识别标志，避免用错，为便于穿束，将长、曲束穿入一端用钢板焊制而成锥体状，并在锥体前端加焊φ16圆钢制成的拉环，以便穿束时牵引使用。

　　-6、张拉系统使用前进行标定，张拉力按标定曲线取值或按回归议程计算。

　　-7、用砂轮锯切割多余钢绞线，严禁用电焊切割预应力钢筋。

　　-8、纵向预应力筋张拉，千斤顶自重大，人工直接移动困难，可使用特制的桁架及滑轮组吊住横梁。

　　-9、张拉前认真检查张拉系统，务必安全可靠，千斤顶后禁止站人，并制定详细的安全措施。

i预应力筋张拉操作工艺流程









6.1.6压浆

压浆前用高压水和高压空气对孔道进行清洗、吹干，压浆标号采用M50、M55，压浆时需按设计配合比拌制水泥浆并掺加膨胀剂，浆液稠度控制在14s-18s为宜，浆液用砂浆搅拌机现场拌制，并用细目筛网过滤浆液，采用活塞式灰浆泵泵压送浆液至孔道。

首先使用灰浆泵压送清水清洗孔道（当孔道内有油污，可使用无腐蚀性的中性肥皂水将油物冲洗干净），并检查孔道是否畅通，有无渗漏，冲洗完毕用无油压缩空气将管道内水分吹干。

对于长束和长曲线束在其中和最高点位置压浆通气管道，通气压力控制在0.5Mpa~0.7Mpa，终止压浆的原则是在排气孔排出浓浆后即用止浆塞塞紧排气孔，稳压2分钟，堵塞排气管道，关闭连接管和输送管嘴，停止压浆，卸拔时确保水泥浆无反溢现象，压浆采用一端进行。当气温高于35度时，压浆在晚上气温符合要求时进行。

压浆顺序先下后上，逐孔进行，防止漏孔。为减少砼收缩，砂浆内掺入0.01%水泥用量的铝粉做膨胀剂，使每根孔道压浆能一次连续完成，压浆完毕后，拆除压浆设备，并清洗干净。

压浆的作业程序为：冲洗管道 →在压浆孔与出浆孔上分别安装阀门管节、按上压浆嘴 → 拌制灰浆→压注灰浆    

拆除压浆孔及出浆孔上的阀门，准备进行下一孔压浆。

7桥面铺装及伸缩缝安装

7.1桥面钢筋采用钢筋焊接网，搭接长度应大于或等于25cm，并且两张网片搭接时，在搭接区中心及两端采用铁丝绑扎牢固。

在浇筑砼时，应用平板式振动器进行，用滚轮进行碾压，并进行拉毛处理。砼浇筑完毕后立即进行养生，在养生期间应使其表面保持湿润，对砼外露面待其表面收浆凝固后，用草包等物覆盖并应经常洒水养护。

7.2伸缩缝在安装前，首先将砼表面凿毛，整理预埋钢筋，将砼表面清理干净，并检查其位置、尺寸和标高。然后严格按设计图纸和产品要求安装伸缩缝，使其位置、尺寸和标高符合设计要求。最后浇筑砼并养护，控制好砼顶面标高以及平整度。

8附属工程

8.1防撞护栏

首先进行钢筋砼施工，分段浇筑，钢筋及牛角型铁应按图纸设计要求施工 ，使用定型钢模板，使砼浇筑面平整光滑，预埋钢板顶面必须位置正确， 护栏钢管和护栏牛角型铁与预埋钢板的焊接按规范要求施工 ，减小焊接变形，并控制护栏钢管线型，牛角型构件在每跨两侧梁端各设一道，其间距根据桥长作相应调整，护栏钢管在此断开，护栏完成后，砼防撞墙和护栏钢管应曲线流畅，位置准确。

8.2桥头搭板

钢筋砼桥头搭板，钢筋及模板制作同梁柱砼施工要求，搭板在施工前应在桥台周围（包括锥坡）填土，并用小型压实机械进行压实，在台后填土稳定后再浇筑搭板砼。桥头搭板下垫层按设计图纸要求施工，砼为现场浇筑。

8.3锥坡砌筑工程

a.施工放样:锥坡放样采用放射式放样.

b.施工准备:锥坡采用M7.5号浆砌片石，砌筑时片石厚度不小于15cm，卵形和薄片者禁止使用，外露面片石采用表面平整，尺寸较大者使用时稍加修整，石质应均匀，不易风化，无裂纹对石料应做抗压强度试验，符合要求后方能施工。

砌筑砂浆采用的水泥、砂、水等材料质量标准应符合砼工程相应的质量标准，砂采用中粗砂。

施工前应做砂浆配合比试验，合格后报监理组批准。

c.锥坡放样结束后，按线形和坡度进行人工平整、夯实，然后铺填10cm砂砾垫层并夯实平整，达到设计和放样要求后，再进行30cmM7.5砌片石施工。

d.浆砌片石

砌筑前，使用片石应浇水湿润，表面如有泥土、水锈应清理干净，片石坡脚基础第一层砌块，应直接坐浆砌筑。片石应分层砌筑，宜2-3层砌块为一工作层，每一工作层的水平缝应找平，各工作层竖缝应相互错开，不得贯通。各砌层先砌外圈定位行列，再砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。里层砌块应砌筑整齐，与外圈一致应先铺层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝，外圈砌块选择形状较为方正及尺寸较大的片石，并长短相间地与里层砌块咬接，接缝宽度不大于4cm。

e.砌体外露面的勾缝采用凸缝，砂浆标号为M7.5号水泥砂浆，砌筑时靠外露预留深约2cm的空缝备作勾缝之用，勾缝嵌入砌缝内2cm深，砌体隐蔽面砌缝随砌随抹平，不另勾缝。

f.浆砌片石砌筑过程中需注意事项：

f-1.较大的砌块使用最下层，砌筑时选择形状和尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除，竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块。

f-2.各砌层的砌块安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空，砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌片石侧面铺放一部分，然后在片石放好后填满并捣实。

f-3.砌筑上层砌块时避免振动下层砌块，砌筑工作中断后，当恢复已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

f-4.锥坡外露面应平整，所有砌体外露及凸缝应圆滑舒畅，连接自然，美观悦目。

9 涵洞工程施工

    a、圆管涵

a-1、施工前认真阅读通用图，预制管节时，注意不同填土高度的管涵配筋不尽相同，对预制管节进行编号，以免装配时发生混乱。

a-2、施工放样时，注意管涵的全长，管节的配置以及洞口翼墙的准确位置，两端洞口与厚沟渠连续顺畅，管基分两次浇筑，浇筑基础前先填沙砾垫层，注意基础沉降缝的设置，并预留管壁厚度，安放管节后再浇筑管底以上部分，保证新老混凝土的结合。

a-3、施工过程中，当涵顶覆盖厚度小于0.5m时，严禁任何重型机械和车辆通过，涵洞接缝保证密实，并做闭水试验。

a-4、为了防止主线边沟水冲刷原沟渠，须对原沟渠进行适当防护，其原则为：主线排水沟底标高与原沟渠底标高的差值≤1.0m时，原沟渠不作铺砌防护，主线排水沟底标高与原沟渠底标高的差值＞1.0m时，根据地形条件，在涵洞口外及主线边沟出水口处设置急流槽。

10道路工程施工

10.1、路基施工

10.1.1、施工准备

a、施工前根据设计图纸和甲方交接的坐标和高程点，组织测量人员到实地进行复测与加密，按导线符合及水准点加密联测的精度要求，将测设结果以书面资料交甲方及监理部门审核，经审检合格后方可使用。

b、认真做好素土的重型击实试验，计算出最大干容重和最佳含水量，以确保工程的质量检测工作。

C、根据施工现场情况，南北两路基施工时需修筑泥结石施工便道，便道总长300米，宽4米。

10.1.2、路基标准横断面

引道标准横断面形式与桥面相适应，路基宽度１7.0ｍ，行车道宽14.0ｍ，土路肩宽度各1.5ｍ。车行道路拱采用直线形式，横坡为2%，土路肩采用3%，路基设计标高为路道中心线处路面标高。

辅道路基宽度10．0ｍ，横坡为2%，路基设计高为辅道中心线处路面标高；辅道仅在施工期间临时通车。

10.1.3、路基边坡、防护及边沟

本工程均为填方路段，边坡坡率采用1：1.5，设1.0m宽护坡道，一般路段边沟为0.4×0.4梯形土质边沟，坡率1：1，边沟外侧设高0.3ｍ顶宽0.4ｍ的拦水埂。新旧路相接段KO＋420～KO＋520右侧采用矩形盖板边沟。

当填土高度H＜3.0ｍ时，采用植草防护；否则采用M7.5奖砌片石骨架防护；河塘路段，清淤回填后采用M7.5浆片石满辅防护，防护高度高于水位0.5ｍ。

10.1.4、路基施工

路基填筑路方法是：清除15cm耕植土后，进行原地面碾压，其压实度≥90%，压实沉降按10cm计，路基中部填料采用素土，宜采用土质较好，含水量较低的土质。路床采用5%石灰处治土填筑，具体处理方案如下：

（1） 当H当（指路肩外侧边缘至护坡道内侧边缘高差，下同）＞1．55m路段，清除15cm耕杆土后，进行原地面碾压，其压实度≥90%，压实沉降按10cm计，然后回填素土，路床80cm采用5%石灰处治土回填，压实度要求按表1执行。

（2） 当1．35m≤H≤1.55m,清除15cm耕植土后,进行原地面碾压,其压实度≥90%，压实沉降按10cm计,其上用5%石灰处治土回填至路床顶面标高,压实度要求按表1执行。

（3） 当H＜1.35m，下挖至路床底90cm，夯实，保证横坡2%，夯实沉降按10cm计，分层填筑，路床80cm采用5%石灰处治土回填，压实度≥95%，路床下20cm采用5%石灰处治回填，压实度≥92%。

（4） 新旧路基搭接段采用挖台阶和铺设土工格栅处理。当填高＜3.0m时，只挖台阶处理；当填高≥3.0m时，挖台阶，并在台阶上加铺土工格栅。一般路段台阶宽度不小于1.0m，铺设土工格栅台阶宽度不小于1.5m，有向内3%横坡，按一般路基填料回填。土工格栅采用U型钢筋锚固，锚钉长30cm，土工格栅锚固在台阶上长度1.5m，埋入新路基内3.0m，搭接宽度30cm，防护层厚度50cm。铺设的土工格栅要平整，附近的填料不得有碎石等坚硬物体，附近填料粒径不得大于6cm。

（5） 辅道采用素土填筑。清表后，原地面压实度≥85%，路床压实度≥93%，上下路堤压实度≥90%。低填浅挖路段至少保证路面下有一层实度达到93%，否则翻挖处理。

10.1.5、路基压实标准及路基填料

（1） 路基压实采用重型击实标准，分层压实。路基压实度要求

路基压实一览表（重型击实标准）
	项目分类
	路面底面以下深度（cm）
	压实度（%）

	填方路基
	上路床
	0~--30
	≥95（93）

	
	下路床
	30—80
	≥95（93）

	
	上路堤
	80—150
	≥94

	
	下路堤
	＞150
	≥92

	零填及挖方路基
	路床
	0--60
	≥95（93）


注：辅道采用括号内值，余均与主线一致。

（2） 路基填料强度及最大粒径要求表2：

路基填料指标一览表

	项目分类
	路面底面以下深度（cm）
	填料最小强 （CBR）（%）
	填实最大粒径（CM）

	填方路基
	上路床
	0--30
	6
	10

	
	下路床
	30—80
	4
	10

	零填及挖方路基
	0—30
	6
	10

	
	30--60
	4
	10


10.1.6、路基填料处理

路基填料来自沿线设置的取土坑，天然含水量一般在20~32%之间，本段路基填料为粘性土，用于路床部分为满足强度和压实度要求，需掺5%石灰处理，路基路床及基底处理按一般路基设计图及其说明进行，施工时，为节省造价，在保证质量的前提下，根据土质含水量、施工季节、天气等确定掺灰体积和剂量。

10.1.7、取、弃土场

   本项目为填方路段，无弃土。

10.1.8、不良地质作用及特殊性土

（1）软弱土②、③、④层土质属不良工程地质层，本项目采用湿喷桩处理。

   （2）液化土

据《中国地震震动参数区划图》（GB18306--2001），路线经过区地震基本烈度为6度。按《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）有关规定，一般小型构筑物、路基等可不进行液化判别。

10.1.9、特殊路基处理方案

计算时，路基填筑期一般按1m/月考虑，预压期按6个月控制，路面施工期按12个月控制。设计汽车荷载为公路 -Ⅱ 级。

软基处理以工后沉降及稳定为控制指标。沉降计算时，规定路面设计使用年限（12年）内残余沉降（称工后沉降）桥台与路堤相邻处（一般5~7H）≤0.20m，一般路段≤0.50m。

为了减少软土地基上桥头及其过渡段路基的稳定及减少沉降，保证新旧路基搭接的完整性，采用湿喷桩处理桥头地段和新旧路基搭接路基路段新路基部分，具体处理方法如下：

(1) 在桥头和桥头过渡段采用湿法水泥土搅拌桩（以下简称湿喷桩），主要目的是减少沉降和提高地基承载力。湿喷桩桩顶高程为清表碾压后的整平标高。新建路基处理至坡脚外再加1根桩，搭接处处理至旧路基坡脚内3.0m。处理总长为212.0m。

(2) 一般路段不进行特殊处理。

(3)特殊处理范围和数量详见特殊路基工程设计图（表）和特殊路基工程数量表。

10.1.10湿喷桩的施工方法及注意事项

（1）进行湿喷桩施工的场地，事先整平，整平高程见设计图表，清除地面以下的一切障碍物（包括石块、树根和垃圾等），准确地进行桩位放样，场地低洼或水塘地段应先排水清淤后再回填粘性土（不得回填杂填土）至整平高程；

（2）施工操作步骤如下：

钻机定位；

钻杆下沉钻进

上提喷浆，提升地面以下1m时，宜用慢速，提升至离地面0.3m时，停止喷浆，搅拌数秒以保证桩头均匀密实；

重复搅拌下沉;

重复搅拌提升,直至离地面0.3m;

关闭搅拌机械;

回填素土或石灰土,并压实.

(3) 湿喷桩采用的水泥为32.5普通硅酸盐水泥,桩径50cm,水泥用量为50Kg/m,桩身配方试验强度为1.2Mpa,在工程施工前必须通过室内配方试验的检验,并且进行成桩工艺试验以掌握对该场地的成桩工艺及多种技术参数.

(4) 几个允许偏差值

① 水泥用量的误差不得大于1%；

② 为保证搅拌桩的垂直度，注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度，垂直度偏差不得大于1.5%；

③ 桩位偏差不得大于5cm，深度误差不得大于5cm；

④ 搅拌机下沉或提升的时间有专人记录，时间误差不得大于5秒；

⑤ 成桩7天后，应进行开挖检查，观测桩体成型情况及搅拌均匀程度，成桩28天后应进行桩身无侧限抗压强度试验。桩身无侧限抗压强度（90天龄期）不低于1.2Mpa。

（5）注意事项

水泥浆液应严格预定的配比拌制。准备好的浆液不得离析，不得停置过长，超过2小时的浆液应降低标号使用；浆液倒入集料时加过滤，以免浆内结块，损坏泵体。

泵送浆液前，管路应保持潮湿，以利输浆。现场拌制浆液，有专人记录水泥用量，并记录泵送浆开始、结束时间。

供浆连续，拌和均匀。一旦因故停浆，为防止断桩和缺浆，使浆搅拌机下沉至停浆面以下0.5m，待恢复供浆后，再喷浆提升。因故停机超过3小时，为防止浆液硬结堵管，先拆卸输浆管路，清洗后备用。

注意施工场地的整洁，严禁散灰大面积污渍场地。辅筑石灰土前应清除停灰点至原地面25cm灰土层，清扫施工场地杂物，散灰。

（6）湿喷桩施工参数

    ①钻进速度≤1.0m/分钟,在钻进的同时,按确定的水灰比拌制水泥浆(一般为0.4~0.5).水泥浆制作预搅必须大于4分钟时间后才能进入喷浆池,喷浆池内必须随时搅拌以保证水泥浆不离析.

②喷浆搅拌提升,速度＜0.8m/分钟,边喷浆边搅拌提升. 

③全桩进行复搅,复搅及提升速度＜0.8m/分钟,将剩余水泥浆喷完. ④检查浆桶中水泥浆是否喷完,如没喷完,重复以上步骤直至水泥浆喷完.

(7)其他

地基处理、施工是一个动态管理的过程,施工过程中,必须加强沉降和稳定观测,要严格控制填土速率,每填一层土应进行一次监测,并应控制地面沉降≤10mm/d，边桩水平位移≤5mm/d，超过时应暂停填筑，待沉降及位移量小于规定值后再继续施工。

根据沉降观测成果，推算最终沉降量，以确定路面施工的开工时间。按路面的不同层位，要求沉降连续二月≤3~5mm/月方可铺筑路面。如不满足上述要求，则需延长预压时间。

10.1.11、一般路基的施工方法及注意事项

（1）应做好施工期原地面临时排水设施，开挖路基两侧临时排水沟，以降低地下水位，并与永久排水设施相结合。排除的雨水，不得直接流放农田、耕地，亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。

（2）路基在填筑前应对场地耕植土进行清除，厚度按15cm计列，然后进行地面压实，压实补偿按10cm计列，保证地面横坡2%，并按表1中要求的压实度分层夯（压）实。

（3）鱼塘、河沟路段需填筑挡水埂后，再抽水、清淤，清淤要干净彻底，然后沿纵横向挖成台阶，清淤后换成填40cm的碎石，然后再用5%的石灰处治土回填至原地面，压实度达到93%。

（4）路基填筑必须根据设计断面，分层填筑，分层压实，分层的最大松铺厚度不应超过30cm，填筑至路床顶面，最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。

（5）路基填筑应采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，再填上一层。

（6）若路基填筑分几个作业段施工，当两段交接处，不在同一时间填筑时，先填地段按1：1坡度分层留台阶。当两地段同时填筑时，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得小于3m。

（7）压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并经常检查土的含水量、掺灰剂量和均匀性。

（8）保证路基边部的强度和稳定，施工时超宽30cm填土压实。

（9）为了减少路堤路段在构造物两侧产生不均匀沉降，除了对不良地基采取处理措施和相应的施工方案以外，对于构造物两侧的路基范围（见下表），在填筑时需特别注意。

	       两侧路基范围

 构造物型式
	底部长度（m）
	上部长度

（m）
	备注

	桥梁
	≥H
	≥H+搭板长
	H为台前填土高度


表列路基范围内的路基填料的CBR除路床顶面以下30cm大于6以外，余均要求大于4，该范围的压实度≥95%。当路桥的施工方案要求采用先填筑路基后施工桥台时，压实机具要求同一般路基；当构造物施工方案采用先施工构造物后填路基时，对于大型压实机具压不到的地方，必须配以小型压实机具薄层碾压，以确保压实度。

10.2、石灰稳定土底基层施工

10.2.1、施工前对石灰稳定土中的素土应选用塑性指数较好的粘性土，石灰取样试验测定有效钙镁含量必须达到三级以上，且石灰在使用前7-10天应充分消解，在拌制灰土前宜通过孔径小于10mm的筛子过筛，拌合好的石灰土混合料的最大粒径不应超过40mm，并通过试验测定灰土的最大干容重与最佳含水量，采用EDTA溶剂测定石灰含量，绘制标准曲线。

路基土方填筑工艺流程图














10.2.2、石灰稳定土配比按设计采用重量比（或体积比），施工时按堆放素土的数量计算掺灰的数量，施工中及时检测石灰剂量和灰土含水量，其误差控制在±1%以内。

10.2.3、为满足灰土要求及城市环境卫生，故灰土在取土场集中进行拌合，灰土采用灰土拌合机及装载机配合拌合，拌合均匀后打堆存放。使用时采取装载机装，自卸车运至路槽内，人工配合机械摊铺。

10.2.4、在铺筑前应钉桩放样，在下承层表面恢复中线，根据平面线形按10-15m带好边线和网格线，以保证平整度。并严格控制松铺厚度，整好成型后，禁止人员车辆通行。

10.2.5、在混合料处于或大于最佳含水量1-2%时进行碾压，碾压应先用轻型压路机静压稳定成型，后用重型压路机复压，再用振动压路机碾压二遍，最后再用三轮压路机复压5-6遍，碾压顺序应由两侧向中间，碾压时每轮应重叠1/3-1/2宽度，碾压成型后应及时测定压实度，符合设计规定的压实度后，即应进行洒水保湿，养生7-10天后方可通车。

10.2.6、石灰稳定土基层施工严禁使用薄层贴、补、铲方法找平，如在轻型压路机稳压后发现不平整，可局部刨松，并加入相同的混合料进行调整。

石灰稳定土基层施工工艺流程图















10.3、二灰碎石基层施工

10.3.1、施工前认真做好碎石的级配试验，碎石的压碎值及水泥稳定碎石的标准击实试验，无侧限抗压强度试验，严格按照配合比进行拌合。

10.3.2、施工时固定一定量的碎石，计算出水泥用量；拌合必须均匀，含水量适中，防止骨料离析。

10.3.3、运到工地的混合料应及时摊铺及时碾压，摊铺使用平地机，并辅以人工整平。严禁用齿耙拉平，并以“宁高勿低，宁铲勿补”为原则，切忌薄层加铺 ，以免产生脱壳。摊铺 中应尽量做到一次整平，初压后用路拱板及3m直尺检查路拱和平整度，及时进行铲修整平，低凹处应翻松后修整，翻松深度不得小于10cm。

10.3.4、在摊铺整平后进行碾压找平时，可使用轻型压路机，稳压后应使用大吨位的振动压路机与18-21吨三轮压路机进行碾压，碾压顺序由两侧向中间进行，碾压时轮迹应重叠，双轮为30cm，三轮为后轮宽的1/2，参考碾压速度建议为光轮压路机30-40m/min。振动压路机为80-100m/min，适宜压实厚度为15-20cm。

10.3.5、摊铺后的混合料必须当天碾压完，中途遇雨时，应将已铺好的混合料至少轻压一遍，以利排水，天晴后待混合料含水量适当时再补压。

10.3.6、养生必须在碾压完毕且检验合格后进行，应保持二灰碎石表面湿润，每次洒水养生待其表面风干后再用二轮压路机复压一遍，初期7-14天养生至关重要。

养生期内除洒水外，禁止一切车辆在路面上行驶，直到进行下一道工序施工为止。

10.3.7、压实后一星期内应按设计规定及规范要求进行检查，以便及时补救缺陷之处，在摊铺面层以前测定弯沉值，弯沉值不合格者，不得铺筑面层。

二灰结石基层施工工艺流程图














10.4、沥青砼面层施工

10.4.1、沥青砼路面施工前必须：

a、对基层进行彻底的清理，用清水冲洗基层顶面泥灰，清除松散敷料，以保证沥青与基层能紧密贴合。

b、对所使用的沥青、碎石等材料进行相应的试验及沥青混合料的配合比试验，试验的各项指标必须符合设计和规范要求，目标配合比经驻地监理工程师审查报总监批准后才能进行生产配合比设计。

10.4.2、沥青混合料的拌制

a、沥青混合料的生产必须严格按照设计要求的配合比进行，严格控制各种矿料和沥青用量，做到用量准确。

b、注意控制各种材料和沥青混合料的加热温度，要求沥青混合料的出厂温度达到140℃-165℃。

c、拌合后的沥青混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块现象，不合格产品严禁上路摊铺。

d、拌合楼控制室应逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌合温度，试验室每日必须做抽提试验（包括马歇尔稳定试验），检验油石比，矿料级配和沥青混合料的物理力学性质。

10.4.3、沥青混合料的运输

a、采用数字显示插入式热电偶温度计检测沥青混合料出厂温度和运到现场温度，运至现场温度应不低于130℃-150℃。

b、拌合机向运料车放料时，运料车应前后移动，分几堆装料，以减少粗集料的分离。

c、运料车应有蓬布覆盖设施，以保温、遮雨，减少对环境的污染。

d、在连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10-30cm处停住，不得撞击摊铺机。

10.4.4、沥青混合料的摊铺

a、铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量，当下层质量不符合要求，或未按规定洒布透层，粘层油时，不得铺筑沥青面层。

b、摊铺必须严格按沥青路面施工及验收规范要求进行，摊铺速度应适当，做到摊铺缓慢、均匀，不间断。

c、严格控制摊铺厚度和平整度。摊铺下层时采用钢丝引导的高程控制方法，并在摊铺机上安装横坡仪控制摊铺层的横坡；摊铺中、面层时用自动找平基准装置控制。

d、摊铺遇雨时，应立即停止施工，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料。

10.4.5、沥青混合料的碾压

压路机应以缓慢而均匀的速度碾压，压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别，按下表选用。

压路机碾压速度（km/h）

	压路机类型
	初压
	复压
	终压

	
	适宜
	最大
	适宜
	最大
	适宜
	最大

	钢筒式压路机
	1.5-2
	3
	2.5-3.5
	5
	2.5-3.5
	5

	轮胎压路机
	--
	--
	3.5-4.5
	8
	4-6
	8

	振动压路机
	1.5-2

(静压)
	5

(静压)
	4-5

(静压)
	4-5

(静压)
	2-3

(静压)
	5

(静压)


b、碾压过程中，要随时检查平整度，纵坡和横坡，偏差较大要及时修正，对压路机无法压实的死角，边缘、接头等处，应采用小型振动压路机或手扶振动夯趁热压实。

c、碾压后沥青砼面层表面应无明显碾压痕迹，搭接应平顺、紧密，面层的压实度必须达到规范要求。

10.4.6、沥青砼施工接逢处理

a、横向施工缝全部采用平接缝，在摊铺段端部定出接缝位置后用锯缝机割齐铲平，继续摊铺时应将接缝锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝后起步摊铺，碾压时用钢筒或压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层。

b、纵向施工缝采用两台摊铺机成梯队以联合摊铺方式进行纵向接缝，并且在前部已摊铺混合料部分留下10-20cm宽暂不碾压作为后部高程基准面，并有5-10cm左右摊铺层重叠，以热接缝形式作跨接缝碾压以清除缝迹。上下层纵缝应错开15cm以上。

在与旧沥青路面连接，纵缝不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并刷粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5-10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时先在已压实的路面上行驶，碾压新铺层10-15cm，然后再逐渐移动跨过纵缝，将纵缝碾压紧密。上下层的纵缝应错开15cm以上。

沥青砼施工工艺流程
















11航道整治工程
11.1、工程概况
本标段整治航段工程水下建筑物主要为航道护岸，墙身采用C15细石子混凝土砌块石重力式结构，压顶采用C25混凝土，底板采用C20混凝土。建筑材料主要为黄砂、水泥、钢筋、石料、木材等，排水设施采用软式排水管、PVC管和土工布及级配碎石等，伸缩缝材料采用聚乙烯板（PEB3）。
根据沿线地质钻探资料，驳岸基底处的土质变化比较大，且大部分地段存在厚薄不均的淤泥质粘质粉土或淤泥。本工程护岸采用细石子混凝土灌砌重力式结构，对底板下存在软弱土层的地段，需根据其土质的性质及厚度，采用不同的地基处理方法进行加固。
为保证施工期运输船舶的正常航行及沿线工农业生产取水，本航段施工采用不断航的施工方法。
11.2、软土地基处理方法
依据《芜申线宜兴段航道整治工程地质勘察报告》，结合本工程设计航道所处地段软土厚度变化较大的特点，对地基处理采用以下四种方案。
①当底板下软土层厚度≤1.0m时，采用挖土置换（碎）石。
②当底板下软土层厚度1~4m时，采用小木桩加固方案，根据软土层深度分为3m长和4m长小木桩，小木桩桩径不小于12cm。
③修理段护岸，采用钢筋混凝土方桩加固方案。
④当底板下软土层厚度>5m，采用粉喷桩加固处理方案，粉喷桩桩径为0.5m，根据软土层深度，采用7m。
根据护岸基底应力分布特点，钢筋混凝土和粉喷桩采用前趾密后趾疏的梅花型布置，桩顶处设碎石垫层，小木桩桩顶嵌入碎石层内10cm，钢筋混凝土方桩桩顶嵌入底板10cm，粉喷桩桩顶与底板下碎石垫层底面平。钢筋混凝土方桩的桩尖要求进入持力层深度不小于50 cm。
水泥掺入比参考值为15%，应通过室内配方试验确定，置换率为（17.3~18.2）%，粉喷桩90天龄期的桩身强度不小于2.25Mpa，如达不到强度要求，须调整水泥掺入比。驳岸底板下碎石垫层厚度：①对钢筋砼方桩，碎石垫层厚为30 cm；②对小木桩、粉喷桩，碎石垫层厚为50 cm。用粉喷桩（包括打入桩）处理后的地基，经验算其承载力和岸坡整体稳定都满足规范有关要求。
考虑软土分布空间变化的实际情况与勘探资料可能有一定的差异，地基处理范围系根据地质钻探资料拟订，在开挖时应视实际情况进行调整。
软土段驳岸施工全过程应对驳岸的位移和沉降进行监测，一旦发现异常情况，应立即停止施工并报告监理工程师和设计单位，以便及时处理。
11.3、土方调配原则
根据事先确定的驳岸分段施工范围，视河道岸坡情况，利用水上挖方分段构筑驳岸施工围堰。
墙后回填土方量按30%为直接利用挖方回填；③挖出墙后回填土方量的70%土方，运至临时存土区堆放（平均运距为300m），其余水上挖方量运弃土区处理（平均运距5km）。
从临时存土区挖土完成驳岸墙后回填，待驳岸施工完毕，挖除围堰的水上部分土方。
待驳岸经验收合格，放水后，进行水下土方疏浚，采用挖泥船挖、泥驳运输、吹填上岸至弃土区。
为方便施工，在征地红线与基槽开挖线以内根据驳岸分段施工原则选择部分区域作为临时堆土区使用，以方便施工。
11.4、材料供应情况
本工程主要建筑物为护岸工程，主要建材为水泥、石料、黄沙、木材。工程建设所需水泥可由邻近的县市建材市场购买。石料由于苏南地区封山，从浙江湖州通过水运调入。黄砂可从安徽的芜湖、铜陵、贵池、苏北的宿迁、浙江的湖州、长兴等地购入，运输方式为水运。
11.5、主要施工方法
（1）施工放样
应根据航道平面图给出的坐标进行航道定线，并实地进行护岸工程的放样。若放样时与实际地形地物有出入，应尽快报告监理工程师并通知设计单位，以便及时处理解决。
（2）施工工艺
①、围堰施工
施工围堰顶标高为施工水位加超高0.5m,顶宽2.0m,迎水面和背水面的边坡分别为1：2.5和1：2，迎水面可用袋装料土护面以防水流冲刷。对于河底淤泥较厚的航段，围堰施工不易成型，可在围堰施工前适当清淤，视情况考虑在围堰的内外侧增加单或双排小木桩、并且紧贴木桩内侧放置竹排进行支护挡土处理，以确保施工期围堰的稳定。

围堰两侧各施打两排4米长的圆木桩，桩间距80cm，并且在坝两侧各4米范围内用填满粘土的草袋、土从坝底交错码到坝顶，以增强围堰的稳定性和抗冲刷性，中部填筑粘土并进行分层碾压夯实。围堰填筑完毕后，进行开挖基槽。

②、土方施工
本整治航道地处宜兴市区，劳动力资源紧张，因此土方施工应以机械施工为主，人力挑抬为辅的方法进行，基础以上保护层土方在浇注底板前采用人工突击挖除。
根据本工程护岸多为顺岸式特点，具体土方施工流程如下：开挖部分水上土方（构筑施工围堰，围堰顶高程需保持在施工水位以上0.5m，迎水面可用袋装土护面）—开挖基坑土方（用于墙后回填的土方可沿线就近堆放，其余弃土用自卸车运至指定的弃土区）—驳岸主体工程施工（墙后土方回填压实）——挖泥船挖除施工围堰和水下方，泥驳船运往弃土区岸边，晾干上岸。
开挖采用人工配合挖掘机进行，同时采取木桩支护坑壁，测量人员随时控制，基底开挖至设计高程以上0.3m。

基槽开挖完毕后，对基底平面位置，尺寸大小，基底标高进行检查，平面周线位置控制在设计图纸尺寸50 cm左右，基底高程误差控制在+30mm。 

土方施工注意事项：
土方施工时必须做好基坑排水工作，对于存在粉土、粉砂土层的航段，在砌筑护岸工程前，采用轻型井点降水措施。
③软基处理
A、小木桩、预制桩施打

预制桩施打前，对木桩本身质量进行检查，采用打桩机进行预制桩施打，施打时做到预制桩桩位准确，垂直下桩，不得形成斜桩，施打顺序为同一排桩由一端向另一端进行，或从中间向两端进行，逐排向前推进施工。施打时安排专门施工人员做好现场记录，记下打桩时间及贯入度，发现特殊情况（如预制桩不易打下或太易打下等）及时与监理、设计单位联系，根据具体地质情况采取相应的补救措施。小木桩施打参照预制桩施打执行。
B、粉喷桩施工
a.施工方法

测量人员负责测量绘制方格网图，准确定出桩位，其偏差不应超过设计规定。调整好平整度及导向架的垂直度，使粉体搅拌桩的垂直度符合设计要求。
搅拌机预搅下沉，下沉过程中一般不冲水，如遇坚硬土层必须适量冲水时，要报监理工程师批准，并考虑冲水对桩身强度的影响。
搅拌下沉到设计深度后，启动输灰泵，将符合质量要求的固化材料（水泥或石灰）按设计用量、次数、速度，在规定深度，经喷灰口连续喷射，搅拌机械连续搅拌，并提升至距地面0.5m处。

重复搅拌下沉至桩底，再重复搅拌提升至距地面0.5m，最后用水泥土回填桩头，并压实养护。

关闭搅拌机械，移向下一桩位。
现场检测定输灰泵的输灰量，灰粉到达喷灰口的时间，预搅下沉速度，喷灰搅拌提升速度，重复搅拌下沉速度，重复搅拌提升速度等施工参数，并进行试桩，使其强度达到设计要求。记录每次泵送固化材料的时间，用量以及搅拌机每次下沉或提升所需的时间，如不符合预定的工艺规定，应采取措施，确保成桩质量。
检测施工过程中固化材料的用量、次数、速度是否满足设计要求。
b.质量控制点
每批水泥必须进行抽样检查，合格后方可使用。
施工中严格控制桩径和桩长。
严格按设计要求控制喷灰量。
④护岸结构施工
质较好的地段取1m，土质较差地段取2.25m，基槽开挖边坡对土质较好地段取1：1.5，土质较差地段取1：3，并在坡底布置明沟排水。基槽底部以上预留0.3m厚的保护基土，在浇注底板前或置换块石或铺碎石垫层前采用人工突击挖除，以防地基长期暴露在外而受到干扰，基槽经验收合格后立即施工垫层（土质较差段）、浇筑底板混凝土。墙前土超挖部分，可用碎石回填。
在清理好的地基后，坡角外侧加宽1米范围内全部铺设土工网格。土工格栅必须进行验收、检测，应符合施工图纸和技术规范标准要求。

土工格栅摊铺时应注意平顺、紧贴碎石垫层，不使土工格栅出现扭曲，褶皱和重叠现象。摊铺过程中应小心，不使土工格栅有任何损坏，保证工程质量。
土工格栅搭接时重叠宽度不于15cm，搭接方法采用U型钉锚固定，或采用撕裂膜绑扎。土工格栅完成后进行垫层、底板施工。

驳岸砌筑分段长度为10m ，当底板浇筑后，混凝土强度达到设计强度的80%时，将底板凿毛、冲刷干净（按有关施工规范规定执行），在进行墙身砌筑，墙身应分层砌筑，墙身后填土回填到顶，待墙体沉降基本稳定后方可浇筑压顶混凝土。
混凝土底板施工应考虑与墙身之间的牢靠结合，在底板与墙身结合面上应埋设石榫，砼压顶与灌砌块石墙身考虑敬头，露头石面积应不小于15%。

A、原材料的选择：

根据设计要求所选石料要质地均匀，无裂缝、不易风化，抗压强度不低于30Mpa，块石要大致方正，厚度不小于15cm，且每块石料体积不小于0.01M3，石块有泥土时用水冲洗干净，严禁不符合规范要求的石料进入施工现场。

B、砌筑：

浆砌块石驳岸挡墙采用坚硬不易风化的片石挤浆法砌筑，块石选用干净、强度不低于30 Mpa、块径不小于30cm的石料。墙身采用拌合机拌制C15细石砼、人工挂线挤浆砌筑、人工勾缝、草袋覆盖、洒水养护。施工时墙面保持平整，各部位尺寸符合设计要求，砂浆饱满，勾缝均匀，灰缝宽度、错缝符合规范要求。
    砌筑前，使用块石应浇水湿润，表面如有泥土、水锈应清理干净，块石坡脚基础第一层砌块，应直接坐浆砌筑。块石应分层砌筑，宜2-3层砌块为一工作层，每一工作层的水平缝应找平，各工作层竖缝应相互错开，不得贯通。各砌层先砌外圈定位行列，再砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。里层砌块应砌筑整齐，与外圈一致应先铺层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝，外圈砌块选择形状较为方正及尺寸较大的块石，并长短相间地与里层砌块咬接，接缝宽度不大于4cm。

C、浆砌块石砌筑过程中需注意事项：

较大的砌块使用最下层，砌筑时选择形状和尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除，竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块。
各砌层的砌块安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空，砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌块石侧面铺放一部分，然后于块石放好后填满并捣 实。
砌筑上层砌块时避免振动下层砌块，砌筑工作中断后，当恢复已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。
D、质量控制点

a、严格控制砼配比

b、填缝要密实、饱满，砌筑厚度要达到设计要求

c、石料应表面干净、不风化、无裂缝和其他缺陷。砌筑时应平铺卧砌，石料大面朝下，坡脚坡顶等外露面应选用较大石块，并略加修整。石料砌层最小厚度不小于15cm，上下层竖缝错开不小于8cm。砌体砼配合比由试验室统一试配、试拌并签发。砼用中砂及粗砂拌和，砂料最大粒径不大于5mm。砌筑时砼浆饱满密实，采用灌浆法施工。

d、砂浆应随拌随用，保持适宜的和易性和流动性。

e、砌筑时，要保证砌筑地带的标高，边坡坡度、平整度与图纸要求相一致。一段砌筑结束后要进行人工勾缝，网格回填土。

f、护岸施工全过程均应选取特征位置进行墙身的沉降、位移观测，应特别重视软土段护岸的全过程加观测。施工对地基所加荷载主要为墙身自重和墙后回填土，卸荷主要为基槽开挖。要采取分级（卸）荷分级控制沉降和位移速率的循序渐进方法，在前一次加（卸）荷沉降基本稳定后方可进行下一级加（卸）荷；以确保驳岸的安全。另外，驳岸施工完成后还应注意施工围堰的拆除时间问题。对于软土段，尤其应保证在墙后回填土全部完成后且墙体的沉降基本稳定后方可拆除墙前围堰。
  g、砼护岸贴面砼采用人工立模板，机械拌制砼，砼搅拌运输车运送砼，机械提升砼，机械振捣，草袋履盖，洒水养护。砼护岸施工时，按规定施作沉降缝并预留泄水孔。
   ⑤回填土施工
回填之前将回填范围内的淤泥、耕植土、松散的杂质土等软弱土层清理干净，清理后经监理工程师验槽合格后方能进行下步施工。
当墙体砌筑强度大于70%以上时可进行墙后回填土施工。回填土必须选择地表层较好的黄色粘土和亚粘土，不允许采用耕植土、淤泥质土直接进行回填。回填土应分层夯实，层厚不大于30cm。

填筑进度，连续回填土层高度不大于3m，间歇时间不短于一个月，坡脚附近设置数排边桩，并作水平位移和堤基垂直位移观测，若水平位移量大于5mm/d或垂直沉降量大于10mm/d且边坡有变形时，填土立即停止。

碾压时采用机械分层碾压，层厚<300 mm时，优先采用羊足碾，若采用平碾，则将土层凿毛，以利结合。

应注意控制回填速率并进行沉降观测控制，如发现有较大沉降时立即停止回填，待沉隆稳定后再继续回填。土方回填宜采用机械夯实，并应注意边角处的夯实。墙后回填土的干容重应不小于15.3KN/m3。采用轻型击实标准，压实度不小于88%。

⑥排水管施工
设计考虑在护岸纵向长度上每隔3m设一道横向的Φ45PVC塑料排水管，断面上设上下2层，排水管以5%坡至墙面出水口。在墙后孔口处纵向设Φ100软式排水管与Φ45塑料排水管相连（接头处设置一定长度的Φ50软式透水管）。

在铺设Φ100软式排水管前，回填土应先回填并夯实至墙后排水管位置处，然后再开挖排水管处土方，铺设纵向主管（Φ100软式排水管）。施工时应注意在排水管位置的墙体内每隔2m左右埋设一个钢筋施工挂钩,以便将排水管固定在墙体上;同时不得压弯、压折和压裂软式排水管，待纵向软式排水管施工完成后，再继续回填墙后乘余土方。施工应特别注意纵向与横向排水管间连接的牢固性和密封性。

⑦施工排水
沿线地质基本以粉粘土和淤泥、淤泥质粘土为主，因此基坑开挖时需沿纵向布置明沟排水，每个施工槽段可设置一个集水坑，配备Φ150的单级离心清水泵抽水，以确保驳岸干地施工。如开挖基坑位于粉土层，墙后应采用轻型井点措施排水，控制地下水位，保证护岸施工安全。

⑧附属设施施工
待土方和驳岸工程施工完毕后，进行植树、植草等绿化工作，进行标志标牌等附属设施的施工，最后清理施工场地退场。

12老桥拆除

老桥拆除委托工程兵工程学院南京工程爆破技术服务部实施。

拆除方案如下：

12.1  机械拆除说明

（一）、工程概况

工程环境

某大桥因种种原因已不能满足现阶段的同道通航要求，严重影响汛期的航道通航，另加上104国道的改线，故该桥需拆除新建。该大桥长120m，宽14m，桥体周围无其它构建建筑物，该桥交通流量及航道流量较大，拆除时道路需改道，航道局部断航，以保证拆除进度及安全。

工程特点

（1）桥梁本身结构坚固，稳定性强，不易失稳破坏。

（2）该桥为简支混凝土T形梁结构，梁间翼缘板有0.5m宽的现浇接头。

（3）爆破安全性要求高。该桥上部结构采用机械吊装施工，而下部(即水面下部位)采用控制爆破方法。所以必须加强对爆破危害效应的有效控制，不对周围保护目标造成损坏和影响。在制定爆破方案时，需全面考虑，参数选取合理正确，对各药孔参数的确定、爆破方向控制、炸高的合理选取、点火顺序控制、飞石距离控制、后座距离控制、爆破地震波、塌落震动波的控制等，均需很高的爆破技术和安全控制技术。

工程要求

按照投标提出的要求，拆除过程可分成几个阶段进行。第一阶段为道路封闭，路面破碎清理，T形梁翼缘板人工破碎割离等部分的结构预处理。第二阶段T形梁的吊装，先河道两侧再河道中央整体实施。第三阶段为桥梁墩台及灌注桩的爆破施工（含爆破后废渣的清运）。

本工程按照业主方要求的拆除任务、时间安排，发挥我部爆破与机械拆除综合实力强、经验丰富的特点，按计划、安全、优质地完成桥梁拆除任务。

（1）施工的要求

① 机械拆除作业时严格遵守机械操作规程，杜绝违章操作。

② 作业应先外而内，先上部后下部按顺序进行，不得立体交叉拆除。

③ 作业时要确保自身的安全，并保证航道及设施和人员的安全，在作业区域内进行隔离围护工作。

④ 废弃物按指定的时间、运输路线运至指定的地点。

（2）拆除工程作业必须严格遵守桥梁拆除中的有关规定，遵守业主方的要求，拆除作业要达到安全、文明、守信。

（二）、方案设计依据和原则

设计依据

① 业主提供的图纸资料，现场勘察资料，周围环境布置，周边环境对拆除工程的要求。

② 建设部《施工机械安全操作规程》

③ 公安部《爆破安全作业手册》

④ 已有建设工程的设计和施工资料

设计原则

确保安全：按拆除工程招标文件要求及现场建筑结构特点和环境情况，科学研究实施方案，把机械拆除对周围的影响降到最低，确保周围建筑、设施及人员的安全。

确保工期：投入机械设备及人员能满足施工进度要求，在合同有效工期内完工。

确保质量：拆除块度大小，满足机械清运的要求。

拆除方案设计原则

① 首先不使结构失稳，采用逐点破坏方法安全、有效地吊装拆除桥梁上部结构，确保工程进度要求。

② 从桥墩台结实的实际情况，采用控制爆破法，不产生大的飞散，拆除桥梁下部结构。 

③ 符合并达到业主要求中的内容，加强安全防护工作。

（ 三）、施工组织设计方案

桥梁上部施工方案

首先封闭道路通行，将施工区域围护，对桥梁两边下形梁翼缘板人工破碎、分割，保持河道中央航道畅通。

第二步：采用100吨浮吊，将单片下形梁横向整体吊装至岸边，机械破碎。

第三步：用破碎机械对结构大块进行分解、破碎。破碎尺寸满足装运条件后，将碎渣及时清运出场地。破碎时采用气割进行配合作业，边破碎边切割，同时人工对破碎切割下来的钢筋及时进行清理，堆放到指定地点。

拆除施工的作业程序（见图施工作业程序图）












桥墩台爆破拆除

桥梁所有上部结构吊装完毕后，桥墩台采用控制爆破法拆除。爆破共分二次，第一次爆破上部墩台，第二次爆破灌注桩。爆破灌注桩时穿孔深度要超过河床2.5m，爆破后以满足施工要求。

在爆破方案审批时，再具体叙述，本方案略。

拆除方案安全技术措施

① 认真接受监理及业主的指导和监督。

② 拆除分解为设计、隔离、吊装、破碎、运输、安全等几个质量分目标实行全过程的施工控制管理。严格执行“日检查”制度，确保总工期。

③ 施工人员进入现场必须着统一工作服，戴安全帽，扣紧帽带。高空作业必须系安全带。派出人员在施工现场警戒。

④ 施工现场危险地段应设置醒目的警示标志，施工区域与非施工区之间设立醒目安全标志和临时围护措施，派出工作责任心强的同志专人负责施工安全，检查安全情况，严禁无关人员进入施工区域内，并作好工地外围的安全警戒工作。在进行吊装作业时，作业区内不得有人从事其它作业，除机械操作人员和指挥人员外，其他人员必须在机械作业点50m以外。

⑤ 人工和机械拆除，均接受甲方及当地公安、消防等部门的检查、监督和指导。

⑥ 所有上岗人员应持证上岗，上岗前必须经教育、培训、考核合格后方可上岗。

⑦ 对施工人员进行技术交底。由方案设计人员向施工技术员，施工技术员向施工组，施工组向每个作业人员进行技术交底。同时，根据需要可由方案设计人员直接向作业人员进行技术交底。

⑧ 吊装施工机械设备的安全防护装置，严格按照有关安全技术规程配置，并做到定机、定人、定岗位。拆除现场的临时用电，遵守《施工现场电气安全管理规定》中的有关规定。严格作好安全围档，隔离措施，机械设备回旋范围不得超出安全围档区域。破碎施工机械设备的安全防护装置，严格按照有关安全技术规程配置，并做到定机、定人、定岗位。

⑨ 拆除施工现场严格遵守《消防法》，重视消防安全，在涉及到消防安全的气割、电焊等设备施工中，必须按章作业，气割施工所用的氧气瓶、乙炔瓶需分开放置，并配备灭火器等消防设施。派专人经常巡视，检查气割等明火处的周围情况，及时消除可能存在的隐患，并防止大火事故的发生。

⑩ 工地加强值班制度，作好治安防盗工作，严禁拾荒者等外来人员进入施工场地。

做好航道疏通工作，配合航道部门工作。

将废渣全部外运，将作业场地清理干净（由施工单位自行办理手续）。安排20吨左右汽车运输，利用并使用现有的道路，安排专人打扫卫生。

人员配备表

	类别
	高级

工程师
	工程师
	安全员
	机  械

操作手
	驾驶员
	辅助工
	合计

	人数
	4
	2
	2
	6
	10
	80
	122

	备注
	施工

设计
	爆破

施工
	安全

管理
	机械

破碎
	
	材料

回收
	


设备配备表

	类别
	名称
	型号
	数量
	产地
	备注

	机

械

类
	挖掘机
	大宇
	4
	韩国
	

	
	钻机
	YT29型
	10
	中国
	

	
	破碎头
	220型、8AT
	4
	韩国
	

	
	浮吊（500吨）
	500T
	1
	日本
	专业吊装设备

	车

辆

类
	指挥车
	桑塔纳
	1
	上海
	

	
	保障运输车
	解放141
	1
	长春
	

	
	自卸运输车
	20吨
	8
	
	


（四）、质量保证措施及体系

施工前管理人员应认真学习施工规范，掌握工艺、标准设计要求和施工组织方案。

做好对施工人员的技术交底，并对参加施工人员进行质量及安全教育。

改变施工工艺必须经双方协商同意，工程设计变更一律以书面通知为准。

施工材料与机械设备经过验收合格方可进场。

机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工。

12.2  拆除总施工计划

（一）、预拆除进度计划

施工人员进场后即搭设施工区域围挡，防止并阻止无关人员进入。此时安排人员路面破碎，T形梁翼缘板切割，拆除时间6天。

（二）、吊装拆除进度计划

按吊装拆除设计方案，组织施工人员对T形梁吊装分离，时间10天。

（三）、水下结构物进度计划

水下结构物的拆除主要采用爆破方法，分二次爆破，拆除时间15天。

（四）、某大桥拆除时间表

	时  间

工作内容
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	拆除准备
	
	
	
	
	
	
	

	预 拆 除
	
	
	
	
	
	
	

	吊装拆除
	
	
	
	
	
	
	

	爆破拆除
	
	
	
	
	
	
	

	二次破碎
	
	
	
	
	
	
	

	碴土清运
	
	
	
	
	
	
	


第三节、分项工程施工顺序


[image: image2.wmf]航道整治

挂篮安装

竣工

施

工

准

备

主桥

桩基

承台、立柱

0、1号段

节段施工

桥面

铺装

护拦

路基处理

涵洞

路基处理

基层

面层

引桥桩基

承台、墩身、台帽

箱梁现浇

桥面

铺装

护拦

 沥青�

砼摊铺

伸缩缝

 安装�

老桥拆除


备注：新桥竣工并通行后，进行老桥拆除。

本次工程为航道整治桥梁改建工程，详细的施工方法参见《主要工程项目的施工方案、施工方法》，先以桥梁施工为主，道路及航道整治施工为辅，采取流水施工为主，平行作业为辅。主要施工顺序为：

（1）先进行主桥桩基施工，主桥桩基完成后进行引桥桩基施工。

（2）主桥桩基施工完后进行承台、墩身施工。引桥桩基施工完进行承台、墩身及台帽施工。

（3）主桥墩身施工完后进行悬浇箱梁施工、桥面铺装及护栏。

（4）引桥墩身台帽施工完后进行现浇箱梁施工、桥面铺装及护栏。

（5）在桥梁施工同时进行道路基层、涵洞及航道整治施工。

（6）待桥面护栏、道路面层完成后进行沥青砼摊铺、伸缩缝安装。

(7) 新桥完成后拆除老桥。

第四节、确保工程质量和工期的措施

1确保工程质量的措施

1.1工程施工管理方面：

a.全面推行质量管理，严格按ISO9002标准管理整个工程质量，并成立各关健工序的质检小组，由负责的工组长和技术员及工人组成 ，坚持（三工）即开工之前布置，工中检查，工后评比。

b.严格执行施工技术交底制度，对施工人员下发质量控制交底书，使质量控制纵向到底，横向到边，落实到实处。

c.严格加强工序质量控制，达到每道工序有检验，每道工序有控制。

d.各工序的质量检查要严格按技术规范进行，上道工序不检验鉴证，下道工序不准进行，要严格执行各工序之间的交接，鉴证手续内部质量人员检查不合格的工程项目不准报请驻地监理工程师检验，实现自检合格率100%。
1.2施工方案的措施保证：

a.使用全站仪加密测量控制网，提高控制精度，保证整个工程的导点及水准点的控制质量。

b.所有模板接缝处夹橡胶条以防漏浆。

c.选用能保证质量信誉好的厂家，采购材料，经检验不合格的材料坚决清除出场不得掺用。

d.对工程中使用的仪器及设备，施工前一定要校对、检验合格后方能使用。

e.精心组织施工，严格控制进度计划，实行专业化，机械化，立体交叉，平行流水作业。

f.严格控制施工工期，应对进度计划，落实到每月、每周及每日，如有变化及时调整，确保整个工程工期。

1.2确保工期的措施

a.组成强有力的项目部领导班子，统一指挥，系统管理，组织技术人员，班组长对工程图纸进行认真研究，根据工程的特点，结合各种影响工期的因素，采用平行作业方法，排出科学、合理、可行的施工进度计划，必要时调整工作时间，利用夜间安排加班，确保施工进度。

b.材料供应应精心组织，确保材料供应及时到位，保证工地使用，不合格材料禁止进场，避免停工待料现象的发生。

c.加大投入，推行机械化施工，采用先进机械设备，提高效益，缩短工期，添置或租赁必须的机械设备满足工期的需要。

d.制作先进的钢模，利用现有的设备，加速予制构件的生产，减少构件的制作时间，缩短工期。

e.严格遵守施工操作规程，按照施工验收规范的要求施工，严格各道工序的验收交接，在保证质量的前提下求稳、求快、求好，尽可能减少因质量问题返工引起的工期延误。

第五节、重点（关键）和难点工程的施工方案方法的措施

本工程重点是桩基成孔、砼灌注以及主桥箱梁挂篮施工。

1桩基成孔、砼灌注

1.1钻孔

钻孔准备工作完成后，先启动泥浆泵和钻盘，使之空转一段时间，待泥浆输入钻孔一定数量后，再开始钻进。进尺要适当控制，对护筒底部应低档慢速钻进，使底部处有坚固的泥皮护壁。后按土质以正常速度钻进。钻进过程中时刻注意土层的变化，每当土层变化时，捞取渣样，判断土层记入钻孔记录表并详细核对地质报告。机械操作手认真贯彻执行岗位责任制，随时记录钻进情况，工作人员交接班时，详细交待本班钻进情况和注意事项。

在钻进过程中，接、卸钻杆要迅速、安全，在最短时间内完成，以减少孔底沉渣。钻孔起落钻头时，不宜过猛和骤然变速，以防止撞孔，为保证孔的垂直度，钻杆内的钢丝绳不能全部放松，孔底承受的钻压不超过钻具重力之和（扣除浮力）的80%，不能任钻头自由摆动。

因故停钻时，保持孔内一定水位，处理孔内事故或因故停机，应将钻头提出孔外，孔口应加盖。然后分析原因，采取措施，重新开始钻孔。

当钻孔快钻至设计标高时，加强孔深的测量，已防超钻，钻孔完成后，孔位偏离桩基中心必须在规范允许偏差范围内，孔径不得小于设计桩径，倾斜度不得大于1%，满足规范要求后，报请监理工程师进行终孔检查，并填写终孔检查记录。

1.2清孔

钻孔深度达到设计标高后，对孔深孔径进行检查，满足规范要求后，方可进行清孔，在清孔排渣时，必须保持孔内水头，防止塌孔。

清孔方法采用换浆法，方法为：提起钻锥距孔底10～30cm，以大泵泵入符合清孔后性能指标的新泥浆，继续空钻，并把钻孔内的浮具、钻渣和相对密度较大的泥浆换出，清孔后，泥浆指标控制在：相对密度1.03～1.10，粘度17～20Pa.s，含砂率＜2%。清孔完成后，报请监理工程师进行检验，合格后立即拆除钻杆，并放置钢筋笼。

1.3钢筋骨架制作及安放

按照施工设计图纸的几何尺寸制作钢筋笼，制作的钢筋接头宜采用双面焊，双面焊缝长度不应小于5d，当采用单面焊时，焊缝长度不应小于10d，且保证在同一断面上焊接接头错开，不得大于50%，在竖向上焊头错开距离大于60cm。

桩骨架（钢筋笼）宜分节制作，运至现场，钢筋笼分段的长度根据桩机自身的起吊设备决定，起吊时为确保不变形，应采用两点吊。为了加强笼体节段在起吊、安装过程中的刚度，避免发生弯折、扭曲现象，在笼体内每隔两米布置一道相交成90°两根水平支撑钢筋，直径为20mm，在节段连接好后下沉至该部位时割除。第一节钢筋笼临时搁置在钻机横梁上，再起吊另一节，对正位置进行接头，钢筋笼放入孔内后，将其扶正，保持垂直并缓缓下降至设计标高。钢筋笼下降时，注意防止碰撞孔壁，如放入困难，应查明原因，不得强行放入。

整个钢筋笼的制作完成必须得到监理批准后，方可进行下道工序施工。

对钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，骨架外径±5mm，骨架保护层厚度±10mm，骨架顶端高程±20mm，骨架底端高程±50mm。

1.4水下砼灌注

二次清孔经监理验收合格后，立即进行砼灌注，水下砼灌注采用直升导管法，导管直径为250mm，导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，进行水密试验的水压力不应少于孔内水深1.3倍的压力，保证灌注时导管不会进水，导管吊入孔内时垂直居中，距孔底20～40cm，不得碰撞钢筋骨架和孔壁，砼拌和物应有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析，泌水现象，灌注时保持足够的流动性，坍落度控制在180～220mm，灌注时必须在规定的时间内灌注完毕，灌注时间不得大于首批砼初凝时间（6小时），若估计长于首批砼初凝时间，则掺入缓凝剂。灌注砼前，对孔内进行二次清孔，使孔底沉淀厚度不得大于设计要求，清孔完毕符合规范要求后，认真做好灌注前各项检查记录，报监理工程师验收，经验收合格同意灌注后方可进行灌注。

首批灌注砼的数量必须满足导管首次埋深（≥1.0m）和填充导管底部的需要。灌注砼时，导管埋入深度一般控制在2-6米，在任何情况下不得少于1米或大于6米，拔管前仔细测探砼深度，砼灌注应紧凑地、连续地进行，严禁中途停工，时刻注意观察管内砼下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内砼面高度，以便正确指挥导管的提升和拆除，导管在提升时保持轴线垂直和位置居中，为了保证桩顶质量，砼灌注高度超过设计标高0.5m～1.0m。

在灌注混凝土时每根桩应制作4组砼试块，试块强度测试后填入试验报告待监理审批，在灌注时若出现质量问题应立即停止，分析原因，立即采取技术措施及时补救。

2主跨预应力混凝土连续箱梁的施工

大桥通航孔结构为65+110+65米预应力砼连续箱梁，除0#、1#块、边跨合拢段搭设支架现浇外，其余块件均采用挂篮悬臂浇砼的施工方法。

①0#、1#块施工

0#、1#块采用支架现浇，支架支撑在承台上，在浇承台砼时预埋好螺丝，每个墩的两侧各设置2根直径为80cm的钢管柱，壁厚10mm，下焊法兰盘与承台预埋的螺丝联牢，钢管桩顶放36-40#工字钢，墩柱顶部两侧也预埋钢板牛腿架设大型工字钢，两工字钢间架设14#工字钢纵梁，上铺钢板，做为0#、1#块的底模以后在底模上轧钢筋，穿索道，立侧模，浇筑砼。施工时应注意：索道的尺寸位置要准确，砼振捣时严禁碰破波纹管道，砼凝固后应及时覆盖洒水养护，达到设计张拉强度时，两端对称张拉，压浆封锚。

②挂篮悬浇砼施工

箱梁共两个单幅墩，箱梁结构为单箱双室，采用挂篮悬浇砼施工。根据工期要求，初步打算投入两副挂篮。

a、挂篮的组成

挂篮主要由主桁架体系、底盘体系、悬吊体系以及行走锚固体系四大部分组成。

a.1.主桁体系

主桁体系由两组承重桁架与联接横梁组成。承重桁架由3排每排三路，上下加强贝雷组拼而成，篮长6片贝雷18米，贝雷间采用框架连接。联系横梁为I28型钢。

a.2.底盘体系

底盘体系由前后下横梁、底纵梁、底模组成。前下横梁为自制桁架，后下横梁为双拼[36b；纵梁为双拼[36b；底模由[10横楞、3.5cm厚木板及δ=1.8cm竹胶板组成。

a.3.悬吊体系

挂篮悬吊体系由前后上横梁及吊带支承部分组成。前后上横梁采用双拼[36b；前后吊带均为6根厚40mm钢带；在上横梁两端设计4只10T倒链葫芦悬吊挂篮底盘。

a.4.行走、锚固体系

挂篮行走体系主要由牵引卷扬机、平滚及行走反压平衡装置组成。

挂篮锚固体系由主桁上的反压型钢、精轧螺纹钢构成，挂篮行走到位后，用精轧螺纹钢将主桁上的反压型钢锚固于已浇梁段上，以平衡挂篮。

b、挂篮悬浇施工的要点：

b.1.在0#、1#块箱顶拼装贝雷桁架式挂篮

在浇好的0#、1#块箱梁顶测放桥梁中心线，主桁架外边线，在距块前端0.4米处，主桁架间联系横梁；吊放上横梁，焊接前、后上横梁联系桁架；安装底侧模及悬吊系统，完成挂篮组拼工作。

b.2.挂篮底模、侧模调整

挂篮底模调整：先架设经纬仪在桥轴线上，后视相邻墩中心线，观测底板轴线，若两者偏差在3cm以内则可以调整底模纠偏，否则，则需调整主桁架位置。底模调整时，先通过10T倒链将底盘后口收起，留1cm左右间隙，再收起前口底模接近立模标高；架经纬仪于箱梁轴线上，观测底模轴线，用2T倒链葫芦调整底模直至底模中心与桥轴线偏差在5mm以内；拉紧后吊点，将前后模板调整到立模标高（施工中对主桁架挠度、吊杆伸长、上横梁变形均应考虑在内）。

底模调整结束后，固定吊带通过反吊螺母进行侧模标高、垂直度调整。

b.3.挂篮行走

挂篮在悬浇2#、3#块时，贝雷主桁架从墩横向中心线解体，分开采用30T螺旋顶分别顶起主承重架前部、后部，操以方木及安放平滚，操垫时要求做到平滚前口顶标高略高于后口。

挂篮行走采用5T卷扬机牵引，行走前，先安好行走反压平衡装置，挂篮行走时要求起重班派专人指挥，两侧各派两人协同观测，密切注意有无物体阻碍行走，平滚运行是否正常，如发现异常情况或偏离轴线较大，应立即予以处理与纠正。

b.4.绑扎钢筋、立内芯模板、浇筑砼

在调整好底模、侧模后，绑扎底板钢筋、肋板钢筋、精确预埋竖向预应力束及底板束波纹管道，然后立内模，内模部分由定型钢骨架与建筑钢模构成，通过两根I32吊挂在前、后上横梁上，内模调整后，绑扎顶板钢筋、精确预埋纵向预应力波纹管。

箱梁砼采用泵车浇筑或用吊车浇筑，同一个“T”要对称浇筑，避免“T”构产生过大不平衡弯矩。砼浇筑时先浇筑底板、再浇筑肋板、顶板砼。砼浇筑过程中严格按规范要求制作砼试块，同时在箱梁箱室中放三组同期养护试块。

b.5.砼养生、张拉、落架

砼终凝后，养生，当同期养护试块达到设计张拉强度时进行张拉。张拉时均采用两端对称进行。纵向预应力张拉结束，放松吊带，松落挂篮，准备前移挂篮进行下一节段施工。

c、悬浇箱梁施工高程控制

为确保箱梁合拢时，箱梁顶板底板高程误差控制在2cm以内，施工中需严格控制每一节梁段的高程。实际施工中影响箱梁高程的因素很多，主要有主桁架弹性变形、悬吊系统拉伸变形、支点压缩变形、梁体自重挠度、张拉后的反向挠度，另外，施工中日照、气温、砼收缩徐变均对标高有较大影响。为此，施工中需进行多次全方位观测。

c.1.在节段施工前，需认真计算主桁架弹性变形值，并通过挂篮预压消除间隙挠度及非弹性变形。

c.2.测量组每日早、中、晚定时分期对已浇箱梁进行高程观测并认真做好气温及观测记录。

c.3.严格按照设计部门提供挠度变化值及设计立模标高进行施工。

c.4.对箱梁节段施工需观测砼浇筑前、浇筑后，纵向预应力张拉前、张拉后，挂篮前移后箱梁顶面高程，并绘制高程变化图表。

③边跨现浇块

边跨现浇段和合拢搭设支架现浇。支架采用钢桩基础，在钢桩上架设贝雷桁架上铺钢板做底板。在铺设好的底板上绑扎底板、肋板钢筋、预埋竖向预应力筋、预埋合拢段劲性钢骨架、纵向预应力波纹管。立设内芯模板、绑扎顶板钢筋，预埋预应力管道及现浇合拢段吊杆预留孔。浇筑箱梁砼。

④合拢段施工

中跨合拢段做专用托架及侧模，固定在悬浇块上，合拢段的临时锁定，应严格按设计图纸的标高调整好，焊牢，立好模板，扎好钢筋，安好波纹管，浇砼前，在两悬臂端，用水箱装水或砂袋按设计要求配重，浇筑时边上砼料，边等量卸载，以防止浇筑时合拢段发生扭转，使砼产生裂缝。砼浇筑应选当日低温时进行。养生张拉后，完成连续体系转换。

第六节  冬季和雨季的施工安排

1每天注意收听天气预报，且填写留言板。

2搞好电器设备的防雨措施，在施工前充分做好雨前准备工作，配电箱搭设好防雨棚，对其他配电装置做防雨外罩，确保机械在雨天正常使用。

3搞好施工人员的防雨措施，现场施工人员穿戴雨衣、胶鞋，宣传雨天施工安全生产知识，做到雨天施工无事故。

4做好施工材料的防雨措施，监督、检查砼在雨季搅拌时的坍落度、和易性、流动性，对不合格的严禁使用。砼浇筑完收浆找平时，随收随盖，防止雨水直接打在砼表面，造成麻面，影响砼外观质量。

5严格检查、监督商品砼在冬季搅拌砼时，骨料不得带有冰雪和冻结团。严格控制砼配合比和坍落度。

6砼浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。成型开始养护的温度：用蓄热法养护时不得低于10°C；用蒸汽法养护时不得低于   5°C；细薄结构不得低于8°C。

7在零度以下严禁浇水，外露表面覆盖养护。

第五章  质量控制

质量保证措施和体系

1  通过建立质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序，每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。

2  质量目标和方针：争一流、创优质

我公司严格贯彻ISO9002质量体系来控制工程质量和工程进度。公司质量方针：质量第一、科学管理、预防控制、优良服务。质量目标：工程合格率为100%，大型工程优良率95%，重大质量事故为零。质量政策（实施原则）：通过公司全体员工的积极参与，实行路桥施工全过程的质量控制，建满意路桥工程，创路桥全佳效益。

为确保本标段工程质量达到我们制定的方针和目标，我项目经理部将严格按照我公司ISO9002质量保证体系的有关程序执行，在出现质量不合格品时，执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。

3 建立质量管理网络机构

　建立质量保证体系和工程质量监控程序，设立质量保证机构。（见附图）职责监员，形成一个三级质量管理网络，每一级质管人员的奖金与被检部门不发生直接关系，以提高质管工作的相对独立性，加大对被检部门的奖惩制度。

各施工队质检员在总工程师领导下开展工作，设立专职质检工程师，在施工的全过程中检查、控制质量，监督范围主要有五条：

①原材料的材质是否合格。

②工艺和操作方法是否符合要求。

③工程质量是否符合《技术规范》的要求，对不合格的工程有权拒绝签证，即质量否决权。对优质工程有权建议嘉奖。

④原始记录是否及时、准确、完整。

⑤计量和试验是否准确，符合规范。

4  开展质量教育及技术培训

公司接到中标通知书后，立即组织投入本合同段的所有管理人员及技术人员，认真学习《技术规范》，并认真做好质量和ISO9002执行教育工作，全面开展公司员工积极参与，提高全体员工的质量意识，使全体人员树立“质量第一、科学管理、预防控制、优良服务”的观念。对新工人进行上岗培训，对关键项目或工艺委派具有二十年以上丰富施工经验的施工人员把关。

5  制定各部门、岗位质量责任制

制定工作责任到人管理体系。公司委派的项目经理是工程质量的第一责任者，生产、技术、质量管理人员（保括行政领导、技术人员、操作工人）从各种不同的角度和要求承担质量责任，并把质量作为年度评比业绩时的一项重要考核指标。

我公司项目经理部将由项目经理统一领导，以项目总工为核心，严格按照公司颁发的ISO9002质量体系文件的要求开展工作，在推行的质量管理体系中实行质量管理技术化、规范化、统一化，实行质量管理五级化管理制度，把工程质量落实到每一个人，做好出现质量事故能直接与人员挂钩，严格执行奖惩制度，以调动每员工的积极性，层层把握质量关，把工程质量事故减少到零，真正实现公司的质量方针和质量目标。为了保证工程质量，公司将与有关责任人签订“责任状”把工程任务和责任落实到个人，项目经理部严格实行奖优罚劣制度，对于严把工程质量关，生产优质产品的部门和个人实行奖励制度，对于视质量不顾，不严格要求，质检职能不及时履行的部门和个人实行惩罚制度，除返工改正外，还要进行物质上的惩罚。

6  从技术上确保质量措施

6.1 中标签约后即请设计代表进行设计交底。第一次工地会议即请工程师对工程各方面要求进行阐述，组织所有工作人员认真学习招标文件中的技术规范，严格按规范施工。

6.2 开工前由工程施工及技术、质量负责人对所属人员进行施工布置及详述各项要求，使其各明其职责。

6.3采取项目挂牌制度，加强职责明确范围，促进联系，方便监督。

6.4在经理部、施工队驻地，项目负责人及生产、技术、管理、测试负责人等，各级均应挂牌。

6.5主要材料及工艺的质量标准及质量统计要挂牌。

6.6开展技术攻关。

对公路工程行业中普遍存在的质量通病进行攻关，确保本工程不出现这些质量通病。

6.7试验

在项目经理部下设完善的中心试验室，中心试验室配有本项目材料试验和质检设备，配一名既有理论知识又有实践经验的试验工程师，在工程师指导下工作。通过中心试验室的建立，并配备先进的检测仪器设备和较高的试验人员，提高自检检测手段和水平，一切用数据说话，不达到标准决不能放过。

7更新设备、完善工艺、加强投入。

本公司在施工方案工艺中已经考虑了确保质量的措施，如砼采用集中拌和，确保质量的稳定，模板采用钢模，增强砼表面光洁、美观，水泥稳定碎石采用粒料拌和机厂拌等等，确保了混合料的均匀性和压实厚度，改变了以往场拌的落后工艺。

8实行质量奖惩制度

8.1建立工程质量奖惩制度，达到质量目标按公司的有关规定奖励，未达到质量目标，所有人员年终奖金将被扣除。

8.2公司员工的工资实行二次分配制度，若工程质量达不到优良，二次工资分配将扣除。

8.3组织青年突击队，进行流动红旗竞赛，每季评比一次，以进度、质量、安全为主要评比内容，获红旗的还给予奖励。

9工程施工采用具体措施

9.1施工全过程严格按照国家有关规程、规范、图纸和监理程序施工；

9.2确定本工程的质量目标为优良工程，教育全体职工树立起“百年大计，质量第一”的思想观念，通过周密的施工组织设计，严格的对工程施工和对本项目进度、质量 、成本三方面的进行管理和控制。全体员工以实际行动为公司这个总质量目标献计献策，确保公司的质量方针和质量目标的实现；

9.3建立工地试验室，配备常规土工试验及混凝土、砂浆等试验仪器，以满足工程所需的试验项目。设立工程质量 检查小组，配备专职质检人员和试验人员，对施工每个环节、工序按技术规范要求，认真检验，保证在施工全过程有质量检查和控制。建立完善的各工序质量三级检查制，即班组自检，专职人员二检，认为合格后提请业主及质监组进行三检验收。对隐蔽工程及重要工序还组织中间验收，签署验收合格证；

9.4专门成立工程质量管理小组，质量管理小组将负责对图纸、施工工艺、施工技术进行交底并解决图纸上的问题，拟定施工方案和安排工程进度，施工方案必须切实可行，保证质量 和安全，以最佳的施工方案和进度进行施工。

施工前认真听取监理工程师对项目的具体要求，然后由技术质量负责人对所属人员进行详细的技术交底，使每个职工都有明确各个分项工程的质量要求、标准。施工过程中各工序要有详细、准确的原始记录，便于考核、查证；

9.5教育全体职工自觉接受监理工程师及其代表的检查、监督和帮助，对他们的意见，除认真贯彻外，事后还用书面作出执行情况的报告或答复；

9.6对进入工地的所有原材料，必须经过认真验收，要从材料的外观质量 、质保书、数量、品种等方面检查是否符合施工规范和设计规定的要求。必要时由质检人员抽样检验，并对原材料质量提出评价。对不合材料坚决拒绝接受，并报工地项目经理和技术负责备案；施工中的各种配合比及各种数据必须符合规范和经过监理工程师批准后方可进行。作业施工中，严格把守各个质量关以保证工程质量与优良等级；

9.7对工地所用计量仪器、工具、设备采取定期限或不定期限请计量部门派人检查，及时纠正和修理对有关设备都有计量部门或厂家签定的签证单或误差值；随时以正确的检测结果提供各项工程检测数据来保证施工质量；

9.8对不符合技术规范、达不到工程质量要求的工艺、工序、操作方法和建筑构件坚决纠正或推倒重来，不留后患；

9.9建立质量管理责任制，加强对施工队伍的质量教育、监督，严格实行工程质量和经济责任挂钩； 

9.10任何工程开工前，对操作人员必须进行安全技术操作规程教育，并通过考试，取得合格资格持证上岗。狠抓施工现场管理，严格实行挂牌施工，持证上岗制度，加强职责，明确范围，促进联系，方便监督。做到管理有序、文明施工。坚持技术施工，质量管理的一致性的统一性，积极开展多种形式的质量检查评比竞赛活动，全面促进质量工作，把质量工作抓到实处；

9.11分项工程或分部工程完成后，及时组织有关人员进行全面质量检查，对工程质量等到级作出评价；

9.12工程竣工后，保证提供资料齐全、记录准确、文图并美的全套竣工资料。

10 施工质量控制要点

10.1路基

10.1.1要充分做好施工现场准备工作，做好基准点、标高、轴线的校核放样工作，保护、校核放样尺寸；

10.1.2路基用地和取土范围内，认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土，处理坑塘，对基底接规范要求进行压实；

10.1.3路基边坡严格按照设计要求施工；路基顶层采用平地机精细作业，采用拉线检查或埋砖法控制高程，保证路基顶层和各项技术要求。

10.1.4不采用设计或规范规定的不适用的土料作为路基填料。只有选择合适填料，才能保证路基压实度达到设计要求；组织专门从事桥头填方的队伍，选择合格的填料进行分层填筑碾压，才用特殊的压路机械进行碾压, 确保回填路基的稳定性和压实度。

10.1.5施工临时排水系统与设计排水系统相结合，勿使路面附近积水，避免冲刷边坡；搞好路基的排水工作，严防因雨季施工而出现弹簧、起皮等工程质量问题。

10.1.6对关键工程、隐蔽工程及容易出质量事故的部位进行重点检查。砌石工程要注意地基必须满足设计要求，并做好石料的选用，严格按“丁”、“顺”、“嵌”方法施工。

10.1.7路基挖方施工中，首先做好截水沟、排水沟等以及临时的排水设施，并应通至桥涵或沟渠顺利排出，挖出的废土应堆在指定地点。土方开挖应自上而下，严禁采用掏洞取土，保证路基表面平整、密实、曲线圆顺、边线顺直、边坡坡面平顺稳定、边沟整齐、沟底无积水现象。

10.1.8填筑高度小于0.8m的地段，将清除表土后的地面翻松，并分层碾压，压实度不小于98%。

10.1.9路基经过软土地段，根据现场的实际情况和工程规范要求，采取插板机进行塑料排水板进行施工，软土地段处理后进行砂垫层施工，在工程报验合格后再进行下一步的填筑。

10.1.10路基必须分层填筑压实，采用大吨位压路机进行碾压，确保每层的压实度过到98%以上，并要求每层表面平整，路拱合适，排水良好。

10.1.11每层填料的宽度超出每层路基的设计宽度过20cm，以保证完工后的路基边缘有足够的压实度。

10.1.12严格控制路基封顶层的高程和土质质量，封存顶层填土用含水量最佳的黏土进行填筑，压实厚度不超过20cm，碾压后的压实度达98%以上。

10.1.13路基基底及路基每层填土，在经监理工程师核验签认后，进行填土及上一层的填土施工。

10.2桥涵工程施工

10.2.1桥梁施工前，按总体计划成立质量领导机构，每个桥梁作业队及构件厂设两名专职质量检查员，在总工程师、质量管理小组和中心试验室领导下，对桥梁施工的各工序进行质量检查。所有工序质量检测结果报监理工程师，在监理工程师的同意后进行下一步工序的施工。

10.2.2台背回填质量保证措施

10.2.2.1台背回填质量保证是消除桥头跳车的关键所在，为保证台背回填质量， 台背回填前，将基坑内的建筑垃圾及材料全部清除干净，如果发现有水和淤泥，将采用排水泵把积水抽干，并用挖掘机将淤泥挖除，同时进行基底处理，换填50cm级配碎石，分两层夯实，保证基底的压实度达到98%以上时，方可进行灰土回填。

10.2.2.2台背回填，根据施工图纸设计要求采用石灰土材料进行回填，桥台两侧对称分层填筑，保持每层夺实厚度不超过20cm，松铺厚度不得超过25cm。距桥台1.5米以外台背压实首先采用振动压路机进行静压二~三遍 ,振动压实三~四遍，再采用三轮压路机静压三遍；对于台背死角范围的夯压采用专业打夯机进行分层夯实，每层压实度保证达到98%，并保持回填表面平整、密实、均匀一致，排水良好，路拱合适，不得出现软弹、松散等现象。

10.2.2.3锥坡回填与台背回填同时进行，同时在填筑时其宽度应比设计宽度超出30cm，一次性填足，以保证锥坡修整后的边缘具有足够的压实度。

10.3钻孔工程质量保证措施

钻孔灌注桩是影响桥梁工程进度和质量的关键工序。

10.3.1钻孔过程中用测量仪器对钻孔位置进行检查。

10.3.2当钻孔深度达到设计要求时，在清孔完毕，放置钢筋架之前，对钢筋架的全长进行检查，并报请监理工程师复查。

10.3.3钻孔桩在监理工程师在场的情况下，采用无破损检验的方法进行检测。

10.4钢筋的质量保证措施

10.4.1每批使用的钢筋，在提交检验时，必须附有生产厂家对该批钢筋生产的合格证书，并标示批号和出厂检验的有关力学试验资料或其他鉴别该批钢筋质量的证明资料。

10.4.2到工地的每批钢筋都按规范要求进行抽样试验，每批钢筋（最多为20t）中取出几根，每根各截取3节试件，一节做冷弯试验（屈服点、抗拉强度和伸长率），一节做可焊性试验，所有试验必须符合有关标准的规定，方能使用。

10.4.3钢筋按不同组、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆放，不得混杂，并设定标示牌，以便于检查和使用。

10.4.4钢筋存储在高于地面的平台、垫木或其它支撑物上，保护钢筋不受机械的损坏，并在其上面加是覆盖物，使钢筋存放在不容易生锈的环境中，以免引起表面锈蚀。

10.4.5钢筋的加工、绑扎、焊接及安装严格按图纸中的尺寸、位置以及规范要求的质量标准进行。

10. 5模板、支架的质量保证措施

10.5.1本工程模板采用钢模板、支架采用门式脚手架，其模板、脚手架能保证有足够的强度、刚度和稳定性。

10.5.2模板及支架不得与工作脚手架相连，必须要连接时，应经监理工程师的批准。

10.5.3支架安装后，无论在立面和平面，均保证稳定坚固，能抵抗在施工过程中所发生的偶然冲撞和振动。支架立柱安装在有足够承载力的地基上，支柱底端设均匀分布的垫木，作为传递压力之作用。

10.6结构砼施工质量保证措施

10.6.1选用规定的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。每批水泥进场都向监理工程师提交货单抄件，说明水泥的生产厂家，水泥的品种、标号的品种、出厂日期与数量，连同厂家的品质、试验报告等合格证明书，表明水泥经过试验分析是符合规范要求的。

10.6.2细集料、粗集料等材料严格按规范要求进行选用，并经监理工程师批准后方可使用。

10.6.3砼的拌制。砼在施工前28天前，在试验室内进行试拌，先做好抗压强度试验，在监理工程师签认后进行正式生产。

10.6.4砼拌制严格按配比进行，严格掌握砼搅拌时间，其中防水砼的机械搅拌时间不小于2分钟。

10.6.5砼一律在砼拌和站集中进行拌制，除非特殊情况下经监理工程师的批准，方可采用人工拌和，但水泥用量按不同标号应比机械拌和砼规定用量多10%，而且每批手拌砼体积不超过0.5m3。

10.6.6砼拌和操作应严格按规程行事，特别注意在运输、卸料以及在振捣过程中熟料出现离析现象。

10.6.7砼浇筑在作业中应连续进行，同时砼浇筑时温度不得低于5℃，也不得高于32℃；砼浇筑时应按水平分层浇筑，但要注意浇筑时应避免两层砼的表面间出现脱开问题。

10.6.8在采用砼泵车自高处向模内倾卸砼时，其自由倾落高度不超过2米，当超过2米时，采用串筒、溜管或振动溜管等设施进行下落，在串筒等出料口下面，砼堆集不超过1米。

10.6.9砼采用机械振捣，振捣时保持足够的时间和强度，在用插入式振捣器时，分层振捣层度不超过30cm，而采用其它振捣器时，分层振捣层厚度不超过25cm，振捣时，将避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

10.6.10砼浇筑完成后，立即对砼养生，养生期间最少保持7天或监理工程师批示的天数。

10.6.11 大体积墩台基础混凝土，在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，分块进行浇筑。分块浇筑时按下列规定控制：

分块合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2。

每块高度不超过2m。

块与块间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直。

上下邻层混凝土间的竖向接缝，应错开位置做成企口，并按施工缝处理。

5） 大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行。按下述方法控制水化热引起的混凝土内外温差不超过25℃：

用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混和料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。

减少浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

混凝土要用料遮盖，避免日光曝晒，并用冷却水搅拌混凝土，以降低入仓温度。

在混凝土内埋设冷却管，通水冷却。

在遇气温骤降的天气或寒冷季节浇筑混凝土后，注意覆盖保温，加强养生。

10.6.12砼的冬期施工应注意的事项：

拌制砼时，可对水和骨料进行加热，但不得对水泥加热，骨料不得带有冰雪和冻结团块，搅拌时间要尽可能缩短，运输砼的容器要有保温措施。砼在浇注前要将模板和钢筋上的冰雪及污垢等清除干净，砼的入模温度不得低于5℃，接缝处新老砼的结合面应保证有5℃以上的温度。对已浇砼，可根据实际情况下，为节约工程成本，应优先选择覆盖法。

11预应力砼施工质量保证措施

11.1张拉机具及锚具，在使用前进行探伤检验，检验合格后方可使用。

11.2进场的预应力钢材必须有质量证书，并将试验结果报监理工程师，无厂家证书的钢材不得使用。

11.3预应力钢筋有对焊接头时，除非设计有规定，要将接头设置在受力较小处，在结构受拉区，以及在相当于预应力钢筋直径30倍长度的区段（不小于50cm）范围内，对焊接头的截面面积不得超过该区段预应力钢筋总截面面积的25%。预应力碳素钢丝和钢绞线在受拉长度内不得焊接。

11.4砼在拌和站集中拌和。在砼浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支撑表面加以清洗。浇筑砼时，由梁的一端向另一端进行。拌和后超过45分钟的砼不得使用。梁体砼水平分层，一次浇筑完成。每层厚度30cm。振捣方法采用插入式振捣器，避免振捣器碰撞预应力钢材，经常注意模板及支座预埋件等以保证其位置及尺寸符合设计要求。为了保证砼密实度，在梁端部固区使用外部振捣器加强振捣，且集料尺寸不要超过2根钢筋或预埋件间净距的一半。砼强度未达到15~20Mpa时，不得拆除模板。

12排水砌护质量保证措施

12.1石砌锥坡、护坡和河床铺砌层等工程，必须在坡面或基面夯实、整平后方可开始铺砌。砂浆严格按照施工配比施工。

12.2片石护坡的外露面和坡顶、边口，选用较大、较平整并略加修凿的石块。浆砌片石护坡和河床，石块互相缝接，砌缝砂浆饱满。

12.3铺砌层的砂砾垫层材料，要求其粒径不宜大于5cm，含泥量不超过5%，含砂量不超过40%，垫层与铺砌层配合铺筑，随铺随砌。

12.4在砌筑前每一石块均用干净水洗净，其垫层也应干净并湿润；所有石块应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前石块就位后灌入砂浆。当用小石子砼填满垂直缝时，应用扁钢捣实，所有砌缝应填满砂浆。先铺砌角隅石及镶面石，然后铺砌帮衬石，最后铺砌腹石，角隅石或镶面石应与帮衬互相锁合，帮衬石与腹石应互相锁合。

12.5如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，同时将垫层砂浆与砌缝砂浆清干净，然后将石块重铺，砌在新砂浆上。

12.6在砂浆凝固前应将外露缝勾好，勾缝深度不小于2cm。如果不能按这样将外露缝隙勾好，应在砂浆凝固前将砌缝扩深不小于2cm，为以后勾缝作准备。

12.7勾好缝或灌好浆的砌体在完工后，视水泥种类及当时气候情况在24小时内加强养生。

第六章、安全措施

a确保支架、支护稳固安全的技术措施

１基坑支护稳固安全技术措施

按图纸要求测放基础中心桩，定出基础的纵横轴线控制桩，控制桩应尽可能布置在不受基坑开挖影响的位置，并设置各自相应的攀线桩，以用作以后检查复核的依据。严格控制承台的平面尺寸和标高。

根据设计图纸给定的承台几何尺寸及模板设计所需，开挖基坑各边可以按设计尺寸增宽0.5m。由于基坑深达2.5-3m，为确保安全，在基坑开挖时，采用4.5m挡土板进行支护。

当挖土挖至接近标高还差20cm左右一层时停止挖土，待基础层施工准备工作就绪后以人工突击挖除，然后迅速检验，随即浇筑10cm原C15砼垫层，如挖得过深，不得用土回填，须用道碴或低标号砼填至标高。

２支架稳固安全的技术措施

根据设计图纸及现场实际情况，现浇支架采用满堂门式支架法进行。

２-１基地硬化处理

清理地表杂物，排出积水，换填软弱土层，着重处理桥台、墩柱处承台基坑，在承台施工的同时做好地基处理准备，清理基坑内的杂物和积水，在基坑壁处开挖台阶，利用石灰土分层回填，用压路机碾压密实，再填筑一层石灰土，并整平，做出适当横坡，处理段要高出原地基，在地基处理有效范围外100cm开挖纵向排水沟，作为临时排水设施。在碾压密实的地基上，铺设级配碎石10cm厚，并浇注一层20cm厚c25砼，作为门式支架基础。

２-２门式支架搭设

为确保工期，先搭设8跨支架（0#-8#），待第二施工节段完成后，拆除第一施工节段，整个支架宽16m，长240m。

２-３支架计算：

 计算模式

在箱梁肋板最不利位置处取1m范围作为计算支架断面。

荷载肋板处

砼自重：0.4m*1.7m*1m*2.5T/m3=1.7T

钢模:100kg/块*2块=0.2T

荷载总重（1.7+0.2）*2.0系数=3.8T

即1m2范围内单榀门式支架所承受荷载为3.8T<单榀门式支架设计荷载7.5T。门式支架承载力满足施工要求。

根据支架布置图，在砼垫层面上用经纬仪测量放样，并弹出黑线标注支架支立位置，使用门式支架作为现浇支架，充分考虑在箱室肋板处的花卉集中，对此处支架适当加密，以保证支架横向变形，并防止砼开裂，门式支架严格按施工图分节分片拼装，保证各杆间连接紧密牢靠，在杆顶顶部安装可调式托架，作为箱梁底横板的高程调整装置，支架纵横向每排均设一道扫地杆、一道剪刀撑，确保支架的整体刚度和稳定性。

在可调式托架上，横向铺设槽钢作为箱梁底模加强肋和分面肋，铺设箱梁底模板，模板采用6mm厚的定型钢模拼装而成，钢模相邻处用螺栓连接，拼缝处采用双面胶密封以防漏浆。

2-4支架预压

支架搭设后，在其跨中受力最不利的位置进行静压试验，跨中取3m*10m宽的段作为静压位置。预压采用堆砂袋法进行，与箱梁自重等荷载预压。

填写加砂袋前在模板上设置沉降观测点，并采取保护措施保护观测点不受破坏，预压时用吊车将装满砂子的袋吊装到支架模板上，人工配合堆码。荷载分级填加，按静荷载的10%逐步加载，例如每隔一小时加载10%，每次加载一小时后观测其沉降值记录沉降数据。连续加载到100%观测记录其沉降值，静压满载后第一个24小时每隔2小时连续观测一次沉降值，第二个24小时内每隔4小时观测其沉降值，根据观测的沉降值，绘制静压荷载曲线，若曲线趋向平稳，说明支架已趋向稳定。根据沉降量调整箱梁底标高。

b确保工程吊装安全的技术措施

1、加强机械管理

（1）全面贯彻执行《建筑机械使用安全技术远程》（JGJ33-86）。

（2）正确使用机械。应按机械设备技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不准使用。新购置的或大修后的机械设备执行《建筑机械走合期使用规定》。

（3）安全装置不准随意调整和拆除。这些装置有自动控制机构、力矩限制器、各积压行程限位开关等。严禁用限位装置代替操纵机构。

（4）测试与试运转。新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明的要求和《建筑机械技术试验规程》的规定进行测试和试运转。

（5）维修保养。所有机械设备都要切实做到班前、班后的例行保养和定期保养。对漏保、失修或超载带病运转机械设备，应禁止使用。

不得超载起重。起重机械必须按规定的起重性能作业，不得超载和起吊不明重量的物件。

2、起重机伤害的预防

（1）路基或机座、轨道。各种起重机和施工电梯的机座轨道或路基均应符合相应规定。

（2）作业环境。作业前，必须对工作现场环境、道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解。作业时，应有足够的工作场地，起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。起重机作业时，重物下方不得有人停留或通过。

（3）严禁用非载人起重机载运人员。

（4）起重机装拆，必须选择具有起重机装拆许可证的队伍从事装拆作业；装拆时必须按原厂规定进行，并制定安全作业措施，有技术和安全人员在场监护。

（5）满载起重的规定。起吊满载荷或接近满载荷时，应先将重物吊起高、离地20-50cm，然后停止提升，并检查起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平衡性、绑扎的牢固性，确认无误后。方可再行提升。对于有可能晃动的重物，必须栓拉绳。

（6）非正常起重的规定。严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇注混的凝土构件和模板，必须全部松动或方可起吊。

（7）操作人员在进行起重机回转、变副、行走和吊钩升降等动作前，应鸣声示意。

a）其他机械伤害的预防

（1）卷扬机

 ①安装。基座必须平稳牢固，设置可靠的工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和起吊的物件。

②机身转动部分的防护。卷扬机的外露转轴、皮带、齿轮和卷筒等转动部分，均应设防护罩，以防止发生绞伤事故。

③试运行。卷扬机安装好后应试运行，检查安装的稳固性、机件连接、刹车制动和安全防护装置的完好性，电气线路与绝缘以及场地视线条件是否符合要求，试运行合格后方可使用。

④作业前检查。卷扬机与地面固定情况，防护设施、电气线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。

C汛期施工安全技术措施

C-1根据实际情况并结合汛期本项目部采取以下防汛措施：

a 做好水位涨落观测点，派专人每天早中晚定时测量水位变化，详细记录。

b 现场就近配备防汛物资以便急用。

c若汛期来临较早，水位变化较大，就立即用草袋装土堆防洪墙。草袋防洪墙做好后，派专人注意有无渗水，漏水。并及时汇报。

    d  夜间派专人巡逻，沿线挂置太阳灯，发现情况及时汇报。

e  各种用电设备放置在陆上高处，做好防漏电措施。

承台施工完后，立即对开挖处进行硬化处理。在低洼、坑洞处设置明显警示标志，防止人员跌倒。暴雨后的积水立即用排水泵排出。

C-2防汛组织准备

成立防汛领导小组，由项目经理担任组长。抓紧江河道内所有阻水的材料和设备清理，确保主道过水。及时与堤岸管理部门联系

管理安排施工计划，技术、材料、设备、劳力提前准备三班制巡视作业，其中材料：5000只草袋、400 m3块石、土方2000 m3、槽钢30t、道木200 m3，设备：2台卡特挖掘机、2台装载机。做好防汛劳动力的安排，保证做到要人有人、要物有物。

d施工用电安全的保障技术措施

施工现场临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求进行设计验收和检查，并进行安全技术交底，建立健全用电管理制度，严格落实防止误触带电体，防止触电，实行安全电压三项技术措施，具体设计如下：

计划分设4个电箱，分别为1号、2号、3号、4号电箱。1号电箱照明采用380v、3500w镝灯为主照明并配备8只1000w碘灯，电箱内配用450A漏电保护器一只，250A空开3只，63A空开6只，100A单相保安器用于照明保险。每台250A空开负责1台钻机动力，做到一机一闸一漏保，1号电箱总负荷为183.5kw，故须用95mm2三相五线电缆，每台套用电设备均有良好的保护接地。

从变压器至2号电箱采用95mm2三相五线，用于三台桩机用电，电箱内装配有450A漏电器1台，250A空开3只，用于桩机开关，63A空开6只，100A单相保安器用于照明保险；3号电箱采用95mm2三相五线电缆，用于2台桩机，电箱内安装250A漏电器1台，250A空开2台，用于桩机，63A空开2只用于电焊机，100A单相保安器用于照明保险；4号电箱采用16mm2三相五线铜芯，100A漏电保护器1台，63A空开3只，单相100A漏电保护用于照明。

以上设计严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的设备电器器材严禁使用，材料库严禁烟火。

电缆干线采用埋地或架空敷设。严禁地面明设，并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。埋地敷设电缆的接关应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则，必须特殊防护处理。

配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松劲，不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零线应通过接线端子板连接。

总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分烙熔断器（或总自动开关和分路自动开关）、以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由专人负责。

所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

配电箱、开关箱不得挂接其它临时用电设备。熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

工地内的电线按标准敷设。不得将电线捆在钢筋、绞手架上：闸刀开关装在专用配电箱内，不得用铁丝或其它金属替代保险丝。电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离为：10KV以下不得小于0.7m，20-35KV不得小于1.0m44KV不得小于1.2m否则必须关电后方可操作。工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，应设专人管理，施工用电要尽量三相平衡。现场的变（配）电设备处，必须有灭火器和高压安全工具以及灭火用砂箱，非电工作业人员严禁接近带电设备。

照明系统中的每一单相回路上，灯具和插座量不宜超过20个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。

在逐相切断的三相照明电路中，零线截面按最大负荷相的电流选择。

室外灯具距地面不得底于3m，室内灯具不得底于2.4m。路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。荧光灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。

灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

第七章、环保、文明施工措施

1环保措施

1.1 认真执行建筑工程现场有关管理规定，施工现场做到场地平整，道路通畅，无长明灯。垃圾做到日集日清，专人管理，统一清运。

1.2 认真贯彻执行国家环保法规，合理安排作业时间。

1.3 施工中尽量保持现场干净，指派专人负责现场环境卫生，同时教育职工提高环境意识，不人为制造噪声，杜绝野蛮施工。

1.4 用长臂挖机清理河道，保证河道畅通。

2文明施工措施

2.1施工现场设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期，施工许可证批准文号等。

2.2加强现场管理，禁止与本工程无关人员、小孩进入现场，以免发生意外。

2.3人人挂牌上岗，不挂牌者不准进入现场。

2.4工地建立警卫班，昼夜值班巡逻防盗，保护建筑成品及建筑材料，维护门卫制度，保卫工地安全。

2.5施工现场的临时设施工程、施工用水、消防用水、施工用电线路及各种建筑材料、周转材料等布局按照施工总平面图规定的位置各就各位。施工污水有组织的通过排水沟流入工地临时沉淀池。

2.6各分部、分项工程应做到计划供料，工完料净，施工现场定期整理，实行挂牌交接班制度，做好三清五好。

2.7施工过程中产生的建筑垃圾及时运出场外合适地点。在接近工程移交时，即使拆除施工用机械设备、临时施工用房，移交时做到现场干净。

2.8除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆及其它会产生有毒有害气体的物质。

2.9施工单位负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

2.10施工现场必须有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

2.11施工机械应当按照施工总平面布置图的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械必须经过安全检查，经检查合格的方能使用，施工机械操作人员建立机组负责制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

2.12保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

工程质量监控程序：



　　     返工


　　    不合格



不合格



　　　    返工



　　     不合格





　　     不合格



附表

     表1、施工组织机构

表2、分项工程进度率计划（斜率图）

表3、工程管理曲线

表4、施工总体平面布置

表5、主要分项工程施工工艺框图表

表6、分项工程生产率和施工周期

表7、施工网络计划

表1施工组织机构某桥梁改建工程

某合同段项目管理组织网络图











我公司项目经理部将由项目经理统一领导，以项目技术总工为核心，严格按照公司颁发的ISO9002质量体系文件的要求开展工作，在推行的质量管理体系中实行质量管理技术化、规范化、统一化，实行质量管理五级化管理制度，把工程质量落实到每一个人，做好出现质量事故能直接与人员挂钩，严格执行奖惩制度，以调动每个员工的积极性，层层把握质量关，把工程质量事故减少到零。真正实现公司的质量方针和质量目标。
1、由项目经理XX任工程质量第一责任人，项目负责XX，项目总工XX任工程质量第二责任人，工程技术组负责人XX（现场监管员）、质量检测组负责人XX（现场监管员）、测量组负责人XX、XX（现场监管员）、综合办公组负责人XX（计划统计员）、机料安全组负责人XX（副监管员）、财务统计组负责人XX任工程质量第三责任人，各桥梁、道路、涵洞、航道整治施工队队长任第四责任人；项目工程的全体员工任第五责任人。该些责任人的职责如下：

（1）第一责任人职责：统一管理工程的质量，监督第二责任人的质量检查工作。

（2）第二责任人职责：由项目总工统一负责工程技术，解决施工中随时出现各种技术问题；负责路基、路面、防护、涵洞工程的施工质量。

（3）第三责任人职责：1、负责路基、防护、涵洞等的工程质量，负责实测项目检查与验收，以及中线偏位，纵断高程等实测项目检查。2、负责路基、防护、涵洞等施工质量检查和质量分析活动，发现问题及时解决，负责项目部工程施工成本管理和施工生产统计，以及工程施工的过程控制，负责工程的竣工验收、移交工作和施工技术资料的收发和设计变更工作。3、负责各类项目试验，对工程施工原材料和施工项目质量进行试验，及时出具各类试验报告，负责工程施工中的中线偏位、中断高程、宽度、横坡等实测项目和相关资料的整理和归档。4、负责沥施工技术资料控制，对原材料的质量进行检验并进行标识。5、负责机械设备的正常工作和保养，严格执行材料管理制定，对原材料的质量和数量进行验收并提供材质证明，把握好材料质量关；6、负责工地现场安全、场容和安全生产、文明施工工作。7、负责文件资料的归档和计量工作。8、负责工程施工成本和管理费用的核算，加强内部财务管理，并做各项资金使用分析工作。

（4）第四责任人职责：分别负责路基、涵洞、防护等施工，保证项目工程的中线偏位，纵断高程、宽度、横坡、平整度、厚度、压实度等实测项目满足工程施工规范要求。

（5）第五责任人职责：公司全体员工包括特殊工种人员对工程施工质量负责，把握好工程质量第一关。

2、项目经理部负责人主要工作职责如下：

（1）项目经理：XX
⑴负责履行建设单位的工程承包合同，承担目标责任，执行质量方针，实现质量目标，制定项目质量保证计划，全面负责工程项目的管理。

⑵健全项目经理部的级别机构，制定内部人员岗位职责，建立内部管理的规章制度。

⑶根据项目目标成本，组织制定计划成本，全面控制实际成本。

⑷根据工程实际情况定期召开工程例会，对工程施工中出现的各种问题及时进行协调和解决。对不合格项和不合格品，及时提出纠正措施，并向经营开发部、质量管理部反馈各种信息。执行各项质量管理制定和质量控制程序。

⑸督促检查各部门人员做好生产过程中的各种原始记录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性。

⑹负责组织编制劳务采购计划申请，以及劳务队伍在施工中的日常管理。

⑺负责审核施工组织设计、以及组织工程竣工验收工作。

⑻负责审批工程项目的施工组织设计、分包计划及大宗物资采购计划，主持召开生产调度会。

⑼负责指导工程项目的安全管理、现场管理、文明施工、现场消防及创建达标工作。

⑽建立和完善工程项目的组织机构，明确人员职责，建立有效的激励机制，充分发挥参与工程项目建设所有人员的积极性。

⑾负责工程项目的日常管理工作；为各工种顺利施工创造良好的环境。

⑿负责组织工程项目编制、批准和实施、执行质量方针、实现质量目标。

（2）项目副经理：XX
①协助项目经理实现工程各项质量要求。

②负责领导工程项目计划、统计、安全和消防，以及机械设备的管理工作，协调各工序、工种之间工作，组织协调工程的进度、质量、安全、成本和场容工作。

③负责组织编制物资采购计划。

④参加本项劳务队伍的评审和工程竣工验收工作。

⑤负责劳务队伍的控制与调度，以及劳动定额管理和人工成本控制。

（3）项目总工程师：XX
①实施质量方针，协助项目经 理达到和实现项目质量目标，组织编制项目质量计划，负责项目技术工作。

②贯彻执行国家各级技术标准、规范、规程和规定，对项目的技术、质量和试验工作负全责。

③组织编制项目施工组织设计，确保工程项目达到设计要求的各项技术指标。

④主持施工技术会议，研究处理施工中重大技术问题，排除施工过程中的技术障碍。

⑤负责项目加工定货计划的审批。

⑥拟定提高工程质量的技术措施，积累技术经验资料，并向质量控制部和经验开发部反馈各种质量信息。

⑦统筹项目质量保证计划，安排工程技术工作。

⑧负责工程项目质量计划编制、签发。

⑨负责工程技术文件资料的发配、签发。

⑩负责工程技术交底，关键工序制定《施工细则》，分部、单位工程竣工交验。

（4）各部门负责人主要职责：

A、工程技术组

贯彻执行质量方针和目标，掌握施工中质量动态，参加质量检查

负责项目经理部工程施工计划的编排和实施，负责检查、监督各施工队施工进度和计划的执行情况。

负责项目经理部工程施工成本的管理和施工生产统计，以及工程施工的过程控制。

负责工程的竣工验收、移交工作，负责工程资料的收集、整理和归档工作。

参与劳务分承包的评审。

负责《物资采购控制程序》（ISO9002质量体系文件）编制、修改和解释。

负责劳务队伍的控制与调度，以及劳动定额管理和人工成本控制。

B、机料安全组

贯彻落实质量方针和目标，负责工地安全、场容和安全生产、文明施工工作。

⑵负责项目经理部机械设备的调配和管理工作，以及机械设备的大修、报损和报废的申报工作，并负责项目经理部施工机械设备的管理工作。

严格执行各项材料管理制度，把好材料使用关。

负责对进场原材料的质量和数量进行验收，提供材料证明，做好材料的标识和检验实验状态的标识。

按规定认真做好项目经理部物资的搬运储存和保管工作。

发生突变性工伤事故及时解决和上报，并参与事故调查。

协助有关部门搞好特殊工种的安全技术培训。

C、质量检测组

贯彻执行质量方针和目标，协助项目总工程师解决施工中出现的技术问题。

负责施工技术资料的收发和设计变更工作，保证有效文件及时送达相关人员。

负责施工技术资料的控制，发现问题及时向经营开发部、质量控制部、项目总工程师和项目经理汇报。

负责对原材料的质量进行检验，对检验后的原材料进行严格的标识，并将检验报告送达有关部门和领导。

检验工程施工质量，协助上级计划、质检部门检定分部、分项工程的质量等级。

负责施工技术资料的收集、整理、保管和归档工作。

贯彻执行公路施工技术规范、规定和规程，确保工程质量，及时向项目经理和项目总工程师提出工程质量存在的问题和改进建议。
(8) 贯彻执行质量方针和目标，严格按国家、部的规范、规定和施工标准，进行各类工程项目试验和测量工作。

(9) 负责对工程施工原材料和施工项目的质量进行试验，及时准确出具各类试验报告，发现问题及时向有关部门和领导报告。

(10) 严格按操作程序进行各类项目试验，确保实验设备正常运转。

(11) 严格按照交通部颁布实施的《公路路线勘测规程》要求，进行工程测量工作。

(12) 负责做好施工过程中各种测量资料与原始记录的保存工作，保证资料的完整性、准确性和可追溯性。

(13) 参与质量分析会，提出纠正措施和处理意见。

(14) 参加工程竣工验收和移交工作。

D、综合办公组

贯彻执行质量方针和目标，负责协调项目经理部行政管理工作。

负责项目经理部有关部门会议的召集、通知和筹备工作，根据会议精神，组织起草总结和汇报材料，并整理下发会议纪要。

根据每次会议的精神和要求，负责检查会议决定的落实情况。

掌握施工动态，做好信息反馈和服务工作，传达、督办上级指令，及时将有关信息反馈给项目经理。

负责项目经理部内部、外部接待工作，以及日常后勤保障工作。

负责做好有关部文件资料的收集、利用和管理工作，以及未明确责任人的工作。

E、财务统计组

贯彻执行财务制度和财经纪律，合理调配资金的使用。

负责项目经理部的财务管理工作，搞好各项资金使用分析，向领导提供财务信息，发挥当家理财的参谋作用。

负责工程施工成本和管理费的核算，定期上报工程成本等财务报表。

负责进行项目工程的成本预测、预控和分析，加强项目经理部内部财务管理，厉行节约，反对浪费。

负责监督、执行财务制度和财经纪律，对违反财务制度和财经纪律的行为，予以制止和拒绝支付，并及时向领导汇报。

表2、分项工程进度率计划



[image: image3.wmf]航道整治工程

6

5

（

%）�

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

路面面层

桥梁上部工程

桥梁下部工程

涵洞及通道

防护及排水

路面基层

路基填筑

施工准备

图例：

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

月份

季度

年度

第一季度

第四季度

第三季度

第二季度

年

年

第二季度

2

3

4

老桥拆除



表3、工程管理曲线


[image: image4.wmf]2

3

4

5

6

第二季度

年

工 程 历 程 的 百 分 比 （

%）�

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

第四季度

第一季度

第三季度

第二季度

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

进度

季度

年度

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

工

程

完

成

的

百

分

比

(

%)

年



表4、施工总平面布置


[image: image5.wmf]老路

老路

饲料厂

施工便道

为木工房

为钢筋房

为混凝土供应站

为生活用房

为仓库

为会议室

为办公室

注：

河

溪

南

施工便道

施工便道




表5、主要分项工程施工工艺框图表

1、路基填筑施工工艺框图

2、路面底基层、基层施工工艺框图

3、路面面层施工工艺框图

4、桥梁钻孔桩施工工艺框图

5、后张法预应力梁施工工艺框图

6、引桥连续箱梁施工工艺框图

1、路基填筑施工工艺流程图














2、路面基层施工工艺流程图














3、路面面层施工工艺流程
















4、钻孔桩施工工艺框图


二次清孔

5、后张法预应力梁施工工艺流程图





















6、引桥连续箱梁施工工艺框图

















	表6、分项工程生产率和施工周期

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模
	平均每生产率
	每生产单位平均施工时间
	生产单位总数

	1
	特殊路基处理
	km
	40.55
	8人4台
	13.5km/周
	3周
	2

	2
	路基填筑
	万m3
	4.85
	30人16台
	2266m3/周
	21.4周
	1

	3
	路基基层
	万m2
	1.8
	30人16台
	2727m2/周
	6.6周
	1

	4
	路基面层
	万m2
	3.27
	30人16台
	2.34m2/周
	1.4周
	1

	5
	路基防护及排水
	km
	2.7
	30人5台
	692m/周
	39周
	1

	6
	涵洞
	道
	1
	12人8台
	0.3/周
	3.6周
	1

	7
	通道
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	桥梁基桩
	道
	83
	8人1台
	0.5根/周
	10.7周
	10

	9
	桥梁墩台
	个
	17
	80人12台
	0.8个/周
	20.6周
	1

	10
	现浇箱梁
	跨
	16
	200人20台
	0.4跨/周
	40周
	2


试验松铺厚度





选用含水量偏高土用于拌灰土





试验石灰在


三级以上





恢复中桩、边桩漆划铺层厚度





验收土路基


并修补





装运熟料





检查与验收





找平与压实





翻晒或加水





分层摊铺





土方运输





排水降水、土方晾干　





清除地表土





修筑维护交通道路





选定取土坑





孔道压浆





依次卸下工具锚、千斤顶





封锚





钢绞线下料、编束





穿束





安装工作锚





油泵配套安装





安装千斤顶（千斤顶前端正口对准限位板）





安装工具锚





安装限位板





初张拉（划量伸长值）号）





100%σk（持荷2分钟）





张拉油缸回油、工具锚松脱





锚固





σk





关闭油泵、张拉缸顶缸全部复位





检查砼强度





清理修正管道　





人工配合推土机或平地机摊铺灰土





在取土场用拌合机拌灰土





测试厚度平整度





压路机


碾压





消解


灰土





测试


密实度





控制


含水量





交通管制、


洒水养护





打堆闷料


3-5天





检查


验收





试验松铺厚度　





　恢复中桩、边桩漆划铺层厚度　





　材料检验





　摊铺





　装运熟料





　拌合





　压路机碾压





　　控制含水量





　测试厚度平整度





公安局审批





　交通管制洒水养护








　测试弯沉





检查验收　





沥青混合料





验收合格基层　





出厂温度＞140℃





　测设高程网





检查油温＞130℃





卸料　





　检查油温＞100℃





摊铺沥青砼　





　检查油温＞100℃





轻压





　接缝处理





　检查油温＞70℃





　重压、碾压结束





　放行








安全设计及其防护措施





现场准备











人员准备





姓名： 


职务：项目经理





材料工具准备








姓名： 


职务：项目副总工














姓名： 


职务：总指挥





组织有关部门


协调会














破碎进度计划























压浆





钢束张拉





混凝土养护





混凝土浇注





顶板钢筋、波纹管、钢束等制安





安装内腔模板





底肋板钢筋、波纹管、钢束等制安





铺设底模





支架搭设





地基硬化





现浇边跨、中跨合拢段及预应力张拉





16#段压浆





…





3#段压浆





…





2#段压浆





…





同0#、1#节段步骤





2#段底模铺设





安装挂篮





0#、1#段压浆





0#、1#段钢绞线张拉





0#、1#段穿钢绞线安装锚具具





砼试块





0#、1#段砼浇筑养护





0#、1#段内芯模外模安装





0#、1#段波纹管安装





0#、1#段钢筋制安





0#、1#段底模铺设





0#节段托架搭设





平整场地





清孔





钻机移位





桩位放样





埋设护筒





钻机就位





钻机





安放钢筋笼





安放导管　





灌注水下砼





拔除护筒





钻孔记录





钢筋笼制作





水密试验





砼自拌运输





制作护筒





现场检查





成孔检查





导管制作





试块制作





试块检测





　放行





　重压、碾压结束





　检查油温＞70℃





　接缝处理





轻压





　检查油温＞100℃





摊铺沥青砼　





　检查油温＞100℃





卸料　





检查油温＞130℃





　测设高程网





出厂温度＞140℃





验收合格基层　





渣土清运施工





沥青混合料





检查验收　





　测试弯沉





机械拆除设计





　交通管制洒水养护





　测试厚度平整度





　　控制含水量





拆除施工准备





上报机械


拆除方案





　压路机碾压





根据机械施工要求提出方案








现场勘查与机械施工资料收集








　拌合





　装运熟料





　摊铺





　材料检验





　恢复中桩、边桩漆划铺层厚度　





试验松铺厚度　





检查与验收





找平与压实





翻晒或加水





分层摊铺





土方运输





清淤及旋喷桩　





清除地表土





修筑维护交通道路





选定取土坑
































开　工　申　请
































试  验








质  检


 





项目经理





项目总工





资 料








测  量








涵洞组





桥梁二组








桥梁一组





航


道


组





道路组








第XX合同段





每道工序完工后





施工队自检





合格





合格





项目部质检工程师检查签证





报请监理工程师检验签证





分项、分部、单位工程完工





项目部自检





合格





项目部填写中间交工报告





监理工程师检验签证





合格





监理工程师签认


中间交工证书、中间计量证书














姓名： 


职务：项目总工





姓名： 


职务：项目副经理


      道桥工程师





姓名：魏义山


职务：资料负责人





姓名： 


职务：计量负责人





姓名： 


职务：试验负责人





姓名： 


职务：测量负责人





姓名：  


职务：质检负责人





姓名：  


职务：财务负责人





姓名： 


职务：安全负责人





姓名 


职务：材料负责人





姓名 


职务：涵洞组组长





姓名： 


职务：道路组组长





姓名： 


职务：桥梁二组组长





姓名 


职务：桥梁一组组长





姓名： 


职务：航道组组长























�





�





�





�





�





�





�





�





�















































































































































































































































PAGE  
9

_1237122388.dwg

_1237120579.dwg

