太仓市协星公路新建工程A标
湿喷桩
施
工
技
术
方
案
江苏省交通工程有限公司
二00六年三月十日
1、 工程概述

本工程位于太仓市岳王镇，沿线主要为农田、池塘、河流、民房。地面高程在1.00~4.13米之间，地形相对平坦，地貌上属长江三角洲冲积平原。

勘测范围内为第四系全新统（Q4）沉积物，底层属冲积平原相沉积，根据钻探资料，地基土组成依次为：素填土、亚粘土、亚粘土夹亚砂土、淤泥质亚粘土、亚粘土、亚粘土夹亚砂土、亚粘土；其中自地表至20米左右深地下的地基土：素填土、亚粘土、亚粘土夹亚砂土、淤泥质亚粘土夹淤泥、淤泥质亚粘土工程性能较差，承载力均达不到100KPa。

本工程为平原微丘区二级集散公路。计算行车速度60km/h。路面结构采用沥青砼结构。路幅布置为2×（0.75m土路肩+7.5m行车道+0. 5m路缘带+2.5m中央分隔带=22.5

为了减小工后沉降量，保证路基稳定，解决结构物处跳车等病害，设计采用湿喷桩对软土地基进行处理。处理段落为桥头过渡段K0+532.5—K0+627.75，粉喷桩共计1269根，总长27918米。
二、施工方法

1、施工准备

清除原地表耕植土（15cm）及障碍物（包括石块、树根和垃圾等）。场地低洼或水塘地段应先排水清淤后回填粘性土（不得回填杂粘性土）至整平高程，并进行场地整平压实，经检测压实度大于85%，满足设计要求。依照设计施工图文件编制桩位平面图施工放样，先恢复线路中桩，然后依据桩位平面图放出左中右断面控制桩，再逐排放出桩位桩。
另外，湿喷桩施工机械必须配有电脑记录并打印喷浆量的设备。

2、施工工艺

湿喷桩施工操作步骤如下：（附工艺流程图）
(1)测量放样；
(2)湿喷桩机械就位；
(3)预搅下钻，速度≤1.0m/min;

(4)到达硬层后提前喷浆，间歇一定时间再提升钻具，速度≤0.8 m/min,确保底部有足够的灰量；
(5喷浆搅拌提升至地面0.5m（或规定标高）处停喷；
(6)重复搅拌下沉；
(7)重复搅拌提升，直至离地面0.5m；
(8）当复搅发生空洞或意外事故（如停电，灰管堵塞等），影响桩身质量，钻具提升后应立即回填素土，进行重新喷浆复搅，在12小时内补救，搭接长度不小于1.0m；
(9)关闭搅拌机；
(10)移位
(11)回填石灰处治或砂垫层并压实。
3、施工技术要求

湿喷桩固化剂采用水泥沙浆液，湿喷桩桩径50cm，设计水泥用量55kg/m。水泥浆制备必须有充分的时间（大于5分钟），以保证水泥浆液搅拌均匀和水泥的活化，水灰比的配置应根据试桩的参数确定（一般为0.4~0.5），浆液进入喷浆池中必须时搅拌以保证浆液不离析。钻进提升时管道压力不宜过大（以不堵塞出输灰（浆）管为原则），以防钻孔淤泥向孔壁四周挤压形成空洞。在成桩过程中，如发生意外（如停电、机械故障等原因）导致喷浆中断时，必须采取补喷措施，补喷重叠长度以不小于1.0m为宜。特别困难时以电流表读数明显变化时为准，但在提升喷浆前要有等待送浆到达的时间，防止断桩，否则应重新打设，新桩距报废桩的距离不能大于桩距的15％，并填报在事故记录中备查。所有接桩及补桩都必须报现场监理认可。湿喷时，试验室人员应根据现场软土含水量和设计喷浆量确定浆液水灰比，并有专人记录固化剂用量。制备好的浆液不得离析，不得停置过长，超过2小时的浆液不得使用。浆液倒入集料时应加筛过滤，以免浆内结块，损坏泵体。
4、湿喷桩施工注意事项
(1)桩机必须配置电脑计量装置，严禁无喷入计量装置的桩机投入使用，并记录水泥浆液的瞬时喷入量和累计喷入量。浆液罐容量应不小于一根桩用灰量加55kg,当上述重量不足时，不得开钻下一根桩的施工。
(2)严格控制喷浆标高和停浆标高，不得中断喷浆，确保桩体长度，严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。
(3)325#普通硅酸盐水泥应确保质量，严禁使用过期、受潮，结块、变性的劣质水泥。
(4)桩身施工时，应采用中~低速档钻进（或提升），切勿采用高速档快速钻进（或快速提升）。

5、湿喷桩施工检查项目及质量标准。
(1) 桩径≥0.5m；

(2) 水泥用量误差不大于1%；
(2)竖直度偏差不得大于1.5%；
(3)桩位偏差不得大于5cm，深度误差不得大于5cm;

(4)搅拌机下沉或提升的时间误差不得大于5秒，应有专人记录；
(5)成桩七天后，应进行开挖检查，观测桩体成型情况及搅拌均匀程度，检查频率为2%，但最少不得少于2根。桩身无侧限抗压强度（90天龄期）不低于0.8Mpa;

湿喷桩施工工艺框图


场 地 清 理





布 设 桩 位





钻 机 就 位





预 搅 下 沉





喷浆撑搅拌提升





重复搅拌提升





成  桩





钻 机 移 位





回填石灰土夯实





配制浆液





确定水泥用量





机 具 准 备





测 量 放 样








